## Slide 1
Postendodontické ošetření
Doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.

## Slide 2: Postendodontické ošetření
Adhezivní technologie a přímé rekonstrukce

## Slide 3
Zub po endodontickém ošetření
Riziko reinfekce
Snížená rezistence
Zhoršené podmínky pro retenci výplně
Indikační rozvaha
o endodontickém
ošetření musí
zahrnovat
i rozvahu
o postendontickém
řešení

## Slide 4: Cíle postendodontického ošetření

## Slide 5
Zabránit reinfekci
Zajistit trvanlivost korunkové rekonstrukce (rezistence, retence a stabilita)

## Slide 6
Současné trendy
v posteendodoncii
Užší indikace kořenových čepů
Adhezivní technologie
s kompozity

## Slide 8: Posouzení zbývajících zubních tkání
Je třeba posoudit výšku
a šířku (tloušťku)
zbývajících
zubních tkání
Bandlish DB, Mc Donald AV,
Setchel DJ
Assesment of the amount
of remaining coronal dentine
in root treated teeth
Journal of Dentistry 2006;9:699 - 708

## Slide 9
2 mm
2 mm
1,5 mm
Indikační hranice

## Slide 10: Efekt obroučky – ferrule effect
Velmi důležité peo rekonstrukci korunkou
2 mm
Retence – plocha na níž se stýká rekonstrukce a zubní tkáně
Přenos sil – rozložení sil na stěny alveolu

## Slide 11: Efekt obroučky – ferrule effect
2 mm supragingiválně
minimum !!!!!
(supraalveolárně 4-5mm)
Barkhorder RA, Radke R, Abbasi J
Effect of metal collars on resistance
of endodontically treated teeth to root fracture
Journal of Prosthetic Dentistry 1989;61:676 - 678

## Slide 12
Dentogingivální komplex
DGK =
Biologická šířka
2-4mm +
Hloubka gingiválního
sulku
1-3mm
= 3-7 mm
Biologická šířka
Šířka epitelového úponu
1-2 mm+
Šířka vazivového úponu
supraalveolárních vláken
1 -2 mm
= 2 - 4 mm
Gargiulo AW, Wentz FM, Orban B
(J Perio 1961)
Vacek JS, Gher ME, Assad DA, Richardson AC,
Gambaressi LI
(Int J Perio & Rest Dent 1994)
1 - 2 mm
1- 2 mm

## Slide 13: Biologická šířka zubu
Je nezbytné dodržet ji při protetickém ošetření:
Náhrada musí biologickou šířku respektovat!
V opačném případě hrozí dráždění parodontu a zánět.

## Slide 14: Obroučka plus biologická šířka zásadní význam pro trvanlivost postendodontické rekonstrukce

## Slide 15
Kritéria nesplněna
Prodloužení klinické korunky
Extruze
Extrakce

## Slide 17: Kdy je postendodontické ošetření spojeno čepem?

## Slide 19: Co je třeba zvážit?

## Slide 20
Objem zubních tkání
Pozice zubu a jeho zatížení
Požadavky na rekonstrukci
Požadavky na estetiku

## Slide 21
Objem zubních tkání
Pozice zubu a jeho zatížení
Požadavky na rekonstrukci
Požadavky na estetiku

## Slide 23
Objem zubních tkání
Pozice zubu a jeho zatížení
Požadavky na rekonstrukci
Požadavky na estetiku

## Slide 24: Frontální úsek
Větší zatížení šikmými a horizontálními silami
Menší retenční areál

## Slide 25: Postranní úsek
Menší podíl horizontálních a šikmých sil
Větší retenční areál

## Slide 26
Objem zubních tkání
Pozice zubu a jeho zatížení
Požadavky na rekonstrukci
Požadavky na estetiku

## Slide 27
Pilířové zuby nebo samostatné náhrady
Potřeba korekce postavení zubů
McLean A
Criteria for the predictably restorable endodontically treated tooth
Journal of the Canadian Dental Association 1998;64:652 - 656

## Slide 28
Objem zubních tkání
Pozice zubu a jeho zatížení
Požadavky na rekonstrukci
Požadavky na estetiku

## Slide 30: Frontální úsek chrupu
Výplně
Kořenový čep z FRC kompozitu plus dostavba
Kořenový čep z FRC kompozitu plus korunka
Kovový kořenový čep plus korunka
Endodontická korunka (čepová korunka)

## Slide 33: Techniky bez použití kořenových čepů

## Slide 35
lenka.roubalikova@tiscali.cz

## Slide 37: Druhy dostupných čepů
Kov Vláknový uhlík FRC Zirkon
lenka.roubalikova@tiscali.cz

## Slide 38: Výhody FRC čepů
Mechanické vlastnosti – modul elasticity
Hermetičnost uzávěru – adhezivní technologie
Estetika
Úspora jedné návštěvy

## Slide 39: Rozložení sil působících v kořeni
 | Gingiva
 | Cortical bone
 | Spongy bone
 | Periodontal ligament
 | Dentine
 | Guttapercha / Enamel [a]
 | Ceramic crown
 | Post + Core [b]/ Post [c]
 | Composite resin core
 | Cement
50 N
50 N
50 N
high interfacial stress  risk of decentation
high stress at the tip  risk of root fracture
low interfacial stress
low stress at the tip
Method
Scource: Pegoretti et al.; Finite element analysis of a glass fibre reinforced composite endodontic post Biomaterials (2002); 23: 2667-2682

## Slide 40: Fyzikální vlastnosti FRC čepů
40 – 48 GPa
18 – 19 GPa
13 – 14 GPa
10 – 12 GPa
Source: Materials Science and Engineering. An introduction. 6th ed. Wiley

## Slide 41
Supragingivální tkáně
Obroučka
Kvalitní adheze
Technologická kázeň

## Slide 42: Pracovní postup

## Slide 43
Zhodnocení kořenové výplně

## Slide 44: Preparace
Maximálně šetříme zubní tkáně
Exaktní

## Slide 45
Vyzkoušení a
zkrácení čepu mimo kanálek
Zachovat
4 mm kořenové výplně apikálně

## Slide 46
Adhezivní příprava kořenového kanálku

## Slide 47
Příprava čepu a cementování

## Slide 48
Zhotovení korunkové části

## Slide 49
Dostavbové materiály
Kompozity
výplňové, speciální
Cement plus dostavbový materiál
v jednom

## Slide 50
Kompozitní cementy

## Slide 52: ÚSKALÍ
Uvolnění čepu
Fraktura čepu
Fraktura kořene
Netěsnost a infekce periodoncia

## Slide 56
Anatomický čep
Ferrari, Scotti:
Fiber posts
Milano, Masson, 2002

## Slide 57: Individuální FRC čep
lenka.roubalikova@tiscali.cz

## Slide 59: Individulizovaný FRC čep
Prostor mezi FRC čepem a stěnou kořenového kanálku je vyplněn FRC s vícesměrnou orientací vláken - rukáv

## Slide 61: Více FRC čepů
Prostor mezi FRC čepem a stěnou
Kořenového kanálku je vyplněn přídavnými
FRC čepy

## Slide 62: FRC čep „ikebana“
Původ obrázků: www.dentapreg.com

## Slide 63: FRC čep „ikebana“
Původ obrázků: www.dentapreg.com

## Slide 75
lenka.roubalikova@tiscali.cz

## Slide 76
Adheze není všude!!!!
Čím delší čep,
tím lepší retence!!!
Význam délky čepu
lenka.roubalikova@tiscali.cz

## Slide 77
lenka.roubalikova@tiscali.cz
Děkuji za pozornost

## Slide 78: Konzervační ZL III.
Postendodontické ošetření