## Slide 1: Sádra a jiné modelové hmoty
MDDr.Tomáš Slavíček
LF MU Brno

## Slide 2: Modelové hmoty
Pomocné materiály
Slouží k vytvoření modelu jako věrné kopie reality

## Slide 3: Modely
Studijní
Model k archivaci
Pracovní
Pomocný (protiskus)
Model dublovaný
Dělený model

## Slide 4: Modelové hmoty
Přesnost
Tvarová stálost
Trvanlivost
Odolnost vůči otření
Snášenlivost s otiskovacími materiály
barevnost kontrast s modelovacími materiály

## Slide 5: Modelové hmoty
SÁDRA
PRYSKYŘICE
FORMOVACÍ HMOTA (dublovaný model)
Elektrogalvanická měď
Lehce tavitelné slitiny k nástřiku
Historické
Amalgam,modelové cementy

## Slide 6: Sádra
Universální materiál:
Modelový,formovací,otiskovací
Nejčastěji jako modelový materiál a formovací pro výrobu licí formy (snímatelná protetika)
Použití sádry jako modelového materiálu poprvé popsal Philipp Pfaff.
Sádru získáváme ze sádrovce

## Slide 7: Sádra
Sádrovec
Dihydrát síranu vápenatého:
Přírodní sádrovec je bezbarvý,bělavý, tmavošedý
Sádra se získává dehydratací sádrovce za vzniku
Hemihydrátu síranu vápenatého.- ztrácí vodu

## Slide 8: Sádra
Nejznámější naleziště Alabastron (Egypt)
Alabastron- nádoba na oleje nebo parfémy
Množství krystalické vody v sádrovci je 23%
Krystalizuje jednoklonné soustavě
Špatně rozpustné ve vodě
Chemický sádrovec vzniká při průmyslové výrobě k.fosforečné

## Slide 9: Sádrovec
V krystalu sádrovce je zastoupeno několi fází
Anhydrit
dihydrát
hemihydrát(sádra)

## Slide 10: Sádra
Výroba:
Sádrovec se upravuje různými způsoby.
Výsledkem jsou dva typy :
ALFA
BETA

## Slide 11
hemihydrát
Suchou dehydratací sádrovce.
Rozemletý sádrovec se v otevřených nebo rotačních pecích zahřívá na 120°C-180°C
Vzniká méně kvalitní sádra:
Alabastrová
Kamenná
BETA

## Slide 12: Beta
Mísící poměr beta polohydrátů:
60-65 ml vody : 100 ml sádry

## Slide 13: Sádra
Výroba:
Sádrovec se upravuje různými způsoby.
Výsledkem jsou dva typy :
ALFA
BETA

## Slide 14: Alfa
hemihydrát:
Mokrou dehydratací pod tlakem při t= 125°C(autokláv)
Vzniká hydrokal
NEBO
Bez tlaku v roztocích kyselin nebo solí při teplotách 80°C- 150°C
Vznikají DENZITY
ALFA

## Slide 15: Alfa
Hotový Alfa polohydrát se ihned suší při 105°C
A následně se mele.
- kvalitní (vysoká cena)
- je potřeba méně vody:

## Slide 16: Tuhnutí sádry
Exotermický děj
Prášek do tekutiny
Zachovat přesný mísící poměr
Principem tuhnutí je REHYDRATACE hemihydrátu
Ca S04 .1/2 H2 O + H2 O == CaSO4 . 2H2 O

## Slide 17: Dělení dle ISO
I.typ OTISKOVACÍ SÁDRA- rigidní,nejlevnější sádra.,otisky bezzubých čelistí,nepoužívá se
II.typ MODELOVÁ SÁDRA-alabastrová (BETA),archivní modely.Pevnost 9 MPa
III.typ HYDROKAL- kamenná,antagonální modely,pro přípravu bezzubých čelistí se míchá 1:1 s alabastrovou,pracovní modely.Pevnost 20,7 MPa
IV.typ DENZIT (Německo vysoce kvalitní,fixní protetika,dělené modely: pevnost 34,5 MPa
V.typ STONE : nejkvalitnější, mísící poměr 100: 18-20ml, pevnost 48,3MPa

## Slide 18
Mísící poměr
voda/sádra ml/g
I. typ: 60/100 (0,60)
II. typ: 45–50/100 (0,45–0,50)
III. typ: 28–30/100 (0,28–0,30)
IV. typ: 22–24/100 (0,22–0,24)[1]

## Slide 19: Tuhnutí sádry
V první fázi se polohydrát rozpouští ve vodě
Vznik nasyceného roztoku
Polohydrát se mění na Dihydrát
Ideálně se používá voda destilovaná
Rychlost tuhnutí sader se upravuje výrobcem pro potřeby laboranta

## Slide 20: Tuhnutí sádry
Zrychlení tuhnutí
rychlejší a delší míchání,
nižší poměr voda/sádra,
vyšší teplota vody,
anorganické soli a kyseliny.

## Slide 21
Zpomalení tuhnutí –
koloidy /krev, slina na otisku!/,
nižší teplota vody
vyšší poměr voda/sádra,
borax (tetraboritan didraselný)
organické soli.

## Slide 22
Objemové změny při tuhnutí – expanze (při tuhnutí je korigována přísadami).
Je zvýšena – zbytky sádry na nástrojích, dlouhým a rychlým mícháním, přidáním NaCl, přidáním vody do tuhnoucí sády, ponořením tuhnoucího modelu do vody (hygroskopická expanze).
Je snížena síranem draselným.
(Vše na úkor pevnosti! Pro kvalitu, tvrdost a pevnost sádry je rozhodující mísící poměr prášku s vodou, délka tuhnutí a vlhkost modelu.)

## Slide 23
Pevnost sádry:
zvyšuje se – menším podílem vody, kvalitním vyschnutím;
snižuje se – vlhkostí, otiskovacími hmotami (hydrokoloidy,silikony a polyéthery), s vysokou teplotou při sušení (90 °C).
Kapilární a bublinková porozita může oslabit pevnost – lze výrazně snížit mícháním ve vakuovém mísiči a použitím hydrofilizačních roztoků (Fixakryl, Interwaxit)
Materiály: typ II – Alamo S, typ III – Mramorit, Convertin, Dental Hydrocal, typ IV – Convertin Hart, Suprastone.

## Slide 24: Objemové změny sádry
Po smíchání sádry s vodou vzniká počáteční kontrakce
Kontrakce převládá do té doby než část sádry ztuhne
Poté převládá expanze
Objemové změny sádry lze upravovat:
Snižovat
Vyšší podíl vody(zmenší se odolnost)
K2 SO4

## Slide 25
Expanzi zvyšuje:
Agar,zbytky ztuhlé sádry, vysoká vlhkost vzduchu
Hydroskopická expanze (dolévání vody při míchání)
Kontrakce po ztuhnutí a vysušení modelu je
0,04%

## Slide 26
Chart: Chart 3
| Typ I | Typ II | Typ III | Typ IV | Typ V
množství vody do 100g prášku | 70 | 60 | 32 | 22 | 20
doba tuhnutí | 4 | 6 | 12 | 10 | 16
pevnost v MPa | 4 | 9 | 20.7 | 34.5 | 48.3
Expanze v % | 0.15 | 0.1 | 0.14 | 0.1 | 0.2

## Slide 27: Pevnost sádrového modelu
Závislá na hustotě - porozitě sádry - užitém poměru voda: sádra
Přebytečná voda zůstává v pórech a snižuje tak pevnost
Vyschnutím modelu se pevnost zvyšuje
Pevnost sádrového modelu také ovlivňují otiskovací hmoty při tuhnutí sádry
Snižují:hydrokoloidy,silikony,polyetery
Proto by se měly otisky sejmout do 40 min od vylití sádrou

## Slide 28: Formovací hmoty
Pro dublované modely
U snímatelné protetiky,kde sejmutí voskové práce obnáší vysoké riziko poškození
Formovací hmoty

## Slide 29: Modelové pryskyřice
Příliš se kvůli své kontrakci při tuhnutí nehodí
Používají se proto s 50% plnivem
Různé typy epoxidové,polyuretanové,akryláty
Plnivo: kovový,křemičitý,vápenný prášek
Většinou jako dvousložkový materiál

## Slide 31: Galvanoplastická měď
Galvanoplastickým pokovováním získáváme tenkou vrstvu kovu uvnitř otisku
Začíná se potřením otisku zevnitř grafitem
Otisk pak slouží jako katoda v elektrolytickém procesu
Pro náročnost se dnes nepoužívá

## Slide 32: Lehce tavitelné slitiny
Nástřikem roztaveného cínu a bismutu vzniká 0,5 mm silná skořepina

## Slide 33: Virtuální modely
Model ve virtuálním prostředí
Rozšiřuje pole našich možností
Pracovní model / situační model/ studijní model/ ….
Potřeba potřebného vybavení

## Slide 34: Virtuální modely
Pro potřebu vzniku virtuálního modelu musí existovat rozhraní- interface pro převodu hmotného objektu do digitálního prostředí
Io skenner, stolní skenner

## Slide 35: Virtuální modely
Umožňují preciznější práci
Usnadňují práci
Velký potenciál
Designování práce probíhá též virtuálně
Možnost 3D tisku

## Slide 37
Děkuji vám za pozornost