- Technologické způsoby výroby dutých těles

10.1. Rotační tlačení plechu, kovotlačení
10.2. Přetahování
10.3. Tváření vnitřním tlakem kapaliny
10.4. Zužování a rozšiřování
10.5. Žlábkování

10. technologické způsoby výroby dutých těles

Tyto technologické způsoby se používají pro výrobu specifických tvarů výrobků dutého tvaru. Napjatost je odlišná od technologie tažení.

10.1. Rotační tlačení plechu, kovotlačení

Na obrázku je naznačen způsob výroby nádob tzv. kroužlením, kovotlačením. Rotační model nádoby se upevní na stroj spolu s nástřihem. Velikost nástřihu se používá o málo větší, než je průmět základny modelu - rozdíl od hlubokého tažení. Model s nástřihem se uvede do rotace a nástřih se přitlačuje zvláštními nástroji k modelu. Nástroje jsou na funkčním konci opatřeny buď třecím nebo valivým zakončením. Plech nástřihu se postupně přitlačuje a přetváří se v tvar modelu. Při tom dochází k ztenčení tloušťky plechu. Kroužlení se používá v těch případech, kde tažení vyžaduje příliš velký počet operací a nebo je ekonomicky výhodnější. Výhodou jsou nízké náklady na stroj. Nevýhodou je možnost vyrábět pouze rotační výlisky, špatná kvalita povrchu bez kalibrace.

Rotační tlačení dutých těles

10.2. Přetahování

Na obrázku je schematicky naznačeno tzv. přetahování. Je to způsob tváření pasů nebo pruhů do podoby oblouků s velkým poloměrem křivosti. Výsledný profil je příčně i podélně obloukový. Tímto tvarem a také zpevněním tvářením za studena získává výlisek potřebnou tuhost. Proces se provádí na zvlášť k tomu účelu uzpůsobených hydraulických lisech, a to buď tažením za konce přes pevnou šablonu anebo posuvem šablony při pevně zakotvených koncích. Takto lze vyrábět ocelové výlisky do tloušťky 1,5 mm, z hliníkových slitin do tloušťky 3,5 mm. Výhodou je jednoduchý nástroj, kterým je pouze tažník, který nemusí být vyroben z kovu. Nevýhodou je, že lze táhnout pouze na speciálních lisech.

Schéma tváření přetahováním

10.3. Tváření vnitřním tlakem kapaliny

Jedná se o technologický způsob tváření, využívající vysokého tlaku kapaliny uvnitř tvářeného tělesa. Kapalina působí hydrostatickým tlakem na polotovar, který se deformuje podle tvaru nástroje. Tlak kapaliny se řídí ventily. Tření je zde velmi nízké. Typickým příkladem je tváření trubek. Napjatost je zcela jiná, než u technologie tažení.

Princip tváření vnitřním tlakem kapaliny

10.4. Zužování a rozšiřování

Jedná se o doplňkové operace po tažení, které je možné dělat i pryží a kapalinou a které upravují tvar výtažku. Výhodou je úspora nákladů na nástroj, nevýhodou další operace.

Zužování a rozšiřování

10.5.žlábkování

Používá se k výrobě vyztužení plechu nebo výlisků. Provádí se na speciálních nástrojích, např. tvářením gumou. Rozměry jsou limitovány využitím plasticity tvářeného materiálu.

.: Jdi na začátek stránky :.