## Slide 1
Matematický popis zpevnění slitin
Navrátil Vladislav, Novotná Jiřina
1. Úvod
30. léta 20. století – objev dislokací, nástup fyzikálních metod

## Slide 2
2. Interakce dislokací s atomy příměsí
(předp.: atomy příměsí v klidu)
Elastická rozměrová interakce

## Slide 4
poloměr atomu matrice
poloměr atomu příměsi
Poissonovo číslo
V polárních souřadnicích:

## Slide 5
Elastická modulová interakce
3. Kritické skluzové napětí substitučních tuhých roztoků
Fleischer

## Slide 6
Dislokace neohebná:
Dislokace ohebná:
kde a pro h.d. a pro š.d.
Labusch

## Slide 7
Dislokace „cítí“ příměsi na jistou vzdálenost:
kde je materiálová konstanta a ( je číselná konstanta)
Ověření: slitiny CdZn
za velmi nízkých teplot

## Slide 8
4. Tepelně aktivovaná plastická deformace slitin
Mechanická stavová rovnice: strukturní faktor
Předpoklad:
Aktivační parametry:
Geometrický význam aktivační plochy:

## Slide 9
5. Teplotní závislost aktivační plochy
a) parabolický tvar překážek

## Slide 10
Cottrellův – Bilbyho potenciál:

## Slide 12
Děkujeme za pozornost