## Slide 1: Ochrana sbírek před poškozením světlem

## Slide 2: Podstata světla
Elektromagnetické záření – elektromagnetická energie (foton):
  Viditelné světlo: 380 – 780 nm
  Ultrafialové záření: (UV) – 100 – 380 nm
    UV-A: 315 – 400 nm ....průzkum pomocí fluorescence;
    UV-B: 280 – 315 nm;
    UV-C: 100 – 280 nm .... fluorescence, germicidní lampy
  Infračervené záření (IČ): 780 – 10 000 nm

## Slide 3: Poškození světlem
Fotochemické poškození (blednutí barev) – energie fotonů 2 – 3 eV
Fotomechanické poškození (strukturální změny) - energie fotonů > 3 eV, tj. UV záření: žloutnutí, křídovatění nátěrů, zeslabení/rozpad materiálů
Termodynamické poškození (dilatace materiálů) – účinek IČ, zahřívání povrchu materiálů, urychlení fotochemických reakcí
  Rozsah poškození závisí na:
    intenzitě osvětlení – E (lux)
    vlnové délce dopadajícího světla – (nm)
    celkové expozici (Mlxh/rok)
    charakteru materiálu
    aktuálním stavu materiálu (stupni poškození)
Tapisérie z 17. stol., vyblednutí barev po dlouhodobé expozici

## Slide 4: Poškození světlem -(nejcitlivější materiály)
Textil – blednutí barev, křehnutí a rozpad materiálu
  Textil z období 19. stol. (anilínová barviva) – velmi náchylná na blednutí (purpurová, modrá, zelená)
Vodové barvy - organické pigmenty (rostlinného nebo živočišného původu), výrazné blednutí barev
  Jsou součástí i temperových barev, olejová vrstva je ale silnější a poskytuje větší ochranu proti světlu.
Papír – moderní novinový papír (vysoký obsah ligninu), žloutnutí, křehnutí a rozpad papíru
  Lignin je velmi náchylný na fotochemické poškození.

## Slide 5: Poškození světlem
Novinový papír po 3 dnech expozice na přímém slunci (vlevo), ICCROM

## Slide 6: Definice pojmů
Intenzita ozáření (W. m-2): množství světelné energie dopadající na jednotku plochy
Intenzita osvětlení E (lux): plošná hustota světelného toku dopadající na jednotku plochy lm . m-2 [lx], měří se luxmetry
  Intenzita osvětlení klesá se čtvercem vzdálenosti od zdroje:
  Př.: Pozorovatel vnímá intenzitu osvětlení 100 lx ve vzdálenosti 1 m od zdroje; 25 lx ve vzdálenosti 2 m; 11 lx ve vzdálenosti 3 m.
  Intenzita osvětlení je tím nižší, čím šikměji dopadají paprsky na danou plochu.

## Slide 7: Definice pojmů – Zákon převrácených čtverců
  Intenzita osvětlení klesá se čtvercem vzdálenosti od zdroje:
  Př.: Pozorovatel vnímá intenzitu osvětlení 100 lx ve vzdálenosti 1 m od zdroje; 25 lx ve vzdálenosti 2 m; 11 lx ve vzdálenosti 3 m.

## Slide 8: Definice pojmů
Světelná expozice: součin intenzity osvětlení (záření) a času, v praxi se měří v lx.h (klxh - kiloluxhodiny nebo Mlxh. megaluxhodiny)
  Dle recipročního principu platí: světelná expozice při 300 lx po dobu
  1 hod. je rovnocenná světelné expozici při 50 lx po dobu 6 hod.
Roční světelná expozice: Mlx.h/rok
Podíl UV záření: podíl UV záření v rámci světelného toku viditelného světla (µW/lm); měří se UV – metry, doporučená hodnota do 75 µW/lm (dnes již UV pod 50 µW/lm, s filtrací 5 – 10 µW/lm)

## Slide 9: Příklad výpočtu světlené expozice
Vypočítejte světelnou expozici (lxhod.) u historické fotografie, která je vystavena 24 týdnů v muzeu, jenž je otevřené 6 hod. denně, 6 dnů v týdnu a dopadá na ni světlo 150 lx.
6 x 6 x 24 = 864 hod.
864 x 150 = 129 600 lxhod. = 129,6 klxh. = 0,1296 Mlxh.

## Slide 10: Příklad blednutí barev
Litografie po dlouhodobé expozici na SZ Lednice , v porovnání s litografií z depozitáře SZ Lysice, NPÚ
Notes: Pozn.: Tento grafický list je jeden ze série cca padesáti dalších – stejných, které jsou dlouhodobě uloženy v depozitáři grafiky SZ Lysice – zde je možné porovnat stav grafického listu vystaveného v expozici SZ Lednice se stejným ze série, uloženého po celou dobu v depozitáři (obr. 9–10).

## Slide 11: Definice pojmů
Teplota chromatičnosti - barevná teplota - Tc (correlated colour temperature – CCT), (K) : charakterizuje spektrum viditelného světla, udává přechod z „teplé do studené oblasti
  Studené světlo má vyšší barevnou teplotu než teplé světlo!
  Teplota chromatičnosti je přímo úměrná tzv. relativnímu činiteli poškození!
    Empiricky stanovený činitel uvádějící míru poškození novinového papíru daným zdrojem světla v porovnání se zářením normalizované žárovky.
  Zdroje s Tc nad 6000 K vyzařují většinu své energie v oblasti pod 550 nm (modrá, fialová), zdroje s nízkou Tc v oblasti nad 550 nm (žlutá , oranžová, červená)
Obecně je pro muzejní exponáty upřednostňováno teplé světlo s Tc cca 2 800 K.

## Slide 12: Definice pojmů
Index podání barev Ra (CRI – colour rendering index): hodnocení věrnosti barevného vjemu, který vznikne z daného zdroje porovnáním s denním světlem; pro muzejní exponáty min. CRI 85.
  CRI 0 – není možné rozeznat barvy; CRI 100 – přirozené podání barev
Hodnoty Tc a Ra bývají součástí typového označení zdrojů světla:
Př: 18W/840: příkon 18 W, Ra 80 – 89, Tc 4 000 K.

## Slide 13: Správná pozice nasvícení exponátu

## Slide 14: Citlivost muzejních předmětů na světlo
50 lux – textilie, všechny práce na papíře a pergamenu, vodové barvy, fotografie, kožešiny, malované a barvené dřevo, přírodovědné a botanické sbírky, apod.
150 (200) lux – olejové a temperové barvy, polychromie, nebarvené dřevo, rohovina, kost, slonovina, apod.
Bez omezení (300 lux) – kámen, kovy, keramika, smalty, apod.
  Předměty složené z více materiálů jsou zařazovány do uvedených kategorií dle nejcitlivějších z nich.
  V případě požadavku na zvýšení intenzity osvětlení (malý kontrast, tmavý povrch, starší návštěvníci) může být hodnota luxů násobena činitelem 3 a zkrácena doba vystavení objektu (např. 50 x 3 = 150 lx).
  Poškození světlem je kumulativní a nevratné.

## Slide 15: Kategorizace citlivosti muzejních předmětů dle ISO R105 – Blue Wool Standards
Právě rozlišitelné vyblednutí (just noticeable fade) JNF
stupně ISO | 1 2 3 | 4 5 6 | 7 8
expozice vyvolávající 1 JNF (Mlx.h) | 0,4 1,2 3,6 | 10 32 100 | 300 900
kategorie citlivosti | A - citlivé | B – středně citlivé | C - odolné
 | Textilie, papír, pergamen, vodové barvy .... | Olejové a temperové barvy, nebarvené dřevo, ... | Keramika, kámen, kov, ...

## Slide 16: Doporučené hodnoty expozice pro sbírkové předměty
Materiál | ISO R 205 | Světlo lx | Světelná expozice lxh/rok | Světelná expozice h/rok
Vysoce citlivé: hedvábí, nestálá barviva, grafická díla a fotografie | 1,2,3 | 15.000 lxh/rok | 300 h/rok | 50lx
Středně citlivé: textilie, papír, pergamen, vodové barvy, pastely, tisky a výkresy, miniatury, rukopisy, kožešiny, malované a barvené dřevo i useň, přírodovědné a botanické sbírky, apod. | 4,5,6 | 150.000 lxh/rok | 3.000 h/rok | 50lx
Mírně citlivé: olejové a temperové barvy, nebarvené dřevo a useň, rohovina, kost, slonovina, některé plasty, apod. | 7,8 | 600.000 lxh/rok | 3.000 h/rok | 200lx
Necitlivé: kámen, kovy, neglazovaná keramika, většina skel, většina minerálů (s omezením dlouhodobého silného osvětlení - smalty, drahé kameny, barevné glazury) apod. |  | bez omezení | bez omezení | bez omezení (popř. do 300 lx)

## Slide 17: Zdroje světla
denní světlo
žárovky
halogenové žárovky
zářivky
kompaktní zářivky
halogenidové výbojky
sodíko-xenonové a vysokotlaké sodíkové výbojky
LED (light emitting diode) osvětlení
optické kabely

## Slide 18: Umělé osvětlení
Světelný zdroj | Množství UV (µW/lm)
Denní světlo | 400 – 1 500
Žárovka běžná | 70 - 80
Žárovka halogenová | 40 - 170
zářivka | 30 - 100
Výbojka halogenová vysokotlaká | 160 - 700
LED | pod 5

## Slide 19: Denní světlo – přirozené sluneční
Vynikající podání barev Ra 100
Vysoká intenzita osvětlení
Kolísá barevná teplota od cca 3 000 do 12 000 K
Vysoký podíl UV záření 300 – 600 µW/lm
Těžko kontrolovatelná intenzita osvětlení

## Slide 20: Žárovky
Vynikající podání barev – Ra 100
Nízký podíl UV záření – do 75µW/lm
Nízká cena
Barevná teplota v oblasti teplého světla 2700 – 2800 K
Velká výhřevnost – nehodí se do vitrín
Nízká životnost – v současné době jsou nahrazovány energeticky úspornými zářivkami (dle EU ukončen prodej žárovek do r. 2012)

## Slide 21: Halogenové žárovky
Halogenová žárovka je vylepšená klasická žárovka, která obsahuje příměs halogenu.
Vynikající podání barev Ra 100
Barevná teplota cca 3000 K
Vysoký podíl UV záření – 100 až 200 µW/lm
Halogenové žárovky jsou úspornější než ty klasické, až o 30%
Vyšší životnost (cca 2 000 hod.)
5x vyšší pořizovací cena

## Slide 22: Zářivky
Horší podání barev – Ra 50-60; některé typy 90-95 ... „ploché světlo“
Barevná teplota – dle různých typů od 3000-6500 K
Podíl UV záření 75 – 100 µW/lm
Velká životnost (cca 10 000 hod.)
Velký měrný světelný výkon

## Slide 23: Kompaktní zářivky
Kompaktní zářivky = úsporné zářivky
Velká životnost (10 000 hod.)
Dobré podání barev Ra 85
Barevná teplota od 2700 – 5000 K
Podíl UV záření 100 – 150 µW/lm
Malá výhřevnost
Vyšší cena (cca 10 x vyšší než klasická žárovka)

## Slide 24: Halogenidové výbojky
Světelné spektrum vzniklé obloukovým výbojem rtuťových par, zlepšené přidáním jodidu (popř. bromidu) kovu
Tc 3000 – 4000 K
Velká životnost – 5 000 – 10 000 hod.
Podání barev – různé (pod 65 až 90)
Výborné bodové světlo
Vysoký podíl UV záření
vysoký měrný světelný výkon
Notes: Halogenidové výbojky
Halogenidové výbojky jsou vysokotlaké rtuťové výbojky, u nichž je světlo generováno nejen
zářením par rtuti, ale převážně zářením par příměsí halových prvků a vzácných zemin. Dosahují obvykle měrného výkonu až 100 lm/W při střední době života 12 000 h a kvalitním podání barev (Ra > 80). Některé typy dosahují měrného výkonu až 115 lm/W při střední době života 30 000 hodin. Nevýhodou je poměrně vysoký podíl UV záření, proto je nezbytné jejich světlo účinně filtrovat. Tyto výbojky poskytují příjemné bílé světlo a výrazně lepší vjem barev než jiné typy světelných zdrojů. Nejsou vhodné pro často zhasínaná a rozvěcovaná svítidla.
Vysokotlaké sodíkové výbojky
Vysokotlaké sodíkové výbojky vykazují vysoký měrný výkon (120 lm/W) při dlouhé době života(až 30 000 h). Jejich nevýhodou je nekvalitní podání barev (nízký index podání barev Ra = 25) a typické žluté světlo, které známe z venkovního pouličního osvětlení našich měst a obcí. Uvedené skutečnosti spolu s jejich spolehlivostí řadí vysokotlaké sodíkové výbojky mezi nejpoužívanější světelné zdroje ve veřejném osvětlení. V oblasti péče o památky se užívají jako exteriérová světla pro nasvícení památkových objektů, v interiéru se neužívají
Fotokopírovací a scanovací zařízení
Dle dostupných pramenů není nebezpečí poškození jednorázovým scanováním či kopírováním dokumentů, grafik či tisků příliš vysoké. Halogenové žárovky , či xenonové výbojky osazené v těchto zařízeních emitují relativně nízké dávky záření . Problémem však může být četnost kopírování , kdy se každá dávka načítá. Proto je obecně nejvhodnějším způsobem pořízení kvalitní digitální kopie a její následné užívání s tím, že originál zůstává ve stabilním bezpečném prostředí.

## Slide 25: LED osvětlení (light emitting diode)
Vysoce efektivní výbojový zdroj světla
Vysoká životnost (10 000 – 80 000 hod.)
Vynikající podání barev Ra 70 – 90
Barevná teplota – variabilní, cca 3000 – 3500 K
Nízký podíl UV záření 0 – 75 µW/lm
Malá výhřevnost
Vhodné do vitrín
Výborný bodový zdroj
Notes: Světelné diody patří do skupiny polovodičových světelných zdrojů. Měrné výkony světelných
diod dosahují v současnosti až 160 lm/W při době života až 60 000 hodin (za předpokladu
dodržení předepsaných teplotních poměrů při jejich provozu), a to i při dobrém podání barev
(Ra > 70). K výhodám tohoto typu zdrojů patří snadná regulace a příjemné bílé světlo (především u kvalitních výrobků od renomovaných firem). V současné době jsou světelné diody stále ve fázi vývoje, jejich měrný výkon i doba života neustále rostou. Parametry světelných diod (LED) předurčují tuto skupinu zdrojů jako perspektivní pro využití ve veřejném osvětlení. Většímu rozšíření však v dnešní době brání ještě jejich poměrně vysoká cena.
Světelný zdroj typu LED je, na rozdíl od ostatních světelných zdrojů, obvykle součástí svítidla.
Doba života svítidla je tedy v mnoha případech svázaná se životem světelného zdroje LED, což je problém vzhledem k morálnímu zastarávání rychle se vyvíjející technologie. Výhodu tedy nabízí modulární řešení, u něhož je možno vyměnit LED modul bez potřeby měnit celé (většinou investičně náročné) svítidlo. Při volbě vhodné teploty chromatičnosti v rozmezí cca 3000 – 4000K je možné dosáhnout velmi kvalitního osvětlení.

## Slide 26: Optická vlákna – světlovodné kabely
Světlo je vedeno ze světelného generátoru (halogenová žárovka nebo vysokotlaká výbojka, stmívač, filtr) optickými vlákny
Nulový podíl UV záření
Velmi variabilní možnosti osvětlení
Bezpečné osvětlení - vhodné do vitrín
Vysoká cena

## Slide 27: Fotografické blesky
Podíl UV záření je uváděn v rozsahu 0,01 až 0,72 mW/lm – tj. cca 10x překračuje akceptovaný podíl UV záření žárovky.
Intenzita osvětlení je 50x větší než intenzita poledního slunečního osvětlení v letním období, trvá však pouze cca 0,001 vteřiny. Světelná expozice vyvolaná jedním bleskem je relativně malá - cca 600 lx . nebo 0,17 lx . h.
U citlivých materiálů zcela zakázat; dále odfiltrovat podíl UV záření a omezit na co nekratší dobu.

## Slide 28: Kontrola světla, UV, IČ
Stanovit pravidla pro hodnoty osvětlení a UV záření
  Zařazení sbírek do kategorií dle jejich citlivosti vůči světlu
  Zavedení kritéria pro „rychlost vyblednutí“ (JNF) – 100, 30, 300, atd. .. let
  Určení max. přípustné doby expozice
  Zvážit možnost větších hodnot intenzity osvětlení (méně citlivé materiály) a zkrácení celkové doby osvitu (zlepšení kontrastu, návštěvy seniorů apod.)
Nevystavovat předměty v exteriéru
Vypínat zdroje osvětlení v nepřítomnosti návštěvníků (používat ztmívače)
Přikrytí vitrín v nepřítomnosti návštěvníků
Umísťovat předměty mimo dosah přímého venkovního osvětlení
Oddělit světlé vstupní prostory od expozic adaptační zónou

## Slide 29: Kontrola UV záření
Využívat odraženého světla od bílých stěn s nátěrem zinkové nebo titanové běloby (absorpce UV)
Používat UV filtry u zdrojů světla s vyšším podílem UV
Na okna používat záclony, závěsy, rolety, UV filmy:
  Tradiční silikátové sklo pohlcuje UV B a UV C; většinu UV A ale propustí.
  Vrstevné sklo (sendvič) spojení silikátového skla a fólie polyvinylbutyralu (pohlcuje až 99 % UV) – velmi odolné
  Desky plastů: polymethylmetakrylát (PMMA - Perspex) a polykarbonát (PC) – vitríny, ochrana obrazů – hrozí poškrábání
  Filmy plastů: polyethylentereftalát (PET) – pokrytí vnitřního povrchu oken (bezpečnostní, reflexní, UV absorbce apod.), životnost je závislá na technologii aplikace (lepení) cca 5 let i více

## Slide 30: UV fólie
Polyesterová UV fólie Ceiba
Termoizolační fólie s UV absorbérem, fa Madico
Dům U Černé matky boží, NG.

## Slide 31: Měření osvětlení UV, IČ
Intenzita osvětlení – luxmetr, měří množství světla (lm) dopadající na jednotku plochy (m2)
Podíl UV záření – UV metry, měří množství energie svazku UV záření v každém lumenu světla ; intenzita UV záření (W/m2)
IČ záření – způsobuje zahřívání povrchu předmětů, lze zjistit jednoduše přiložením teploměru k měřenému povrchu
Celková expozice – měří se aktinometry (klxhod./rok); pro nízké úrovně osvětlení lze využít dozimetry Light Check

## Slide 32: Light Check

## Slide 33: Měření celkové expozice
LightCheck Ultra
osvit (lx.h)
4U
75 000 - 100 000
3U
45 000 - 75 000
2U
30 000 - 45 000
1U
5 000 - 30 000
0U
0 - 5 000
LightCheck ® Ultra použitelné do maximálně 120 000 lx/h (do vyblednutí)

## Slide 34: Měření osvětlení
LightCheck Sensitive
osvit (lx.h)
4S
> 340 000
3S
200 000-340 000
2S
80 000-240 000
1S
60 000-100 000
0S
pod 60 000
LightCheck ® Sensitive použitelné do maximálně 400 000 lx/h (do vyblednutí)

## Slide 35: Příklady
vitrína osvětlená optickými vlákny; Muzeum české hudby NM
vitrína s LED osvětlením; Muzeum české hudby NM
řešení osvětlení mimo prostor vitríny přes rozptylovou mřížku

## Slide 36: Příklady
Osvětlení exponátů - NM, Praha

## Slide 37: Příklady
Vitríny se studijním materiálem -

## Slide 38: Příklady
Osvětlení exponátů - GASK, Kutná Hora

## Slide 39: Příklady
Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City, USA; rekonstrukce 1999 – 12007, architekt Steven Holl

## Slide 40: Původní/novodobé prvky odstínění
Ranní salón, SZ Hluboká

## Slide 41: Literatura
Zelinger J.: Poškození muzejních sbírek vlivem světla a ochrana proti němu, Sborník přednášek z odborného semináře 6. – 8. 4. 2000, Národní muzeum, Praha, s. 37 – 55.
Preventivní ochrana sbírkových předmětů, Národní muzeum, Praha, 2000.
Mudroň L.: Osvětlení expozic muzeí a galerií, Artlite Studio, s.r.o., Světlo 2009/4.
Michalski S.: Light, Ultraviolet and Infrared, CCI, http:
Conserve O Gram, Choosing UV-Filtering Window Films, August 2004, Number 3/10.