Číslo praktického cvičení: 8

Datum:

Jména posluchače:

- NÁZEV PRAKTICKÉHO CVIČENÍ

Zpracování klimatických údajů brněnské průmyslové aglomerace a stanovení ustálené korozní rychlosti nízkouhlíkové konstrukční oceli z údajů vlhkosti vzduchu a znečištění atmosféry pomocí nomogramu. Odvození stupně korozní agresivity atmosféry.

- POPIS PRAKTICKÉHO CVIČENÍ

Atmosférická koroze běžných konstrukčních ocelí probíhá v závislosti na čase ve dvou základních periodách: Koroze v prvních dvou až třech letech probíhá rychleji a má exponenciální charakter (období tzv. „koroze počáteční Kp“. Po třech letech se rychlost koroze železa ustaluje, probíhá pomaleji a to lineárně. V tomto období tzv. „koroze ustálené Ku“ platí mezi rychlostí koroze železa vk(Fe) a klimatickými činiteli atmosféry vztah uváděný Bartoněm a Beránkem:

vku(Fe)  =  M . n . Zm

kde vku   je      rychlost kororoze oceli, vyjadřovaná jako rozměrový úbytek korozí [m/rok];

- doba ovlhčení, definovaná jako počet hodin v roce, kdy relativní vlhkost vzduchu   80 %  při teplotě vzduchu vyšší než 0°C [hod/rok];

Z           obsah oxidu siřičitého v atmosféře, vyjádřený obvykle na jednotku objemu vzduchu [mg.m-2.d-1];

M,n,m    konstanty pro daný klimatický region.

Dobu ovlhčení i obsah oxidu siřičitého lze stanovit z  údajů dlouhodobých komplexních měření Hydrometeorologického ústavu a následně korozní agresivitu odvodit z nomogramu.

Tabulka klimatických údajů – (doby ovlhčení  a stupně znečištění Z)

Příloha 1 obsahuje v tabulkové formě přehled měsíčních dob ovlhčení a ročních hodnot obsahu oxidu siřičitého v městské aglomeraci Brno. Z měsíčních hodnot lze stanovit intervaly spolehlivosti ročních údajů doby ovlhčení  a ty použít spolu s údaji o znečištění atmosféry ke stanovení ustálené rychlosti koroze oceli pomocí nomogramu (odst. 2.2)

2.2  Nomogram pro odvození korozní rychlosti uhlíkové oceli v atmosféře

Přílohu 2 tvoří nomogram pro odvození ustálené rychlosti uhlíkové oceli v atmosféře brněnské městské aglomerace.

  - Zpracování výsledků.

Výsledky údajů doby ovlhčení za rok lze zpracovat pomocí statistických metod.

Pro stanovenou hodnotu ustálené korozní rychlosti oceli se z  tabulky odvodí stupeň korozní agresivity atmosféry pro brněnskou městskou aglomeraci.

Tab. 2.1 - Stupně korozní agresivity atmosféry

| Stupeň korozní agresivity | Ustálená rychlost koroze oceli (m/rok) | Korozní agresivita atmosféry | Jiné označení |
| --- | --- | --- | --- |
| C 1 |  1,3 | Velmi nízká | Velmi málo agresivní |
| C 2 | 1,3 až < 25,0 | Nízká | Málo agresivní |
| C 3 | 25,0 až < 50,0 | Střední | Středně agresivní |
| C 4 | 50,0 až < 80,0 | Vysoká | Silně agresivní |
| C 5 | 80,0 až < 200,0 | Velmi vysoká | Velmi silně agresivní |

- REALIZAČNÍ ČÁST

Jak bylo uvedeno v části 2, předmětem praktického cvičení uvedeného v  tomto protokolu, bylo odvození stupně korozní agresivity atmosféry brněnské aglomerace.

  - Stanovení ročních hodnot doby ovlhčení 

Měsíční údaje pro jednotlivé roky v období do roku 2000, uvedené v příloze 1, byly zpracovány jako souhrnné hodnoty roční doby ovlhčení  a pro pětileté období stanoven interval spolehlivosti na hladině významnosti  = 0,1. Výsledky dosažené při hodnocení doby ovlhčení jsou uvedeny v tabulce 3.1.

Tabulka 3.1 – Stanovené doby ovlhčení  (hod/rok)

| Rok | Stanovená hodnota |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |

3.2  Stanovení intervalu střední hodnoty základního souboru μ doby ovlhčení a znečištění

Stanovené doby ovlhčení byly použity pro výpočet konfidenčního intervalu střední hodnoty μ. Intervalový odhad střední hodnoty základního souboru μ byl vypočítán podle vzorce:

x - [t α (n-1) * (s/√n-1)]    ≤    μ    ≤    x + [t α (n-1) * (s/√n-1)] ,

kde t α (n-1)  je kritická hodnota t-rozdělení pro počet stupňů volnosti ν = n – 1 při hladině významnosti  α = 0,10.

Tabulka 3.2 – Stanovené intervaly spolehlivosti doby ovlhčení  (hod/rok) pro jednotlivé roky

| Rok | Stanovená hodnota intervalu |
| --- | --- |
| 1 | ……. hod/rok ≤ μ ≤ ……. hod/rok |
| 2 | ……. hod/rok ≤ μ ≤ ……. hod/rok |
| 3 | ……. hod/rok ≤ μ ≤ ……. hod/rok |
| 4 | ……. hod/rok ≤ μ ≤ ……. hod/rok |
| 5 | ……. hod/rok ≤ μ ≤ …..... hod/rok |

Hodnoty obsahu oxidu siřičitého v atmosféře se v jednotlivých letech vyznačují velmi nízkým rozptylem a pro odvození ustálené korozní rychlosti uhlíkové oceli byla použita střední hodnota.

3.2 Stanovení ustálené korozní rychlosti pro ocel a odvození korozní agresivity atmosféry

- Ustálená rychlost koroze vk(Fe) byla z nomogramu odvozena v rozsahu:

1. rok 	……. µm/rok  do …….  µm/rok

2. rok 	……. µm/rok  do …….  µm/rok

3. rok 	……. µm/rok  do …….  µm/rok

4. rok 	……. µm/rok  do …….  µm/rok

5. rok 	……. µm/rok  do …….  µm/rok

b)  Nejvyšší hodnota ze všech stanovených maximálních hodnot:  ……… µm/rok

c)   Podle tabulky 2.1 odpovídá hodnota podle b) stupni korozní agresivity ……..

d)   Pro publikované údaje o snížení znečištění atmosféry v období 2000 až 2010 až o 80 %

je z nomogramu korozní rychlost …… , což odpovídá stupni korozní agresivity.

- SOUHRN VÝSLEDKŮ A ZÁVĚR

Výsledky praktického cvičení lze sumarizovat do dvou základních poznatků:

- ustálená rychlost koroze nízkouhlíkové oceli v podmínkách brněnského klimatu byla v období do roku 2000 stanovena v intervalu od …….. µm/rok do ……… µm/rok, což odpovídá stupni korozní agresivity ……

- brněnská průmyslová aglomerace se vyznačovala

v období do roku 2000 korozní agresivitou stupně ….. ,

v období do roku 2010 korozní agresivitou stupně ….

Příloha 1

| ### Měsíc | Stanovené hodnoty povrchového ovlhčení  [ hod ] – brněnská aglomerace |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. rok | 2. rok | 3. rok | 4. rok | 5. rok |
| leden | 42 | 132 | 258 | 12 | 84 |
| únor | 96 | 48 | 30 | 24 | 126 |
| březen | 324 | 204 | 306 | 12 | 510 |
| duben | 204 | 234 | 450 | 246 | 204 |
| květen | 312 | 474 | 522 | 420 | 390 |
| červen | 264 | 456 | 432 | 318 | 450 |
| červenec | 396 | 546 | 264 | 456 | 426 |
| srpen | 300 | 486 | 318 | 480 | 510 |
| září | 474 | 546 | 396 | 564 | 516 |
| říjen | 510 | 612 | 384 | 540 | 450 |
| listopad | 372 | 462 | 168 | 546 | 366 |
| prosinec | 270 | 182 | 228 | 408 | 552 |
| SUM Z [mg SO2.m-2.d-1] | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 |

Příloha 2

NOMOGRAM PRO STANOVENÍ KOROZNÍ RYCHLOSTI

vku [μm/rok] / ocel tř. 11