## Slide 1: ON Semiconductor
Přednáška předmětu F5900 Fyzika ve firmě, 2017
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
Michal Lorenc, michal.lorenc@onsemi.com

## Slide 2: Obsah
Úvod
Polovodičový průmysl, ON Semiconductor
Uplatnění
Polovodičová technologie a fyzika
  Růst krystalů
  Procesy výroby desek
  SOI, GaN, SiC
  Analýzy a měření
  Výpočty a simulace

## Slide 5: Moorův zákon
... počet tranzistorů na stejné ploše čipu se každé dva roky zdvojnásobí
- min. rozměr tranzistoru: 5 nm? (odhad z 1961 – 10 μm, 2000 – 16 nm)
- dnes: 12 nm

## Slide 12: ON Semiconductor - úvod
Headquarters: Phoenix, Arizona
Employees: 29 thousand worldwide
Manufacturing:
Belgium
Canada
China
Czech Republic
Japan
Korea
Malaysia
Philippines
Republic of Korea
United States
Vietnam
Design Centers:
Belgium
Canada
Czech Republic
France
Germany
India
Ireland
Japan
Korea
Philippines
Romania
Slovak Republic
Switzerland
Taiwan
United States
Solution Engineering Centers:
China, Shanghai
China, Shenzhen
Germany, Munich
Japan, Tokyo
Korea, Seoul
Taiwan, Taipei
United States, Detroit
United States, Portland
United States, San Jose
ON Semiconductor (Nasdaq: ON) is driving energy efficient innovations, empowering customers to reduce global energy use.
The company is a leading supplier of semiconductor-based solutions, offering a comprehensive portfolio of energy efficient connectivity, sensing, power management, analog, logic, timing, discrete, and custom devices.
The company’s products help engineers solve their unique design challenges in automotive, communications, computing, consumer, industrial, medical and military/aerospace applications.
Revenue:
2015 $3.496 bil.
2016 $3.906 bil.
2017 $5 bil.

## Slide 13: TESLA Rožnov - historie
1957 - Vyroben první Ge tranzistor. Svět: 1947 (1951+)
1961 - Vyroben první Si tranzistor.
1962 - Vyrobena první barevná obrazovka.
1967 - Vyroben první integrovaný obvod. Svět: 1959
1989 - TESLA Rožnov je státním podnikem s 8500 zaměstnanci a vyrábí barevné televizní obrazovky. polovodičové materiály a součástky a mnoho dalších zařízení.
1992 - Rozdělením státního podniku na 16 menších celků vzniká společnost TESLA SEZAM (výroba čipů) a TEROSIL (výroba křemíku).
1993 - Počátky spolupráce se strategickým partnerem - společností MOTOROLA. Založeno návrhové středisko v Rožnově - SCG Czech Design Center.
1996 – Dosažena výrobní kapacita 2000 desek (průměru 100 mm) s čipy za týden.
1997 - Konec privatizačního procesu, MOTOROLA se stává akcionářem společností TESLA SEZAM a TEROSIL.

## Slide 14: ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC
2003 - TEROSIL + TESLA SEZAM = ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC.
2005 - ON Semiconductor (NASDAQ: ON) se stává 100% vlastníkem.
2007 - Výroba prvního krystalu průměru 8“.
2008 - Akvizice AMI Semiconductor - návrhové středisko AMIS Brno.
- Konverze z desek průměru 100 mm na 150 mm.
- Expanze výroby křemíkových desek průměrů 125, 150 a 200 mm.
- Zahájení VaV MOCVD technologie pro epitaxní růst struktur Ga(Al)N na Si.
2016 - Kvalifikace SOI technologie (Silicon-On-Insulator).
2017 - Zahájen VaV SiC technologe.
- Expanzní projekty pro podstatné zvýšení kapacit výroby.

## Slide 15: Výroba Si desek v Rožnově

## Slide 16: Uplatnění fyziky (konkrétní pracovní pozice)
Výzkum a vývoj
- Material Science Engineer
- R&D Device Engineer
- R&D Integration Engineer
Vývoj nových produktů
Technologie (Engineering)
- Výrobní technologie (Technolog operace)
- Měření
Výroba
- Směnový technolog
- Technik údržby
Podpůrné úseky
Management a project management

## Slide 17: www.onsemi.cz

## Slide 18: Výzkumně - vývojové projekty
Projekty řešené s podporou Technologické agentury ČR:
TA01010078: Struktury SOI pro pokročilé polovodičové aplikace (2011-2013)
TE01020233: Platforma pokročilých mikroskopických a spektroskopických technik pro nano a mikrotechnologie (2012-2019)
TH01011284: Nové polovodičové materiály a součástky s velkou šířkou zakázaného pásu
TH01010419: Výzkum a vývoj nových technologií výroby bipolárního tranzistoru s izolovaným hradlem (TIGBT)
TH02010014: Nové polovodičové struktury pro pokročilé elektronické aplikace
Projekty řešené s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu
FF-P/129: Vývoj polovodičových detektorů ionizujícího záření
FI-IM2/131: Výzkum a vývoj pokročilé křemíkové desky pro sub-mikronové technologie
FI-IM2/166: Výzkum a vývoj technologie pro výrobu detektorů záření na 150 mm křemíkových substrátech
FR-TI1/582: Výzkum a vývoj pokročilé komplementární bipolární technologie pro výrobu integrovaných obvodů
FR-TI3/031: Výzkum a vývoj technologií výroby nových typů křemíkových desek
FR-TI3/534: Výzkum a vývoj pokročilých IGBT technologií pro vysokonapěťové výkonové aplikace

## Slide 19: Výzkumně - vývojové projekty
Korporátní projekty:
- důsledně cílově orientované (nový produkt), 1 - 5 roků, rozpočet 100 k$ - 10 mil.$
- reporting na týdenní a měsíční bázi.

## Slide 20: Výzkumně - vývojové projekty
LDDA:
- od roku 2002 (PřF MU a FSI VUT)
- 4-6 projektů za rok
- financováno ON Semiconductor
- zapojení studentů
IGA AMISPEC
- od roku 2013 (FSI VUT)
- 4-5 studentských projektů za rok
- financováno ON Semiconductor a TESCAN
Jiné
- podpora investičních projektů korporace

## Slide 21: Stručná historie křemíku
1787 A. Lavoisier – zkoumání křemene
1800 H. Davy – uvádí křemen jako sloučeninu
1811 L. J. Gay-Lussac, L. J. Thénard – příprava amorfního Si (SiF4 + K)
1824 J. J. Berzelius – příprava amorfního křemíku SiF4 + 4K → 4KF + Si – objev nového prvku
1854 H. St. C. Deville – připravil krystalický Si (z SiCl4 + Al → Si + AlCl4)
1907 N. Potter – reakcí uhlíku s křemenem připravil „čistý“ křemík
1916 J. Czochralski – vývoj nové metody růstu krystalů (kovů)
1946 J. Bardeen, W. Brattain, W. Shockley – polovodičový tým, vývoj tranzistoru
1948 G. K. Teal, J. B. Little – růst krystalů Ge a Si z kelímku
H. E. Buckley – pojmenoval techniku tažení z kelímku po Czochralskim
1952 W. G. Pfann – „float zone melting“
1958 Výroba polykrystalického a následně monokrystalického Si v Rožnově
1959 W. Dash – využil zúžení zárodku krystalu pro zamezení šíření dislokací
1985 Czochralskiho metoda se stala dominantní technologií výroby mono Si
1992 vzniká TEROSIL – jeden z nástupců TESLY
1997 vstup MOTOROLY do TEROSILU
1999 TEROSIL/ ON SEMICONDUCTOR
2003 ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC
Silicium, Silicon, Silizium, Siĺicio, Kiesel, Kiezel, Кремний, Цахиур, Křemík, Kremík, צורן, ซิลิคอน, ケイ素
Sileacón, Shillagon, Sylycon,Silisiom, Silici, Siliciu, Silitsiumu, Krzem, Силициjум, Силиций, Silicijan

## Slide 22: První technologie výroby křemíku
krystalický Si - 1854 - H. St. C. Deville
originální Czochralskiho aparatura - 1918
„Teal-Little“ aparatura - 1948

## Slide 23
Czochralskiho tažení krystalů z kelímku

## Slide 24
Axiální profil koncentrace příměsí

## Slide 25
Axiální profil koncentrace kyslíku

## Slide 26
Simulace metodou konečných prvků

## Slide 27
Mikrodefekty

## Slide 28
Výroba křemíkových desek - řezání, zaoblování a lapování

## Slide 29
Flow
1/2

## Slide 30
Flow 2/2

## Slide 31: Důvod zvětšování průměru desek
S (200 mm) = 31 400 mm2 (x2,25) S (300 mm) = 70 650 mm2
x2,636
Costs saving potential: 50-60%

## Slide 32: Silicon-On-Insulator
SOI Silicon on Insulator
sSOI Strained Silicon on Insulator
SiGeOI SiGe (silicon germanium) on Insulator
GeOI Germanium on Insulator
Thick Film SOI SOI with device layer thickness ≥ 2μm
Thin Film SOI SOI with device layer thickness ≤ 2μm
UTSOI Ultra Thin SOI – SOI with device layer thickness ≤ 50nm

## Slide 33: SOI - příklad „shrink“ součástky
NPN Transistor – Classical Approach vs. SOI
NPN
NPN SOI
(Estimation)
Areas that can be saved by a transition to SOI

## Slide 34: BGSOI
handle wafer
buried oxide (BOX)
device wafer
bonding & annealing
front side (polished)
back side
20
40
42
52
54
55
57
$
front side (polished)
back side
grinding
device wafer
device layer
device layer
BGSOI wafer
edge treatment
polishing

## Slide 35: Bonding leštěných povrchů Si
Chemical interface structures of bonded hydrophilic silicon wafers at different temperatures.
Room Temperature Bonding
800 C Annealing
Q.-Y. Yong, Principles of wafer bonding, in Silicon Wafer Bonding Technology for VLSI and MEMS Application, edited by S. S. Iyer and A. J. Auberton-Hervé, INSPEC, The institution of Electrical Engineers, 2002.

## Slide 36: TEM bondovaného rozhrani
Cross-sectional HRTEM of the interface of Si/Si bonded at room temperature in UHV w/o any further heat treatment.
Annu. Rev. Mater. Sci. 1998. 28:215–41
Cross-sectional TEM image of bonded interface between Si and thermal SiO2.
SiO2
Si
Handbook of Silicon Based MEMS Materials and Technologies

## Slide 37: AFM leštěných povrchů
RMS (1x1µm2) | Bonding quality
< 0.15 nm | Excellent
(0.15 – 2) nm | Good to mixed
(2 – 5) nm | Poor
> 5 nm | Impossible
Ra 0.10 nm
RMS 0.14 nm
- similar RMS for 1x1 µm2 and for 5x5 µm2
- CZ2 wafers are suitable for bonding

## Slide 38: Analýza síly vazby mezi povrchy desek
y
L
t
E ... Young module
y ... Blade THK (150 µm)
t ... Wafer THK
L ... Length of crack
Bond strength
NO PLASMA
PLASMA I
PLASMA II
Surface activation
L

## Slide 39: Úprava okraje SOI desek
100 um
- polished wafer for SOI is made with Ø150.3 mm,
- asymmetric edge profile for maximizing of bonding area,
- post bond annealing in wet atmosphere (for oxidation of bonded pair edge),
- SOI edge grinding - removal of 300 µm from wafer Ø,
- Profiling of device layer edge (to prevent peeling).
- min. 150 µm will be ground off
- Details of notch confirm alignment accuracy of ~10 µm.
- Alignment is important for bonding of wafers with structures or for both-side technologies.

## Slide 40: Základní metody pro analýzy kvality bondingu (komerční řešení EVG)

## Slide 49
ONCR/BGSOI

## Slide 50
Precise targeting of the grinding and polishing stock removals.
Examples of two lots with device layer thickness targets of 115,0 and 3,0 um.
Usual within-wafer thickness variability of 0,5 – 1,0 um.
Usual within-lot thickness variability of 1,0 um.
BGSOI - manufacturing

## Slide 51
Defect-free CZ Si - Bulk
Denudation annealing
  1200°C / 2hrs, N2 + 0,5% O2
  dissolution of grown-in oxygen precipitates
  oxygen outdiffusion
  denuded zone
polished DZ annealed

## Slide 52
Defect-free BGSOI Device Layer
Formation of buried oxide on device wafer:
- load & ramp-up
- DZ annealing (1200°C/2 hrs, N2+0,5%O2)
- thermal oxidation (1100°C/50 min, wet O2)
- ramp-down & unload
device wafer
handle wafer
buried oxide
SOI (HFVR materials)
device wafer
handle wafer
buried oxide

## Slide 53
S. S. Iyer, in Silicon wafer bonding technology for VLSI and MEMS applications, (ed. S. S. Iyer, A. J. Auberton-Hervé), INSPEC, London 2002
Comparison of SOI Manufacturing Technologies

## Slide 54: BESOI
bonding & annealing
device wafer
handle wafer
buried oxide (BOX)
BESOI wafer
device EPI
back side
front side (polished)
grinding
edge treatment
polishing &TMAH etching
front side (polished)
back side
etch stop (B/Ge doped EPI)
CMP
HNA etching
CMP
20
40
42
57
72
82
84
$
85
89
91
92

## Slide 55: Perspektivní polovodičové materiály

## Slide 56: Výkonová polovodičová řešení

## Slide 57: MOCVD proces pro růst Ga(Al)N/Si

## Slide 58: Substráty pro heteroepitaxní růst GaN
Property | GaN | Si | Sapphire | SiC
Orientation | (0001) | (111) | (0001) | (0001)
Lattice mismatch GaN/substrate (%) | - | -15 | +16 | +3.5
Thermal mismatch GaN/substrate (%) | - | +55 | -26 | +33
Thermal conductivity (W/cm.K) | 2.3 | 1.5 | 0.5 | 4.9
Max. wafer size availability (mm) | 50 | 300 | 200 | 150
Cost | Prohibitive | Low | Medium | High

## Slide 59: Supermřížky pro heteroepitaxní růst
Si (111)
AlN 200 nm
C:GaN 1.5 um
AlN /Al0.08GaN
100 periods
Transition Al0.3GaN 40nm
u-GaN 0.5um
AlGaN barrier with spacer
GaN cap
AlGaN
AlN
Dislocation blocking
At SLS / GaN interface
Defects originating from
localized low AlN quality
GaN
SLS

## Slide 60: Vliv kontaminace kyslíkem
Before H2 purifier installation
After H2 purifier installation
Roughening limit
Defect formation due to the oxygen contamination:
  Formation of inversion domains on the oxidized Si surface.
  Low AlN quality and coalescence due to oxidation of the material during growth.
  Localized Ga-Si melt-back etching due to Ga diffusion through the defects in the AlN layer.

## Slide 61: SiC
Polytyp: | (β)3C-SiC | 4H-SiC | (α)6H-SiC | Křemík | GaN
Krystalová truktura |  |  |  |  | 
Šířka pásu zak. en. [eV] | 2.2 | 3.26 | 3 | 1.1 | 3.39
Elektr. pohyblivost [cm2.V-1.s-1] | 900 | 1140 (//c) | 370 (//c) | 1350 | 900
Kritické el. pole [MV/cm] | 1.2 | 3 | 2.4 | 0.3 | 3.3
Tepená vodivost [W.cm-1.K-1] | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 1.5 | 1.3

## Slide 62: SiC - růst objemových krystalů
Sublimace prášku
Depozice z plynné fáze na zárodečnou desku
Procesní teplota 2200 – 2400 °C
Rychlost růstu 0.3 – 0.8 mm/hod
3 - 4 dny/běh
délka krystalu 2 - 3 cm

## Slide 63: SiC - výroba desek
Principiálně podobná křemíku
Velice tvrdý materiál
pomalé procesy
dedikovaná zařízení

## Slide 64: Vývoj nových analytických metod

## Slide 65
Installed prototype of Plasma Xe FIB SEM
FERA3 GM Xe Plasma FIB SEM (STEM, EDX, mono GIS: XeF2, W, SiO2), installed and operated since 12/2014 in ON SEMICONDUCTOR.

## Slide 66: Methods for analysis of semiconductors with Plasma Xe FIB-SEM
- The method for internal stress evaluation with FIB is a topic and result of different iSTRESS project. Our work is involved in the application on semiconductor structures and for utilization of Xe iFIB.
Demonstration of stress analysis in GaN(Al)N/Si structure with Ga FIB and STEM for R&D of Ga(Al)N layered structure incl. AlGaN/AlN superlattice (with requested nano-scale resolution).

## Slide 67
SEM imaging - BE
SEM(BE) of heteroepitaxial superlattice (SL) of AlGaN and AlN, which is used for growth of HEMT structures on Si substrate. SL is strained-layer structure that could stop dislocation propagation from the substrate-layer interface. 30 regular analysis of Ga(Al)N/Si structures were completed in 2016.

## Slide 68: Characterization of wafers flatness and topography
Optical Tribomometer Contour GT X8 Bruker.
Analysis of Si wafer.
Analysis of ground wafer edge .
Analysis of polished wafer edge .

## Slide 69: Závěr
- Představený úvod je pouze malou částí využití fyziky v polovodičových procesech
- Fyzika pevných látek
- Fyzikální chemie
- Fyzika polovodičových součástek
- Fyzikální aplikace polovodičových součástek