## Slide 1: Kámen a jeho konzervace
C6190 Chemie a metodiky konzervování předmětů z anorganických materiálů II
Eva Pospíšilová, 2018

## Slide 2: Kámen jako materiál
užití kamene pro sochařské účely má dlouhou historii, mnohé kamenné památky vděčí za svou dlouhověkost právě použitému materiálu
materiál pro sochařské práce by měl být co nejvíce homogenní, bez vnitřních kazů a prasklin

## Slide 3: Kámen jako materiál
Pískovec
zpevněný klastický sediment s hlavní složkou pískových zrn (křemene) ( 0,6 – 2 mm) a úlomků stabilních hornin a s dalším obsahem živců, úlomků nestabilních hornin, jílu a siltu
barva dle příměsí, může být i různobarevný
klasifikace je složitá, kritérii jsou např. složení klastických částic, základní hmota, tmel, příměsi, atd.; podle obsahu složek se dělí do tří základních skupin: křemenný, arkózovitý a drobovitý
ČR: hořický (Jičínsko), žehrovický (Kladensko), mšenský (Litoměřicko), božanovský (Broumovsko)
Trojúhelníkový diagram [1]

## Slide 4: Kámen jako materiál
Opuka
sedimentární hornina, písčitý slínovec s podílem biogenního křemene, dalšími složkami jsou především kalcit a živce
velmi dobře zpracovatelná
barva dle příměsí
ČR: Bílá hora (Praha), Bílé stráně (Litoměřicko)
Kamenná hlava z Mšeckých Žehrovic [2]

## Slide 5: Kámen jako materiál
Vápenec
nejčastěji se vyskytující sedimentární hornina, jejíž hlavní složkou je kalcit a aragonit (CaCO3)
v závislosti na složení může přecházet v dolomitický (CaMg(CO3)2)
barva bílá
ČR: krasy, Pavlovské vrchy, atd.

## Slide 6: Kámen jako materiál
Mramor
jedná se o metamorfovaný vápenec, případně dolomit; krystalický dolomit a vápenec mohou tvořit plynulé přechody
barva může být bílá, světle šedá, načervenalá, zelenavá, tmavě šedé až černá, zbarvení je způsobeno obvykle oxidy železa, chloritem nebo grafitem
ČR: Jeseníky, Českokrumlovsko
patrně nejznámnější je mramor z Carrary v Itálii
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096911352- objektiv/213411030400217/obsah/244905-mramor Michelangelo: David [3]

## Slide 7: Kámen jako materiál
Žula (granit)
vyvřelá hornina složená převážně z křemene, živců (ortoklas, mikroklin) a menšího množství tmavých minerálů (biotit, muskovit)
dělení: alkalické, vápenato-alkalické, monzonitické, mikrogranity
výskyt: Šumava, Krkonoše, Jeseníky a další
Trojúhelníkový diagram [4]

## Slide 8: Zpracování kamene
proces tvorby kamenného výrobku
zpracování kamene pro sochařské účely se provádí většinou ručně
možná strojová předúprava
používá se množství nástrojů
  kladiva – různé velikosti, oba konce tupé, s kratší rukojetí
  pemrlice – kladivo se čtvercovou násadou s hroty, pro hrubé opracování
  dláta – špičáky, zubáky, lemovadla
  prýskače a rozmýtače – k hrubému odseknutí většího kusu
  hoblovadla – k vyhlazení povrchu
  kružidla a pravítka – pro měření, zmenšování nebo zvětšování dle modelu Pemrlice [5]

## Slide 9: Zpracování kamene
proces tvorby kamenného výrobku
  špičáky (1, 11, 12)
  zubáky (3 - 7)
  prýskač (8)
  dláta (9, 10, 13 – 19)
Nástroje na obrábění kamene [6]

## Slide 10: Ukázka kamenosochařského řemesla
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10214726264-devatero-remesel/211563230470004-david-matasek-kamenosocharem

## Slide 11: Degradace kamene
k degradaci kamene dochází vlivem fyzikálních, chemických a biologických procesů, působících v materiálu současně, výsledky jednoho typu degradace také mohou podporovat průběh jiného typu
vliv na míru degradace má také tvrdost, pružnost a pórovitost kamene a jeho zpracování
s pórovitostí souvisí také kapilární jevy

## Slide 12: Degradace kamene
fyzikální – změny tlaku, který může působit zevnitř i zvenčí, vznik například v závislosti na změnách teploty či vlhkosti, přítomnosti roztoků solí nebo růstu živých organismů
chemická - spočívá v chemické přeměně některé ze složek materiálu vlivem reakcí s okolím, tedy například s nečistotami v atmosféře, s vodou nebo s produkty činnosti živých organismů, následkem bývá zvýšení rozpustnosti, snížení soudržnosti a změna systému pórů
biologická - ačkoli jsou výsledkem jejích procesů fyzikální nebo chemické změny materiálu, zahrnujeme do této skupiny procesy, které jsou vyvolány, či podmíněny činnosti živých organismů

## Slide 13: Degradační faktory
prostředí uložení předmětu
Vlhkost
  každý kamenný předmět má rovnovážný obsah vlhkosti, měnící se v závislosti na okolní t a RV
  v pórovitých materiálech se voda vyskytuje ve volné a vázané formě (chemisorpce i fyzikální adsorpce na stěny pórů)
  volnou vodu lze odstranit zahřátím na 100 °C, vodu vázanou pouze obtížně za vysokých teplot
  voda – mechanický i chemický faktor, pomáhá urychlovat další degradační procesy, podporuje existenci živých organismů a funguje jako transportní médium solí

## Slide 14: Degradační faktory
Teplota
  rizikový je vznik teplotního gradientu (rozdíl mezi teplotami na povrchu a uvnitř kamene, který špatně vede teplo), při němž dochází k nerovnoměrnému rozpínání a smršťování materiálu, pnutí a vzniku prasklin
  objemové změny závisí na schopnosti materiálu absorbovat světlo (vliv barvy, velikosti), která je vyjádřena koeficientem teplotní roztažnosti
  vystavení mrazu (zvětšení objemu vody o 9 %obj.) může způsobit uvolnění částí předmětu, které jsou pak ještě náchylnější k degradaci

## Slide 15: Degradační faktory
působení solí rozpustných ve vodě
  přítomnost solí v materiálu je nejčastější příčinou poškození kamene
  mohou být obsaženy v materiálu, vznikat procesy zvětrávání nebo jsou transportovány vodou skrz póry
  zdrojem solí může být i neodborný konzervátorský zásah (např. u vápenných a cementových doplňků)
  povrchové výkvěty – vznikají, je-li rychlost odpařování z povrchu menší než přísun solí zevnitř, barevná změna
  krystalizace pod povrchem – je-li rychlost odpařování a přísunu solí v rovnováze, vede k poškozování povrchových vrstev, některé soli krystalizují jako hydráty (ještě větší zvýšení tlaku)

## Slide 16: Degradační faktory
působení solí rozpustných ve vodě
  krusty
    nerozpustné vrstvy s hydrofobními vlastnostmi odlišnými od původního materiálu, které uzavírají povrch kamene (delaminace)
    vznik nejčastěji působením chlorovodíku, oxidů C, S a N
    mohou mít ochranné vlastnosti, většinou však přispívají k další degradaci
    jejich vznik je ovlivněn přítomností snadno napadnutelných látek (např. uhličitany) a pórovitostí, neporézní druhy kamenů bez obsahu karbonátů jsou nejodolnější
znečištění ovzduší – SOx, NOx, CO2 a sloučeniny Cl v plynném skupenství tvoří s deštěm slabé roztoky kyselin, dochází k reakcím na jiné, více rozpustné soli, což vede k jejich vymývání a následnému snižování pevnosti materiálu
eroze – mechanické vlivy (tekoucí voda, působení větru)

## Slide 17: Degradační faktory
biokoroze
  mezi organismy způsobující biokorozi, tzv. biodeteriogeny, patří mikroorganismy, houby, lišejníky, rostliny, hmyz a obratlovci
  její průběh závisí na klimatických podmínkách prostředí a podmínkách na rozhraní materiálu a biodeteriogenu (pH, RV, t, přístup kyslíku)
  ptačí trus – sloučeniny P, N, S, živná půda pro mikroorganismy
  fyzikální chemické (působení produktů životních pochodů organismů)
[7]

## Slide 18: Degradační faktory
činnost člověka
  průmyslová činnost (znečištění ovduší, vody a půdy)
  nedbalost či neznalost zacházení s kamenem jako materiálem
  vandalismus
vliv těžby a opracování
  různé části kamenných objektů jsou nerovnoměrně zatěžovány, u sedimentárních hornin je důležité, aby byly orientovány do stejné polohy jako před vytěžením
  vznik trhlin při použití trhavin nebo ručním či strojovým opracováním kamene
nevhodné konzervátorské a restaurátorské zásahy
koroze kovových součástí

## Slide 19: Preventivní konzervace
sochy v interiéru nenáročné (vysávání prachu, omývání malým množstvím vody)
sochy v exteriéru se mohou přes zimu zakrývat lehkým, světlým nepromokavým obalem, který je ale propustný pro vodní páru (např. geotextilie), aby nedocházelo ke kondenzaci vody
stabilní klimatické podmínky bez výkyvů t a RV
  relativní vlhkost 40 – 60%
  teplota 20 ± 2 °C
  celková roční expozice 100 000 lx/h/rok
  intenzita osvětlení max. 50 lx

## Slide 20: Sanační konzervace
průzkum
vyžaduje interdisciplinární spolupráci
umělecko-historický – datace, sloh/styl, autor, provenience
statický – ochrana památky i pracovníků a návštěvníků
petrografická analýza – polarizační mikroskop, rozlišení minerálů na základě jejich optických vlastností
mikroskopická a prvková analýza – SEM-EDX
fyzikální vlastnosti zkoumány normovanými laboratorními zkouškami

## Slide 21: Sanační konzervace
průzkum
petrografická analýza – studium materiálu a obsažených minerálů, pórovitosti, atd.
polarizační mikroskop
  v lineárně polarizovaném světle (pouze polarizátor) – studium barvy, pleochroismu (různých odstínů a intenzity barev při různé orientaci krystalu), tvaru a stavby minerálů, štěpnost, velikost zrn, uzavřeniny, atd.
  při zkřížených nikolech (polarizátor i analyzátor) - polarizátor propouští světlo polarizované v rovině předozadní a analyzátor propouští světlo kmitající v rovině pravolevé, umožňuje rozlišit izotropní a neizotropní látky, studium výše dvojlomu nebo zhášení minerálů
  [8]

## Slide 22: Sanační konzervace
čištění
usnadňuje ochranu předmětu, zlepšuje penetraci prostředků, zvyšuje estetickou hodnotu
hrozí-li poškození předmětu, je nutno předmět zpevnit, není-li možné, upřednostňuje se zachování znečištěného, ale nepoškozeného povrchu
mechanicky za sucha, vodou bez přídavku chemikálií, chemicky

## Slide 23: Sanační konzervace
Čištění
mechanické – kartáče, štětce, špachtle, skalpely
otryskávání – proudem vzduchu s abrazivem (korund, balotina, ořechové skořápky), není nejvhodnější, kámen po něm snáz zvětrává
vodné – malým množstvím vody, aby nedocházelo k zavlhčení materiálu
parní – lepší rozpustnost solí, očištění i nepravidelného povrchu, ale hrozí delaminace krust
tenzidy – kationaktivní (lepší smáčivost kamene)
organická rozpouštědla – odstranění mastnoty, nátěrů, fermeží, pomocí zábalů

## Slide 24: Sanační konzervace
Restaurování baptisteria ve Florencii
https://www.youtube.com/watch?v=CBZpkVDm9Yo

## Slide 25: Sanační konzervace
desalinace
vysoké množství solí vlivem zimního zasolování, reakcemi s výfukovými a dalšími plyny
kumulace solí na povrchu vzlínáním vody, znemožnění penetrace konzervačních prostředků
destilovaná nebo deionizovaná voda
ponor, zábal, obklady
potřeba sledovat průběh odsolování (ISE, důkazové reakce příslušných aniontů, titračně)
dochází ke zdrsnění povrchu a zvětšení pórů, nutné ošetření konzervačními prostředky

## Slide 26: Sanační konzervace
konsolidace
konsolidaci neboli zpevnění předmětu je nutné provádět až po desalinaci a vysušení předmětu!
provádí se nástřikem, ponořením do roztoku nebo opakovaným nanášením konsolidačního přípravku na povrch předmětu, k zanesení do hlubších trhlinek je možné použít injekční stříkačku
možné provádět za sníženého tlaku

## Slide 27: Sanační konzervace
konsolidace
konsolidant by měl být stálý, chemicky inertní, odolný proti světlu, vlhkosti a biologickému napadení, měl by mít nízkou viskozitu a malý kontaktní úhel, neměl by ovlivňovat barvu a propustnost kamene
konsolidant je nutné volit tak, aby nedošlo k vytvoření nepropustné krusty na povrchu předmětu
používají se nejčastěji organokřemičitany, především estery kyseliny křemičité, které hydrolyzují za vzniku SiO2 gelu a alkoholu, který se odpaří, mohou mít i hydrofobizační účinek
další konsolidanty: vápenná voda (špatná penetrace), oleje (lněný, makový), vosky (včelí, lanolin; mohou zachycovat nečistoty), akrylátové disperze

## Slide 28: Sanační konzervace
lepení
přechází mu sestavení tvaru a zjištění chybějících částí
velká škála používaných lepidel, např:
  polyesterová – reakční lepidla, polykondenzace anhydridů s vícemocnými alkoholy, monomerní složkou (ředidlo) bývá styren, tvrdidlem bývá např. dibenzoylperoxid, lepený spoj se tvoří pomaleji
  epoxidová – vícesložková polymerní lepidla, vytvrzují polykondenzací vícemocných fenolů s epichlorhydrinem, jako tvrdidlo se používají polyaminy, lepený spoj vytvrzuje až hodiny, po delší časový interval nemá požadovanou pevnost
  disperzní – tuhnou vlivem vytěkání rozpouštědla, spoj se vytvrzuje poměrně rychle, jsou rozpustná ve vodě, tvoří tenký spoj, např. polyvinylacetátová

## Slide 29: Sanační konzervace
lepení
požadované vlastnosti lepeného spoje
  snadnost manipulace
  pevnost spoje
  reverzibilita
  mechanická odolnost – pevnost spoje by měla odpovídat pevnosti použitého materiálu
  odolnost v nepříznivých klimatických podmínkách
  estetické hledisko

## Slide 30: Sanační konzervace
Doplňování a tmelení
často se používá směs hydraulického vápna, písku a portlandského cementu, možné přidat i pigmenty, poměr složek závisí na tom, jeslti je směs určena k doplňování nebo tmelení, jako pojivo lze použít vodu nebo akrylátovou disperzi
k tvorbě kopií a doplňků se používají sádrové formy (dvoj- a vícedílná)
  separace povrchu forem šelakovým nátěrem v lihu nebo mazlavým mýdlem
  sesazení forem pomocí tzv. zámků - na jedné formě vytvarují otvory či čepy, na něž se následně odlije negativ pro napojení
pro detailnější modelaci se mezi model a sádrovou formu někdy vkládá forma lukoprenová (silikonový kaučuk) – vznik vulkanizací kaučuku po přidání tvrdidla

## Slide 31: Sanační konzervace
Povrchové úpravy a retuše
výsledkem konzervačních zásahů může být nejednotný vzhled předmětu
retušování pomocí anorganických pigmentů (přírodních nebo syntetických) – lze spojit s hydrofobizací

## Slide 32: Příklady z praxe
Hlava sochy sv. Jana Nepomuckého (Josefov)
autor: František Štábla, osazeno: 1907, materiál: pískovec
okolo roku 1981 došlo k oddělení hlavy od zbytku sochy
návrh na restaurování byl příliš drahý, hlava byla tedy nahrazena novou (ak. mal. Jan Pospíšil)
původní hlava byla přemístěna do vinného sklepa v nedalekých Dolních Bojanovicích

## Slide 33: Příklady z praxe
Hlava sochy sv. Jana Nepomuckého (Josefov)
stav předmětu před zásahem
  nepůvodní doplněk z cementové maltoviny s prasklinou
  uražená špička nosu
  v záhybech mechanické nečistoty (pavučiny, hmyz, prach)
  šedá vrstva v oblasti krku
  skvrny od lepidla kolem spojů
  sekundární znečištění bílou a růžovou barvou
  bílá a hnědá skvrna v oblasti vlasů
  zespodu otvor pro čep s pozůstatky tmelu a chybějícím materiálem

## Slide 34: Příklady z praxe
Hlava sochy sv. Jana Nepomuckého (Josefov)
  hnědá skvrna – pozůstatek korozních produktů?  důkaz Fe3+ hexakyanoželeznatanem draselným K4[Fe(CN)6]  pozitivní
  bílá skvrna – vápenný nátěr?  důkaz Ca2+ iontů plamenovou zkouškou  pozitivní
  šedá vrstva – síranová krusta?  důkaz SO42- chloridem barnatým  pozitivní

## Slide 35: Příklady z praxe
Hlava sochy sv. Jana Nepomuckého (Josefov)
  stanovení obsahu Cl- - merkurimetrická titrace
  stanovení obsahu NO3- - fotometrické titrace odměrným roztokem salicylanu sodného
  stanovení obsahu SO42- - srážecí titrace odměrným roztokem dusičnanu olovnatého na indikátor dithizon
  desalinace ponorem na 14 dní
 | Chloridy Cl- | Dusičnany NO3- | Sírany SO42-
Obsah v mg/kg | 1292,8 | 1407,7 | 6781,7
Obsah v % | 0,13 | 0,14 | 0,68
Stupeň zasolení | zvýšený | zvýšený | zvýšený

## Slide 36: Příklady z praxe
Hlava sochy sv. Jana Nepomuckého (Josefov)
petrografická analýza – PPL (nahoře) a XPL (dole)
Obr. 1– uprostřed snímku muskovit vedle poloostrohranných zrn křemene, 2 – uprostřed úlomek metakvarcitu, 3 – železitý tmel

## Slide 37: Příklady z praxe
Hlava sochy sv. Jana Nepomuckého (Josefov)
čištění – za sucha, za mokra a za mokra s přídavkem saponátu
odstranění lepených spojů – nepodařilo se
odstranění doplňku – mechanicky
konsolidace – prostředek Silex OH-100 (KEIM) na bázi organokřemičitanů, před aplikací byl povrch mírně navlhčen, nátěr cca 10x
modelace doplňku z keramické hlíny, tvorba lukoprenové a sádrové formy, tvorba odlitku z umělého kamene (750 g jemnozrnného písku, 250 g kamenné moučky, 250 g bílého cementu a 218,75 g roztoku disperze o ředění 1 : 10 objemových dílů s destilovanou vodou, 6,25 g pigmentu Lichter Ocker, 6,25 g pigmentu Goldocker hell a 6,25 g pigmentu Dunkler Ocker deutsch), zabroušení doplňku smirkovým papírem
tmelení – použita směs jako pro tvorbu doplňku
lepení – dispezní polyvinylacetátové lepidlo Herkules

## Slide 38: Příklady z praxe
Hlava sochy sv. Jana Nepomuckého (Josefov)

## Slide 39: Příklady z praxe
Sousoší Géniů (Národní muzeum, Praha)
autor: Antonín Popp, osazeno: 1899, materiál: hořický pískovec
dvě nadživotní postavy okřídlených chlapeckých Géniů nesoucích v rukou svatováclavskou korunu a atributy v podobě pochodně a vavřínového věnce
originál sestaven ze dvou bloků
ovlivněno událostmi z roku 1945 a 1968
začátek restaurování 2005, deinstalováno
2006 pro statické problémy [9]
tvorba sekané kopie z jednoho bloku božanovského pískovce tečkovací metodou (trvala 5 let), která je umístěna na původní místo, originál je nyní instalován v interiéru muzea
https://youtu.be/3SoOgQUNWo4

## Slide 40: Příklady z praxe
Socha Marthy Millerové (Uničov)
osazeno: 1913, materiál: carrarský mramor
náhrobní socha dcery místního lékaře
očištění  odstranění drobných prasklin  doplnění palce na noze pod drapérií
[10]

## Slide 41: Příklady z praxe
Čtyři roční období (Valtice) - kopie
autor: Daniel Daubner, osazeno: 2017
umístění na balustrádě mostu
barokní originály zničeny po válce
[11]

## Slide 42: Příklady z praxe
Nový židovský hřbitov (Praha)
obnova 480 náhrobků a 3 hrobek (celkem 27000 náhrobků)
jsou zde pohřbeni např. Franz Kafka, Ota Pavel, Jiří Orten či Arnošt Lustig
zhroucení náhrobních kamenů zapříčiňují nejčastěji kořeny stromů i popínavý břečťan
financováno z norských grantů
[12]

## Slide 43: Děkuji za pozornost.

## Slide 44: Zdroje
DOEHNE, E., PRICE, C. A. Stone Conservation: An Overview of Current Research. 2nd edition. Los Angeles: The Getty Conservation Institute, 2010. ISBN 978-1-60606-046-9.
GREGEROVÁ, M., FOJT, B., VÁVRA, V. Mikroskopie horninotvorných a technických minerálů. Brno: Moravské zemské muzeum, Masarykova univerzita, 2002. ISBN 80-7028-195-2.
HOLZBECHER, Z., CHURÁČEK, J. a kol. Analytická chemie. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1987.
KOPECKÁ, I. a kol. Preventivní péče o historické objekty a sbírky v nich uložené. Praha: Státní ústav památkové péče, 2002. ISBN 80-86234-28-2.
LEDEREROVÁ, J. a kol. Biokorozní vlivy na stavební díla. 1. vyd. Praha: Silikátový svaz pro Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2009. ISBN 978-80-86821-50-4.
MLEZIVA J., KÁLAL, K. Základy makromolekulární chemie. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1986.
NIKITIN, M. K., MEL’NIKOVA, E. P. Chemie v konzervátorské a restaurátorské praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2003. ISBN 80-210-3062-3.
OSTEN, M. Práce s lepidly a tmely. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1975.
POSPÍŠILOVÁ, E. Konzervace a restaurování pískovcového artefaktu. Brno, 2013.
SEJKORA, J., KOUŘIMSKÝ, J. Atlas minerálů České a Slovenské republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1682-9.

## Slide 45: Zdroje
SELUCKÁ, A., GROSSMANNOVÁ, H., MAZÍK. M. Preventivní konzervace: Moderní postupy a technologie. Brno: Jihomoravský kraj, Technické muzeum v Brně, 2014.
ŠEDÝ, V. Sochařské řemeslo, základ sochařského umění. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1953.
TEPLÝ, B. Konzervování a restaurování kamene. 1. vyd. Hořice v Podkrkonoší: Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské, 1997.
ZELINGER, J. a kol. Chemie v práci konzervátora a restaurátora. 2. vyd. Praha: Academia, nakladatelství Československé akademie věd, 1987.
http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl?piskovec
http://atlas.horniny.sci.muni.cz/sedimentarni/piskovec.html
http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl?opuka
http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl?vapenec
http://atlas.horniny.sci.muni.cz/metamorfovane/mramor.html
http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl?granit
http://old.vscht.cz/met/stranky/vyuka/predmety/koroze_materialu_pro_restauratory/kadm/pdf/2_4.pdf

## Slide 46: Zdroje obrázků
[1] http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl?o=156
[2]Https://cs.wikipedia.org/wiki/Kamenn%C3%A1_hlava_z_M%C5%A1eck%C3%BDch_%C5%Bdehrovic
[3] https://mymodernmet.com/michelangelo-david-facts/
[4] http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl?granit
[5] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/47/Stackhummer--w.jpg/220px-Stackhummer--w.jpg
[6] ŠEDÝ, V. Sochařské řemeslo, základ sochařského umění. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1953. Příloha, obr. 3.
[7] https://cdn.pixabay.com/photo/2016/10/23/22/28/gull-1764882_960_720.jpg
[8] http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_4_3_optika/epidot.htm
[9] http://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/hlavni-mesto-praha/opravene-pamatky/sousosi-geniu-se-vratilo-do-historicke-budovy-narodniho-muzea/4191/
[10] http://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/olomoucky-kraj/opravene-pamatky/nejkrasnejsi-socha-unicovskeho-hrbitova-prosla-obnovou/4127/
[11] http://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/jihomoravsky-kraj/opravene-pamatky/ve-valticich-byly-umisteny-repliky-baroknich-soch-symbolizujici-ctyri-rocni-obdobi/3904/
[12] http://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/hlavni-mesto-praha/opravene-pamatky/zidovska-obec-nechala-na-zizkove-obnovit-temer-500-nahrobku/3231/

## Slide 47: Zdroje obrázků
Nečíslované obrázky vznikly v rámci diplomové práce:
POSPÍŠILOVÁ, E. Konzervace a restaurování pískovcového artefaktu. Brno, 2015.