## Slide 1: Keramika a její konzervace
C6190 Chemie a metodiky konzervování předmětů z anorganických materiálů II
Eva Pospíšilová, 2018

## Slide 2: Keramika
keramická hlína
jemnozrnný materiál pro výrobu keramiky, který po smísení s vodou získává plasticitu
je tvořena především hlinitokřemičitany, jako doprovodné prvky se často vyskytují např. železo, alkalické kovy nebo kovy alkalických zemin
hlavní složkou jsou minerály ze skupiny fylosilikátů (vrstevnatých silikátů), především kaolinit Al2Si2O5(OH)4, dále také montmorillonit (Ca,Na)MgAl2(Si4O10)(OH)2 ± nH2O a illit (K,H3O)Al2(AlSi3O10)(OH)2; často vznikají zvětráváním živců
dalšími složkami jsou např. křemen, kalcit, sloučeniny železa nebo organické sloučeniny vzniklé degradací organických materiálů (neplastické materiály), které se do hlíny také cíleně přidávaly jako tzv. ostřiva, která ovlivňují vlastnosti keramiky během jejího zpracování, sušení i výpalu.

## Slide 3: Keramika
vlastnosti hlíny
plasticita - vlastnost směsi hlíny s vodou, která umožňuje její tváření do podoby, v níž zůstane i po uvolnění působícího tlaku, částice hlíny snadno adsorbují vlhkost, voda funguje jako zvlhčovadlo a malé destičkové částice po sobě mohou snadno klouzat, ale odtrhnout je od sebe je poměrně náročné
nasákavost – souvisí se schopností hlíny dostat se do plastického stavu, je to rychlost, s jakou dojde k rozpadu hlíny při ponoření do vody
barva – závisí především na nečistotách, např. Fe barví hlínu do žluta až červena, barva surové a vypálené hlíny se liší
smrštění při výpalu – způsobeno ztrátou vody, je tím větší, čím jemnější a plastičtější je hlína

## Slide 4: Keramika
příprava hlíny
zbavení nečistot a hrubších částeček
důkladné provlhčení – mokrá hlína se nechávala zrát i po několik měsíců, aby došlo k provlhčení i nejjemnějších částeček
smísení plastické hlíny s ostřivem
plastifikace sprašové hlíny
není-li hlína při vytěžení plastická, je nutné ji nechat odležet přes jednu zimu, kdy vlivem přemrznutí a chemických reakcí jílových minerálů s vodou a s organickými látkami dochází k výrazné změně vlastností původní spraše a dochází k přeměně na kvalitní tvářecí hmotu
slouží například k tvorbě replik archeologické keramiky nebo k ověření lokálního původu keramické hlíny

## Slide 5: Keramika
plastifikace sprašové hlíny - experiment
„Byla keramická miska nalezená v hradišti Sv. Hypolita u Znojma vyrobena z lokálních surovin?“
natěžení sprašové hlíny z lokality nálezu
vykopání jámy v zemi (hloubka cca 0,5 m), vložení látkového obalu pro oddělení natěžené hlíny od okolní
smíchání hlíny s vodou a přelití do látkového obalu
zabalení a zakopání hlíny na 3 měsíce (30. 12. – 30. 3.)
vyjmutí hlíny
tvorba modelového předmětu, jeho vypálení a mikropetrografické porovnání vzorků modelového předmětu se vzorky původní nádoby

## Slide 6: Keramika
proces tvorby keramického výrobku
tváření
sušení – dochází ke smršťování
výpal
  dehydratační fáze – z výrobku se při nízké teplotě odpařuje voda tak, aby nedošlo k náhlému uvolnění páry a poškození výrobku
  oxidační fáze – z hlíny je vypalována uhlíkatá složka a všechny ostatní obsažené sloučeniny jsou plně oxidovány
  slinutí – složky hlíny se vzájemně stmelují

## Slide 7: Keramika
soudržná, ve vodě nerozpustná, polykrystalická látka z anorganických nekovových surovin získaná slinováním
slinování = proces, při kterém dochází ke zpevňování disperzních systémů za vysoké teploty a získání požadovaných fyzikálních a mechanických vlastností
tvorba krystalických fází s určitým podílem skelné fáze a s větším či menším množstvím pórů
první uměle vyrobený a zároveň jeden z nejdéle používaných materiálů v historii
zásadní význam ve stavebnictví, uplatnění ve výrobě užitkových (nádobí, žáruvzdorné hmoty, elektrotechnika) a dekorativních předmětů

## Slide 8: Z historie
Věstonická venuše – cca 29. - 25. stol. př. n. l., nejstarší známá keramická soška na světě
nejstarší keramické nádoby nalezeny v jižní Číně – datovány cca do 11. století př. n. l., předpokládaná teplota výpalu 700 – 960 °C, ručně tvarované, s červenou až hnědou barvou střepu
První pálené cihly pocházejí z 5. - 4. stol. př. n. l. z Mezopotámie
[1]

## Slide 9: Z historie
aktuální nález geologů z Masarykovy univerzity – úlomek venuše tzv. střelického typu
stáří cca 6500 let
kultura s moravskou malovanou keramikou
Brno-Tuřany
unikátní nález v povrchové vrstvě
[2]

## Slide 10: Degradace keramiky
velmi odolný materiál  v některých obdobích tvoří často jediný doklad o lidské činnosti a existenci
degradace je závislá jak na vlastnostech materiálu výrobku, tak na okolních podmínkách
keramické předměty jsou po výpalu tvořeny materiálem, který se tolik neliší od jeho formy nacházející se v přírodě, nejsou tedy příliš náchylné k chemické degradaci a jejich poškození je převážně způsobeno mechanickými vlivy
glazura – funguje jako ochranná vrstva, nicméně je sama náchylná k degradaci (oděr, usazování nečistot s prasklinách)

## Slide 11: Degradační faktory
prostředí uložení předmětu – archeologická keramika je často po velmi dlouhou dobu uložena v neměnném prostředí
vlhkost - pro novější keramiku, obzvláště glazovanou, není zásadně problematická, u archeologické keramiky, která se vyznačuje vysokou pórovitostí a malým obsahem skelné fáze, je třeba uvažovat působení vlhkosti, především jejích výkyvů
  vlhkostní roztažnost – vázání difundované nebo kondenzované vody v pórech způsobjící nevratné zvětšování objemu střepu, závisí na obsahu jílových složek a na teplotě výpalu
  u glazované keramiky problém různé roztažnosti glazury a střepu
  voda – mechanický i chemický faktor, pomáhá urychlovat další degradační procesy

## Slide 12: Degradační faktory
teplota – pro pórovitou keramiku je rizikový především mráz, kdy dochází ke zvětšení objemu vody v pórech až o 9 %obj., vznik tlaku, který způsobuje porušení struktury, oprýskání materiálu nebo jeho úplnému prasknutí
působení alkalických roztoků a kyselin – např. kyselina fluorovodíková způsobuje rozpouštění skelné fáze

## Slide 13: Degradační faktory
působení solí rozpustných ve vodě
  působením vysoké RV na předmět dochází k transportu rozpustných solí materiálem, následná rekrystalizace způsobuje zvýšení tlaku na strukturu
  vlivem nízké RV dochází k tvorbě solných výkvětů na povrchu keramických předmětů
    bílé výkvěty – způsobeny přítomností síranů, některé z nichž obsahují krystalickou vodu a mohou tak měnit objem a způsobovat tlak
    barevné výkvěty – soli obsahují barevné příměsi (např. Fe)
    vápenný nálet – způsoben přítomností uhličitanu vápenatého
    vápenný závoj – vznik karbonatací vyplaveného vápenného hydrátu vzdušným oxidem uhličitým
    [3] [4]

## Slide 14: Preventivní konzervace
bezprašné prostředí
prostředí bez rizik mechanického poškození z důvodu křehkosti keramiky – v depozitáři i při vystavování
stabilní klimatické podmínky bez výkyvů t a RV
  relativní vlhkost 45 – 65%
  teplota 15 – 20 °C
  celková roční expozice 100 000 lx/h/rok
  intenzita osvětlení max. 50 lx

## Slide 15: Sanační konzervace
průzkum
analýza materiálu – slinutost, barva střepu/glazury, zjištění chemického složení, stanovení teploty výpalu
sestavení střepů na sucho, odhad tvaru, není-li patrný
stanovení pravděpodobného způsobu výroby (litím, točením)
datace
provenience
zjištění charakteru poškození

## Slide 16: Sanační konzervace
průzkum
mikropetrografická analýza – studium mikrostruktury materiálu a obsažených minerálů, pórovitosti, atd.
polarizační mikroskop
  v lineárně polarizovaném světle (pouze polarizátor) – studium barvy, pleochroismu (různých odstínů a intenzity barev při různé orientaci krystalu), tvaru a stavby minerálů, štěpnost, velikost zrn, uzavřeniny, atd.
  při zkřížených nikolech (polarizátor i analyzátor) - polarizátor propouští světlo polarizované v rovině předozadní a analyzátor propouští světlo kmitající v rovině pravolevé, umožňuje rozlišit izotropní a neizotropní látky, studium výše dvojlomu nebo zhášení minerálů
  [5]

## Slide 17: Sanační konzervace
čištění
nejčastější původci znečištění: hlína, solné výkvěty, zbytky potravin a produkty jejich rozkladu, barvy, předchozí konzervátorské zásahy, atp.
  v případě obalení předmětu hlínou je nutno očištěnou hlínu uchovat a prozkoumat
mechanické čištění – suché, mokré (destilovanou vodou)
k čištění s použitím chemických látek je dobré přistupovat na základě zkušební aplikace (ideálně na skrytém místě) a vždy od méně agresivních prostředků, např. ethanol, aceton
u některých typů znečištění, např. krust, se k čištění dokonce nepřistupuje, mohlo by dojít k poškození původního materiálu; tento typ znečištění je také někdy zachováván ve smyslu vývoje předmětu v čase

## Slide 18: Sanační konzervace
čištění
zejména u neglazované archeologické keramiky je důležitá šetrná manipulace, aby nedocházelo procesem čištění k poškození střepu, obzvláště u keramiky s nízkou teplotou výpalu
odstranění starých doplňků a jiných zásahů

## Slide 19: Sanační konzervace
desalinace
provádí se pomocí destilované/deionizované vody
některé soli (např. sírany) mají ve vodě nízkou rozpustnost, lze je ale odstranit vyluhováním
luhování ponorem, zábaly
kontrola průběhu desalinace - stanovení přítomnosti solí ve výluhu, např. titračně nebo pomocí iontově selektivní elektrody
do destilované vody pro desalinaci lze přidat antimikrobiální přípravky (např. thymol)

## Slide 20: Sanační konzervace
konsolidace
konsolidaci neboli zpevnění předmětu je nutné provádět až po desalinaci a vysušení předmětu!
provádí se ponořením do roztoku nebo opakovaným nanášením konsolidačního přípravku na povrch předmětu
může být vakuová
cílem je dosáhnout co největší penetrace prostředku do nitra předmětu
konsolidant je nutné volit tak, aby nedošlo k vytvoření nepropustné krusty na povrchu předmětu
používají se především organokřemičitany, dále např. roztok polyvinylbutyralu v ethanolu nebo roztok polybutylmethakrylátu v acetonu nebo toluenu

## Slide 21: Sanační konzervace
lepení
přechází mu sestavení tvaru a zjištění chybějících částí
velká škála používaných lepidel, např:
  kyanoakrylátová – vysoce reaktivní jednosložková lepidla, rychle vytvrzují vzdušnou vlhkostí, tvoří tenký spoj
  epoxidová – vícesložková polymerní lepidla, vytvrzují polykondenzací, lepený spoj vytvrzuje až hodiny, po delší časový interval nemá požadovanou pevnost
  disperzní – tuhnou vlivem vytěkání rozpouštědla, spoj se vytvrzuje poměrně rychle, jsou rozpustná ve vodě, tvoří tenký spoj, např. polyvinylacetátová
  tavná – lepidlo je před nanesením nejprve nutné roztavit, například pomocí tavné pistole, tvoří silnější spoj, lze použít i jako tmel
  šelaková – přírodní živice z výměšků červce lakového, obvykle ve formě ethanolového roztoku, tuhnou vlivem vytěkání rozpouštědla, tvoří tenký spoj

## Slide 22: Sanační konzervace
lepení
(I) (II) (III)
(IV) (V)
Ukázka použitých lepidel po aplikaci: disperzní (I), kyanoakrylátové (II), tavné (III), epoxidové (IV), šelakové (V)

## Slide 23: Sanační konzervace
lepení
požadované vlastnosti lepeného spoje
  snadnost manipulace
  pevnost spoje
  reverzibilita
  mechanická odolnost – pevnost spoje by měla odpovídat pevnosti použitého materiálu
  odolnost v nepříznivých klimatických podmínkách
  estetické hledisko

## Slide 24: Sanační konzervace
zkouška reverzibility*
kyanoakrylátové lepidlo – odstraněno pomocí acetonového zábalu (24 h)
epoxidové lepidlo – nepodařilo se odstranit
tavné lepidlo – odstraněno po natavení horkovzdušnou pistolí
disperzní lepidlo – odstraněno pomocí vodného zábalu (60 min)
šelakové lepidlo – odstraněno pomocí ethanolového zábalu (60 min + 30 min na odstranění přebytků lepidla ze spojů)
*prezentované výsledky byly pozorovány při experimentu v rámci bakalářské práce a nelze je tedy považovat za obecně platné

## Slide 25: Sanační konzervace
zkouška mechanické odolnosti*
pád předmětu z výšky 1 m na tvrdý povrch (beton)
kyanoakrylátové lepidlo – tvoří pevnější spoj než původní materiál
epoxidové lepidlo – tvoří pevnější spoj
tavné lepidlo – tvoří méně pevný spoj
disperzní lepidlo – tvoří spoj o srovnatelné pevnosti
šelakové lepidlo – tvoří méně pevný spoj

## Slide 26: Sanační konzervace
zkouška mechanické odolnosti*
kyanoakrylátové lepidlo (I) – tvoří pevnější spoj než původní materiál
disperzní lepidlo (II) – tvoří spoj o srovnatelné pevnosti
(I) (II)

## Slide 27: Sanační konzervace
zkouška klimatické odolnosti*
RV = 100 %; t = 60 °C,
(23 °C přes víkend) po dobu 22 dnů
kontrola dataloggerem
kyanoakrylátové lepidlo – spoje se nerozlepily
epoxidové lepidlo – spoje se nerozlepily
tavné lepidlo – spoje se rozlepily již po prvním dnu
disperzní lepidlo – spoje se nerozlepily
šelakové lepidlo – spoje se rozlepily po 14 – 21 dnech, v průběhu sledování pokusu došlo k zakalení a následném návratu k čirému stavu

## Slide 28: Sanační konzervace
zkouška klimatické odolnosti*
RV = 100 %; t = 60 °C,
(23 °C přes víkend) po dobu 22 dnů
klimatická způsob uložení
komora vzorků

## Slide 29: Sanační konzervace
zkouška klimatické odolnosti*
zakalení šelakového lepidla (po 1 dni) a návrat do původního čírého stavu (po 14 dnech)

## Slide 30: Sanační konzervace
doplňování
nejčastěji sádrou
pro zvýšení pevnosti doplňku lze přidat např. přídavek kyselin
doplňovaná část se z jedné strany podloží (např. keramickou hlínou) a otvor se vylije sádrou, po jejím vytvrzení se obě strany zbrousí jemným smirkovým papírem do roviny s původním materiálem
doplňky je možno retušovat, např. anorg. pigmenty v ethanolu či šelaku

## Slide 31: Děkuji za pozornost.

## Slide 32: Zdroje
Pospíšilová, E.: Průzkum a konzervace archeologické keramiky. Brno, 2013.
Boublík V.: Lepidla a jejich příprava. Praha, 1966.
Cronyn J.M.: The Elements of Archaeological Conservation. 1990.
Gibson A.M., Woods A.: Prehistoric Pottery for the Archaeologist. Leicester, 1997.
Gregerová M. a kol.: Petroarcheologie keramiky v historické minulosti Moravy a Slezska. Brno, 2010.
Hložek M.: Multidisciplinární technologická analýza neolitické keramiky, Brno, 2012
Kopecká I. a kol.: Preventivní péče o historické objekty a sbírky v nich uložené, Praha, 2002
Nikitin M.K., Meľnikova J.P.: Materiály pro konzervaci a restaurování, Brno, 2003
Osten M.: Práce s lepidly a tmely, Praha, 1975
Podborský V.: Pravěké dějiny Moravy, Brno, 1993
Sejkora J., Kouřimský J.: Atlas minerálů České a Slovenské republiky, Praha, 2005
Shepard A. O.: Ceramics for the Archaeologist, Washington DC, 1966
Vitešníková A.: Vlastnosti lepidel používaných v muzejní praxi, Brno, 2007
http://www.vscht.cz/met/stranky/vyuka/predmety/koroze_materialu_pro_restauratory/kadm/pdf/2_3.pdf
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/veda/2445481-naprosta-nahoda-geologove-u-brna-nasli-ulomky-keramicke-venuse

## Slide 33: Zdroje obrázků
[1] https://www.novinky.cz/cestovani/276483-pavlov-novomlynska-nadrz-a-lovci-mamutu-ve-vestonicich.html
[2] http://www.ceskatelevize.cz/ct24/veda/2445481-naprosta-nahoda-geologove-u-brna-nasli-ulomky-keramicke-venuse
[3] https://www.ceskestavby.cz/clanky/jak-vycistit-porcelan-keramiku-20123.html
[4] https://www.ceskestavby.cz/clanky/jak-posuzovat-stav-starsiho-domu-24306.html
[5] http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_4_3_optika/epidot.htm
Autor nečíslovaných obrázků: Eva Pospíšilová