## Slide 1: Sklo&porcelán a jejich konzervace
C6190 Chemie a metodiky konzervování předmětů z anorganických materiálů II
Eva Pospíšilová, 2018

## Slide 2: Sklo
amorfní homogenní pevná látka vzniklá rychlým ochlazením taveniny
zpracovává se tekuté, tuhne do požadovaného stavu
Vlastnosti
optické - lesk, lomivost světla, průhlednost nebo průsvitnost
barevnost x nebarevnost
křehkost, tříštivost
izolační schopnosti
nehořlavost

## Slide 3: Sklo
Výroba
příprava sklářského kmene (sklářský písek, soda, potaš, pálené vápno, další látky k úpravě vlastností, např. barviva: ionty Fe, Co, Au,…)
tavení a čeření skloviny – 1400-1500 °C, čeřením se sklovina zbavuje vzduchu
zpracování tekuté skloviny do surových výrobků – litím, mačkáním, foukáním, tažením, lisováním, válcováním
úprava surových výrobků
skleněné výrobky: duté, ploché, tabulové, lisované, optické

## Slide 4: Sklo
Zdobení skla
ruční hutnické, např.:
  přepichované sklo – na baňku skla se nabere jiný druh skla
  přejímané – vrstvy různobarevných skel
  krakelované – částečně vyfouklá baňka se ponoří do vody, vzniknou praskliny na povrchu, převrství se další vrstvou skla a dále se zpracovává
mechanické nebo chemické na studeném výrobku, např.:
  tepání, rytí, řezání, broušení, leptání, otryskávání
  malování, malba kovy
  stříbření - zrcadla
kombinované

## Slide 5: Vady materiálu a degradace
odskelňování (devitrifikace)
  amorfní forma přechází na krystalickou
  tvorba mikroskopických krystalků způsobujících jemné mléčné zakalení, např. opětovným zahříváním
  ochrana – obsah živců, hořčíku, boraxu
  „alabastr“ – záměrně odskelněné sklo
vznik bublin
  ztenčení skla, zhoršení mechanické a teplotní odolnosti
kamínky
  bílá, neroztavená zrnka písku nebo tzv. skelné čočky (hlinité kamínky)
šlíry
  skelné nestejnorodosti, snižují mechanickou pevnost
mechanické poškození
  poškrábání, rozbití

## Slide 6: Vady materiálu a degradace
praskání
  vliv nestejné síly stěn, např. u lahví, vnitřním tlakem nebo jednostranným zahříváním
  tvorba sítě jemných trhlinek po kontaktu s chladným předmětem, při ponoření do teplé vody praská
slepnutí
  postupná ztráta lesku dlouhodobým obrušováním atmosférickými vlivy
  u sodného skla dochází k tvorbě uhličitanů, pravděpodobně působením CO2 ze vzduchu, draselné sklo výrazně odolnější
tečení
  u tabulových skel, horní okraj je výrazně tenčí než spodní
koroze archeologického skla
hydrolytické poškození
  Výluh alkálií vodou

## Slide 7: Preventivní konzervace
RV = 40-65 %, t = 18 °C
problematické jsou výkyvy teplot (ochlazení o 30 °C, zahřátí o 60 °C)
ochrana před prachem, exhalacemi, nárazy, mechanickým poškrábáním

## Slide 8: Sanační konzervace
průzkum
čištění
  umytí vodou, odmaštění – anionogenní tenzidy, org. rozpouštědla
  tvorba sítě jemných trhlinek po kontaktu s chladným předmětem, při ponoření do teplé vody praská
  odstranění krust – Chelaton III, kyselina octová, mechanicky kartáčkem nebo obrušování, následný oplach v destilované vodě a dosušení v ethanolu
zpevnění povrchu
  Veropal D 709, Paraloid B 72, akrylátový lak
  použité prostředky ale měknou a zachytávají prach, většina působením UV záření síťuje (ztráta reverzibility) a žloutne
lepení
  Veropal D 709, epoxidová lepidla, z historie: česnek
doplňování
  např. plexisklo
retuše

## Slide 9: Porcelán
nejušlechtilejší keramické zboží
hlavní suroviny: kaolín, živec, křemen, rozemleté na velmi jemnou zrnitost
dělení
dle složení:
  tvrdý – tzv. pravý, evropský
  měkký – obsahuje méně kaolinu, méně teplotně odolný
  východoasijský – čínský, japonský, vysoký obsah křemene, nazelenalý střep
  kostní – obsahuje kostní popel, anglický, vysoký stupeň bělosti střepu
dle použití:
  užitkový – tlustostěnný, tenkostěnný, varný
  dekorativní – sošky, vázy, svícny
  technický – elektrotechnika, laboratorní vybavení

## Slide 10: Porcelán
Výroba
tváření – točením, ručním nebo strojním lisováním, litím do forem
sušení – křehčí výrobek než u keramiky, nutná opatrnější manipulace
pálení – dvě fáze:
  1. výpal – 950 °C
  2. výpal – 1400-1450 °C
  mezi oběma výpaly se obvykle nanáší glazura

## Slide 11: Preventivní konzervace
RV = 40-60 %, t = 20 °C
bezprašné prostředí, ochrana před mechanickým poškozením

## Slide 12: Sanační konzervace
průzkum
čištění
  umytí vodou, odmaštění – anionogenní tenzidy, org. rozpouštědla
  usazeniny a zabarvení od používání není nutné odstraňovat
  odstranění starých doplňků, lepidel a retuší
lepení
  epoxidová lepidla nebo polyesterová lepidla
doplňování
  např. sádra, modurit
  modelace nebo odlití chybějící části (příprava forem)
  připevnění doplňku čepy nebo lepením
retuše
  tmelení, barevné retuše, imitace glazury lakem, zlacení (plátky nebo pasta)

## Slide 13: Děkuji za pozornost.

## Slide 14: Zdroje
KOPECKÁ, I. a kol. Preventivní péče o historické objekty a sbírky v nich uložené. Praha: Státní ústav památkové péče, 2002. ISBN 80-86234-28-2.
Přednášky MgA. Jiřího Marka