## Slide 1: Interakce laseru s materiálem a laserové čištění

## Slide 3: Kámen

## Slide 4
FTIR spektra patiny na mramoru před a po působení Nd:YAG laseru at 2.5 J/cm2; Ox: oxalates; Cc: calcite; Si: silicates.

## Slide 5
Tenký řez dendritické krusty na Pentelickém mramoru ozářeném Nd:YAG laser at 2.5 J/cm2. Obraz v SEM (53X BS) (a) a polarizačním mikroskopu (b). Šipka indikuje rozhraní mezi ozářenou a neozářenou oblastí vzorku.
Tenký řez patiny na Pentelickém mramoru ozářeném Nd:YAG laser at 2.5 J/cm2. Obraz v SEM (53X BS) (a) a polarizačním mikroskopu (b). Šipka indikuje rozhraní mezi ozářenou a neozářenou oblastí vzorku. Analýza plochy metodou SEM–EDX je v rámečku.

## Slide 6
LIBS spektra ablatovaného materiálu z dendritické krusty v různé hloubce na Pentelickém mramoru, normalizovaná na intenzitu čáry Ca II 317.93 nm.
Výsledky čištění biogenně inkrustovaného mramoru. (a) λ=355 nm, H=0.48 J/cm2, n=10 and a spot overlap of δ≈50%; (b) λ=5324 nm, H=1.07 J/cm2, n=10 and δ≈50% and (c) λ=1064 nm, H=1.45 J/cm2, n=10 and δ≈50%.

## Slide 7
LIBS spectra of the biogenické inkrustace mramoru ve spektrání oblasti 265–340 nm. (a) Puls 2 biogenní krusty; (b) puls 2 povrchu mramoru bez povrchové vrstvy.
Kumulativní LIBS spektra během odstraňování biogenní inkrustace na mramoru: (a) 3. puls; (b) 5. puls; (c) 7. puls; (d) 9. puls (e) čistý povrch.
LIBS spectra of the biogenické inkrustace mramoru ve spektrání oblasti 325–600 nm.(a) Puls 2 biogenní krusty; (b) puls 2 povrchu mramoru bez povrchové vrstvy.

## Slide 8: Keramika a terrakota

## Slide 9
Thin cross section showing terracotta profile before (left) and after (right) Michelangelo irradiation at 1.5 J cm−2 (bar = 100 μm)
Terracotta surface before (left) and after (right) SYL 201 at 3 J cm−2. Vitrifying phenomena are evident

## Slide 10: Kovy

## Slide 11: Měď a bronz
Koroze mědi
Koroze bronzu

## Slide 13
Fotografie bronzové sochy (Arian de Vries, 1648)

## Slide 14: Stříbro
(left) Microphotograph (×13) of the woven fabric preserved within the iron incrustations, possibly the remains of a bag or purse and (right) SEM micrograph of the constituent bast fibres (scale bar = 100 μm)
Depot mincí Viléma Dobyvatele (Abergavenny)

## Slide 15
SEM micrographs of a coin with half the oxide bloom still present after laser cleaning: (left) low magnification (scale bar = 1mm) and (right) high magnification (scale bar = 20μm)

## Slide 16: Pokovené předměty

## Slide 17
Cross section of surface layer structure of leaf gilded spire from Bronnbach

## Slide 18
Hustota energie : 0,1 Jcm-2 Hustota energie: 0,2 Jcm-2
(left) Microscopy, SEM. (centre) Comparison of contaminated and laser cleaned zones. (right) Beginning of thermal influence at the cracks on leaf gold
Mechanické čištění

## Slide 19: Železo
Římské puklice štítů (4. stol. n. l.)

## Slide 20
Černání železných fragmentů (římský tábor u Cologne) pro různé vlnové délky Nd:YAG lasersu.

## Slide 22: Textilie
Čínské hedvábí, cca 2400 let staré
Koptská textilie, 5.-7. stol.

## Slide 23
Horní řada (zleva doprava): 10 pulsů o 1400 mJ/cm2, 50 pulsů o1400 mJ/cm2, 200 pulsů o 1400 mJ/cm2, 500 pulsů o 1400 mJ/cm2.
Střední řada (zleva doprava): 10 pulsů o 1000 mJ/cm2, 50 pulsů o 1000 mJ/cm2, 200 pulsů o 1000 mJ/cm2, 500 pulsů o 1000 mJ/cm2.
Dolní řádek (zleva doprava): 2000 pulsů o 80 mJ/cm2; 3000 pulsů o 80 mJ/cm2, 4000 pulsů o 80 mJ/cm2, 5000 pulsů o 80 mJ/cm2.
Působení laseru na textilie na bázi celulózy

## Slide 24
Bavlněná vlákna po 200 pulsech o 320 mJ/cm2.
Bavlněná vlákna po 3 pulsech o 1400 mJ/cm2.
Bavlněná vlákna po 500 pulsech o 40 mJ/cm2.
Excimer KrF 248 nm

## Slide 25
Mikrosnímek (elektronový mikroskop) povrchu bílé bavlny: a) před ozářením; b) po 100 pulsech, 1064 nm, 3.7 J/cm2; c) po 100 pulsech, 266 nm, 0.5 J/cm2.
Celulózová vlákna

## Slide 26
FTIR-ATR spectra lnu:
A) původní, B) po ozáření CO2 laserem
SEM laserem (CO2) ozářeného lnu

## Slide 27
Povrch stříbra a hedvábí před a po působení laseru 1064 nm.
Povrch stříbra a hedvábí po působení laseru 532 nm.
Povrch stříbra a hedvábí po působení laseru 266 nm.
Kombinované textilie

## Slide 28
Jezdecký oblek (18. stol.)
Čištěná plocha
Brokát

## Slide 29
Povrch zmatnělé stříbrné nitě před ozářením laserem
Stříbrná nit po ozáření laserem

## Slide 30
Povrch stříbrné nitě před a po ozáření laserem 532 nm s fluencí 0.6 J/cm−2

## Slide 31
Stříbrná nit z jezdeckého obleku před (vlevo) a po (vpravo) laserovém čištění při 532 nm s 2 J/cm−2

## Slide 32: Pergamen
Kollagen – hlavní složka pergamenu (simulace).

## Slide 33
Schéma parametrů laserového čištění pro pergamen (a také papír). Chemická konverze / ablace vs. lg (fluence):
Prahy fluence laseru pro ablaci konaminantů (proces čištění) (Fc,th) a ablace (Fp,th), morfologických změn (Fp,m, e.g. tavení), a nevratné chemické změny (Fp,chem) pergamenu. Rozpětí fluencí pro nedestruktivní čištění leží mezi Fc,th a Fp,chem. Fp,chem se může shodovat s Fp,m a Fp,th.
Modelové schéma UV čištění pergamenu a papíru:
během ablace cizorodého materiálu (nečistoty, skvrny) z povrchové vrstvy.
po čištění.
Použití fluence pod ablační substrátu dovoluje „etch-stop“ a zachování materiálu.

## Slide 34
Elektronová micrografie recentního pergamenu.pro lasery λ = 308 nm a λ = 1064 nm.

## Slide 35
DRIFT (difusní reflectanční infračervená FT spectroskopie) starého pergamenu před a po ozáření laserem 0.38 J cm–2, λ = 308 nm.
DRIFT (difusní reflectanční infračervená FT spectroskopie) spektra pergamenu (c) a příslušné změny působením laseru 308 nm a F=0.4 J/cm2 (a), F=0.8 J/cm2 (b).

## Slide 36
Electron micrographs of ancient parchment .Laser treatment at λ = 308 nm.
Staré pergameny mohou být čištěny bez patrného poškození, pokud je fluence laseru pod ablační mezí, jejíž hodnota závisí na charakteru materiálu (pro starý pergamen 0.38 J cm–2 ).
Laserem indukovaná autoxidace pergamenu se objevuje až spolu s morfologickými změnami, nad prahem destrukce (tavení a odpařování materiálu). Stáří pergamenu značně ovlivňuje práh destrukce, nelze proto při volbě parametrů laseru používat experimentální data pro recentní materiál.
Působení laseru na starý kolagen vede ke konformačním změnám, tj. k okrouhlým sférickým povrchovým útvarům při fluencích menší než ablační práh. Navíc, významný podíl želatiny ve starém pergamenu se odpaří při nižších fluencích než intaktní fibrilární kolagenní matrice.

## Slide 37: Papír
Celulóza.
Left : struktura celulózy s vodíkovými můstky.
Right : fibrily papíru (SEM).

## Slide 38
Bezprostřední vliv záření excimerového (308 nm) a Nd:YAG (532 nm) laseru pro různé fluence na stupeň polymerace (degree of polymerizatio, DP) celulózy (Whatman).
1. “ochmýření” povrchu papíru způsobené razantnímu vypuzení částic, ležících mezi fibrózní struktuře která vede k „naježení“ vláken.
2. “tenčení” tloušťky papíru v důsledku odablatování materiálu.
3. “zuhelnatění” nebo “karbonizace” papíru důsledku laserového zháření.
4. “žloutnutí” nebo diskolorace povrchu papíru.

## Slide 39
Papír vykazující oxiudaci v důsledku laserového záření.

## Slide 40: Dřevo

## Slide 42: Sklo
Římská říše, cca 2. stol. n. l.

## Slide 43
Sklo nečištěné (SEM průřezu)
Sklo chemicky čištěné, pasta s uhličitanem amonným (SEM průřezu)
Sklo čištěné laserem: vlevo s 0.75 J/cm2 a 50 pulsy; vpravo s 2.0 J/cm2 a 200 pulses (SEM průřezu)
Původní sklo z katedrály v Erfurtu se silnou korozní krustou; čištění probíhalo v levé části

## Slide 44: Kalcifikované tkáně

## Slide 45
LIBS
Lineární sken poměru obsahů Mg a Ca. Rostoucí obsah Mg jasně identifikuje části zubu zasažené kazem.

## Slide 46
Nd:YAG, Er:YAG, a CO2 laserem ozářená sklovina: SEM images, (b) depth profiles, and (c) 3D images. Note that the depth scale in (b) of Er:YAG is 10 times larger.

## Slide 47
Ablace kosti (——), dentinu (– – –) a cementu (——): hloubka kráteru na puls (m) versus fluence na puls (J/cm2) pro frekvence 5 a 10 Hz. (a) 1 Hz, 100 s (100 pulsů); (b) 5 Hz, 100 s (500 pulsů); (c) 10 Hz, 50 s (500 pulsů).
SR-FTIR spektra kravské zubní skloviny z ablačního kráteru vytvořeného (free-running) Er:YAG laserem (200 J/cm2) s (šedá čára) a bez (černá čára) vrstvičkou vody.

## Slide 49: Laky
Malba na dřevě, 21.dynastie. Mumie z Bab el-Gasus (darované caru Alexandru III v roce 1893). Přítomen lak původní i recentní.
Viola, recent

## Slide 50
Laky jsou obvykle tetracyklické nebo pentacyklické organické látky s karbonylovou nebo hydroxylovou skupinou. UV záření je některými funkčními skupinami laků a jejich deradačních produktů silně absorbováno a pokud ablace produkuje reaktivní radikály a ionty může docházet k fotooxidaci. Chemické rozdíly byly zjištěny mezi damarou a mastixem při ozařování vlnovou délkou 248nm, protože damara vykazuje při 248 nm mnohem slabší absorpci než mastix. Může docházet i k depolymerizaci nebo zesíťování (cross-linking). Ukazuje se, že odstranění 10–15 μm z degradované povrchové vrstvy laku nezpůsobí žádné poškození zbylého filmu.
mastix
dammara

## Slide 54: Pigmenty
Přítomnost barviva zvyšuje účinek ablace v UV oblasti, a změny absorpčních charakteristik a termického chování laserového procesu vedou často ke změně zbarvení čištěného objektu. To musíme vzít v úvahu, používáme-li laserovou desorpci jako metodu čištění.

## Slide 55: Olovnaté pigmenty

## Slide 56
Olovnatá běloba
(Lead white, basic lead carbonate)
Přímým zahříváním na nižší teploty (nad 700 °C) přechází na žlutý massikot (lead monoxide, PbO). Působení Nd:YAG laseru bylo pozorováno dočasné zčernání, trvání barevné změny úzce souviselo s množstvím energie dodané laserem (několik hodin až dní). Např. 1 puls s fluencí 300 mJ/cm2 způsobil vznik našedlé skvrny, která vymizela za 6–8 h.
Laserem indukovaná discolorace olovnaté běloby.
V horní řadě (a) jsou stopy těsně po ozáření laserem, v dolní řadě (c) stopy den po ozáření, ve střední (b) stopy den po ozáření v přítomnosti vyšší koncentrace kyslíku.

## Slide 57
STEM neozářené (a, b, c) a laserem ozářené (d, e, f) olovnaté běloby (2PbCO3 Pb(OH)2) zvětšení ×5 (a, d), ×15 (b, e) a ×50 (c, f) tis. Oba povrchy jsou velmi podobné, bez zjevných rozdílů.

## Slide 58
Massikot
(PbO) má velmi vysokou teplotu rozkladu (nad 1 000 °C). Laserové záření způsobilo definitivní a radikální zčernání povrchu. Vysvětlením může být redukce PbO na kovové olovo.
Laserem indukovaná discolorace massikotu.
Vlevo: stopy bezprostředně po ozáření
Vpravo: stopy den po ozáření v přítomnosti vyšší koncentrace kyslíku.

## Slide 59
STEM neozářeného (a, b, c) a laserem ozářeného (d, e, f) massikotu (PbO), zvětšení: ×10 (a, d), ×30 (b, e) a ×50 (c, f) tis. Útvary na (e a f) jsou s největší pravděpodobností globuly Pb.

## Slide 60: Mechanismus diskolorace
Laserovou ablací se nad povrchem vytváří plazma, způsobující lokální úbytek kyslíku (a). Vznikají příznivé podmínky pro rozklad PbO na prvky. (b). Po odeznění pulsu a rozptýlení plazmatu může zpětná oxidace vést k opětovnému zabarvení (c).

## Slide 61
Suřík
minium (Red lead, lead tetra-oxide) je světle červený pigment, který lze připravit zahříváním (za určitých podmínek) olovnaté běloby (PbCO3). Je to velmi toxický pigment, vhodný hlavně pro olejomalby, ve vodových barvách a freskách má tendenci tmavnout. Přímé zahřívání vede k jeho přeměně na žlutý massikot. Působení laseru vede ke vzniku černé povrchové vrstvičky, podobně jako u olovnaté běloby, ale pomaleji.

## Slide 62: Ostatní olovnaté pigmenty
Lead chromate nebo red chrome (Pb(OH)2 · PbCrO4)2
pod zářením 248 nm lead chromate od 0.25 J/cm2 černá, nad 0.375 J/cm2 jsou částice pigmentu odstraněny
Naples yellow (BiVO4, Pb(SbO3)2 or Pb(SbO4)2)
(lead antimonate) discoloration je nejzjevnější při 355 nm a změna barvy (redukce) je důsledkem fotochemické reakce
Chrome yellow (PbCrO4)
redukce podobně jako u Neapolské žluti. Při 1064 nm pigment reaguje jen slabě, zatímco působením 248 nm zčerná.

## Slide 63: Železnaté pigmenty

## Slide 64
Žlutý okr (hlavně FeOOH) a přírodní siena (goethit, FeOOH) mají podobné vlastnosti: zahříváním přecházejí na hematit (Fe2O3 ), který má charakteristickou tmavě červenou barvu. Důsledkem působení laseru (po 2 až 3 pulsech 300 mJ/cm2) je pouze mírné ztmavnutí.
Pálená siena (hematit, Fe2O3) má velmi vysokou teplotu rozkladu (přes 1 500 °C) a žíhání vede pouze k přechodnému ztmavnutí. Působení laseru vedlo k mírnému ztmavnutí (po 3 pulsech 300 mJ/cm2).

## Slide 65: Měďnaté pigmenty

## Slide 66
Malachit (bazický uhličitan měďnatý, CuCO3·Cu(OH)2) je považován za středně stabilní a stálý pigment. Nebývá ovlivněn silným světlem a teoreticky se očekává zčernání v kontaktu s pigmenty obsahujícími síru nebo vlivem atmosféry. Původně světle zelená barva začíná tmavnout při teplotách nad 200 °C, přechází na žlutou/nazelenalou (při 300 °C) a nakonec zčerná (nad 600 °C). Ozářením Nd:YAG laserem malachit tmavne, ale potřebuje víc než 10 pulsů aby zčernal. Tmavý prášek je tvořen hlavně Cu2CO3(OH)2 , zatímco černý hlavně CuO. Po ozáření mění nastálo barvu, uhličitan a hydroxid se mění na černý CuO, který je zřejmě zodpovědný za změnu barvy. Barevná změna malachitu může být také důsledkem změny na tenorit (CuO) a kuprit (Cu2O).
Verdigris (Cu(C2H3O2)2H2O) nevykazuje žádnou barevnou změnu působením laseru. Zvyšování fluence i počtu pulsů vede spíše ke štěpení pigmentu než k diskoloraci.

## Slide 67: Rumělka
(vermilion, mercuric sulphide) se v přírodě vyskytuje jako cinnabarit. Je stabilní vůči alkáliím i většině kyselin, nereaguje s ostatními pigmenty, ale různě se mění působením světla. Tmavnutí rumělky je světlem indukovaný jev, kdy červený hexagonální cinnabarit (α-HgS) je transformován na metastabilní černý metacinnabarit (α’-HgS) . Na rychlost této transformaci mají vliv velikost částic, vlhkost, druh pojiva a především doba expozice.
Působení tepla vykazuje přechodnou změnu na tmavě červeno-fialovou mezi 200 a 350 °C a stálou do černa při teplotách nad 356 °C. Červeno-fialový produkt je stále α-HgS, zatímco černý α’-HgS. Naopak, laseru vystavené vzorky se kompletně zbarvily do černa s kovovým vzhledem. Jde patrně o důsledek vzniku černého Hg2S.
Rumělka je velmi citlivá na infračervené záření i když jsou použité fluence velmi malé (50–100 mJ cm–2). Discolorace je velmi zřetelná a stálá, v produktu jsou zastoupeny redukované stavy Hg2S a kovová Hg. Dříve se předpokládala hypotéza o polymorní transformaci červeného hexagonálního cinnabaritu, a-HgS, na černý kubický meta-cinnabarit, a'HgS – ta se nepotvrdila.

## Slide 68
STEM ozářené (a, b) a laserem neozářené (c, d) rumělky (HgS) zvětšení ×20 (a, c) a ×50 (b, d) tis.
Při laserové ablaci se nemění tvar krystalu – to ukazuje že nedochází k transformaci červeného hexagonálního HgS na černý kubický HgS. Za podmínek laserové ablace intenzívní tepelná změna a nedostatek kyslíku v důsledku vzniku plazmatu, je HgS rozkládán, síra se uvolňuje a redukuje se elementární Hg.

## Slide 69
Vliv Nd:YAG záření na suřík (a); olovnatou bělobu (b); masikot (c) a rumělku (d);
Nahoře: stopy laseru bezprostředně po ozáření (2 pulsy 300 mJ)
Dole: stopy laseru po 1 týdnu

## Slide 70: Ostatní pigmenty
Zinková běloba (ZnO)
Pozorováno zešednutí vlivem laserového záření, nejspíš v důsledku redukce ZnO na Zn. Diskolorace se mění zpět na bílou za týden. Pro fluenci 0.6 J/cm2 (at 1064 nm) je popsána diskolorace na hnědo/šedou.
Titanová běloba (TiO2)
Barva pigmentu přechází na modrošedou pro 0.6 J/cm2
(at 1064 nm). Discolorace může být způsobena buď zvětšením částic pigmentu nebo rozkladem oxidů.

## Slide 71: Sádra
Dehydration of the gypsum function of the temperature
(White gypsum, CaSO4 ·2H2O) je velmi stabilní, pod hodnotou fluence pod 3 J/cm2 nevykazuje žádné chromatické nebo morfologické
změny.

## Slide 72: Organické pigmenty
Mořenový lak (Al-Ca komplexní sůl alizarinu)
Působením laserového záření se barva mění působením laserového záření z červené na bílou. Tato diskolorace byla pozorována pro všechny vlnové délky Nd: YAG laseru kromě 1064 nm kde byl práh vyšší. Chemické vysvětlení tohoto jevu chybí.
Kurkumin (C21H20O6)
Zůstává prakticky nezměněn pod UV laserovým zářením (248 nm) pro nízké fluence (0.11 J/cm2). Pro vyšší fluence, (0.4 J/cm2) vykazuje pigment slabou diskoloraci.

## Slide 73: Mikroorganismy

## Slide 74: Likvidace mikroorganismů
Epifluorescenční obrázky bakteriálních kolonií v biofilmech
(po obarvení 0.01% akridinovou oranží).
sklo neozářené;
sklo 10min ozářené fluencí 0.05J/cm2;
sklo 10min ozářené fluencí 0.1J/cm2;
titan neozářený;
titan 10-min irradiated with fluence 0.05 J/cm2;
titan 10-min irradiated with fluence 0.1 J/cm2.

## Slide 75
Filamenty Fusarium oxysporum na papíru. SEM. 124x
Vlákna papíru po čištění barvivovým laserem. Zabarvení sice nezmizelo, plísňové filamenty však ano, jsou patrné l 5–10 μm dírky, kudy pronikaly do papíru. SEM. 124x

## Slide 76
Penicillium notatum. Spóry na papíru (SEM), 232x
Vlákna papíru po odstranění spór Penicillium notatum pomocí Nd: YAG laseru. Vlákna jsou téměř identická s vlákny původního papíru. SEM. 216x

## Slide 77
SEM views of Scops owl eggshell surface. The cuticle in this sample appears to have been invaded by fungal hyphae.

## Slide 78: Využití chemických látek při laserovém čištění
Pozor! Tyto látky mohou mít vliv nejen na průběh ablace, ale také dlouhodobější následky. Rozpouštědla a kyseliny mohou poškozovat fragilní substráty, a zbytky matrice nebo zbytků po čištění mohou mít dlouhodobý škodlivý efekt.
= látky přidávané jako matrice, účastnící se na čištění využitím laserového plazmatu.

## Slide 79
Bavlněná látka s skvrnami od rzi. Skvrna nahoře vlevo, která byla původně kompletním kruhem, byla částečně odstraněna laserem (532 nm) za přítomnosti roztoku kyseliny šťavelové.
Kapaliny (rozpouštědla a slabé kyseliny) mohou usnadnit odstranění skvrn z textilu, pergamenu a papíru. Mechanismy jsou různé, včetně odpaření (steaming) a laserem indukované disperze v kapalině i plynné fázi, a zvýšení reaktivity v kapalině za zvýšených teplot. (odstranění inkoustu, tuhy a sazí z textilu a papíru pomocí laseru a rozpouštědel a rzi z celulózy použitím laserů a kyseliny šťavelové).

## Slide 80
Daguerreotypie před a po čištění laserem indukovaným vodíkovým plazmatem.
Reaktivní plyny jsou užitečné vytvářením určitého typu atmosféry, usnadňující odstranění degradovaných nebo zmatnělé povrchy např. stříbra, podporou elektrochemického narušení matné vrstvy. (ablace těkavých složek a možnost čistit i fragilní povrchy).