## Slide 1: Analytické aplikace laserů

## Slide 2: Vzorkování maleb laserovým paprskem
FTIR spektra ablatovaného materiálu při energii laseru 15 mJ a vzorku odebraného skalpelem.
Er:YAG laser

## Slide 3
Chromatogramy vzorku odebraných skalpelem (———) a laserem (............).

## Slide 4: LA-ICP-MS
Nd:YAG
Excimer
Kvadrupólový
TOF
Sektorový (MC)

## Slide 5: Aplikace LA-ICP-MS

## Slide 6: Provenience obsidiánu
Owens Valley,
vých. Kalifornie

## Slide 8: Malba na keramice

## Slide 9: Provenience železa

## Slide 11: Analýza zubní skloviny

## Slide 12
Liniové skeny
Plošné skeny

## Slide 13: MC LA-ICP-MS

## Slide 14: Analýza izotopových poměrů
Sklo „Art nouveau“

## Slide 15: Ostatní aplikace
Kovové předměty (provenience, technologie)
Rukopisy a malby (pigmenty)
Keramika a porcelán
Drahé kameny (provenience, napodobeniny)

## Slide 16: Laserová mikropyrolýza
Spojení s GC-MS
Nd:YAG 1064 nm

## Slide 18: LDI - TOF
Desorpce a ionizace laserem

## Slide 19
Pruská modř
Analýza pigmentů

## Slide 20: Pigmenty v iluminovaných rukopisech

## Slide 21: Akrylátové barvy

## Slide 22: MALDI-TOF
Desorpce a ionizace laserem za přítomnosti matrice

## Slide 23: Analýza fosilních proteinů
„Peptide mass fingerprint“ osteokalcinu rozloženého trypsinem:
extant horse
zebra
osel
částečně čištěný osteokalcin z 42 000 let starých pozůstatků koně.

## Slide 24: Identifikace keratinů
Hmotnostrní spektra 1400 to 1700 Da vlny jaka (A) a kašmírské kozy (B) (rozklad trypsinem).
Hmotnostní spektra 1700 to 2100 Da peří husy (A) a kachny (B).

## Slide 25: Identifikace organických pojiv v malbách
Triptych Benedetta Bonfigliho, Madona s dítětem, sv. Jan Křtitel.sv. Šebestián (XV. století).
MS/MS spektrum trojnásobně nabitých iontů pro m/z 551.61, z hydrolyzovaného extraktu. Přítomny jsou y a b fragmenty peptidu ovotransferrinu 443-457 (TDERPASYFAVAVAR).

## Slide 26
MS/MS spektrum dvojnásobně nabitých iontů m/z 714.82, z hydrolyzovaného extraktu z triptychu Benedetta Bonfigliho. Přítomny jsou fragmenty y and b fragmentu peptidu lysozymu 52-63 (FESNFNTQATNR).
MS/MS spektrum m/z 402.28, z hydrolyzovaného extraktu z triptychu Benedetta Bonfigliho. Přítomny y a b fragmenty peptidu vitellogeninu II 50-53 (AGVR).
Závěr:
jako pojivo byly v triptychu Benedetta Bonfigliho použity vaječný bílek a žloutek triptych.

## Slide 27: Degradace historických laků
Hmotnostní spektra laserové desorpce/ionizace dammaru (nahoře) a mastixu (dole) na grafitu.
Fotochemická degradace přírodních triterpenoidů použitých jako laky

## Slide 28: Ramanova spektrometrie
Nd:YAG 1064 nm
He–Ne 632.8 nm

## Slide 29: Princip Ramanovy spektrometrie

## Slide 30: Raman vs. FTIR
FT IR
(FT) Raman

## Slide 31: Ramanova mikroskopie

## Slide 32
Ramanovské mapy vzorku S IIb.
(a) optický obraz, (b) anhydrit, (c) sádrovec (gypsum).
Portrét mladíka (neznámý severoitalský malíř, cca 1515)
Ramanova mikroskopie maleb

## Slide 33
Ramanova mikroskopie
mikrofosilie
v jurských
rohovcích

## Slide 34: Raman + FTIR mikroskopie

## Slide 35: Kombinace Raman + LIBS

## Slide 36: Konfokální mikroskopie
CM 3D Mikroskopický snímek vlákna mohérové vlny (Turecko) –
objektiv 100x a 2násobný zoom
Světelným zdrojem je laserové záření. Konfokální mikroskop poskytuje mimořádně ostrý, kontrastní, vysoce informativní obraz s vysokým rozlišením. Struktury nacházející se nad a pod rovinou fokusace nemají téměř žádný vliv na kvalitu obrazu. Hloubka ostrosti je vždy minimální.

## Slide 37: Konfokální Ramanova mikroskopie

## Slide 38: Mobilní zařízení pro Ramanovu spektrometrii
M : 95% propustné zrcadlo pro vizualizaci plochy kamerou (Ca).
HNF : holografické filtry odrážející laserový paprsek a propouští ramanovsky posunuté záření (Stokes)
F filtry pro anti-Stokesovskou část spektra

## Slide 39
Analýza nástěnných maleb (kaple Ponthoz.)

## Slide 40: Aplikace Ramanovy spektrometrie

## Slide 41: Analýza vlasů
Kosterní pozůstatky z výzkumu z Newcastlu (silně podmáčená lokalita): měkké tkáně rozloženy, zachovaly se vlasy.
Analýza lidských pozůstatků

## Slide 42
Ramanova spektra vlasů z lidského skeletu (pozorována degradace keratinové tkáně), přítomnost pásu 1050 cm–1 ve spektrech 1 a 2 (archeologické vzorky) je charakteristický pro PbCO3, pravděpodobně z olověné rakve. Vzorek 3 moderní, tmavé vlasy.

## Slide 43
Ramanova spektra historických vzorků vlasů ve vynikajícím stavu zachování: Robert Stephenson (1859). A spektrum Stephensonových blond vlasů, B moderní blond vlasy.

## Slide 44: Analýza zubů

## Slide 45: Analýza mumifikovaných tkání

## Slide 46
FT-Raman spektra
současná lidská kůže (stratum corneum),
stratum corneum ledovcového muže Ötziho,
peruánská světle-pigmentovaná mumie,
grónská mumie (30-letá žena)
peruánská tmavě-pigmentovaná mumie.
FT-Raman spektra
moderní dětský nehet (nahoře)
nehet mumifikovaného dítěte (Grónsko)
(dole)

## Slide 47
Sarkofágy mumií Khnum-Nakhta a Nekht-Ankha (12. dynastie, cca. 2000 BC).
Umělá mumifikace

## Slide 48
Ramanova spektra mumifikované kůže Nekht-Ankha v různém stavu zachování (a) nahoře, špatně dochovaná, (a) dole, dobře zachovaná a (b) vzorek obsahující mumifikační substanci – síran sodný (natron). Zajímavé je špatné zachování kůže v místech přítomnosti mumifikační chemikálie.

## Slide 49: Ramanova spektrometrie pigmentů
Polychromovaná socha sv. Anny v Santa Maria la Real, Sasamon, Španělsko (13. stol.).

## Slide 50
Ramanova spektra auripigmentu (As2S3), realgaru (As4S4), mozaikového zlata (SnS2) a rumělky (Hg S).

## Slide 51
Oltář ze
“San Antolín y San Bernabé”

## Slide 52
Ramanova spektra (a) orthorhombický masikot, (b) tetragonal klejt (both PbO), (c) suřík (Pb3O4).

## Slide 53: Identifikace pigmentů na keramice
Ramanovo spektrum černé malby na černobílého střepu (Ancestral Puebloan) z Wallace Ruin, Colorado.
saze, „carbon black“ (1584 a 1341 cm−1)
magnetit (hlavní pás při 672 cm−1)

## Slide 54: Rozpoznání imitací
Přírodní barevné korály (karoten)
Barvené korály
Imitace korálů

## Slide 55: Identifikace drahých kamenů
Nefrit - Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2
Jadeit - NaAlSi2O6

## Slide 56: Identifikace slonoviny
FT-Ramanova spektra:
Římské pečetidlo (i)
africký slon (ii),
vorvaň (iii)
hroch (iv)

## Slide 57: Identifikace rohoviny (keratinů)
FT-Ramanova spektra: (i) kopyto, (ii) roh kudu, (iii) nehet, (iv) kravský roh, (v) želví krunýř

## Slide 58: Glazury a porcelán
Ramanova spektra glazur/skel:
Dougga (Ifriqiya), měkký porcelán Sèvres, kartaginské korálky, měkký porcelán St-Cloud, vietnamský porcelán Chu Dâu, moderní Norwichský tvrdý porcelán, tvrdý porcelán Sèvres.

## Slide 59: Identifikace fosilních pryskyřic
Fosilní pryskyřice:
(i) Barma, (ii) Libanon, (iii) Mexiko, (iv) Dominikánská republika, (v) V pobřeží Anglie, (vi) V Afrika, (vii) Kolumbie, (viii) S Německo.

## Slide 60
dammara
sandarac

## Slide 61: Korozní produkty

## Slide 62: Identifikace textilních vláken

## Slide 63: Degradace lněných textilií

## Slide 64: Přítomnost mikroorganismů (lišejníky)

## Slide 65: Ostatní aplikace
Pergamen
Papír a inkoust
Organická barviva (textilie)
Obsidián (provenience)
Keramika (řezy)
Znečištění a degradace povrchu kamene

## Slide 66: Další metody
LIBS
LIF
LIDAR
AAS s laserovými diodami