## Slide 1: SKLO technologie výroby
Chemie a metodiky konzervování předmětů vyrobených z anorganických materiálů
Masarykova univerzita
Mgr. Romana Kozáková

## Slide 2: Obsah přednášky
1. Materiálová podstata skla.
2. Základy výroby skla.
3. Sklářské suroviny používané v minulosti a dnes.
4. Základní techniky tvarování skla.
5. Základní techniky zušlechťování skla.
Sklo je krásné a čím víc o něm víte, tím víc vás fascinuje…

## Slide 3: Co je to sklo
Sklo je amorfní látka
Postrádá pravidelné uspořádání atomů na větší vzdálenost
Vzniká obvykle ztuhnutím taveniny bez krystalizace
Pro představu je to tak tuhá kapalina, že už neteče a vypadá jako pevná látka

## Slide 4: Amorfní struktura skla
Křemen SiO2 SiO2 sklo K2O-SiO2 sklo

## Slide 5: Výrobní postup
Receptura (složení sklářského kmene)
Vážení či odměřování surovin, míchání
Tavení (20 – 1400 °C)
Čeření a homogenizace (dnes obvykle nad 1400°C)
Tvarování (700 – 1000°C)
Chlazení (550 - 20°C)
Zušlechťování skla

## Slide 7: Vznik skla z taveniny
Dostatečně rychlé
zchlazení
Zabránění krystalizaci
Skelná transformace
při vzniku skla musí být křivka chladnutí taveniny (a) tak strmá, aby se vyhnula oblasti krystalické fáze
krystalizaci odpovídá křivka (b)
zpětné krystalizaci (odskelnění neboli devitrifikace) odpovídá křivka (c)
(k lokálním odskelnění může dojít i v hotovém skleněném výrobku, když chladnutí není dostatečně rychlé a rovnoměrné v celém objemu nebo při opětovném pomalém zahřívání)

## Slide 8: Funkce základních složek
sklotvorný oxid - SiO2
sklotvorný oxid + tavivo - PbO
taviva - Na2O, K2O
stabilizátor - CaO
barviva
čeřiva
další složky

## Slide 9: Amorfní struktura skla
Křemen SiO2 SiO2 sklo K2O-SiO2 sklo

## Slide 10: Suroviny – SiO2
Písek
Křemen (kusy, valouny)
Velká spotřeba
Lokální zdroje

## Slide 11
Úprava křemene ve středoevropském prostředí

## Slide 12
Lom sklářského písku Střeleč v Českém ráji
Pro představu velikosti - obdobné lomy se provozovaly v syrských těžebních oblastech již před naším letopočtem

## Slide 13: Suroviny – Na2O
Popel halofilních rostlin (rod Salicornia, Laminaria a další) – různé historické názvy kelp,
Výrobní lokality na mořském pobřeží (např. okolo Středozemního moře)
Minerální soda (hornina natron =
Na2CO3 .10H2O + příměsi NaHCO3 , NaCl)
Těžební lokality na místě vyschlých slaných jezer – dnešní Egypt, Sýrie, USA
Leblankova soda
Solvayova soda

## Slide 14: Natron

## Slide 15: Průmyslová soda
Obrovská spotřeba pro různá průmyslová odvětví = jedna z prvních chemicky vyráběných surovin
Od roku 1791 (továrna 1829) do cca 20. let se pro výrobu sody využíval Le Blancův postup
Na chlorid sodný se působí koncentrovanou kyselinou sírovou za vzniku síranu sodného a kyseliny chlorovodíkové. Síran sodný se poté smísí s uhličitanem vápenatým (vápencem) a uhlím a taví se v peci.
Od r. 1861 dodnes se používá Solvayův proces
Postup spočívá v tvorbě poměrně málo rozpustného hydrogenuhličitanu sodného (NaHCO3) reakcí hydrogenuhličitanu amonného a chloridu sodného ve vodném roztoku.
Novější provozy používají neutralizační proces
Uhličitan sodný se vyrábí neutralizací hydroxidu sodného (získané elektrolyticky NaCl) pomocí CO2.
V oblastech s ložisky natronu/trony se vyrábí soda z těchto minerálních látek.

## Slide 16: Suroviny – K2O
Popel dřevin (nejčastěji buk a smrk)
Upravený popel dřevin - mnoho historických názvů – salajka, flus, potaš, draslo
Historická výroba = draslářství
Obrovská spotřeba dřeva na výrobu = devastace lesů
Dnes výroba absorpcí oxidu uhličitého v roztoku KOH

## Slide 17
Pro představu:
Z 1000 kg dřeva se vyrobilo asi 1 až 1,3 kg salajky

## Slide 18: Suroviny – CaO
vápenec (CaCO3)
CaCO3 jako součást popele rostlin
CaCO3 jako součást některých sklářských písků – např. v Egyptě, tzv. mušlový písek s obsahem 8% CaO

## Slide 19: Suroviny – PbO
Klejt (PbO) - vzniklý pálením surového olova
Minium (Pb3O4) - získané dalším žíháním PbO
Velmi často v pravěkých opaktních barevných sklech
Olovnatý křišťál

## Slide 20: Dnešní sortiment

## Slide 21: Křemenné sklo
Křemenné sklo vzniká tavením čistého křišťálu, nebo žilného křemene ve vakuu při teplotě kolem 2000 °C.
Nejčastěji se používá pro výrobu osvětlovacích výbojek a různých aparatur, průzorů do pecí.

## Slide 22: Rozpustné (vodní sklo)
Vodní sklo je obchodní název tavenin alkalických křemičitanů, bez obsahu stabilizátorů.
Používalo se nebo se používá k impregnaci papírových tkanin, ke konzervaci vajec, jako plnivo do mýdel, k ochraně a sanaci přírodního kamene, ale zejména jako pojivo kyselinovzdorných tmelů, žáruvzdorných materiálů, nástřiků pro protipožární ochranu konstrukcí nebo geopolymerů.
Rozpustné vodou

## Slide 23: Sodnovápenaté sklo
Vyrábí se tavením sklářského písku se sodou a vápencem. Používá se na výrobu plochého skla, lahví a sklenic a běžného stolního skla.

## Slide 24: Draselnovápenaté sklo
Vyrábí se tavením sklářského písku s potaší a vápencem. Je tvrdší, hůře tavitelné, lesklé a stálé. Jedná se o tzv. křišťálové sklo, „český křišťál“. Je vhodné pro výrobu chemického a stolního skla. Dále se používá pro výrobky umělecké a dekorační.
Náhradou části potaše vzniká sklo sodnodraselnovápenaté, které je nejužívanější pro výrobu levného stolního skla.

## Slide 25: Draselnoolovnaté sklo
Tento typ skla se připravuje tavením sklářského písku s potaší a oxidy olova. Sklo je měkké, má vysoký lesk a index lomu. Jedná se o tzv. olovnatý křišťál, proslulý např. v Anglii. Obsahuje-li sklo 24% oxidu olovnatého je nazýváno olovnatý křišťál.
Vybroušené a vyleštěné se používají pro broušené sklo, bižuterii a jako ověsy na lustry.
Vyrábí se i skla s obsahem oxidu olovnatého 30%. Jedná se např. o tyčinky pro figurky, bižuterii, vinuté perle.
Oxid olovnatý a oxid draselný jsou častou součástí skel optických.

## Slide 26: Boritokřemičité sklo
Boritokřemičitá skla obsahují oxid boritý. Skla vykazují vysokou odolnost vůči chemické korozi a vůči teplotním změnám. Jejich použití zahrnuje komponenty pro chemické procesy, laboratorní zařízení, farmaceutické obaly, svítidla, varné nádobí atd.. Dále se boritokřemičité sklo používá k výrobě skleněného vlákna jak spřadatelného nekonečného vlákna (technické textilie, výztuhy), tak izolačního vlákna.

## Slide 27: Speciální skla
Speciální skla zahrnují rozmanité, vysoce specializované hodnotné výrobky vyráběné v malém objemu, jejichž složení se výrazně mění podle požadovaných vlastností konečného výrobku.
Některé aplikace jsou:optická skla, skla pro elektrotechnologii a elektrotechniku, obrazovky, výrobky z taveného křemene, sklokeramika a glazury.

## Slide 28: Základní typy historických skel
Sodná: Na2O – CaO – SiO2
Draselná: K2O – CaO – SiO2
Smíšená: Na2O – K2O – CaO – SiO2
Olovnatá: K2O – CaO – PbO – SiO2

## Slide 29: Chemické složení skla a jeho význam pro interpretaci historických skel
Určují vstupní suroviny
Suroviny se odvíjejí od zdrojových možností
V minulosti pouze přírodní suroviny a upravené přírodní suroviny s typickými příměsemi
Místní zdroje = určování provenience
Dálkový obchod se surovinami není prokázán až do 19. století.
Technologicky je složitější vozit suroviny než surové sklo k další tavbě.

## Slide 30: Příklad složení historických skel
Na2O | 0.06
K2O | 16.95
MgO | 3.98
CaO | 14.56
MnO | 3.58
Al2O3 | 1.50
Fe2O3 | 0.41
SiO2 | 57.52
P2O5 | 1.42
Výluh | 22
Popel-L | 35
Písek | 43
Suma | 100
Sklárna Moldava, Krušné hory (hmot.%)
Receptura
Interpretace
Složení typické pro oblast stř. Evropy, v období vrcholného středověku (cca 1400-4150). V porovnání s nálezovými okolnostmi a typologií se jedná se o výrobek domácích skláren.

## Slide 31: Typická složení pro určité provenience a datace
Pravěk
popelové sklo do cca 8. st. př. n. l.
Starověk – Přední východ (vč. Černomoří)
Na popelové sklo
Starověk – Egypt
Na natronové sklo
Antický svět (Řecko, Řím a jeho provincie, vč. Evropských Keltů)
Na natronové sklo, velmi čisté
Uvedená rámcová složení jsou vždy ta nejtypičtější pro danou oblast, pro bližší interpretaci skla je nutné vyhodnotit dostupné analogie a archeologické podklady – stratigrafii lokality, typologii skel, další nálezy atd.

## Slide 32: Typická složení pro určité provenience a datace
Středověk – Islámský svět (vč. Španělska a Benátek – vliv Konstantinopole)
Na popelové sklo
Středověk – zaalpská Evropa
K popelové sklo, vyšší podíl taviv
Novověk – Středomoří
Různé dle oblasti, velký mix Na-K
Novověk – zaalpská Evropa
K popelové sklo, nižší podíl taviv, užití salajky místo popela, později sklo křídové („český křišťál“)

## Slide 33: Výroba
Primární tavba x sekundární tavba
Ruční
Strojní

## Slide 34: Primární tavba
Ze sklářského kmene (směsi sypkých surovin) vzniká sklo
Může se rovnou tvarovat nebo se distribuuje
Velké provozy – v minulosti i dnes
Obchod se surovým sklem doložen již ve starověku

## Slide 36
Příklady archeologických nálezů tzv. ingotů – surového skla a kovů určených pro obchod a lokální zpracování
Nálezy z vraků obchodních lodí z naleziště Al-Amarna a Uluburun , 14. st. př. n. l.
Měděné ingoty
Skleněné ingoty

## Slide 37: Sekundární tavba
Utavené sklo se znovu roztaví a vytvaruje se výrobek
Recyklace
Přísady
Pravděpodobně nejrozšířenější v době antické civilizace

## Slide 39: Techniky tvarování - ruční
Techniky historické
Dodnes v malých provozech
Běžné techniky:
  Tvarování na jádro
  Spékání – slinování – fusing
  Lití
  Foukání volné
  Foukání do forem
  Volné tvarování

## Slide 40: Příklady ruční výroby
Klasická hutní výroba:
Příklad autentického prostředí Předního východu (změna od vynálezu píšťaly žádná)
https://youtu.be/hrvJ3vVmI70
Příklad výroby v Polsku (změny jsou viditelné, ale podstata výroby stejná)
https://www.youtube.com/watch?v=Q3fIK14D3iI

## Slide 41: Techniky tvarování - strojní
Od poloviny 19. století
Velké provozy
Běžné techniky:
  lisování (obalové a užitkové sklo)
  lisofoukání (lahvové sklo)
  tažení (ploché sklo, vlákna, tyče, trubice)
  lití (ploché sklo, balotina)
  výroba bižuterních komponentů (korálky, náhražky kamenů)

## Slide 42: Příklady strojní výroby
Ploché sklo plavením:
https://www.youtube.com/watch?v=JMGkbrETU8M
Ploché sklo katedrální (pro srovnání):
https://www.youtube.com/watch?v=S6hNFuaV7ro
Lisofoukací způsob, bohužel bez komentáře:
https://www.youtube.com/watch?v=A_M8WBJMcM0

## Slide 43: Zušlechťování skla
Techniky úpravy povrchu a zdobení po ukončení horkého procesu
Běžné techniky:
  Malování, zlacení, potisk
  Zrcadla
  Leptání, chemické leštění
  Pískování
  Broušení, rytí, leštění
  Nanášení moderních tenkých vrstev (naprašování, napařování, sol-gel)

## Slide 44: Příklady zušlechťování
Zušlechťování plochého skla: https://www.youtube.com/watch?v=UBrjRB_X0I8
https://www.youtube.com/watch?v=u03S1Nmslw4
Různé typy zušlechtění, dlouhé, ale dobré a české video:
https://www.youtube.com/watch?v=gRmJeITh_r4

## Slide 45: Literatura
Technologie:
Hlaváč J. 1981: Technologie silikátů, SNTL Praha (klasická technologie, poměrně srozumitelné)
Matoušek J. 1992: Anorganické nekovové materiály. Skriptum VŠCHT (v kostce vše – sklo, keramika, pojiva; velmi dobré)
Tavení skla, Autorský kolektiv, vedený Ing. Antonínem Smrčkem CSc. (detaily tavby, velmi odborné, pro laika nečitelné)
Petrášová H. a kol. 1984:Technologie skla pro 3. ročník SPŠ sklářských, SNTL Praha (základy pro střední školu, velmi názorné a dobré čtivo, doporučuji)
Dvořák S. 1970: Foukač dutého skla: technologie pro 1. až 3. ročník odborných učilišť a učňovských škol. SNTL Praha. (základy pro střední školu, velmi názorné a dobré čtivo, doporučuji)
Fanderlík I. 2009: Barvení skla. 3. zcela přeprac. a dopl. vyd., Glass centrum, Valašské Meziříčí. (detaily chem. složení a vliv na barevnost, velmi odborné, ale dá se číst)
Suroviny – chronologie – provenience:
Historie sklářské výroby v českých zemích" díl I. , II/1 a II./2 (velmi souhrnné pro české prostředí, velmi dobré mít v knihovně, celé se číst nedá, ale dohledáte prakticky vše + rozsáhlý seznam literatury)
Wedepohl, K. H. 2003: Glas in Antike und Mittelalter. Geschichte eines Werkstoffs. Stuttgart: E. Schweizerbartsche Verlagbuchhandlung.(velmi dobré, ale pouze němčina)
Henderson (cokoliv od tohoto autora je smysluplné, mnoho článků na webu, soustředí se na oblast primárních skláren + jeho citace literatury (academia.edu, researchgate.com, sciencedirect.com)
Venclová, Zlámalová-Cílová, Vaďurová/Břečková – české prostředí (cokoliv od těchto autorek je smysluplné)

## Slide 46: Děkuji za pozornost A zajeďte do některé z přístupných skláren na exkurzi 