## Slide 1: Konzervace nástěnných maleb
C6190 Chemie a metodiky konzervování předmětů z anorganických materiálů II
Eva Zikmundová, 2022

## Slide 2: Nástěnné malby
nástěnná malba
jakékoli dílo, jehož podklad tvoří přímo stěna či strop, a je tedy neoddělitelnou součástí stavby
Jeskynní malby
jedna z nejstarších forem uměleckého projevu
datace radiokarbonovou metodou – principem je pokles aktivity 14C vlivem radioaktivní přeměny od momentu, kdy dojde k přerušení obnovy z okolí

## Slide 3
Jeskynní malby
nejstarší na světě: ostrov Sulawesi, Indonésie (45 000 př.n.l.)
nejznámější naleziště v Evropě: Lascaux (15 000 př.n.l.), La Grotte Chauvet (> 28 000 př.n.l.), Altamira (35 000 př.n.l.) - všechny jeskyně jsou dostupné návštěvníkům pouze ve formě kopií
https://www.youtube.com/watch?v=3OLaNtKoJFk
Jeskynní malby z ostrova Sulawesi [1] Lascaux [2] a Altamiry [3]
Pravěk
Notes: Zjistit, jak jsou udělané ty kopie

## Slide 4
Jeskynní malby
nejstarší u nás: Kateřinská jeskyně (7000 př.n.l.),
Býčí skála (5200 př.n.l.)
Geometrické jeskynní malby z Kateřinské jeskyně na útvaru zvaném mozek [4] a z Býčí skály [5]
Pravěk

## Slide 5: Starověk
hrobky starověkého Egypta
antické malby v Pompejích a Herculaneu nebo v minojských palácích (Knossos, Kréta)
Nástěnné malby zachované v Herculaneu [6]

## Slide 6
technika (fresco al) secco
  malba na suchou omítku pigmenty s pojivem rozpuštěným ve vodě (klih, žloutek, bílek), méně odolná
  tempera – klihovo-křídový nebo sádrový podklad
  enkaustika – malba voskovými barvami za horka, bez úpravy podkladu, pojivem byla směs včelího vosku s přyskyřičným balzámem (směs pryskyřice a terpentýnu)
  olejomalba – nepříliš vhodná, podklad nutno penetrovat (ethanolový roztok šelaku, vodný roztok kaseinu), poté podkladový nátěr bílou barvou (olovnatá běloba), který se přebrousil
Techniky nástěnné malby

## Slide 7
technika (fresco al) secco
Poslední večeře, Santa Maria delle Grazie, Miláno, Leonardo da Vinci; tempera [7]
Techniky nástěnné malby

## Slide 8
technika (buon) fresco
  na vrstvu hrubší omítky (tzv. arriccio) se nanáší svrchní vrstva (Ca(OH)2, tzv. intonaco)
  do ještě vlhkého intonaca se poté nanáší pigmenty dispergované ve vodě; odolné v alkalickém prostředí
  malba s omítkou poté společně vysychá za tvorby CaCO3 (je pojivem malby) a stává se její neoddělitelnou součástí
  při malbě velkých ploch si umělci připravovali vždy část (velikost dle náročnosti), kterou byli schopni zpracovat najednou (tzv. giornata), aby nedocházelo k předčasnému vysychání podkladové omítky
  přípravnou malbu (sinopii) si malíř rozvrhl už do arriccia uhlem a červenou hlinkou
  největší rozmach v Itálii ve středověku a renesanci
Techniky nástěnné malby
Notes: Červená Hlinka z přístavu Sinope -> název přípravné kresby

## Slide 9
technika (buon) fresco
Stvoření Adama, strop Sixtinské kaple, Michelangelo Buonarotti [8]
Techniky nástěnné malby

## Slide 10
Další techniky nástěnné malby
malba vápennými barvami (kalkmalerei)
freska s použitím vápenného mléka
freska s vápenným nátěrem
vápenné secco
marouflage
malba barvami pojenými vodním sklem
malba barvami pojenými ethylsilikátem (organokřemičitany)
akryl
sgrafito
chiaroscuro (grisaj)
imitace mramoru
Techniky nástěnné malby
Notes: Červená Hlinka z přístavu Sinope -> název přípravné kresby

## Slide 11: Nástěnné malby
Varianty výskytu nástěnných maleb ze středověku
vzácně dochované malby bez přemaleb
dochované malby s mladšími přemalbami
malby překryté omítkou (otázka její historické hodnoty) nebo mladšími, historicky méně hodnotnými přemalbami
malby překryté mladšími, ale historicky hodnotnými malbami, např. z baroka
výjimečně několik vrstev středověkých maleb téměř rovnocenné umělecké hodnoty (např. dvojitá freska ze 14. století v kostele Obětování panny Marie v Českých Budějovicích)
Dvojitá freska [9]

## Slide 12: Degradace
degradace nástěnných maleb úzce souvisí s osudem staveb, jejichž součástí jsou
degradace a preventivní i sanační konzervace jsou výrazně ovlivněny tím, že jsou nástěnné malby neoddělitelné od svého podkladu
Degradační faktory
vnitřní – dané vlastnostmi použitých materiálů a technologií
vnější – dané vlivy okolí

## Slide 13: DegradaČní faktory
použití chybných technologií a materiálů
  heterogenní podklad – cihlový/kamenný, různá prodyšnost a tepelná vodivost  vznik tepelných mostů (kondenzace vodních par v chladnějších oblastech)
  zanedbání přípravy podkladu – tvorba vzduchových kapes, delaminace
  nadbytek vápna – praskání, delaminace, nedostatek vápna – drolení
  špatné zpracování omítek – vznik prasklin z důvodu nedostatečného navlhčení podkladu nebo nanesení omítky v příliš tlusté vrstvě (intonaco maximálně několik mm), jemné omítky navíc vyžadují zhutnění hladítkem
  nevhodné pigmenty – málo světlostálé, neodolné v alkalickém prostředí, neodolné ve znečištěném ovzduší (např. modrý azurit hydratuje na zelený malachit, olovnatá běloba oxiduje na černý oxid olovičitý, červená rumělka vlivem světla a vlhkosti mění krystalickou modifikaci na černý metacinabarit)
  nadbytek organických pojiv – tvorba neprodyšného filmu  delaminace, organická pojiva také žloutnou (fotooxidace) a snadno podléhají biologickému napadení

## Slide 14: Degradační faktory
vlhkost
  nejvyšší tolerovatelná vlhkost zdiva s nástěnnou malbou je 2 – 5 %
  zdroje: zatékající vlhkost - např. z poškozené střešní krytiny, vsakování dešťové vody do stěn, vzlínání ze základů staveb, kondenzace vlhkosti v uzavřeném prostoru – např. vydechovaná pára
  rizika: poškození mrazem, transport a krystalizace vodorozpustných solí (krystalizační a hydratační tlaky), tvorba krust
  kyselé deště – tvorba krust, vymývání karbonátového pojiva z povrchových vrstev omítky, tvorba dešťových splavů (po odpadení krusty)
  znečištění atmosféry – prachové depozice, emise plynů a produkty jejich fyzikálně-chemických změn; sloučeniny uhlíku, dusíku, síry

## Slide 15: Degradační faktory
teplota
  extrémní teploty – požár, zdroje tepla (krby kamna, komíny), světelné zdroje, fasády na jižní straně; urychlují korozní procesy, přesychání organického pojiv, dehydradace solí a následné hydratační tlaky, barevné změny pigment
  teplotní výkyvy – vznik teplotního gradientu, u heterogenních materiálů vznik napětí i na rozhraní různých fází  u nástěnných maleb silná destrukce

## Slide 16: Degradační faktory
biokoroze – živé organismy od mikroskopických po velké (např. strom prorůstající zdivem), rostlinné i živočišné
  biodegradace zavlhčených maleb mikroorganismy
  plesnivění organických pojiv, houby prorůstající skrze zdivo, řasy na povrchu
  živočichové – mechanické poškození pohybem, stavění hnízd, kontaminace trusem (zdroj solí, především nitrátů)

## Slide 17: Degradační faktory
světlo
  změny barevnosti
  IR složka může způsobovat lokální přehřátí – odlupování barevné vrstvy vlivem rozdílné tepelné roztažnosti pojiv a pigmentů
  UV složka způsobuje blednutí organických barviv a oxidaci (žloutnutí a křehnutí) organických pojiv
mechanické působení
  poškození vlivem přírodního působení/katastrofy nebo vlivem činností člověka
  nárazy větších těles (kameny, střely)
  nárazy jemných částic (abraze větrem)
  otěr
  tlakové vlny
  vibrace

## Slide 18: Degradační faktory
poškození související se změnou účelu budovy, na jejíchž stěnách se nachází
neodborné opravy, překrytí jinými vrstvami (omítky, mladší přemalby) a jejich nešetrné odstranění
použití nevhodných konzervátorských prostředků (čištění, ochranné vrstvy, apod.)
Nástěnná malba s motivy venkovských výjevů z hradu Veveří poškozená tzv. pekováním [10]

## Slide 19: Degradace
Nevhodné restaurátorské zásahy
konsolidace syntetickými polymery
  hojně užívané od 60. let, nízká cena, snadná aplikace, rychlý a efektivní účinek, estetické hledisko (po aplikaci), měly být odolné vnějšímu prostředí a mikroorganismům, reverzibilní (údajně pomocí rozpouštědel použitých při aplikaci)
  nejčastěji používanými syntetickými konsolidanty byly Paraloid, PvAlk a PvAc
  výzkumy stárnutí polymerů z 90. let prokázaly degradaci zahrnující žloutnutí, tmavnutí, ztrátu průhlednosti, zvýšenou viskozitu, zadržování prachu, tvorbu nepropustné vrstvy, problémy s odstraněním
  v současnosti konsolidace pomocí derivátů celulózy, organokřemičitanů

## Slide 20: Degradace
Nevhodné restaurátorské zásahy – kostel sv. Mikuláše, Skrzydlna
konsolidace syntetickými polymery – barevná změna
Zkouška syntetických konsolidantů na monochromatické malbě z 20. stol. (kostel sv. Mikuláše, Skrzydlna, Polsko): PvAc ve vodní disperzi, PvAc v ethanolu, PvAlk ve vodě, kopolymer ethylmethakrylátu a methylakrylátu v toluenu s přídavkem acetonu, kopolymer ethylmethakrylátu a methylakrylátu ve vodní disperzi [11]

## Slide 21: Degradace
Nevhodné restaurátorské zásahy – Sixtinská kaple
další historické konzervátorské zásahy
  čištění střídkou chleba, navlhčeným látkovým hadrem, houbou namočenou ve víně
  klih k rozjasnění barev rozpuštěný za studena v octu – kromě zmiňovaného odlupování malby tvořil klih i živnou půdu pro růst plísní
  retuše a přemalby různé kvality, za použití tempery nebo olejových barev, zejména v tmavých až černých odstínech
konsolidace klihem
  vlivem ošetření nástěnné malby klihem docházelo k odprýskávání drobných šupinek, a vrstva klihu také ztmavla
  klih byl prokazatelně dodán sekundárně (pravděpodobně při restaurování v 18. století), protože se pod ním vyskytovaly prachové depozity a krystalizované soli
Notes: Nevhodné restaurátorské zásahy – Sixtinská kaple
čištění provedeno vodou, roztokem uhličitanu amonného, uhličitanu sodného, Desogenu a karboxymethylcelulózy ve vodě (2-4 minuty), poté opět vodou s následnými pravidelnými oplachy po dobu několika měsíců
  části nástěnných maleb zhotovených metodou secco byly opatřeny vrstvou 5% Paraloidu B72, který byl následně odstraněn pomocí odpovídajícího rozpouštědla a japonského papíru, a tyto části byly čištěny organickými rozpouštědly
další historické konzervátorské zásahy
  čištění střídkou chleba, navlhčeným látkovým hadrem, houbou namočenou ve víně
  klih k rozjasnění barev rozpuštěný za studena v octu – kromě zmiňovaného odlupování malby tvořil klih i živnou půdu pro růst plísní
  retuše a přemalby různé kvality, za použití tempery nebo olejových barev, zejména v tmavých až černých odstínech

## Slide 22: Degradace
Sixtinská kaple, Michelangelo Buonarotti; odlupování malby v důsledku poškození klihem [12]
Nevhodné restaurátorské zásahy – Sixtinská kaple
čištění provedeno vodou, roztokem uhličitanu amonného, uhličitanu sodného, Desogenu a karboxymethylcelulózy ve vodě (2-4 minuty), poté opět vodou s následnými pravidelnými oplachy po dobu několika měsíců
  části nástěnných maleb zhotovených metodou secco byly opatřeny vrstvou 5% Paraloidu B72, který byl následně odstraněn pomocí odpovídajícího rozpouštědla a japonského papíru, a tyto části byly čištěny organickými rozpouštědly
Sixtinská kaple, Michelangelo Buonarotti; u některých postav zmizely oči [13]
VELMI DISKUTOVANÝ A KRITIZOVANÝ ZÁSAH!

## Slide 23: Průzkum nástěnných maleb
cíle průzkumu
stav a příčiny poškození, včetně zjištění stavu celé budovy
technika malby a materiálové složení
rozsah malby (jedná-li se o malbu nově objevenou)
řádná dokumentace – u cenných a rozsáhlých maleb je vhodné přesné zaměření (např. fotogrammetricky)
  zavlhčení a zasolení omítky a zdiva
  fyzikální poškození – praskliny, odlupování, sprašování barevné vrstvy/omítky, případné ztráty
  znečištění, přemalby a předchozí restaurátorské zásahy

## Slide 24: Průzkum nástěnných maleb
Průzkum
zavlhčení a zasolení omítky a zdiva
  orientačně kapacitním příložným vlhkoměrem, v případě podezření gravimetricky na odebraném vzorku
  měření nutno opakovat během roku (sezónní výkyvy)
  stanovení obsahu Cl-, SO42-, NO3- - ISE, gravimetricky, titračně
stav omítek a barevné vrstvy
  vizuálně, poklepem (dutiny), sondy do hloubky podkladového zdiva
  analytické techniky – mikroskopie, mikropetrografie, SEM-EDS, infračervená spektrometrie, chromatografické metody, termogravimetrie, diferenční termická analýza, rentgenová difrakční analýza, granulometrie, apod.

## Slide 25: Materiálový průzkum
Kostel sv. Havla v Kuřívodech
v roce 2013 byly objeveny jednodušší malby z 13. století a figurální výzdoba z počátku 14. století
kostel téměř zchátral po odsunu Němců, následném začlenění Kuřívod do vojenského prostoru a přítomností sovětské armády
materiálový průzkum pomocí ručního XRF, mikro-Ramanovy spektrometrie a práškové difrakce
zjištěn teprve druhý případ úmyslného použití krokoitu (PbCrO4) jako žlutého pigment v Evropě
objeven také pigment mimetit (Pb5(AsO4)3Cl), jehož použití v Evropské malbě nebylo dosud popsáno  degradační produkt realgaru As4S4/auripigmentu As2S3 a minia Pb3O4

## Slide 26: Materiálový průzkum
Kostel sv. Havla v Kuřívodech
Archanděl Michael [14]
Sv. Dorota s Ježíškem a částečně zachovalá scéna Obětování v chrámu s vyznačenými body odběru vzorků [15]

## Slide 27: Preventivní konzervace
v závislosti na umístění nástěnných maleb může být složité udržovat optimální podmínky
monitoring pomocí dataloggerů
RV = 45-60 %, t = 18-20 °C, bez výkyvů
nutnost zabránit zatékání, neumisťovat zdroje sálavého tepla
u maleb s obsahem organických složek nutná regulace osvětlení

## Slide 28: Sanační konzervace
možnosti konzervace a restaurování
čištění a konsolidace, bez snímání přemaleb a retuší
čištění, konsolidace a snímání přemaleb, bez retuší
čištění, konsolidace, snímání přemaleb a lokální retuše
zalíčení malby a provedení restaurátorské kopie
transfer – dle Charty restaurování není přípustné, pokud se nejedná o jedinou možnost záchrany díla (např. v případě, že původní místo bylo zničeno)
  dočasný transfer – úprava podložky a následné vrácení malby na původní místo
preparace maleb – odkrývání jednotlivých vrstev maleb a jejich následná prezentace
  katedrála Notre Dames des Doms, Avignon, dvě vrstvy přípravných kreseb a výsledná malba
  na původním místě zachována první přípravná malba, druhá vrstva a výsledná malba jsou umístěny v Papežském paláci v Avignonu

## Slide 29: Sanační konzervace
Fresky v katedrále Notre Dames des Doms, Avignon a sejmuté vrstvy v Papežském paláci [16]

## Slide 30: Sanační konzervace
Konsolidace
odlupování a tvorba šupinek v barevné vrstvě  obnova zhoršené adheze barevné vrstvy k podkladu
práškovatění barevné vrstvy v důsledku rozkladu pojiva nebo působením abrazních vlivů  obnovení soudržnosti barevné vrstvy
obnovení hladkosti povrchu pro dosažení původního vzhledu malby
obnova zhoršených mechanických vlastností podložní omítky (ztráta soudržnosti nebo adheze k podkladu)
přechodné zabezpečení barevné vrstvy

## Slide 31: Sanační konzervace
Konsolidace
požadované vlastnosti konsolidantu
  dobrá schopnost penetrace do porézních systémů (prostředky s nižší viskozitou)
  bezbarvý a barevně stálý, netvoří lesklý film, nemění vzhled malby
  stabilní vůči degradačním faktorům
  fyzikální vlastnosti konsolidovaného materiálu by se měly blížit vlastnostem původního materiálu
  inertní vůči složkám malby
  zdravotně a ekologicky nezávadný
  snadno zpracovatelný a aplikovatelný
způsoby aplikace
  bodově – injekční stříkačkou pod šupinky nebo do trhlin
  plošně – nátěrem nebo nástřikem na povrch malby chráněný japonským papírem nebo netkanou textilií

## Slide 32: Sanační konzervace
Konsolidanty
vápenná voda – čirý roztok Ca(OH)2, málo účinná, špatná penetrace  nutno aplikovat mnohokrát, riziko zavlhčení podkladu a mobilizace solí, vysoká alkalinita
suspenze Ca(OH)2 - obvykle v organických rozpouštědlech, vyšší koncentrace účinné látky, nedochází k zavlhčení a mobilizaci solí
barytová voda – roztok Ba(OH)2, rekonverze síranu vápenatého na uhličitan vápenatý, riziko tvorby neodstranitelných povlaků, zavlhčení, vysoká alkalinita, jedovatost
vodní sklo (roztok Na2SiO3) – škodlivé, špatná penetrace, příliš zvyšuje pevnost, zabraňují propustnosti pro plyny a vodní páry  hrozí delaminace, riziko tvorby solí

## Slide 33: Sanační konzervace
Konsolidanty
organokřemičitany (především estery kyseliny křemičité)
  vytvrzují se za přítomnosti vody (hydrolyzují za vzniku SiO2 gelu a alkoholu, který se odpaří)
  SiO2 gel má anorganický charakter, chemicky blízký křemeni
  nízká viskozita i při dostatečném obsahu aktivní látky -> dobrá penetrační schopnost
  nemění vzhled malby, nezhoršují propustnost
  materiál před aplikací nemůže být ani příliš suchý, ani vlhký
  nejsou reverzibilní
  mohou mít i hydrofobizační účinek
  konsolidace omítek i zpráškovatělé barevné vrstvy
  nejsou vhodné pro konsolidaci barevných vrstev s vyšším obsahem organických pojiv

## Slide 34: Sanační konzervace
Konsolidanty
deriváty celulózy
  hydroxypropylcelulóza (Klucel) – nejpoužívanější konsolidant v oblasti nástěnných maleb, odolná vůči stárnutí, dobré optické vlastnosti, tvorba bezbarvého, pevného a pružného filmu, neutrální až mírně zásadité pH, odolnost vůči mikroorganismům, reverzibilita, zdravotné nezávadnost, nižší penetrační schopnost, citlivost na vlhkost
  methylhydroxyethylcelulóza
  methylcelulóza
  karboxymethylcelulóza
prchavá (těkavá) pojiva – požadavky: schopnost beze zbytku sublimovat za normálních podmínek, pevné skupenství při pokojové teplotě, hydrofobita, rozpustnost v nepolárních organických rozpouštědlech, zdravotní a ekologická nezávadnost
  cyklododekan – dočasná konsolidace a hydrofobizace, těká relativně pomalu, zadržování v pórech až 1 rok

## Slide 35: Sanační konzervace
Konsolidanty
syntetické makromolekulární látky
  akrylátové pryskyřice – poměrně odolné vůči faktorům, nízké riziko biodegradace, poměrně vysoký účinek, nevýhodou je odlišné chemické složení a vlastnosti, možná tvorba nepropustných, lesklých a ztmavujících filmů, žloutnutí vlivem fotooxidace; Paraloid B72 (kopolymer ethylmethakrylátu s methylakrylátem), v současnosti se nedoporučují a je i snaha o jejich odstranění tam, kde byly dříve použity
  akrylátové disperze – dobrá odolnost vůči degradačním vlivům, výhodou je možnost ředění vodou, horší penetrace, riziko vzniku nepropustných, lesklých, ztmavujících filmů; Sokrat (styren-akrylátová disperze)

## Slide 36: Sanační konzervace
Malby v zákristii nemocnice Santa Maria della Scala v Sieně
v 17. století všechny malby překryty silnou vrstvou hašeného vápna (scialbo)
1930 byly znovuobjeveny, asi o 40 let později byly konsolidovány akrylátovou pryskyřicí bez předchozího čištění a desalinace
stárnutí pryskyřice vedlo ke ztrátě průhlednosti, snížení paropropustnosti, proniknutí pryskyřice do zbytků scialba, což vedlo k jejich výraznému ztrvrdnutí, ztráta rozpustnosti  nutnost odstranit vrstvu konsolidantu a ztvrdlé zbytky scialba
také narušení malby vlivem vodorozpustných solí
organická rozpouštědla mohou pronikat do porézního systému malby  byl použit nanostrukturní system tvořený micelárními roztoky na bázi laurylsulfátu sodného a propylenkarbonátu
podařilo se očistit vice než 100 m2 maleb
Zákristie [17]
Detail před a po čištění [18]

## Slide 37: Sanační konzervace
Malby v kostele sv. Bartoloměje v Pošné
analýza pomocí SEM-EDS, FTIR, XRD
malby poškozeny pekováním  doplňky z roku 1956 s tenkou vrstvou retuší na originálním povrchu za použití materiálů odpovídajícím historickému kontextu
historické i moderní vrstvy byly již degradovány
klimatické faktory: vysoká RV a vlhkost vzlínající od země  navrženo odstranění vnějších nepropustných omítek a úprava svažitého terénu, drenáž a odvlhčování vzduchu
snaha spíše o zachování původních maleb než o kompletní restaurování
čištění neionogenním tenzidem Alvol OMK, konsolidace barevné vrstvy derivátem celulózy Klucel G, konsolidace omítek silikátovým prostředkem Sebosil S a injektáží omítkovým tmelem na bázi hydraulického vápna
doplňky z roku 1956 odstraněny a byly nahrazeny doplňky imitující středověkou omítku
byly provedeny lokální retuše

## Slide 38: Sanační konzervace
Malby v kostele sv. Bartoloměje v Pošné
analýza pomocí SEM-EDS, FTIR, XRD
malby poškozeny pekováním  doplňky z roku 1956 s tenkou vrstvou retuší na originálním povrchu za použití materiálů odpovídajícím historickému kontextu
historické i moderní vrstvy byly již degradovány
klimatické faktory: vysoká RV a vlhkost vzlínající od země  navrženo odstranění vnějších nepropustných omítek a úprava svažitého terénu, drenáž a odvlhčování vzduchu
snaha spíše o zachování původních maleb než o kompletní restaurování
čištění neionogenním tenzidem Alvol OMK, konsolidace barevné vrstvy derivátem celulózy Klucel G, konsolidace omítek silikátovým prostředkem Sebosil S a injektáží omítkovým tmelem na bázi hydraulického vápna
doplňky z roku 1956 odstraněny a byly nahrazeny doplňky imitující středověkou omítku
byly provedeny lokální retuše
Malby v kostele sv. Bartoloměje v Pošné po restaurování [19]

## Slide 39: Děkuji za pozornost.

## Slide 40: Zdroje
Białek-Kostecka D. et al.: Wall painting consolidation in the Polish conservation practice. Needs and challenges, Acta Artis Academica 2017: Painting as a Story, (2017) 189-195.
Grassi S. et al.: The conservation of the Vecchietta's wall paintings in the Old Sacristy of Santa Maria della Scala in Siena: The use of nanotechnological cleaning agents, Journal of Cultural Heritage, 8 (2007) 119-125. Quiles A. et al.: A high-precision chronological model for the decorated Upper Paleolithic cave of Chauvet-Pont d'Arc, Ardèche, France, Proceedings of the National Academy of Sciences (). DOI: 10.1073/pnas.1523158113
Hradil D. et al.: Crocoite PbCrO4 and mimetite Pb5(AsO4)3Cl: rare minerals in highly degraded mediaeval murals in Northern Bohemia, Journal of Raman Spectroscopy, 45 (2014) 848-858.
Kotlík P. et al.: Nástěnné malby. Zpravodaj STOP, 11 (2009).
Navratilova, M. R.: CONSERVATION RESEARCH AND REFERENCE CONSERVATION OF MEDIEVAL WALL PAINTINGS IN THE CHURCH OF ST. BARTHOLOMEW IN POSNA, Acta Artis Academica 2017: Painting as a Story, (2017) 161-171.
Williamson, B.: Site, seeing and salvation in fourteenth-century Avignon (Frescoes by Simone Martini above the entrance to the Cathedral of Notre-Dame-des-Doms), Art History, 30 (2007)
How Buon Fresco Brought Perspective to Drawing [online]. [Accessed 2022-05-04]. Accessible from: https://daily.jstor.org/buon-fresco-brought-perspective-drawing/
Nástěnná malba [online]. [Accessed 2022-05-04]. Accessible from: https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1st%C4%9Bnn%C3%A1_malba
Restaurování nástěnných maleb. Historik umění a restaurátor [online]. [Accessed 2022-05-04]. Accessible from: http://www.mc-galerie.cz/restauratori/clanky/restaurovani-nastennych-maleb-historik-umeni-a-restaurator.html
The conservation of wall paintings [online]. [Accessed 2022-10-04]. Accessible from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/col.22383#col22383-bib-0007

## Slide 41: Zdroje obrázků
[1] https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/jeskynni-malba-jeskyne-umeni-nejstarsi-prase-divoke-indonesie-archeologove-sulawesi.A210114_155820_zahranicni_dtt
[2] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Lascaux_painting.jpg
[3] https://epochaplus.cz/altamira-takhle-vypada-galerie-z-praveke-doby/
[4] https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/historie/katerinska-jeskyne-cert-moravsky-kras_2005230700_pj
[5] https://blanensky.denik.cz/publicistika/tajemna-kresba-v-byci-skale-je-z-mladsi-doby-kamen.html
[6] https://www.novinky.cz/cestovani/clanek/nejen-pompeje-zkaze-neuniklo-ani-mene-zname-herculaneum-40301827
[7]https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/The_Last_Supper_Leonardo_Da_Vinci_High_Resolution_size_32x16.jpg/1920px-The_Last_Supper_Leonardo_Da_Vinci_High_Resolution_size_32x16.jpg
[8] https://temata.rozhlas.cz/vatikanska-muzea-priblizuji-sve-sbirky-i-nevidomym-a-neslysicim-8013333
[9] https://www.turistika.cz/mista/ceske-budejovice-nastenne-malby-v-kostele-obetovani-panny-marie/detail
[10] https://www.idnes.cz/brno/zpravy/malba-vesnicane-hrad-veveri-restaurovani.A210122_590754_brno-zpravy_krut
[11] https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/col.22383#col22383-bib-0007
[12] https://www.getty.edu/publications/resources/virtuallibrary/089236162X.pdf
[13] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/53/Jesse_spandrel_beforeandafter.jpg/1280px-Jesse_spandrel_beforeandafter.jpg
[14] https://ceskolipsky.denik.cz/zpravy_region/chatrajici-kostel-v-kurivodech-je-diky-objevu-perlou-20140727.html
[15] Hradil D. et al.: Crocoite PbCrO4 and mimetite Pb5(AsO4)3Cl: rare minerals in highly degraded mediaeval murals in Northern Bohemia, Journal of Raman Spectroscopy, 45 (2014) 848-858.
[16] https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-8365.2007.00530.x
[17] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Old_Sacristy_-_Santa_Maria_della_Scala_-_Siena_2016.jpg
[18] Grassi S. et al.: The conservation of the Vecchietta's wall paintings in the Old Sacristy of Santa Maria della Scala in Siena: The use of nanotechnological cleaning agents, Journal of Cultural Heritage, 8 (2007) 119-125.
[19] Navratilova, M. R.: CONSERVATION RESEARCH AND REFERENCE CONSERVATION OF MEDIEVAL WALL PAINTINGS IN THE CHURCH OF ST. BARTHOLOMEW IN POSNA, Acta Artis Academica 2017: Painting as a Story, (2017) 161-171.