## Slide 1: Vznik nové fáze
Notes: <number>

## Slide 2: Fázové diagramy

## Slide 3: Metody vytvoření přesycení roztoku
Nanočástice PS 2012
<number>
Stupeň přesycení
S=c/c*
c*….fázová hranice (rozpustnost)
Relativní přesycení
=S-1 =c/c*-1 =c/c*
Rel. přesycení lze určovat i v %)
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-66322001000400007
(Odvod tepla)
(vysolování)

## Slide 4: Hnací síly transformace
<number>
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838808002934
Přesycení
(fázová přeměna)
Reakční energie (chemická reakce)
Kondenzace na chladném substrátu
Změna reakční Gibbsovy energie
Není hnací síla
je hnací síla

## Slide 5: Termodynamika vzniku nové fáze
Snížení G

## Slide 6: Povrchová energie kulovitého precipitátu

## Slide 7: Nukleační zóna
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-66322001000400007
G = Growth Rate
kg = growth constant
g = growth order
B = Nucleation Rate
kb = nucleation constant
b = nucleation order
ΔC = supersaturation
Složka A
Složka B
Pozice hranic se mění s teplotou
Amorfní (skla)
http://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2012/cp/c2cp40703e
Pěstování krystalů
Extrémní nukl. batiéra
Stupeň přesycení S=c/c*
1.0
Vložené zárodky rostou
nukleace
Roztok

## Slide 8: Kinetika vzniku tuhé fáze (krystalů) z přesyceného roztoku
Příprava nasyceného roztoku při vyšší teplotě.
Rychlé ochlazení (viz injektace).
Počátek a konec homogenní nukleace.
Růst až do dosažení hranice rozpustnosti.
Hrubnutí a sintrace
Role povrchové energie
Role difúze

## Slide 9: Rychlost transformace = difúze a nukleace
Termodynamická hnací síla
Nukleační bariéra
rychlost difúze
rychlost nukleace

## Slide 10: TTT křivky

## Slide 11
Ideal TTT-curve for 0,65% carbon steel depicting time interval required for beginning, 50% and 100% transformation of austenite at a constant temperature A= Austenite F= Ferrite P = Pearlite B = Bainite

## Slide 12: Role reálné rychlosti ochlazení

## Slide 14: 1. Spinodální rozpad –fázová přeměna bez nukleace
<number>
Spinodální rozpad
(fázová přeměna)
CR-Ni
Náhodná fluktuace
Motiv ve FD:
Koncentrační profil při spinodálním rozpadu:
Není nutné nukleační stádium
Spontální oblast
nespontální oblast

## Slide 15: 3. Nukleace a růst
<number>
Schematic illustration of nucleation and growth mechanisms Cu based on LaMer's model: (a) mechanism for polydisperse particles and (b) mechanism for monodisperse particles. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021979707003207
Nukleační rychlost (je funkcí přesycení, které při nukleaci klesá
Vhodný průběh nukleační rychlosti.
Např.: Podchlazený rozroku
Fázové přeměny
Chemické reakce
Trigering
monodisperzita
polydisperzita

## Slide 16: Homogenní a heterogenní nukleace z liquidu
http://www.matter.org.uk/matscicdrom/manual/nu.html
driving force for solidification, Gv exists below the equilibrium melting temperature, Tm and that this is approximately proportional to the degree of undercooling T:
Homogenní nukleace:
Heterogenní nukleace:
..úhel smáčení

## Slide 17: Snížené energetické bariéry

## Slide 18: Homogenní a heterogenní nukleace v tuhém stavu
http://pruffle.mit.edu/~ccarter/3.21/Lecture_25/
Interfacial structure for (a) coherent and (b) semicoherent interfaces between matrix phase and particle phase . Smaller dislocation symbols represent coherency dislocations and larger ones in (b) represent anticoherency dislocations.

## Slide 19: Reálné podmínky

## Slide 20: Způsoby překonání nukleační bariéry

## Slide 21: Metody usnadňující dosažení rovnovážného stavu
http://www.photon-hammer.com/gallery.php
http://www.specialchem4polymers.com/tc/polyolefin-nucleators/?id=principle
Očkováníí

## Slide 22: Faktory ovlivňující růst nové fáze

## Slide 23: Diskuse
Kovová skla
Magnetická levitace
Notes: <number>