Cement

Cement je práškové hydraulické pojivo schopné po smísení s vodou tvrdnout na pevnou hmotu (stálý na vzduchu i pod vodou)

pojivová složka kompozitních materiálů (beton), vápenocementových malt (prefabrikované směsi), tvrdých omítek, vláknových kompozitů

- výhody: vysoká pevnost v tlaku, mechanická odolnost

- nevýhody: nízká pevnost v tahu za ohybu, malá odolnost vůči agresivním látkám

Portlandský cement

(Joseph Aspdin, 21. 10. 1824 – Britský Patent BP 5022 An Improvement in the Mode of Producing an Artificial Stone)

Portlandský cement je složen z křemičitanového slínku a zpomalovače tuhnutí (sádrovec)

Suroviny pro výrobu slínku

- vápence s obsahem jílových minerálů

- jílovité složky – jíly, slíny, břidlice, lupky (hlinitokřemičitany – SiO2, Al2O3, Fe2O3)

- doplňující a korekční složky – železná ruda, bauxit, křemenný písek

poměr složek CaO : SiO2 : Al2O3 : Fe2O3 musí být takový, aby veškerý CaO zreagoval na sloučeniny schopné hydraulického tvrdnutí 
– slínkové minerály (C3S, C2S, C3A, C4AF)

obsah MgO musí být nízký, aby v cementu bylo MgO < 5 %; pozdní tvorba Mg(OH)2, při vyšší koncentraci  hořečnaté rozpínání

Zásady technologie výroby

- správné chemické a mineralogické složení surovinové směsi

- vhodná zrnitost surovinové směsi

- optimální teplota výpalu

- rychlé chlazení

- správné mletí slínku s přísadou sádrovce na požadovanou jemnost

Výrobní postupy

- mokrý – suroviny se zpracují za mokra a vypalují se v podobě kalu 
(větší spotřeba energie na odpaření vody)

- suchý – suroviny se melou za sucha a zpracovávají v podobě prášku nebo zavlhlé směsi (častější způsob)

Zdroj: A. Trinner, TZÚS Praha

Pec

výhradně rotační – délka 60 až 180 m,  3 až 6 m, sklon 3 až 7°, 
1 až 2 otmin–1

Teplotní pásma v peci:

předehřívací – kalcinační – exotermické – slinovací – chladicí

700	      900–1200           1300	      1470           1100 [°C]

předsušení, někdy i předehřívání je předřazeno peci

- chlazení slínku musí být rychlé, aby nedošlo k rozkladu C3S na C2S a CaO a krystalizaci produktů výpalu (amorfní fáze – rychlejší hydratace)

po výpalu se slínek nechá odležet ve slínkovně (hydratace a karbonatace zbytkového volného CaO, resp. MgO – nežádoucí)

mletí se sádrovcem a dalšími příměsi (struska, popílek aj.)

konečné vlastnosti jsou dány mineralogickým složením

2 cementy stejného chemického složení mohou mít rozdílné vlastnosti

např. 3CaO·SiO2

2CaO·SiO2 + CaO

Chemické složení slínku

| složka | CaO | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MgO | K2O +Na2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [%] | 60-69 | 18-24 | 4-10 | 1-8 | max. 6 | max. 1,5 |

Další složky – TiO2, P2O5, SO3  0,2 – 2,0 %

Slínkové minerály

CaO + SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 C3S + C2S + C3A + C4AF

(z vápence)    (z jílů a hlín)                                   slínek

Trikalciumsilikát – 3CaO·SiO2 (C3S) – alit

vzniká nad 1350 °C, velmi reaktivní, podílí se významně na počátečních 
i konečných pevnostech, velký vývin hydratačního tepla 500 kJ na kg slínku, rozklad pod 1250 °C

Dikalciumsilikát – 2CaO·SiO2 (C2S) – belit

ve slínku se vyskytuje -C2S, který je metastabilní, reaguje opožděně, podílí se zejména na konečných pevnostech, vzniká nad 300 °C, nižší vývin hydratačního tepla 250 kJ na kg slínku

Trikalciumaluminát – 3CaO·Al2O3 (C3A)

největší reaktivita ze slínkových minerálů, velký vývin hydratačního tepla až 800–850 kJ na kg slínku,

Tetrakalciumaluminátferit – 4CaO·Al2O3·Fe2O3 (C4AF) – brownmillerit

tvoří se při poměru A:F = 1:1, jinak vznikají ne zcela definované sloučeniny typu C2(A,F), má velmi nízké pevnosti, velký vývin hydratačního tepla 420 kJ na kg slínku, zbarvuje slínek do šedozelena, nejvíce odolný vůči agresivnímu prostředí

Volný CaO a MgO

ve slínku jsou nežádoucí, špatně a pomalu hydratují s vodou  objemová nestálost po hydrataci

Zrna slínku

Tuhnutí a tvrdnutí cementu

Fyzikální děje

změna struktury a vytvoření pevných spojů mezi zrny plniva 
a vytvořenými hydratačními produkty

hydratační produkty vyplňují prostor, který byl původně zaplněn vodou  vzniká hutný produkt – cementový tmel

3 hodiny                                             10 hodin

Chemické děje

slínkové minerály reagují s vodou – hydrolýza a následná hydratace

Schéma hydratace:

C3S + C2S + C3A + C4AF + n H2O CSH + CAH + CFH + Ca(OH)2

Trikalciumsilikát – 3CaO·SiO2 (C3S)

zjednodušeně:

2 (3CaO·SiO2) + 6 H2O   3CaO·2SiO2·3H2O + 3 Ca(OH)2

CSH gel

Dikalciumsilikát – 2CaO·SiO2 (C2S)

zjednodušeně:

2 (2CaO·SiO2) + 4 H2O   3CaO·2SiO2·3H2O + Ca(OH)2

CSH gel

Trikalciumaluminát – 3CaO·Al2O3 (C3A)

velmi reaktivní  rychle tuhne a tvrdne za značného vývinu tepla

reaguje s vodou  C4AH9, C2AH8  metastabilní při tlab  transformace na méně rozpustný a termodynamicky stálejší C3AH6

zjednodušeně:

3CaO·Al2O3 + 6 H2O   3CaO·Al2O3·6H2O

reakce s vodou je zpomalována sádrovcem   primární ettringit

3CaO·Al2O3 + 3 CaSO4·2H2O + 25 H2O   
 3CaO·Al2O3·3CaSO4·31H2O

primární ettringit

Tetrakalciumaluminátferit – 4CaO·Al2O3·Fe2O3 (C4AF)

reaguje s vodou za tvorby C4(A,F)Hx, C3AH6 a C3FH6

Volný CaO a MgO

při hydrataci vznikají příslušné hydroxidy

CaO + H2O  Ca(OH)2

MgO + H2O  Mg(OH)2

Vm(CaO,MgO) < Vm(Ca(OH)2,Mg(OH)2)  vápenaté, resp. hořečnaté rozpínání  poškození cementového tmelu

Spotřeba vody

teoretická ~ w/c = 0,2–0,25 (podle složení)

běžně: 0,55 až 0,65; nebo 0,35 až 0,5 s použitím plastifikátorů

poměr w/c je významný z hlediska vytváření pórové struktury cementového tmelu v betonu

Kinetika hydratace cementu

Vliv teploty

zvýšená teplota  rychlejší průběh hydratace (prefabrikáty)

snížení teploty pod 5 °C  zpomalení až zastavení hydratace

(van´t Hoffovo pravidlo)

hydrotermální zpracování (autoklávování)  jiné produkty hydratace

Vliv velikosti částic

ovlivňuje měrný povrch (m2kg–1)

menší částice  větší měrný povrch  rychlejší průběh hydratace

zrna cementu jsou zcela hydratována

větší částice  menší měrný povrch  pomalá difúze molekul vody hydratačními produkty

u hrubě mletých cementů nacházíme zbytky nezreagovaného slínku 
i po 50 letech

Vliv přísad

zpomalení hydratace – organické látky (cukry, kyselina citronová) 
– pozor na plastifikátory!

urychlení hydratace – Ca(NO2)2, Ca(NO3)2, CaCl2 (nesmí se používat do železem vyztužených konstrukcí)

Složení cementového tmelu

- pevná fáze – hydratované slínkové minerály

  - zbytky nezhydratovaných cementových zrn

–  krystaly Ca(OH)2

- kapalná fáze – pórový roztok převážně Ca(OH)2  pH ~ 12,45

- plynná fáze – vzduch v kapilárních a technologických pórech

Póry v cementovém tmelu

- gelové (2–4 nm) – v hydratačních produktech, nepropustné pro průtočnou vodu

- kapilární (0,1 – 10 m) – vznikají odpařením přebytečné záměsové vody v závislosti na w/c

- technologické (0,05 – 2 mm) – vznikají uzavřením vzduchu při zpracování, nebo záměrně (provzdušňování)

Hydratační teplo H

hydratační reakce slínkových minerálů jsou doprovázeny vývinem tepla

| Slínkový minerál | Hydratační teplo H [Jg–1] |
| --- | --- |
| C3A | 1144 |
| C3S | 517 |
| C4AF | 418 |
| β-C2S | 262 |
| Volné vápno - CaO | 1160 |

Portlandský cement – 300 až 450 Jg–1

Portlandský struskový cement – 160 až 210 Jg–1

velké H  pnutí  vznik trhlin

cementy s nízkým H – betonování objemných bloků

cementy s vysokým H – betonování při nízkých teplotách

úprava H:

- úpravou mineralogického složení (silniční cement, C3A < 8 %)

- měrným povrchem

- přídavkem přísad a příměsí

- teplotou

Druhy cementů (ČSN EN 197-1)

Portlandský (jednosložkový)

křemičitanový slínek + sádrovec

Portlandský s přívlastkem (směsný)

- Portlandský struskový – až 35 % strusky

- vysokopecní – 95 % strusky

- s pucolánem,  kalcinovanou břidlicí, vápencem, popílkem, mikrosilikou aj.)

- vysokohodnotný – zvýšený obsah C3S, jemné mletí

- rozpínavý – p-cement + sulfoaluminátový  ettringit

- silniční – C3A < 8 %

- síranovzdorný – C3A < 3,5 %

- bílý – bez barvicích oxidů Fe2O3

- pro masivní stavby – nízký obsah C3A a C3S

Ekologické aspekty výroby

vysoká spotřeba energie a produkce CO2

na 1 t p-cementu se vyprodukuje 0,89 až 1,1 t CO2, dnes 0,66 t

částečná náhrada p-cementu druhotnými surovinami (struska, popílek, pucolány aj.)  snížení spotřeby E a produkce CO2

Hlinitanový cement

hydraulické pojivo s vysokým obsahem hlinitanů vápenatých

- Vysocehlinitanové cementy – složení CaOAl2O3 (CA) a CaO2Al2O3(CA2)

- Nízkohlinitanové cementy obsahují

hlavní složky – CaOAl2O3 (CA) a CaO2Al2O3 (CA2)

vedlejší složky – C2AS (gehlenit), -C2S (belit), -Al2O3 (korund)

Výroba

bauxit (AlO(OH) a Al(OH)3) + vápenec  1600 °C v el. peci

Tuhnutí a tvrdnutí

CaOAl2O3 + 10 H2O  CaOAl2O310H2O (CAH10)

2CaOAl2O38H2O-hexagonální (nestabilní) + 2 Al(OH)3

KONVERZE                                                       KONVERZE

3CaOAl2O36H2O – kubický – stabilní (menší molární objem)  zvýšení pórovitosti

CAH10 – je nositelem pevností,

– metastabilní – při t ~ 30 °C přeměna na termodynamicky stálý C3AH6 (52,5 % původního objemu)  snížení pevností o 50 %

rychlý nárůst pevností – 24 h ~ 50MPa; 28 dní ~ 100 MPa

velké hydratační teplo – 550 až 650 Jg–1  možnost zimního použití

odolný vůči vysokým teplotám, síranům

Nevýhody: vysoká cena, konverze hydratačních produktů

Použití: výhradně do žárobetonů, nikdy na konstrukční beton!

před konverzí                              po konverzi

H-cement (metastabilní fáze)		H-cement (po konverzi)

CAH10						C3AH6

Geopolymery

Davidovits 1976–1979: Geopolymer je látka, která vzniká anorganickou polykondenzací tzv. geopolymerací v důsledku alkalické aktivace aluminosilikátových prekurzorů,

vzniká trojrozměrná aluminosilikátová síť

Mn{-(Si-O)z-Al-O}n + wH2O

M = K, Na či Ca; n = stupeň polykondenzace; z = 1,2,3 nebo více než 3

Síťovité útvary jsou složeny z SiO4a AlO4 tetraedrů spojených O můstky.

Vytvářejí se řetězce či kruhy. Pozitivní ionty (Na+, K+, Ca2+) vyrovnávají negativní náboj v AlO4.

Produkt alkalické aktivace – podle charakteru surovin a podmínek alkalické aktivace – amorfní, částečně amorfní nebo krystalické produkty

Geopolymer

    - nemá jednotnou strukturu

    - náhodné 3D uspořádání

    - obsahuje vodu v pórech a v gelu – porézní struktura

    - voda hraje roli jen jako nosič alkalického aktivátoru a jako záměsová voda

    - krystalické a amorfní hydráty přítomny jen výjimečně za přítomnosti strusky či látek obsahující Ca

Suroviny pro alkalickou aktivaci:

- metakaolin – výroba kalcinací kaolinu

- elektrárenský popílek (odpadní surovina)

- granulovaná struska (odpadní surovina)

- jemně mletý cihelný střep (odpadní surovina)

- recyklované sklo (odpadní surovina)

- přírodní prekurzory – zeolit, pemza, tras

Alkalické aktivátory:

- vodní sklo (koloidní roztok alkalických křemičitanů)

- roztoky NaOH, KOH

- Na2CO3

  - nejlepší vlastnosti při použití směsi vodního skla a roztoku NaOH či KOH

  - charakteristika aktivátoru dle silikátového modulu Ms (1–3):

Ms =SiO2Na2O + K2O

- pevnosti vzrůstají se snižujícím se Ms a koncentrací aktivátoru

- aktivátory na bázi KOH odolnější proti tvorbě výkvětů

- zvýšená teplota urychluje tuhnutí a zvyšuje pevnosti geopolymerů

Použití geopolymerů: výroba umělého kamene (napodobení pískovců)