Degradace stavebních materiálů

Degradace, resp. koroze, je proces, při kterém dochází k nezáměrnému poškozování struktury látek v důsledku působení chemických, fyzikálních, fyzikálně-chemických a biologických vlivů:

•	koroze fyzikální – mechanické vlivy, teplota, vlhkost, krystalizační tlaky solí a ledu,

•	koroze chemická – plynné agresivní látky z ovzduší, roztoky kyselin, zásad a solí, organické látky,

•	koroze biologická – mechanické působení kořenů rostlin, chemické působení produktů životních pochodů živočichů, působení mikroorganizmů.

Degradace sádry

sádra obsahuje vodu chemicky vázanou – CaSO42H2O a fyzikálně

vázanou v pórech

sádra obsahuje velké množství pórů

zvýšení vlhkosti o 12 %  snížení pevností

o 50 %

rozpustnost 256 mg CaSO42H2O ve 100 g

vody při 20 °C

- přítomnost Ca2+ a SO42– rozpustnost snižuje

- přítomnost jiných solí může rozpustnost zvýšit

př: 10% roztok NaCl zvýší rozpustnost 3krát

degradace při zvýšené teplotě

- nad 60 °C  dehydratace CaSO42H2O

- při 110 °C  sádra CaSO4½H2O

korozní působení sádry

- při RH > 60 % obsahuje roztok CaSO4 (pH = 5)  koroze kovů (železo, hliník)

- při styku s pojivy na bázi p-cementu nebo některých pucolánů   síranová koroze  vznik sekundárního ettringitu 3CaOAl2O33CaSO431H2O  poruchy vlivem velkého objemu

Ochrana proti degradaci

zvýšení odolnosti proti vodě použitím

- hydrofobizátorů (vnitřní, vnější)

- plastifikátorů  snížení vodního součinitele w/s – snížení porozity

- polymerů  snížení rizika vzniku poruch (akryláty)

Degradace hořečnaté maltoviny

Při správném ošetřování – dlouhodobá životnost

- nízká odolnost proti vlhkosti (hydrolýza ztvrdlého produktu), MgCl2 je pak nebezpečím pro kovové předměty – chloridy podporují korozi

- zvýšená teplota – uvolňování vody – ztráta soudržnosti pojiva

- omývání povrchu omítek zásaditým roztokem vede k odstranění hydrofobní ochrany – následná hydrolýza

- karbonatace – zvětšení objemu – vznik trhlin

Ochrana proti degradaci

- hydrofobizace povrchu, zabránění styku s vodou a CO2

- zabránění kontaktu s kyselinami a zásadami

Degradace pojiv na bázi vzdušného vápna

podstatou je CaCO3

rozpouštění v kyselinách  CO2

- působení agresivního CO2

CaCO3 + H2O + CO2  Ca2+ + 2 HCO3–

- působení SO2 – konečným produktem je sádrovec CaSO42H2O – velký krystalizační tlak  rozpad malt

- Schéma:

2 H2O + SO2 + O2 + CaCO3  CaSO42H2O + CO2

  - Reakce:

H2O + SO2  H2SO3

H2O + SO2 + ½O2  H2SO4

H2SO3 + CaCO3  CaSO3 + CO2 + H2O

CaSO3 + H2SO3  Ca(HSO3)2

Ca(HSO3)2 + O2 + 2H2O  CaSO42H2O + H2SO4

H2SO4 + CaCO3 + H2O  CaSO42H2O + CO2

- působení NOx (NO, NO2) – průmyslové znečištění

- Schéma: NOx + CaCO3 + H2O  Ca(NO3)2 + CO2

- Reakce:

2 NO + O2 2  NO2

2 NO2 + H2O  HNO2 + HNO3

2 HNO3 + CaCO3  Ca(NO3)2 + CO2 + H2O

– Ca(NO3)2 je dobře rozpustný, nemá pojivé vlastnosti, je hygroskopický, za vhodných podmínek krystalizuje – váže

4 molekuly vody Ca(NO3)24H2O

Ochrana omítek proti degradaci

snížení vlivu působení škodlivých látek – ochranné fasádní nátěry na bázi vápna, silikátů, silikonů a akrylátových disperzí

hydrofobizace omítek – zamezí průniku kapalné vody, ale umožňuje průchod vodní páry – odpařování vlhkosti z omítky

vzlínání podzemní vody  vznik solných výkvětů

opatření:

- vytvoření dodatečné horizontální izolace – izolační pás nebo injektáž

- aplikace malt o řízené porozitě – sanační omítky

Degradace (koroze) betonu

Pro pochopení korozních procesů a preventivního zajištění odolnosti betonu je nutno se zaměřit na jednotlivé složky betonu:

- cementový tmel – produkty hydratace - Ca(OH)2, hydratované křemičitany, hlinitany a železitany vápenaté, v/c, technologii zpracování

- kamenivo – reaktivní formy – amorfní SiO2 (opály, chalcedony)

- dolomit CaCO3MgCO3 a vápenec CaCO3

- pyrit FeS2

- živce

Korozi betonu způsobují:

vnější faktory

- fyzikální vlivy

- mechanické (nárazy tření, proudící voda)

- nízká teplota – tvorba ledu v kapilárních pórech  krystalizační tlak

- vysoká teplota – dehydratace a rozklad CSH sloučenin nad

100 °C  snížení pevností, při 1000 °C na 10 % původních

- chemické vlivy

- působení podzemních a povrchových vod

- působení atmosféry

- působení anorganických roztoků

- působení organických látek

- biologické vlivy

- mechanické působení kořenů rostlin

- chemické působení produktů životních pochodů živočichů (holubí trus) a mikroorganismů

vnitřní faktory

- návrh směsi pro výrobu betonu (obsah a druh cementu, w/c, druh kameniva)

- technologie výroby (zhutnění, ošetřování)

- použití chem. přísad (polymerní látky, plastifikátory, pucolánově aktivní látky)

Chemická koroze

rychlost koroze je určena především koncentrací korozi způsobující látky v okolním prostředí a difúzí této látky do betonu

Koroze kapalným prostředím

Koroze I. druhu – vyluhování

rozpouštění Ca(OH)2 vodami s nízkou přechodnou tvrdostí (Ca2+)

přítomnost Ca2+, OH– rozpustnost snižuje; ostatní soli rozpustnost zvyšují  snížení hodnoty pH pórového roztoku

závisí na velikosti a počtu pórů (velké póry  hloubková koroze)

měření pH betonu – v terénu nanesením roztoku fenolftaleinu  pH > 9,5 fialové zbarvení

přesné stanovení pH – odběr vzorků – výluh – potenciometrické stanovení

Koroze II. druhu – výměnné reakce

Kyseliny

za vzniku rozpustných solí

Ca(OH)2 + 2 H+  Ca2+ + 2 H2O

při pH < 4 dochází k reakci i dalších silných kyselin  SiO2nH2O gel + Fe3+a Al3+ soli

organické kyseliny neutralizují Ca(OH)2 za tvorby vápenatých solí; zemědělství a potravinářství – kyselina octová a máselná;

Agresivní CO2

ve vodě v molekulární formě – 1 % reaguje s vodou  H2CO3

ve vodě s vysokým obsahem CO2

Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O

CaCO3 (s) + H2O + CO2  Ca2+ + 2 HCO3–

Alkálie

koncentrované roztoku NaOH a KOH rozpouštějí silikátové a aluminátové složky cementového tmelu  rozp. křemičitany a hlinitany

Hořečnaté soli

hydrolýza  Mg(OH)2 (brucit) – nerozp., nemá pojivé vlastnosti

Mg(NO3,Cl)2 +  2 H2O  Mg(OH)2 + 2 H+ + 2 (NO3–,Cl–)

Ca(OH)2 + 2 H+ + 2 (NO3–,Cl–) Ca(NO3,Cl)2 + 2 H2O

Amonné soli

ve styku s OH– uvolňují plynný amoniak

Ca(OH)2 + 2 NH4(NO3–,Cl–) Ca(NO3,Cl)2 + 2 NH4OH

NH3 +  H2O

Koroze III. druhu – tvorba objemných sloučenin

Síranová koroze

- sádrovcová

- sulfoaluminátová

vznik sádrovce  nárůst objemu o 17%

Ca(OH)2 + SO42– + 2 H2O  CaSO42 H2O + 2 OH–

vlhkost  možnost rekrystalizace

reakce sádrovce s hydratovanými i nehydratovanými alumináty vápenatými  sekundární ettringit

3CaOAl2O36H2O + 3 CaSO42 H2O + 19 H2O

3CaOAl2O33CaSO431H2O

molární objem 2,65× větší než u původních látek  poškození zatvrdlého betonu

kombinace působení SO42– a CO2  thaumasit

CaOSiO2CaSO4CaCO315H2O při teplotách pod 15°C

Atmosférická koroze

Působení plynných agresivních látek na beton

- kyselé plyny – CO2, SO2, NO2, HCl, H2S, HF

- ostatní plyny – NH3, Cl2

Oxid uhličitý

karbonatace – reakce CO2 se složkami cementového tmelu

obsah CO2 ve vzduchu – cca 800 mg/m3 (0,04 obj.%) – je 1,53× těžší než vzduch

Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O

CxSyHz + CO2  + H2O  CaCO3 (kalcit, vaterit, aragonit

kalcit) +  SiO2H2O

CxAHz + CO2 + H2O CaCO3 (kalcit, vaterit, aragonit

kalcit) + Al(OH)3 (gibbsit)

způsobuje snížení pH až na 8,3  iniciace koroze výztuže

rychlost karbonatace závisí:

- relativní vlhkost vzduchu

- koncentrace CO2

- druh cementu + složení betonu

Karbonatace betonu a následná aplikace cementové omítky

Povrch betonu

Hmota betonu

B

Karbonatace betonu s částečnou náhradou cementu pucolánovou příměsí

nejvyšší rychlost karbonatace je při RH mezi 70 až 95 %, při RH < 30 % a při RH > 95 % (kapilární kondenzace) je rychlost karbonatace zanedbatelná.

Oxid siřičitý

sulfatace – reakce SO2 se složkami cementového tmelu – pouze lokální děj v silně znečištěném ovzduší

Ca(OH)2 + SO2 + H2O  CaSO3½H2O + 1½ H2O

2 CaSO3½H2O + 3 H2O + O2  2 CaSO42H2O

snížení hodnoty pH

možnost vzniku ettringitu 3CaOAl2O33CaSO431H2O

a monosulfátu 3CaOAl2O3CaSO412H2O

Oxidy dusíku

s vodou tvoří HNO3  rozpouštění Ca(OH)2 na rozp. Ca(NO3)2 a rozklad hydratačních produktů cementu  rozp. NO3–  soli a SiO2nH2O gel

Ca(OH)2 + 2 HNO3  Ca(NO3)2 + 2 H2O

Amoniak

NH3 vytváří s vodou slabý hydroxid amonný NH4OH

není škodlivý pro beton, pokud v důsledku působení kyselin nedojde ke vzniku amonných solí.

Biologická koroze

mechanické narušování kořeny rostlin

vylučování organických kyselin  rozpouštění Ca(OH)2

bakteriální působení – biooxidační reakce

- nitrifikační bakterie – oxidace NH4+ na kyselinu dusičnou

2 NH4+ + 3 O2 + 2 H+  2 NO2- + 2 H2O + 4 H+

2 NO2– + O2  2 NO3–

- sulfurikační bakterie – oxidace H2S na kyselinu sírovou

H2S + 2 O2  SO42– + 2 H+

2 S + 3 O2 + 2 H2O  2 SO42– + 4 H+

Degradace kameniva

Vznik sloučenin porušujících strukturu kameniva

působení agresivního CO2 na vápenec a dolomit

CaCO3 (s) + H2O + CO2  Ca2+ + 2 HCO3–

MgCO3 (s) + H2O + CO2  Mg2+ + 2 HCO3–

oxidace pyritu FeS2  oxidace S2– na SO42–  hydrolýza a vznik rezavě hnědého Fe(OH)3

FeS2 + H2O + 3½ O2  FeSO4 + H2SO4

oxidace vzdušným kyslíkem na Fe2(SO4)3

Fe2(SO4)3 + 6 H2O  2 Fe(OH)3 + 3 H2SO4

dedolomitizace kameniva je způsobena reakcí alkalických hydroxidů s dolomitickým kamenivem. Při dedolomitizaci kameniva vznikají rozpustné i nerozpustné sloučeniny:

CaCO3MgCO3 + 2 NaOH CaCO3 + Na2CO3 + Mg(OH)2

nerozp.       rozp.       nerozp.

Vznik objemných sloučenin

# Alkáliové rozpínání kameniva - tvorba alkalicko-silikátového gelu

při použití kameniva s amorfním SiO2 (opál, chalcedony)  
 alkalickosilikátový gel  snížení pevnosti betonu (až rozpad)

Ochrana betonu proti korozi

primární (především!)

- složení směsi

- technologie výroby a ošetřování betonu

- použití přísad a příměsí

sekundární – provádí se nátěry a stěrkami

- asfaltovými

- na bázi organokřemičitých sloučenin

- na bázi makromolekulárních látek

- olejových emulzí

- vrstvou omítky vápenocementové nebo cementové

Složení směsi pro výrobu cementu

normativní dokument – EN 206

návrh betonové směsi s ohledem na prostředí a požadovanou životnost

záměsová voda nesmí obsahovat korozivní sloučeniny a soli

Technologie zpracování betonu

způsob výroby, ukládání a hutnění betonu

ošetřování betonu  dostatečné množství vody k hydrataci i v povrchové vrstvě  kropení betonu

Chemické přísady

přidávají se v malém množství (do ~ 5%)

zvyšují hutnost, vodonepropustnost, mrazuvzdornost atd.

plastifikátory – snížení w/c

těsnící přísady a hydrofobizátory – snížení propustnosti betonu

provzdušňovací přísady (“air entraining agent“ AEA) – vznik kulových pórů  zvýšení mrazuvzdornosti

Degradace cihlářských výrobků

suroviny - kaolinit, montmorillonit, halloysit a illit + ostřiva

zpracovaná směs   výpal 820 až 900 °C, klinker – 1 100 °C

SEM cihly 			SEM klinkeru

nasákavost – závisí na velikosti a otevřenosti pórů a ovlivňuje mrazuvzdornost a transport solí

- cihla – 25 až 35 %

- klinker – cca 6 %

klinker je mrazuvzdornější než cihla – lze ho použít pro exteriérové aplikace, 
cihla se po několika zmrazovacích cyklech, je-li vystavena vlhkosti, rozpadne

Neomítnuté zdivo porušené mrazem

poškození cihel a cihelného zdiva:

- krystalizací solí

- rekrystalizací solí

zdroj solí v cihelném střepu

- ze suroviny

- z podzákladí

- z okolního ovzduší

soli v surovině – kalcit (CaCO3), sádrovec (CaSO4·2H2O), 
síran hořečnatý (MgSO4), Glauberova sůl (Na2SO4·10H2O), 
vanadylové sloučeniny 
 vznik výkvětů – bílé (sírany), žluté (chromany), zelenožluté (vanadylové sloučeniny)

Bílé výkvěty Na2SO4 na povrchu cihelného zdiva

sírany z cihel – pokud zdící malta obsahuje cement  ettringit

zrna vápence  po vypálení CaO – cicváry – při zvlhčení  Ca(OH)2  větší objem, krystalizační tlak

Fyzikálně-chemické principy degradace

transport a krystalizace solí v pórech  krystalizační tlak

| Sloučenina | Krystalizační tlak [MPa] |
| --- | --- |
| CaSO42H2O | 28,2 |
| MgSO42H2O | 10,5 |
| Na2SO410H2O | 7,2 |
| Na2CO310H2O | 7,8 |
| NaCl | 55,4 |

rekrystalizace, při níž vznikají sloučeniny s vyšším obsahem vody

| Výchozí sloučenina | Konečný produkt | Tlak [MPa] |
| --- | --- | --- |
| CaSO40,5H2O | CaSO42H2O | 160 |
| MgSO46H2O | MgSO47H2O | 10 |
| Na2CO3H2O | Na2CO37H2O | 64 |