## Slide 1: Základy 3D tisku
Prezentace je vytvořena v rámci projektu ZIP, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016170

## Slide 2: Základy 3D tisku
Vytvořil: Jiří Ledvinka
Vyučující: Jiří Ledvinka ledvinkaj@sci.muni.cz

## Slide 3: Proč 3D tisk?
Co vás zajímá?
Víte něco o 3D tisku?

## Slide 4: Obsah
Teorie
Praxe
úvod a využití 3D modelů
typy 3D tiskáren a způsoby 3D tisku
princip FDM tisku
tiskové materiály a jejich vlastnosti
základní techniky 3D modelování
základní manipulace s 3D tiskárnou
řešit nejčastější problémy a chyby při tisku
zpracování výtisku
příprava dat k tisku

## Slide 5: Úvod
Počítačová předloha -> fyzický model
Nanášení vrstev na sebe
Mladá technologie
Dostupná i do domácností

## Slide 6: Využití 3D modelů
Výukové předměty (představivost, kreativita)
  Antropologie, architektura, stomatologie, lékařství,…
Vlastní modely (ty si nekoupím)
Náhradní díly (hračky, bazén, domácnost,…)
Ne vše se vyplatí
  Tisk hraček - LEGO ve velkém

## Slide 7: Typy 3D tiskáren
SLA stereolitografie – osvit pryskyřice
FDM/FFF – tisková struna vytlačována skrz rozehřátou hlavu na podložku
A jiné
Přehled technologií 3D tisku: http://www.dkmp.cz/o-nas/detail/prehled-technologii-3d-tisku
Výběr? -> záleží, co chcete tisknout
Zdroj: www.all3dp.com
Obr. 1: 3D SLA tiskárna

## Slide 8: SLA - stereolitografie
vytvrzování tekutého polymeru pomocí laserového záření
Postupně se tak vykresluje celá vrstva
Tisk je vzhůru nohama
Čím větší objekt, tím déle to trvá
Zdroj: www.druckwege.de
Obr. 2: Princip SLA tisku

## Slide 9: Výhody nevýhody SLA
Výhody
Nevýhody
Vysoké rozlišení 8k (22 µm)
Rychlost 50 mm/s
Pevnost materiálu
Přesnost os XY 0.05 mm
Drahá cca od 15 tis. Kč
Malá tisknutelná plocha cca 192 x 120 x 250mm
Drahá pryskyřice (resin)
Materiál jen resin (různé barvy a vlastnosti – svítící)
Výpary
Postprocessing
Isopropylalkohol – rukavice a nebezpečné
Další zařízení na sušení
Životnost ÚV lampy
Hodí se na tisk modelů s vysokým rozlišením např. figurky, zubní modely,…

## Slide 10: SLA - ukázky
Zdroj: www.crealitystore.cz
Zdroj: www.re-fream.eu
Obr. 3: 3D SLA tiskárna CREALITY
Obr. 4: Ukázka výtisku na SLA tiskárně 1
Obr. 5: Ukázka výtisku na SLA tiskárně 2

## Slide 11: Princip tisku FDM/FFF
Fused Filament Fabrication (FFF), nebo-li Fused Deposition Modeling (FDM)
Nanášení jednotlivých vrstev – pohyb hlavy XYZ
Filament stlačován do horké trysky (extruderu)
Filament prochází skrz Heat Break (různé velikosti – kvalita tisku)
Obr. 6: Princip FDM/FFF tisku

## Slide 12: Výběr tiskárny
Co budete chtít tisknout a v jaké kvalitě
Od 5 tis. až do desítek tis.
Součástí kryt
Hlučnost
Rychlost tisku
Velikost tisknutelné plochy
Dostupnost náhradních dílů
Podpora tiskových materiálů
Podpora výrobce / komunitou

## Slide 13: Popis 3D tiskárny Original Prusa i3 MK3S+
Extruder
Tiskový ventilátor
Krokové motory
Řídící jednotka
Filament
Konstrukční rám
Zdroj
Vyhřívaná podložka
Ovládací panel
Zdroj: www.prusa3d.com
Obr. 7: Popis 3D tiskárny Original Prusa i3 MK3S+

## Slide 14: Materiály pro FDM tisk – filamenty
Na první pohled vypadají stejně
Průměr struny – většinou 1,75 mm
Prodávají se po 1 kg (0,5 kg) – cena od 400 Kč – 1000 Kč
Různé typy dle druhu, odolnosti, barvy, teplotou tání…
Filamenty jsou hydroponní – uchovávat v suchu (silica gel) a ve tmě nejlépe
Nejznámější
PLA
PETG
ABS
ASA
FLEX
PP
+ různé modifikace
Obr. 8: Černý filament

## Slide 15: PLA – polylactic acid (kyselina polymléčná)
Nejznámější materiál
biologicky plně odbouratelný materiál
Tvrdý, ale křehký materiál
Nízká teplota tání
Při průměru 1,75 mm silného materiálu je délka 330 m
Teplota extrudéru: 150–210 °C Teplota podložky: 45–60 °C (záleží na výrobci)
Nízká cena (Benchy loďka 4,4 m = 4,9 Kč)
Dobrá přilnavost k podložce
Vhodná na výuku, tisk prototypů, hraček
Obr. 9: Zkušební výtisk na FDM/FFF 3D tiskárně

## Slide 16: PETG – Glycol Modifikovaná verze polyethylentereftalátu
Alternativa PLA
Hladší povrch
Houževnatý materiál s tepelnou odolností
Malou roztažnost – nekroutí se
Lepší mechanické vlastnosti než PLA
Při průměru 1,75 mm silného materiálu je délka 310 m
Teplota extrudéru: 220–260 °C Teplota podložky: 50–90 °C (záleží na výrobci)
Obdobná cena jako u PLA
Inertní proti všem dostupným chemikáliím
Vhodná na větších modelů, prototypů, hraček…
Obr. 10: Ukázka tisku spirálové vázy

## Slide 17: ABS – Akrylonitrilbutadienstyren
Velmi pevný a tepelně odolný
Tvrdý, ale křehký materiál
ABS rozpustný v acetonu
Při průměru 1,75 mm silného materiálu je délka 400 m
teplota extrudéru:–245-250 °C teplota podložky: 45–60 °C (záleží na výrobci)
Obdobná cena jako
PLA
Nízká přilnavost k podložce
Tisk s krytem – velké pnutí a vznik prasklin
Náročnější tisk, venkovní použití, modely s mechanickou náročností
Další zpracování acetonem
Nástupce ASA
Obr. 11: Postprocessing tisku ABS s využitím acetonu

## Slide 18: Srovnání vlastností filamentů 3D tiskárny s FFF/FDM
Materiál | Snadnost tisku | Odolnost |  | 
 |  | Teplotní | Chemická | Mechanická
PLA | Jednoduchá | Velmi nízká | Nízká | Nízká
PET-G | Jednoduchá | Nízká | Nízká | Nízká
ABS/ASA | Střední | Střední | Nízká | Střední
Flex | Střední/Náročná | Střední | Nízká | Vysoká
PP | Náročná | Vysoká | Střední | Vysoká
Nylon | Náročná | Vysoká | Střední | Vysoká
PC | Velmi náročná | Vysoká | Střední | Velmi vysoká
nPower | Velmi náročná | Velmi vysoká | Vysoká | Vysoká
Zdroj: TACR 3D tisk – Vojtěch Staněk
https://www.simplify3d.com/support/materials-guide/ (anglicky) https://prusament.com/cs/materials/ (česky)

## Slide 19: Proces 3D tisku
Zdroj: Základy 3D tisku PRUSA
Obr. 12: Schématický proces 3D tisku

## Slide 20: Získání modelů pro tisk
Stažením z internetu
3D sken
Vlastní v 3D modelovacím software

## Slide 21: Stažení modelů z internetu
Online databáze volně dostupných nebo placených modelů
Ne každý model je vhodný na vaši tiskárnu (detailní, velký,…)
Je dobré, když autor uvede parametry tisku
Licence!
https://be3dacademy.ysoft.com/ kolekce školních lekcí
https://www.thingiverse.com/ 2 miliony modelů
https://www.prusaprinters.org/ 32 tisíc modelů
https://www.youmagine.com/ 18 tisíc modelů dle kategorií
https://3dprint.nih.gov/ modely z oblastí biologie a medicíny
https://www.yeggi.com/ vyhledávač

## Slide 22: Stažení modelů z internetu
https://be3dacademy.ysoft.com/ kolekce školních lekcí
https://www.thingiverse.com/ 2 miliony modelů
https://www.prusaprinters.org/ 32 tisíc modelů
Už GCODE
https://www.youmagine.com/ 18 tisíc modelů dle kategorií
https://3dprint.nih.gov/ modely z oblastí biologie a medicíny
https://www.yeggi.com/ vyhledávač
Obr. 13: Ukázka webu Thingiverse

## Slide 23: 3D sken
Zatím drahý a pomalý
Antropologové používají
Aplikace – z fotek -> model
Obr. 14: 3D sken

## Slide 24: 3D modelovací SW
Celá řada (placené/zdarma; webové/desktopové)
Musíte mít nějaký skill na modelování
Existují video tutoriály
TinkerCad
Onshape
Autodesk Fusion 360
OpenSCAD
Blender
Cinema4D

## Slide 25: TinkerCad
Zdarma
Webová aplikace
Jednoduché použití
Pro jednodušší modely
Úprava STL souborů
www.tinkercad.com
Obr. 15: Ukázka práce s ThinkerCad

## Slide 26: Onshape
Zdarma
Webová aplikace
Sofistikovanější modely
Vše co vytvoříte, zůstává tam
Velká databáze modelů
www.onshape.com
Obr. 16: Ukázka práce s Onshape

## Slide 27: Autodesk Fusion 360
Pro studenty a učitele zdarma
Desktopová aplikace
Složité modely vč. animací
www.fusion360.cz
Obr. 17: Ukázka práce s Autodesk Fusion 360

## Slide 28: OpenSCAD
Open source
Desktopová aplikace
Všechny platformy
Pamarametrizace (moderní a ty lepší modely)
www.openscad.org
Obr. 18: Ukázka práce s OpenSCAD

## Slide 29: Bledner a Cinema4D
Profi nástroje
Složité
Není příliš vhodné na běžné použití
www.blender.org www.cinema4d.cz
Obr. 19: Ukázka práce s Blender

## Slide 30: Praktická část
Hurá 

## Slide 31: 3D modelování tinkercad
Otevřete si aplikaci TinkerCad
www.tinkercad.com
Přihlaste se.

## Slide 32: Vytvořením nebo stažením modelu vše začíná
Co s 3D modelem? CTRL+P?
Nikoliv -> Pomocí Speciálního SW (tzv. Sliceru) – většinou formát .STL -> .GCODE
Převedení 3D modelu do strojového kódu G-code – posun tiskové hlavy XY a Z
Slicery
3D Slicer
Simplify3D
PrusaSlicer
Cura

## Slide 33: PrusaSlicer – seznamte se
1
2
3
4
5
6
Obr. 20: Popis aplikace PrusaSlicer

## Slide 34: PrusaSlicer – Vrstvy a perimetry
Výška vrstvy – kvalita tisku
Svislé stěny – obal
  Spirálová váza – velikonoční vejce, váza
Vodorovné stěny – vrch a spodek
Pozice švu a Členitý povrch
Pillowing – zdroj all3dp.com
Obr. 21: Ukázka pillowing

## Slide 35: PrusaSlicer – Výplň
Hustota - v procentech
Vzory: Mřížka, Gyroid, Monotónní, …
Zdroj: www.support.ultimaker.com
Obr. 22: Typy výplní v PrusaSlicer

## Slide 36: PrusaSlicer – Obrys a límec
Zvýšení přilnavosti k podložce
RAFT – pokročilá funkce
Obrys (Skirt) | Límec (Brim) | Raft
Obrys objektu – ověřuje se přilnavost (ABS) | Dotýká se objektu – zvyšuje přilnavost | Samostatná vrstva pod objektem max. přilnavost např. ABS
Obr. 23: Typy obrysů a límců v PrusaSlicer

## Slide 37: PrusaSlicer – Podpěry
Pokud jsou pro tisk potřeba
Mezní úhel převisu

## Slide 38: PrusaSlicer – Nastavení filamentu
Každý materiál specifické parametry tisku
Správné nastavení se odrazí ve výsledku tisku
Filament
  Cena, teplota, chlazení
  ABS a chlazení nejsou kamarádi

## Slide 39: Kalibrace tiskárny
V MENU – Calibration –> First Layer Cal. -> Continue
Možnosti tisku testovacího Pattern
Kalibrace teploty trysky a podložky
  Tisk Temperature tower
Profily
Zdroj: www.thingiverse.com
Obr. 24: Kalibrační Pattern

## Slide 40: Nasazení filamentu
Vložit filament do otvoru na extruderu
Zvolit typ materiálu a tiskárna si jej sama zavede
Pozor, pokud se nacházel v hlavě jiný typ materiálu (ABS -> PLA) vyžaduje vyšší teplotu
Dostatečně nechat „protéct“

## Slide 41: Tisk
Nanesení lepidla na podložku (volitelné)
Tisk testovacího pruhu
Tisk první vrstvy je nejdůležitější případně skirt
V průběhu vrstev změna intenzity ventilátoru
Komponenty velmi horké – hrozí popálení

## Slide 42: Troubleshoot
Alfa omega:
  Bed level
  Správná teplota
  Připravená data
https://all3dp.com/1/common-3d-printing-problems-troubleshooting-3d-printer-issues/
https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/
Pomoc:
FORUM
YOUTUBE

## Slide 43: Post processing – dokončení
Odebrání z podložky (ohnutí podložky případně špachtle)
Odstranění podpěr
Vyhlazení modelu
Další zpracování (slepení, vybarvení, chemické ošetření,…)
Umytí a utření podložky, odstranění testovacího proužku.

## Slide 44: Údržba
Odstranění zbytků filamentu vč extruderu
Očištění od prachu – vlhčený ubrousek
Závitové tyče namazat vazelínou
Ventilátory – vlasové zbytky filamentu
Dotáhnutí pásů
PFTE trubička
Kontrola kabeláže

## Slide 45: Příslušenství k tiskárně
Vodou omyvatelné lepidlo
Kleštičky
Posuvné měřidlo
Špachtle
A4 Papír
Jehle na protlačení ucpané trysky
Kovový kartáč
Hubka a utěrka
Kryt na tiskárnu
WEB Kamera
Wifi Zásuvka
Voltmetr
UPS – záložní zdroj
Navíc

## Slide 46: Proč byste chtěli mít FDM/FFF tiskárnu
Nejdostupnější technologie
Cenově dostupná tiskárna vč. filamentu
Velká škála filamentů různých druhů (recyklovatelný materiál, pevný, pružný, odolný, kov,…)
Jednoduchý tisk
Doba tisku
Kvalita

## Slide 47: Literatura
Základy 3D tisku s Josefem Průšou
https://all3dp.com/
https://www.simplify3d.com/support/materials-guide/
https://support.ultimaker.com/hc/en-us/sections/360003548619-Print-settings
https://all3dp.com/1/common-3d-printing-problems-troubleshooting-3d-printer-issues/
https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/

## Slide 48: Děkuji za pozornost
Mgr. Jiří Ledvinka
OIKT PřF MU
ledvinkaj@sci.muni.cz