## Slide 1
Advances in
material analyses of ceramic
Jan Petřík

## Slide 2
Material Science Paradigm:
Materials selection and processing associated with production
result in an artefact that, in addition to its style has a particular
structure and composition (Kingery 1996)
Material studies stages (Tite 2001)
stage - the reconstruction of production,
distribution and use
2. stage - interpretation of this reconstructed
life cycle in order to provide a better understanding
of the people who produced,
distributed and use them
Basic concepts

## Slide 3
Etic x Emic Information (Arnold 1971)
Etic – crosscultural and directly measurable
Emic – culturally embedded and its context
specific nature must be therefore discovered

## Slide 4
Hlavní principy určování provenience:
“koncept geologické provenience”
“hrnčíř nechodí daleko” (D. Arnold)
“kritérium četnosti”

## Slide 6: Petrography and optical microscopy

## Slide 7
Inkluze – základní hmota – póry

## Slide 8
Polarizační mikroskopie

## Slide 9
Optické vlastnosti
Množství inkluzí
Vytřídění
Sféričnost a zaoblenost zrn
Zastoupení pórů, aplastik a matrix

## Slide 10
Keramická mikropetrografie

## Slide 11
Strukturní parametry
Množství inkluzí
Vytřízenost
Sféričnost a zaoblenost
Spacing

## Slide 12
Inkluze (aplastika, ostřivo)
Mohou a nemusí být přidávány záměrně
Lze to zjistit jen v některých případech
Některé inkluze mohou definovat konkrétní provenienční nebo technologickou skupinu

## Slide 13
Určení úlomků hornin a minerálů
- určení suroviny
- informace o technologických postupech
- východisko pro zjišttění variability

## Slide 14
Geological provnience
ferrous sandstone
fabric
amphibolitic diorite
fabric
Epidote schist fabric
Basic principles:
"Concept of geological provenance„
- unique rocks and minerals
Belongs to uniq geological unis
"The potter doesn't go far for clay„
- cca 3-5 km according to ethnography (Arnold)
"Criterion of frequency„
- most frequent ware is local
Notes: 14
14

## Slide 15
Plastické inkluze
Při makroskopické deskripci mohou být makroskopicky rozeznatelné podle barvy a stavby
Jejich identifikace je však většinou možná až ve výbrusovém preparátu

## Slide 16
Póry
Velikost, tvar

## Slide 17
Identifikace formovací techniky

## Slide 18
Microtomography
Application:
Identification and orientation of the temper and voids
= identification of forming techniques

## Slide 19
Coiling (válečky)

## Slide 21
Matrix
Optickými metodami lze stanovit pouze barvu
Minerály tvořící matricx jsou pro optické studium příliš malé
LA-ICP-MS, SEM -EDX

## Slide 22
SEM - EDX

## Slide 23
Závěr:
1) Aplastika umožňují identifikovat surovinu a její provenienci
2) Póry odráží vlastnosti suroviny, ale svou morfologií také formovací techniky
3)Základní hmotu nelze studovat jen opticky

## Slide 24
Identifikace provenienčních a produkčních skupin
Isaac Button Country Potter, Filmed by John Anderson Robert Fournier, Slide Loans (Ceramics) 1965,m Yorkshire film archive

## Slide 25
Obsah
- Produkční skupina
- Makroskopická klasifikace
- Mikroskopická klasifikace
- Celkový chemismus
- Mikrochemické analýzy
- Provenience
Jaura, India (wikimedia commons)

## Slide 26
Produkční skupiny (Fabric group, technologická skupina)
- Specifická kombinace inkluzí, základní hmoty a pórů vytvářející určitý kus keramiky (nebo výbrus), či složením si odpovídající skupinu keramiky (nebo výbrusů) označujeme jako “fabric”
- Jedna PS by měla souviset s určitou surovinou zpracovanou určitou technologií

## Slide 27
- Neexistuje jednoduché kritérium, které je charakterizuje (jsou to mnohorozměrné entity)
- Některá kritéria není možno kvantifikovat
- Autoři mají rozdílný přístup
???

## Slide 28
Grouping
Lumpers x Splitters
Produkční typ (Fabric type) – může být i variace v jedné nádobě (např. ox a redox. Části)
Na základní úrovni je třízení výbrusů za určitých okolností zvládnutelné i bez znalosti mineralogie a petrografie

## Slide 29
Určení úlomků hornin a minerálů
- určení suroviny
- informace o technologických postupech
- východisko pro zjištění variability a provenience

## Slide 30
Micropetrography
Fabric groups
ferrous sandstone
fabric
metamorphic rock fabric
amphibolitic diorite
fabric
Epidote schist fabric
Limestone and chert fabric
Notes: 30
30

## Slide 31
Celkový chemismus
- lab XRF, portable XRF
Stopové prvky a vzácné zeminy
- NAA
- ICP-MS, LA-ICP-MS, WD-XRF

## Slide 32: Laser ablation (LA-ICP-MS) and scanning electron microscopy (SEM-EDX)

## Slide 33: Glazes: colorants and classification
According to Tite and Freestone

## Slide 34: Chemical composition of ceramic paste: Key to provenance?

## Slide 35
Mikrosonda
- amfiboly
Notes: 35

## Slide 36
Syntéza makroskopických, geochemických a mikroskopických dat

## Slide 37
Loess, lake sediments,
tertiary limestones
and clays
Amphibole diorites,
Metamorphites,
granitoides
Metamorphites, Siltstones
Sandstones, Epidotoides, Diorites
?
Cluster analysis of autoscaled K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, Rb, Sr, Y, Zr (euclidian distances, ward method)
Notes: 37

## Slide 38
Fuzzy clustering
Local carbonates
Igneous rocks,
Quartz, Feldspar
Metamoprphites,
Clastic sediments

## Slide 39
Provenience
Rešerše
Terén
Další analytika

## Slide 40
K dalšímu čtení
Peacock, D. M. S. (1977): Ceramics in Roman and medieval archaeology, in Pottery and commerce. Characterization and trade in Roman and later ceramics (ed D P S Peacock), 21-33
Lička, M. (1974): Použití petrografie při určování provenience prehistorické a protohistorické keramiky. ČNM v Praze 143, 188-195.
Gregerová et al. 2010: Petrografie keramiky. Brno.
Quinn, P. (ed.): Interpreting Silent artefacts. 2011: Oxford.
Quinn, P. (2013): Ceramic Petrography. Oxford
Orton, C. - Tyers, P. - Vince, A. (1993): Pottery in archaeology. Cambridge.
Daszkiewicz, M. - Baranowski, M. (2011): The potential of macroscopic identification of Laboratory-defined Provenance Groups. The case of So-called Pergamenian Sigillata from Delos, Greece. In: Études et Travaux 24, 42-50.

## Slide 41
Thank you for your attention
After O. Nieuwenhuyse 2006

## Slide 42
Děkuji za pozornost