Elektrochemické metody – patinování a pokovovávní

Patinování mědi

- Patina šedozelené barvy – katodické zapojení

Pro získání patiny šedozelené barvy se používá roztok uvedeného složení:

Síran měďnatý, CuSO4			50 g/l

Chlorid amonný, NH4Cl			28 g/l

Chlorid sodný, NaCl				14 g/l

Kyselina octová, ledová, CH3COOH		12 g/l

Chlorid zinečnatý, ZnCl2			  6 g/l

Glycerin					  6 g/l

Předmět je připojen jako katoda a ponořen do elektrolytu, anody jsou měděné. Proces probíhá při proudové hustotě 0,3-0,5 A/dm2 po dobu cca 5 - 10 minut.

- Patina hnědo-černé barvy – anodické zapojení

Při anodické oxidaci mědi v silně alaklickém prostředí je možné získat oxidické vrstvy různých odstínů – od teple černé až po olivově hnědou. Po očištění a odmaštění se předměty ponoří do jednoho z uvedených elektrolytů:

Roztok I:

Hydroxid sodný, NaOH		150-250 g/l

Dusičnan draselný, KNO3		30-50 g/l

Roztok II:

Modrá skalice, CuSO4.5H2O		45-100 g

Sacharóza				50-60 g/l

Hydroxid sodný, NaOH		30-150 g/l

Pozn. Roztok se připraví rozpuštěním modré skalice v malém množství teplé vody, v jiné nádobě se v malém množství horké vody rozpustí sacharóza. Po schládnutí se roztoky smíchají. Poté se rozpustí hydroxid sodný a po jeho zchládnutí se přidá roztok mědi se sacharózou. Zpočátku vznikající bílá sraženina se při míchání roztoku rozpouští. Hustota vzniklého elektrolytu je 1,07 g/cm3, pH = 12,8, pracovní teplota 16 – 20 °C.

Patinované předměty se připojují ke kladnému pólu zdroje stejnosměrného proudu, katodou je měď nebo nerezová ocel. Oxidace za nízkých proudových hustot – cca 
0,01 - 0,05 A/dm2 – vede ke vzniku hustých tenkých vrstev z Cu2O zlatavé barvy. Barvy 
od olivově hnědé do teple černé sestávají z oxidů Cu2O a CuO a mohou být získány 
při proudových hustotách 0,2 - 4,0 A/dm2. Doba trvání procesů je 5 - 30 minut.

Elektrochemické pokovování

Předměty určené k pokovení se zavěšují do lázní a připojují se k zápornému pólu jako katody. Připojují se nejčastěji měděnými dráty. Anody jsou většinou vyrobeny ze stejného kovu, jaký se vylučuje, a to ve formě desek nebo plechů. V některých případech (při vylučování vzácných kovů) se používají nerozpustné anody z grafitu, nerezavějící oceli nebo platiny. Anody jsou rovněž zavěšeny v lázni a připojeny ke kladnému pólu zdroje elektrického proudu. Po určité době je nutné vyjmout anody z lázně a zbavit je vrstvy usazenin. Děje se tak omytím proudem vody a očištěním rýžovým kartáčem.
Součásti určené ke galvanickému pokovení se musejí předem dobře očistit a zbavit se všech nánosů. To se děje buď mechanicky (broušením, kartáčováním), nebo chemicky (odrezením, mořením). Dále je nutné povrch před ponořením do pokovovací lázně důkladně odmastit 
a opláchnout vodou.

- Poniklování

Niklové povlaky se dají použít k pokovování všech významnějších základních materiálů (měď, mosaz, ocel, zinek, litina). Povlaky vyloučené z běžných niklovacích lázní jsou matné až pololesklé. Při použití lázní pro tzv. lesklé niklování, vzniká lesklá vrstva, takže niklové povlaky vzniklé v takových lázních není třeba upravovat dodatečným leštěním jako povrchy matné a pololesklé.

#### Černě niklující lázeň

Síran nikelnatý, NiSO4				65 g/l

Síran nikelnato-amonný, (NH4)2Ni(SO4)2		39 g/l

Síran zinečnatý, ZnSO4				33 g/l

Rhodanid sodný, NaSCN				14 g/l

Pracovní teplota lázně je 25 - 30 °C, hustota proudu je 0,05 - 0,15 A/dm2, hodnota 
pH je cca 5,8 - 6,1.

#### Leskle niklující lázeň

Síran nikelnatý, NiSO4			240 g/l

Chlorid nikelnatý, NiCl2			30 g/l

Mravenčan nikelnatý, Ni(HCOO)2		45 g/l

Formaldehyd, HCONH2			2,50 g/l

Síran amonný, (NH4)2SO4			0,75 g/l

Kyselina boritá, H3BO3			30 g/l

Síran kobaltnatý, CoSO4			4,5 g/l

Pracovní teplota lázně je 60 - 70 °C, hustota proudu je 0,7 - 10 A/dm2, hodnota pH je 3,7.

#### Niklovací lázeň s hloubkovou účinností (pro silně tvarované předměty)

Síran nikelnatý, NiSO4			170 g/l

#### Síran sodný, Na2SO4				120 g/l

#### Chlorid sodný, NaCl				20 g/l

Kyselina boritá, H3BO3			20 g/l

Pracovní teplota lázně je 30 – 40 °C, hustota proudu je 1,5 - 2,5 A/dm2, hodnota pH je 5,3.

- Pocínování

Pro pocínování i předmětů se složitým reliéfem se hodí řada halogenidových elektrolytů, které mají značnou hloubkovou účinnost. Tyto roztoky obsahují chloridy a fluoridy, se kterými tvoří cín komplexní anionty typu SnF42- a SnF2Cl22-. Do elektrolytů se přidávají povrchově aktivní látky (želatina, stolařský klih, tetrabutylamonné soli, disulfonaftalen apod.).

Lze použít například halogenidové elektrolyty uvedeného složení:

Roztok I:

Chlorid cínatý, SnCl2				30-50 g/l

Fluorid sodný, NaF				30-70 g/l

Kyselina chlorovodíková, HCl konc.		2-4 g/l

Želatina					1-2 g/l

Pracovní teplota je cca 25-40 °C, proudová hustota 0,5 - 1,0 A/dm2.

Roztok II:

Chlorid cínatý, SnCl2				40-50 g/l

Fluorid sodný, NaF				50-60 g/l

Chlorid sodný, NaCl				5-7 g/l

Kyselina chlorovodíková, HCl konc.		0,5-1,0 g/l

Želatina					1 g/l

Pracovní teplota je cca 20-25 °C, proudová hustota 2 - 3 A/dm2.