Patinování mědi a jejích slitin

1. Šedo-černá až černo-hnědá patina – sirná játra

Od šedo-černé do černo-hnědé barvy lze předměty z mědi a jejich slitin obarvit oxidací v roztocích sulfidu amonného nebo tzv. sirných jater.

Sirná játra jsou směsí polysulfidů draselných a thiosíranu draselného. Tato látka se připraví tavením 1 hm. dílu síry s 1-2 hm. díly potaši po dobu 15-20 minut. Reakce se provádí za stálého míchání v porcelánové misce. V přítomnosti vzduchu dochází k reakci výchozích látek a vzniká hnědá viskózní hmota:

4 K2CO3  +  6 S  + O2	     	2 K2S  +  2 K2S2O3  +  4 CO2

Nadbytečná síra reaguje se sulfidem draselným za vzniku polysulfidů draselných:

K2S  +  3 S		K2S4

Sirná játra je nutno uchovávat v dobře uzavřených nádobách z tmavého skla.

Abychom získali barevně i strukturně stejnorodou patinu, je nutné nejprve působit na dobře očištěný a odmaštěný předmět nebo část skulptury oxidující směsí (roztok dusičnanu stříbrného a měďnatého) a teprve potom roztokem sulfidu amonného nebo sirnými játry. Při tomto způsobu získává povrch kovu rovnoměrnou černou barvu.

2. Zlatavá patina – oxid měďný

Stálá patina zlatavé barvy (oxid měďný) se může získat použitím roztoku následujícího složení .

Síran měďnatý, CuSO4			0,6 g

Hydroxid sodný, NaOH			180 g

Laktóza (mléčný cukr)			180 g

Voda					   doplnit do 1 litru

Roztok NaOH a cukru se připraví zvlášť, následně se slijí dohromady a zahřívají se k varu 15 minut a poté se přidá roztok CuSO4. Roztok se nechá schládnout na cca 90 °C a pak se do něj na 10-15 minut ponoří patinované předměty. Po aplikaci se předměty vyjmou, omytí řádně vodou a vysuší.

3. Patiny jiných barev

Pro vytvoření patiny v barevném rozsahu od barvy starého zlata přes purpurovou až po šedou až černou barvu lze využít jediný roztok, kde výsledná barva patiny záleží na době působení tohoto roztoku. Výsledný roztok je vlastně směsí dvou roztoků:

roztok I:

hydrogensiřičitan sodný, NaHSO3			45 g

voda							500 ml

roztok II:

modrá skalice, CuSO4.5H2O				15 g

voda							500 ml

Před aplikací se roztoku slijí dohromady a zahřejí se k varu. Do vzniklého vroucího roztoku se vloží patinovaný předmět, přičemž barva výsledné patiny se odvíjí od doby působení vroucí směsi přibližně takto:

5-10 s		tón starého zlata

12-15 s		temně purpurová

16-18 s 		fialově purpurová

19-22 s		fialově šedá

25 s – 2 min.		šedá až černá

Jakmile vznikne patina požadované barvy, je nutné předmět co nejrychleji výtáhnout z roztoku, omýt důkladně vodou, osušit a očistit od pórovitých nánosů.

Pozn. Je možné také přdmět ponořit do roztoku na několik sekund, omýt a opakovaně ponořit do horkého roztoku. Tento způsob práce umožňuje lepší kontrolu vznikajícího zbarvení patiny.