## Slide 1: C6730 Fázové rovnováhy
P03 Vybrané kapitoly pro FR
Doc. Jiří Sopoušek

## Slide 2: Osnova dnešní přednášky
Dodatkové příspěvky k Gibbsově energii (magnetický příspěvek, povrch, …)
Termodynamika jednoduchých směsí
Proč vznikají fázové rovnováhy ?
Odmíšení (spinodální rozpad)
Rovnováha kapalné a plynné fáze
Diskuse
Notes: Dohodnout termín a místo konání přednášky, seznam posluchačů (vč. jejich zaměření)

## Slide 3: Dodatkové příspěvky k Gibbsově energii
Magnetický příspěvek
Magnetismus
Látky:
Diamagnetické… nulový mg. Moment (C, Cu, S, H2O,..)
Paramagnetické … vlastní mg. Moment (Al, Pt, Mg, O, bez mg. Pole uspořádání mizí)
Silný Paramagnetický efekt: Ferromagnetické (Fe, Co, Ni, Gd), Ferrimagnetické (ferrity, Oxidy Fe3+Tc=622stC))) uspořádání bez mg. Pole zůstává
Antiferromagnetické (střífání mg. Momentů) Cr.
Zrušení uspořádání:
Currieho teplota: feromagnetic (nebo ferrimagnerické) – paramagnetické (Fe: Tc=768stC (1041K), Ni: Tc=358stC, Co: Tc=1130stC), Oxidy Fe3+ Tc=622stC))
Neelova teplota: Antiferomagnetické mění na paramagnetické, Cr: Tn=35stC
Notes: Dohodnout termín a místo konání přednášky, seznam posluchačů (vč. jejich zaměření)

## Slide 4
Magnetické vlastnosti
Notes: Dohodnout termín a místo konání přednášky, seznam posluchačů (vč. jejich zaměření)

## Slide 5
Experimentaální TD data :
Fe
Gd

## Slide 6
g()…funkce jejíž tvar závisi na typu fáze
T…teplota přechodu pro danou látku

## Slide 7: Mg. Vlastnosti nanočástic

## Slide 8: Povrchový příspěvek
Kritický poloměr
Povrchové napětí i povrchová energie popisují stejný jev a
mají i stejný rozměr (N.m-1=J.m-2=kg.s-2).
Termín „povrchové napětí“ se používá častěji pro
kapalinová mezifází (LL,LG).
„Povrchová energie“ se používá zejména při popisu
mezifází tvořícího povrch pevné látce (SS,SL,SG).
Termodynamika povrchů

## Slide 9: Příspěvek energie hranic fází
Smáčecí energie
Mechanická rovnována na rozhraní fází
Gibbs-Thomsonova rovnice umožňuje vypočítat přebytek
Gibbsovy energie, které malé částice (zrna) mají. Pro kulovité objekty v matrici platí:
G=-2 V  / r
Oswaldovo zrání
Viz např: Pochody na fázových rozhraních

## Slide 10: Binární směsi
Základní termodynamika směsí
Termodynamika míšení
Zušková: Fyzikální chemie, Praha, Karlova univ.

## Slide 11: Proč vzniká fázová rovnováha?

## Slide 12: Odmíšení

## Slide 13: Dvoufázová rovnováha kapalné fáze

## Slide 14: Spinoda a konoda (tie-line)
Příklad: Organické soustavy a polymery

## Slide 15: Rovnováha liguid- gas

## Slide 16: Jednoduchá destilace

## Slide 17: Dělitelnost směsí

## Slide 18: Destilace - experiment

## Slide 19: FD etanol – voda

## Slide 20: Diskuse
Výroba lihovin