# Výpočty termodynamických funkcí z prvních principů     (ab-initio)

Pro libovolnou kryst. Mřížku čistého prvku se strukturou fáze f a mřížkovými parametry ai lze pro molární vnitřní energii při 0K! psát

Uif,ai=Uijádra+Uipot.en.+Uikin.en.+...+Eif=Uikonst.+Eif	(1)

kde Uikonst. se pro chemické a fázové změny nemění, Eif je energie elektronové struktury získatelná z ab-initio výpočtů, často označovaná jako Etot

(při výpočtu neuvažujene kinetickou energii jader (termální pohyb), proto vypočtené hodnoty platí pro 0K).

## Objemová relaxace

## Energie mřížkových struktur po objemové relaxaci

Nejstabilněnší (při 0K) je struktura bcc.

## Posouzení fázové stability dvousložkové směsi

## Vůči standardní fázové struktuře:

ΔGf−SER=Gf−GSER=Hf−TSf−HSER−TSSER=ΔHf−SER−TSf−SER

ΔHf−SER=ΔHf−SER(0K)+0TΔCpdTΔHf−SER(0K)=ΔUf−SER(0K)=Ef(0K)−ΔESER(0K)=ΔEf−SER(0K)

Co je třeba zjistit:

ΔEf−SER(0K).. je absolutně nejvyšším členem a lze spočítat ab-inicio

0TΔCpdT…zanedbáme

Sf−SER	nutno nastavit na experiment pomocí parametrů Lijfpoužitého termodynamického modelu.

Metody pro výpočet ΔEf−SER(0K):

- Full potential linearized augmented plane waves (FLAPW):

- nonspherical potential - E of different structures

- Linear muffin-tin orbitals method (LMTO)

- in atomic sphere  approximation (ASA)

- spherical potential -  E of one structure

(Prof. Vřešťál, J. Houserová, …)