## Slide 1: C6730 Fázové rovnováhy
P04c Typy binárních diagram a jejich využití
Doc. Jiří Sopoušek

## Slide 2: Osnova dnešní přednášky
Typy fázových přeměn, popis transformací, nomenklatura
Aplikace fázových diagramů
Fe-C
Diskuse
Notes: Dohodnout termín a místo konání přednášky, seznam posluchačů (vč. jejich zaměření)

## Slide 3: Typy fázových přeměn
Kapalina -plyn: azeotrop, negativní azeotrop (HNO3-H2O)
Fázové pole: l+s,
fázová hranice (l+s)/s

## Slide 4: Kapalina -tuhá fáze: eutektikum, peritektikum, kongruentní bod tání
uspořádání

## Slide 5
Kapalina -tuhá fáze: úplná nemísitelnost
Stechiometrické fáze (intermetalika), nestechiometrické fáze (vakance)

## Slide 6: Tuhá fáze -tuhá fáze: odmísení, eutektoidní, peritektoidní
Fenol-anilín, Bi-Zn

## Slide 8: Aplikace fázových diagramů
Kryoskopie
WS = WL
gWS = gWL + RTln(WLxW)
Předpokla: xW = 1 – xSalt 1, W = 1
Rovnice:
hWM T/TWM…zavedení snížení bodu tání
Data: hWM = 6000 J/mole; TWM = 273 K
Aplikace: 120 g NaCl in 1 liter H2O  xsalt = 0.036 T = -3.7oC

## Slide 9: Diagram Sn-Pb a SAC

## Slide 10: Amalgam Hg-Ag (Sn)

## Slide 11: Zonální tavba – čištění směsí

## Slide 12: Čistění Al-Ag

## Slide 13: Fe-C

## Slide 14: Vzbrané mikrostruktury Fe-C
Lístkový grafit
Šedá litina
Composes of: 2.5-4.0%C, 1.0-3.0%Si and 0.4-1.0% Mn.
Microstructure: 3-D graphite flakes formed during eutectic reaction. They have pointed edges to act as voids and crack initiation sites.
Sold by class (class 20 has min. tensile strength of 20,000 psi is a high C-equivalent metal in ferrite matrix ). Class 40 would have pearlite matrix.

## Slide 15: Me-N

## Slide 16: Diskuse