## Slide 1: PŘÍRODNÍ POLYMERY Laboratorní metody stanovení přírodních polymerů
RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc.
POLYMER INSTITUTE BRNO
spol. s r.o.

## Slide 2
LEKCE | datum | téma
1 | 19.IX. | Úvod do předmětu - Struktura a názvosloví přírodních polymerů, literatura
2 | 26. IX. | Deriváty kyselin, - přírodní pryskyřice, vysýchavé oleje, šelak
3 | 3. X. | Vosky
4 | 10. X. | Přírodní gumy.
5 | 10. X. | Polyterpeny – přírodní kaučuk, získávání, zpracování a modifikace
6 | 17. X. | Polyfenoly – lignin, huminové kyseliny, třísloviny
7 | 24. X. | Polysacharidy I – škrob
8 | 31. X. | Polysacharidy II – celulóza
9 | 7. XI. | Kasein, syrovátka, vaječné proteiny
10 | 14. XI. | Identifikace přírodních látek
11 | 21. XI. | Laboratorní metody hodnocení přírodních polymerů
12 | 28. XI. | Bílkovinná vlákna I
13 | 5. XII. | Bílkovinná vlákna II
14 | 29. XI. | EXKURZE – KLIHÁRNA
15 | ??? | EXKURZE –ŠKROBÁRNA

## Slide 3: LITERATURA – pouze ta, obsahující alespoň něco o stanovení přírodních polymerů
J. Kodet, S. Štěrba, L. Šlechta: Modifikované škroby, SNTL Praha, 1982
P. Mokrejš: Aplikace přírodních polymerů – Návody k laboratorním cvičením z předmětu, skripta UTB Zlín, 2008
Z. Holzbecher, J. Churáček a kol.: Analytická chemie (kap. 13.6), SNTL/ALFA, Praha 1987

## Slide 4
Obsahuje hodně metod na bílkoviny & aminokyseliny a na dřevo, málo na škrob

## Slide 5
Stanovení dusíku
Škrob
Celulóza
Perspektivy stanovení přírodních polymerů

## Slide 6: Základní problémy stanovení přírodních polymerů
Nejsou to chemická individua
Reakce nejsou vždy kvantitativní a používají se přepočítavací koeficienty
Některé reakce nejsou úplně selektivní
Neexistuje souhrnná učebnice či příručka, nutno hledat v různých zdrojích (u analytických reakcí byly alespoň jedna příručka a jedna učebnice v češtině)
Zahraniční literatura obtížně dostupná, pokud vůbec existuje
………………..

## Slide 7
Metoda podle KJEDAHLA
Metoda podle JODLBAUERA (organický dusík vedle anorganického, např. vedle NO3- či NH4+ )
Metoda podle DUMASE
…………………………
Stanovení ORGANICKY VÁZANÉHO dusíku

## Slide 8
Stanovení ORGANICKY VÁZANÉHO dusíku podle KJEDAHLA
Mineralizace na amoniak (NH3, přesněji NH4+) - H2SO4 konc. + K2SO4 (na zvýšení b.v.) + katalyzátor (CuO, CuSO4 bezv., Hg, sloučeniny Se) cca. 400 °C
Vydestilování NH3 vařením s NaOH do H2SO4
Titrace přebytku H2SO4 na methylčerveň

## Slide 9
Stanovení ORGANICKY VÁZANÉHO dusíku podle KJEDAHLA - mineralizace

## Slide 10
Stanovení ORGANICKY VÁZANÉHO dusíku podle KJEDAHLA – vydestilování amoniaku

## Slide 11
Bílkoviny různého původu mají různé složení aminokyselin > nutnost použít Převodní faktory
Mléko: TKN x 6,38
Maso: TKN x 6,25
Vejce: TKN x 5,83
……………………
Převodní faktory na obsah bílkovin podle celkového dusíku podle KJELDAHLA
(Total KJELDAHL Nitrogen = TKN)

## Slide 12
Stanovuje se jako organický dusík
Přidáme trochu MELAMINU a je hotovo!
Jak v Číně falšovali obsah bílkovin v mléce

## Slide 13
Škrob
Řada metod na hodnocení vstupních surovin (brambory, obilí)
Metody hodnocení použitelnosti výrobku k danému účelu a ne chemického složení výrobku
Chemické metody jsou založeny na hydrolýze a následujících reakcích oxidačně-redukčních
………………..

## Slide 14
Činidla k reakcím oxidačně-redukčním
Fehlingovo činidlo
  I (A): 69,28 g CuSO4 .5 H2O, doplnit do 1000 ml H2O
  II ( B): 346 g vínanu sodno-draselného + 120 g NaOH, doplnit do 1000 ml H2O
Nesslerovo činidlo pro detekci NH3
Tollensovo činidlo [Ag(NH3)2]NO3 (aq)
Bradyho činidlo

## Slide 15
Reakce Fehlingova činidla
Keton
Neredukuje komplex mědi
Aldehyd
Redukuje komplex mědi na Cu2O

## Slide 16
Reakce Tollensova činidla
Keton
Neredukuje komplex Ag
Aldehyd
Neredukuje komplex Ag nakovové Ag

## Slide 17
Polarimetrické stanovení škrobu podle Ewerse
Stanovení aldehydických skupin ve škrobu
Stanovení substituce karboxymethyl derivátů ve škrobu
Stanovení glukózového (dextrózového) ekvivalentu škrobu
Stanovení veškerého cukru jako glukózy ve škrobu
…………………..
Analytika škrobu

## Slide 18
Kohlrauschova baňka
V ní se dělá hydrolýza škrobu
Má široké hrdlo na nalévání viskózních kapalin

## Slide 19
Analytika škrobu - Polarimetrické stanovení škrobu podle Ewerse
Hydrolýza varem s HCl (5 g škrobu + 2x 25 ml 1,124 % HCl) po dobu 15 minut, přidat 15 ml vody
Vyčiření kyselinou fosfowolframovou - H3[P(W3O10)4] x H2O (4 %, 10 ml)
Filtrace atd.
Polarimetrické měření > úhel otočení a
Výpočet obsahu škrobu X (% % hmot.)
(může se vzorec lišit pro různé přístroje)
X = (10000 x a)/(l x m x b)
b – specifická otáčivost
l – délka trubice polarimetru (dm)
m – navážka škrobu na stanovení

## Slide 20
Analytika škrobu – Stanovení aldehydických skupin

## Slide 21
Analytika škrobu – Stanovení glukózového ekvivalentu

## Slide 22
Analytika škrobu – Stanovení glukózového ekvivalentu
Škrob > 0
GLUKÓZA = 100
MALTODEXTRINY cca. 3 AŽ 20
GLUKÓZOVÝ SIRUP min. 20

## Slide 23: Analytika škrobu Stanovení celkových cukrů jako glukózy
Hydrolýza na glukózu
Redukce Fehlingova roztoku > Cu2O
Přežíhání > CuO
Přepočet na Cu
Vyhledání obsahu glukózy podle tabulky Allihnovy
Postup obsahuje i časy pro jednotlivé operace

## Slide 25: Analytika škrobu Stanovení celkových cukrů jako glukózy

## Slide 27
Celulóza

## Slide 28
Celulóza
Lehce hydrolyzovatelné polysacharidy (hemicelulózy)
TĚŽCE hydrolyzovatelné polysacharidy (celulóza a část hemicelulóz)

## Slide 29
Lehká hydrolyzovatelnost je dána PODMÍNKAMI HYDROLÝZY:
Koncentrace kyseliny (2 % HCl)
Doba hydrolýzy (90 minut)

## Slide 36
OBECNĚ
Nástup automatických analyzátorů („vložím vzorek a čekám na čísla na počítači“) bude dále pokračovat
Vzestup fotometrických metod, např. na stanovení bílkovin
Použití enzymatických reakcí
Hnací silou je KLINICKÁ BIOCHEMIE
  Minimální či žádné instrumentální vybavení,
  Minimální požadavky na SPECIÁLNÍ kvalifikaci (sestra u praktického lékaře)
  Minimální či žádné požadavky na přípravu vzorku
  Jednoduché vyhodnocení, např. podle barevné stupnice
Perspektivy stanovení přírodních polymerů

## Slide 37
Kyselá hydrolýza > barevná reakce s ninhydrinem
Fotometrické metody stanovení bílkovin

## Slide 38
Kyselá hydrolýza > barevná reakce s ninhydrinem
Fotometrické metody stanovení bílkovin

## Slide 39
Kyselá hydrolýza > barevná reakce s amidočerní B10
Fotometrické metody stanovení bílkovin