## Slide 1: Čistá měď
fcc
tření mřížky za RT zanedbatelné
efektivní napětí jen pokud jsou přítomny příměsové atomy
úroveň napětí nutného k plastické deformaci (flow stress) záleží na:
interakce dislokace – dislokace
hranice zrn (ECAP měď – mez kluzu > 1GPa

## Slide 2: Čistý Al
podobné mechanismy jako Cu
teplota tání: 660 °C – při RT funguje difúze!
rozdíl: vyšší  a tedy nižší III
tento rozdíl stačí k tomu, že během cyklického zatěžování se tvoří jiné 3D dislokační substruktury

## Slide 3: Al – 4%Cu
Guinier – Prestonovy zóny
precipitační zpevnění
nejvyšší pevnost: obtékání a přesekávání precipitátů stejně náročné
difúze = stárnutí i za RT
ohřev – ztráta pevnosti
problém - koroze

## Slide 4: Al – 1%Mg
Portevin – Le Châtelier
dislo locking x unlocking
difúze Mg
precipitační zpevnění
precipitační zpevnění
Mg - odolnost proti korozi

## Slide 5: Al – 1%Mg
Portevin – Le Châtelier

## Slide 6: Al – 2-3%Li
snížení měrné hmotnosti
precipitační zpevnění
rychlé šíření únavových trhlin (textura)
nenašel použití v průmyslu (raketoplán)

## Slide 7: Austenitická ocel
např. 304, 316: 17.5Cr, 14Ni, 2.5Mo, 1.5Mn, 0.4Si
fcc
velmi malá , tj. planární skluz, vrstevné chyby, snadné dvojčatění
většina zpevňujících mechanismů
při nízkých T -> napěťově indukovaný martenzit
velké využití: nerezavějící
nízká tepelná vodivost

## Slide 8: Duplexní ocel
22Cr, 5Ni, 3Mo, 1Mn
50% fcc + 50% bcc
vyšší pevnost i korozivzdornost než jednofázové oceli
bcc fáze pevnější (?)
ale únavové trhliny iniciují v bcc (vyšší stupeň lokalizace)

## Slide 9: Konstrukční oceli
bcc
všechny druhy zpevnění
křehce-tvárný přechod (rozšířené jádro šroubových dislokací)
za nízkých teplot – dvojčatění i martenzitická transformace
TWIP a TRIP oceli

## Slide 10
ODS oceli
feritické nebo FM oceli
0.3% Y2O3, částice 2nm
výroba práškovou metalurgií
pracovní teplota 650-700 °C
mez kluzu 1100 – 1700 MPa
přesekávání oxidů není možné

## Slide 11: Wolframové slitiny
bcc
3422 °C
křehce-tvárný přechod (rozšířené jádro šroubových dislokací)
plasticita pro T > 500 °C
intenzivní výzkum, dosud žádné strojírenské aplikace (?)
UFG materiály – zvýšení tvárnosti (?)

## Slide 12: TZM slitina
bcc
Tt = 2623 °C, nízký koef. teplotní roztažnosti
nad 1000 °C lepší mechanické vlastnosti než Ni superslitiny
při 1600 °C mez kluzu 350 MPa, E = 155 GPa
odolává korozi pro T > 1300 °C
0.5 Ti, 0.1 Zr, 99 % Mo, C

## Slide 13: Mg
hcp
1 738 kg/m3
basální skluz´+ dvojčatění
asymetrie tah-tlak
hořlavý
bio: šrouby, spojky degradující v těle

## Slide 14: Zr
hcp
„průhledný“ pro neutrony, obaly palivových tyčí v jaderných reaktorech
prismatický skluz - basální skluz nefunguje!
textura zvýhodňující basální skluz
rozštěpení dislokací v prismatické rovině

## Slide 15: Ni3Al
uspořádaná slitina
superdislokace
teplotní anomálie meze kluzu