## Slide 1
Dislokace – literatura :
Stručná shrnutí základních faktů :
D. Hull, D.J. Bacon: Introduction to dislocations, Pergamon Press 1995
J. Pluhař, A. Puškár, J. Koutský, K. Macek, V. Beneš : Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu, SNTL, 1987
L. Ptáček, D. Just, J. Švejcar: Fyzika kovů
J. Pokluda, F. Kroupa, L. Obdržálek: Mechanické vlastnosti a struktura pevných látek, učební texty VUT, PCDIR Brno, 1994
F. Kroupa, A. Machová: Fyzika kovů I (Teorie dislokací), skripta ČVUT, 1988
Detailní knihy :
J.P. Hirth, J. Lothe : Theory of dislocations, John Wiley, 1992
J. Friedel: Dislocations, Pergamon Press 1967
F.R. Nabarro: Theory of crystal dislocations, Dover 1987

## Slide 2
AFM
Světelný mikroskop
SKLUZOVÉ LINIE
Povrch fcc materiálů po tahové deformaci

## Slide 4
Kov | c z experimentu [MPa] | G [GPa] | zlomek th/c th vypočtené jako G/10
 Fe | 28 | 84.7 | 300
Al | 0.9 | 27.7 | 3 100
Ni | 2.6 | 78.5 | 3 000
Cu | 1.4 | 46.4 | 3 300
Zn | 0.2 | 37.9 | 19 000
Ti | 14 | 40.6 | 290
Mg | 0.4 | 17.7 | 4 400
Be | 1.4 | 150 | 11 000
Co | 6.5 | 76.3 | 1 200
Ag | 0.4 | 29.4 | 7 400
Au | 0.5 | 28.2 | 5 600
whisker Fe | 1.1 104 (lom) | 84.7 | 0.77

## Slide 14
SKLUZOVÁ DISLOKAČNÍ SMYČKA

## Slide 15
VAKANTNÍ PRIZMATICKÁ DISLOKAČNÍ SMYČKA

## Slide 18
  Šroubová dislokace
Souřadné osy jsou zvoleny tak,
že dislokace leží v ose x3:

## Slide 19
  Hranová dislokace
Souřadné osy jsou zvoleny tak,
že dislokace leží v ose x3:

## Slide 30
Nízkoúhlové hranice – sklonová hranice
(tilt boundary)
1 m

## Slide 31
Energie hranice zrna

## Slide 32
DISLOKAČNÍ MIKROSTRUKTURA PO ÚNAVĚ:
dobře definované 3D uspořádání

## Slide 33
Nízkoúhlové hranice – zkrutová hranice tvořená šroubovými dislokacemi (twist boundary)

## Slide 34
ANIHILACE x MULTIPLIKACE DISLOKACÍ
Anihilace : b + (-b) = 0

## Slide 35
ANIHILACE x MULTIPLIKACE DISLOKACÍ
Frank-Readův zdroj

## Slide 36
PŘÍČNÝ SKLUZ (zjednodušená verze)