## Slide 1: Keramika

## Slide 2
Anorganický nekovový materiál, ve vodě nerozpustný, nejméně ze 30% krystalický
Výrobky tvarovány za studena, poté zpevněny výpalem = typické vlastnosti
Používá se zejména pro výrobu nádobí, sochařství a stavebnictví

## Slide 3: Suroviny
Plastické suroviny
  Kaoliny
  Jíly
  Hlíny
Neplastické suroviny
  Taviva
  Ostřiva
  Lehčiva

## Slide 4: Plastické suroviny
Dělí se podle obsahu jíloviny
  podle velikosti zrna rozlišujeme:
    pískovinu 2mm - 50μm
    prachovinu 50 - 2 μm
    jílovinu < 2 μm
Kaoliny: jílovina > 50 %
Jíly: jílovina 20 - 50 % + prachovina, pískovina
Hlíny: jílovina 45 - 65 % + prachovina

## Slide 5: Neplastické suroviny
Taviva
  snižují teplotu výpalu, spojují jednotlivé složky střepu
  živce – nejčastěji pegmatit a ortoklas
Ostřiva
  snižují smršťování během sušení
  křemen, korund, vápenec
Lehčiva
  většinou organického původu po výpalu zanechávají dutiny → zlehčují střep
  rašelina, korková drť

## Slide 6: Výroba
Vytvoření výrobku
  Z plastické hmoty
  Litím
  Lisováním

## Slide 7
Sušení
Vypalování
  při teplotě 900 – 1400 °C
  slinování → zpevnění a zhutnění střepu

## Slide 8: Rozdělení keramiky
Hrubá
  keramika se silnostěnným a hrubozrnným střepem
  cihlářské výrobky, žáruvzdorná keramika
Jemná
  keramika s tenkým a jemnozrnným střepem
  porcelán, kamenina, laboratorní, zdravotnická keramika

## Slide 9: Podle složení a vlastností
Cihlářské výrobky
Kamenina
Pórovina
  Fajáns
  Majolika
  Bělnina
  Terakota
Porcelán
  Měkký porcelán
  Tvrdý porcelán

## Slide 10: Kamenina

## Slide 11: Pórovina

## Slide 12: Porcelán

## Slide 13: Degradace keramiky
Stárnutí
  Vlhké prostředí
  Nízká teplota výpalu
  Neolitická keramika, dlažba
Poškození mrazem
  Nárust objemu vody
Výkvěty
  Vlhké prostředí
  Ve vodě rozpuštěné soli

## Slide 14
Kapalinová koroze
  Působení roztoků alkalických kovů, kyseliny fluorovodíkové → rozpuštění skelné fáze
Koroze za vysokých teplot

## Slide 15: Restaurování keramiky
Čištění
Lepení
Zpevňování
Doplňování

## Slide 16: Čištění
Typy nečistot:
  Solné nečistoty
  Zbytky barev
  Zbytky potravin
  Pryskyřice
  Zbytky po předchozím zásahu (zbytky lepidel)
Odstranění:
  Mechanicky (skalpel, kartáček)
  Organická rozpouštědla (aceton, ethanol)
  Omývací směsi

## Slide 17: Lepení
glutinová lepidla
šelakové laky
epoxidová lepidla
  pevný lepný spoj
kyanakrylátová (sekundová) lepidla
  tenký lepný spoj, rychlost lepení

## Slide 18: Zpevňování
Impregnační přípravky
  roztok polyvinylbutyralu v ethanolu
  roztok polybutylmethakrylátu v acetonu nebo toluenu
Napuštění organokřemičitany
Odsolení výrobku
  zábaly s destilovanou vodou

## Slide 19: Doplňování
Nejčastěji pomocí sádry
Pro zvýšení pevnosti se přidává např. kyselina šťavelová, dusičná nebo borax

## Slide 20: Podmínky uložení
Teplota: 20°C
Vlhkost: 40 - 60%
Osvětlení: 50 - 250lux
UV záření: pod 0,75Wm-2