## Slide 1: PŘÍRODNÍ POLYMERY Polyterpeny
RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc.
UČO:29716

## Slide 2: Časový plán
LEKCE | téma
1 | Úvod do předmětu - Struktura a názvosloví přírodních polymerů, literatura
2 | Deriváty kyselin, - přírodní pryskyřice, vysýchavé oleje, šelak
3 | Vosky
4 | Přírodní gumy, Polyterpeny – přírodní kaučuk, získávání, zpracování a modifikace
5 | Polyyfenoly – lignin, huminové kyseliny
6 | Polysacharidy I – škrob
7 | Polysacharidy II – celulóza
8 | Bílkovinná vlákna I
9 | Bílkovinná vlákna II
10 | Kasein, syrovátka, vaječné proteiny
11 | Identifikace přírodních látek
12 | Laboratorní metody hodnocení přírodních polymerů

## Slide 3: Isopren – základní jednotka TERPENOIDŮ
Systematický název | 2-methyl-buta-1,3-dien
Ostatní názvy | 2-methyl-1,3-butadien
Sumární vzorec | C5H8
TERPENOIDY – HLAVNÍ SLOŽKY PRYSKYŘIC
OZNAČENÍ | POČET UHLÍKŮ | SKUPENSTVÍ za normální teploty (tj. 23 °C)
Monoterpenoid | 10 | kapalina
SESQUITERPENOID | 15 | kapalina
Diterpenoid | 20 | Pevná látka
TRITERPENOID | 30 | Pevná látka

## Slide 4: Trochu terminologie je nutné
POLYTERPENY = POLYISOPRENY
Kaučuk > vulkanizace > PRYŽ
Rubber > Vulcanization > Vulcanized Rubber
PŘÍRODNÍ GUMY = POLYSACHARIDY = KLOVATINY
Kde se v češtině vzal výraz GUMA?
Z německého GUMMI = PRYŽ
Kaučuk je německy Kautschuk

## Slide 5: DVOUSTUPŇOVÁ enzymatická syntéza
„AKTIVNÍ“ ISOPREN
1
2
KONDENZACE „hlava – pata“ dvou jednotek „AKTIVNÍHO“ ISOPRENU

## Slide 6: TŘÍSTUPŇOVÁ enzymatická syntéza TERPENOIDŮ
KONDENZACE „hlava – pata“ dvou jednotek „AKTIVNÍHO“ ISOPRENU
TERPENOIDY

## Slide 7
Jsou obsaženy v cca. 2000 rostlinách z různých geografických oblastí
Stromy, keře, byliny
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE STROM: kaučukovník Hevea brasiliensis
NADĚJNÁ BYLINA: Taraxanum koksagyz (s ním bylo experimentováno i na VÚMCH, nyní PIB a políčka byla v Brně na Riviéře)
POLYTERPENY = POLYISOPRENY
Výskyt v přírodě

## Slide 8
POLYTERPENY = POLYISOPRENY
Získávání v přírodě
Latex (cca. 25 – 35 % kaučuku)
Koagulace kyselinami (mravenčí, octová) > KREPOVÝ KAUČUK
Kalandrování a stabilizace proti oxidaci a mikroorganizmům
Expedice

## Slide 9: Latex (cca. 25 – 35 % kaučuku) z čeho se skládá
Kaučuk (cca. 25 – 35 %)
Voda (60 – 75 %)
Bílkoviny ( 2 %)
Sacharidy
Minerály
Pryskyřice

## Slide 10
POLYTERPENY = POLYISOPRENY
IZOMERY
Přírodní kaučuk
Gutta (GUTTAPERČA)
Nevulkanizuje
Odolnější proti oxidaci (atmosférickému stárnutí)
Není elastický za normální teploty
Měkne a je elastický nad cca. 50 °C
TERMOPLAST
Z JINÉ ROSTLINY NEŽ PŘÍRODNÍ KAUČUK
Vulkanizuje
Málo odolný proti oxidaci (atmosférickému stárnutí)
Elastický za normální teploty

## Slide 11
POLYTERPENY = POLYISOPRENY
Jak byla odhalena struktura

## Slide 12
„Lámání kaučuku“ – štěpení řetězců na kratší působením mechanické energie a kyslíku
Přidání dalších složek a prohnětení (homogenizace):
  Plniva (hlavně saze, amorfní SiO2, ……)
  Změkčovadla
  Pigmenty,
  Antioxidanty a antiozonanty
  Vulkanizační činidla (síra, urychlovače, …)
  Maziva
ZPRACOVÁNÍ PŘÍRODNÍHO KAUČUKU
Před vulkanizací

## Slide 13
ZPRACOVÁNÍ PŘÍRODNÍHO KAUČUKU
Jedno typické složení směsi
Složka | Díly | Účel
PŘÍRODNÍ KAUČUK | 40 | 
Syntetický kaučuk 1 | 30 | Modifikace vlastností
Syntetický kaučuk 2 | 30 | Modifikace vlastností
ZnO | 3 – 4 | Urychlovač vulkanizace
Kyselina stearová | 2 | Mazivo
Saze ztužující | 30 | Modifikace vlastností
Změkčovadlo | 4 | Modifikace vlastností
Síra | 2 – 3 | Vulkanizace (síťování)
Antioxidant, antiozonant | 1,5 | Ochrana proti stárnutí vlivem kyslíku a ozónu
Lidé od kaučuku a PVC většinou nepracují s %, ale s DÍLY!

## Slide 14: Co jsem já dělal zajímavého
PODKLADY PRO SOUDNÍHO ZNALCE
černá skvrna na kapotáži závodní motorky
JE TO OD ALFALTU NEBO OD PNEUMATIKY?
SEM + EDX analýzy prvků ve skvrně
„Po čem jsem šel“
  síra (vulkanizace)
  ZINEK (vulkanizační urychlovače jsou na bázi zinku)
výsledek: je to od asfaltu, nebyla tam síra ani zinek

## Slide 15: Dvouválec

## Slide 16: Hnětič

## Slide 17
VULKANIZACE PŘÍRODNÍHO KAUČUKU
Elementární sírou 1
Směsi s PŘÍRODNÍM KAUČUKEM se VULKANIZUJÍ při teplotách 150 – 180 °C.
Syntetické kaučuky se VULKANIZUJÍ při teplotách 180 – 220 °C
VULKANIZACE VĚTŠINOU NEJDE PŘES ZREAGOVÁNÍ DVOJNÉ VAZBY, TA SE VĚTŠINOU ZACHOVÁ > CITLIVOST NA OZÓN

## Slide 18
VULKANIZACE PŘÍRODNÍHO KAUČUKU
Elementární sírou 2
Accelerator =
URYCHLOVAČ
Vicinal crosslinks =
Síťování na sousedních uhlících
Pouze toto sesíťování tvoří elastické (pružné) chování
LZE SÍŤOVAT I SLOUČENINAMI SÍRY

## Slide 19: Degradace kaučuku ozónem
Ozón je přirozenou součástí ovzduší a vzniká např. při blesku (elektrický výboj v atmomsféře)
Vzniká i uměle

## Slide 20
VULKANIZACE PŘÍRODNÍHO KAUČUKU
Sloučeninami síry
Charles GOODYEAR (1839) – vynálezce vulkanizace přírodního kaučuku sírou
OBSAHY SÍRY jsou 1 – 5 % (měkká pryž) až do 15 – 30 % (akuskříně)

## Slide 21
OBSAHY SÍRY jsou 1 – 5 % (měkká pryž) až do 15 – 30 %
(V MINULOSTI akuskříně)
Výrobek | Obsah kaučuku (% hmot.)
Transparentní pryž, máčené zboží, pryžové nitě | Nad 80
Směsi na běhouny a kostry plášťů, cyklo, moto a auto duše, lehčená pryž, kabely elektro | 50 – 80
Pryžová obuv, dopravníkové pásy, technická pryž (např. hadice, vlnovce, silentbloky | 30 – 50
Akumulátorové skříně, podlahoviny, těsnění | < 30

## Slide 22
OBSAHY síry 30 % hmot. a více
EBONIT
It is also commonly used in physics classrooms to demonstrate static electricity because it is at or near the negative end of the triboelectric series.
Třeme EBONITOVOU TYČ liščím ohonem ….
Hard rubber was used in the cases of automobile batteries for years, thus establishing black as their traditional colour even long after stronger modern plastics like polypropylene were substituted.

## Slide 23
Snahy o přípravu různých syntetických kaučuků trvají už více než 100 let a jsou úspěšné
Asi nejrozšířenější SYNTETICKÝ kaučuk je butadien-styrénový kaučuk
PŘÍRODNÍ kaučuk je však stále nenahraditelný
Směsi PŘÍRODNÍ &SYNTETICKÝ KAUČUK umožňují optimalizaci vlastností
PŘÍRODNÍ versus SYNTETICKÝ KAUČUK

## Slide 24: butadien-styrénový kaučuk

## Slide 25
KRALEX® 1783
Styren-butadienový kaučuk – SBR
www.synthosgroup.com
VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA
KRALEX® 1783 je standardní olejem nastavený typ styren-butadienových kaučuků vyráběný technologií studené emulzní kopolymerace na bázi směsi mýdel mastných a pryskyřičných kyselin. Typicky obsahuje 23,5% vázaného styrenu a je koagulovaný systémem kyselina a syntetický koagulant. Obsahuje 27% (37,5 dsk) nastavovacího oleje se sníženým obsahem polycyklických aromátů typu RAE a je stabilizovaný barvícím antioxidantem.
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI KAUČUKU
Parametry Jednotka Hodnota Zkušební metoda
Viskozita Mooney ML 1+4 (100°C) – kalandrovaný vzorek °ML 44 - 54 ASTM D1646
Obsah těkavých látek % hm. max. 0,75 ASTM D5668
Obsah popela % hm. max. 0,4 ASTM D5667
Obsah organických kyselin % hm. 3,6 - 5,4 ASTM D5774
Obsah mýdel % hm. max. 0,3 ASTM D5774
Obsah oleje % hm. 25 - 29 ASTM D5774
Obsah vázaného styrenu % hm. 22,5 - 24,5 ASTM D5775

## Slide 26
Viskozita Mooney – výklad a měření

## Slide 27: Modifikace přírodního kaučuku 1 nejběžnější je CHLORACE elementárním chlórem
Jsou zachovány dvojné vazby > zachována možnost vulkanizace

## Slide 28: Modifikace přírodního kaučuku 2 méně obvyklé postupy
Kysele katalyzovaná adice H+ na dvojné vazby, izomerizace a cyklizace > CYKLOKAUČUK

## Slide 29
Modifikace přírodního kaučuku (NE PRYŽE) a její využití
Typ | Vlastnosti | Použití
Chlorkaučuk (obsahy chlóru až 60 % hmot.) | Filmotvorný, lepší chemická stabilita, snížená hořlavost, ROZPUSTNOST V ORANICKÝCH ROZPOUŠTĚDLECH | Nátěrové hmoty (chemické provozy, např. škrobárny a cukrovary), lepidla
Kaučuk hydrochlorid (modifikace pomocí plynného HCl) (obsahy chlóru až 35 % hmot.) | Filmotvorný, lepší chemická stabilita než přírodní kaučuk, ale horší než chlorkaučuk. snížená hořlavost, ROZPUSTNOST V ORANICKÝCH ROZPOUŠTĚDLECH | Fólie, šlichty pro textilní vlákna
Chlorkaučuk je asi NEJDŮLEŽITĚJŠÍ MODIFIKOVANÝ PŘÍRODNÍ KAUČUK

## Slide 30
Modifikace přírodního kaučuku (NE PRYŽE) a její využití
Typ | Vlastnosti | Použití
CYKLOKAUČUK | Filmotvorný, ROZPUSTNOST V ORANICKÝCH ROZPOUŠTĚDLECH | Fólie, šlichty pro textilní vlákna, papír, laky, lepidla, tiskové barvy

## Slide 31
Modifikace přírodního kaučuku (NE PRYŽE) CO JSEM DĚLAL JÁ
Nátěrové hmoty škrobárna v Brně
Pracoval jsem v údržbě ve škrobárně, která se připravovala na kampaň (zahájení zpracování brambor). Natíral jsem velké nádoby zevnitř.
ZKUŠENOST:
Problémem jsou, z hlediska ochrany zdraví, rozpouštědla > větrání (to jsem neměl), ochranná maska nebo častější přestávky na čerstvém vzduchu

## Slide 32: Pryž a konzervátor - restaurátor
Zásah už potřebují i předměty z pryží!
Obrátil se na mě váš starší kolega zaměstnaný v Technickém muzeu v Brně
PROBLÉM:
  Plynové masky z 1. světové války
  Plynové masky z 1. REPUBLIKY

## Slide 33: POLYTERPENY a konzervátor - restaurátor
GUTAPERČA > izolace vodičů elektřiny
BALATA > zase jiná rostlina, a similar and cheaper natural material called balatá is often used in gutta-percha's place. The two materials are almost identical, and balatá is often called gutta-balatá.