## Slide 1: Cín a Olovo

## Slide 2: Cín a jeho využití
měkký bílý kov
teplota tání 232 °C, dobrá korozní odolnost, nízká toxicita
α-Sn – pod T= 13°C; ß-Sn nad 13°C
zpracování většinou ve slitinách
Sn patří k nejstarším známým kovům:
  nářadí, talíře, konve, církevní předměty
potravinářství – konzervy
sklářský průmysl
amalgámy cínu – reflexní vrstvy na skle – zrcadla (od 16. stol. do poč. 20 stol.)
cínování na železo, měď, litinu
  roztíráním zahřátého cínu na povrchu, ponorem v roztaveném cínu, amlagám cínu, elektrochemicky/elektrolyticky

## Slide 3: Výroba cínu
v přírodě se vykytuje v rudách
  cínovec (kasiterit) SnO2
  stannin Cu2S.FeS.SnS2
V ČR (Horní Krupka, Horní Slavkov)
SVĚT (Indonésii, Malajsii, Bolívii, Brazílii a Rusku)
žárovou redukci uhlím v šachtových nebo plamenných pecích
  SnO2 + 2 C → Sn + 2 CO
  struska: SnSiO3 + CaO + C → Sn + CaSiO3 + CO

## Slide 4: Modifikace cínu
α-cín – šedý, práškový
β-cín – bílý cín, obvyklá modifikace stálá nad 13 °C
γ-cín – vznik při kolem 160 °C z formy β

## Slide 5: Cínový mor
fázová přeměna ß-Sn na α-Sn
teoreticky při T = 13,2°C;
prakticky je nutné dosáhnou T ˂ 0°C (pod -40°C) …. vředovité práškovité útvary
bílý cín se rozpadá na šedý prach

## Slide 6: Koroze
Sn → Sn2+ + 2e-
O2 + 2H2O + 4e- → 4OH-
.
2Sn + O2 + 2H2O → 2Sn2+ + 4OH-
Vybrané sloučeniny:
Oxid cínatý SnO (romarchit) – černý
Oxid cíničitý SnO2 (kassiterit) – bílý
Sulfid cínatý SnS (herzenbergit) – černý

## Slide 7: Konzervace
Zachování stabilní patiny:
  oplach v dest. vodě s neionogenním tenzidem, vysušení
Lokální koroze (vrstvy SnO + SnO2) – brusná pasta (cínový prach + mletá pemza + voda)
Odstranění hrubých nečistot, korozních produktů
  3-5% Chelaton III
  Elektrolytická redukce v 5% NaOH , proudová hustota 100 mA/dm2
Pocínované vrstvy na železe – stabilizace tanátem, fixace lakem

## Slide 8: Slitiny Cínu
Slitiny Sn + Cu (bronzy)
  slitina mědi a cínu – obsah cínu se může měnit
  Čím více cínu, tím jsou pevnější, ale jsou méně tvárné
  Bronzy k tváření do 9% Sn, do 12% slévárenské bronzy
  Zvonovina 22%Sn, 78% Cu – pružný, velmi tvrdý bronz pískové až stříbrolesklé barvy – výroba zvonů, soch a kovových plastik, velmi dobře vzdoruje počasí
  Děla –90% Cu, 10% Sn,
Slitiny Cu + Zn (mosazy)
  Cínová mosaz ~1,5% Sn, velmi odolné proti slané vodě, výroba lodí a
Slitiny Sn + Pb (pájky)
  v antice pájky Sn-Pb v poměru 2:1 pro jemné pájky, 1:1 pro běžnou pájku
  ve středověku pod 25 % Pb
  – předepsané poměry olova pro kuchyňské náčiní 1:10
  býroba varhanních píšťal (80 % Sn)
  moderní pájky cca 60 % Sn a 40 % Pb
  moderní slitiny Sn-Sb – liteřina (tiskařské litery)
  Sn + Cu + Sb výroba akumulátorů, plášťů kabelů, střeliva
  ocelový plech potažený Pb-Sn – matový bílý plech, ternový kov, výroba střešní krytiny

## Slide 9: Olovo
těžký, velice měkký kov
teplota tání 327,5 °C
odolné vůči kyselinám
vysoká toxicita, pohlcuje RTG ale α, β, i γ(1cm=50%) záření

## Slide 10: Výskyt a Výroba
Rudy olova:
  galenit PbS
  cerusit PbCO3
  anglesit PbSO4
  doprovodný prvek v rudách zinku a stříbra
pražení rudy – převod sulfidů olova na oxidy.
  2 PbS + 3 O2 → 2 PbO + 2 SO2
  PbO + C → Pb + CO

## Slide 11: Koroze
Pb Pb2+ + 2e-
1/2 O2 + H2O + 2e- 2 OH-
.
Pb + 1/2 O2 + H2O Pb2+ + 2 OH-
Koroduje v měkké, destilované vodě (rozpuštěné plyny O2, CO2)
vlivem organických kyselin (octová, mravenčí) – aktivní koroze

## Slide 12: Konzervace olova
Elektrolytická redukce
  Pb2+ + 2e- Pb
  elektrolyt 0,3 M Na2SO4; EK = -1,3 až -1,5 V
    (měřeno merkurosfáltovou elektrodou)

## Slide 13: Povrchová úprava
Pasivace
  Kyselina sírová (pH 3 – 3,5)
  Dekanoát sodný CH3(CH2)8COONa
Konzervace
  lakem (např. Paraloid)
  voskem (např. včelí vosk)

## Slide 14: Zdroje:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kasiterit
https://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1%C5%99en%C3%AD_gama
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mosaz