## Slide 1: PŘÍRODNÍ POLYMERY Polysacharidy II CELULÓZA
RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc.
Celulóza je nejrozšířenějším BIOPOLYMEREM na zemském povrchu, ročně jí vzniká až 1,5×109 tun

## Slide 2: Časový plán
LEKCE | téma
1 | Úvod do předmětu - Struktura a názvosloví přírodních polymerů, literatura
2 | Deriváty kyselin, - přírodní pryskyřice, vysýchavé oleje, šelak
3 | Vosky
4 | Přírodní gumy, Polyterpeny – přírodní kaučuk, získávání, zpracování a modifikace
5 | Polyfenoly – lignin, huminové kyseliny
6 | Polysacharidy I – škrob
7 | Polysacharidy II – celulóza
22. & 29. 11. | Bílkovinná vlákna I
29. 11. & 6. 12. | Bílkovinná vlákna II
13. & 20. 12. | Kasein, syrovátka, vaječné proteiny
20. 12. | Identifikace přírodních látek
 | Laboratorní metody hodnocení přírodních polymerů

## Slide 3: LITERATURA
Ing. J. Dvořáková: PŘÍRODNÍ POLYMERY, VŠCHT Praha, Katedra polymerů, skripta 1990
J. Mleziva, J. Kálal: Základy makromolekulární chemie, SNTL Praha, 1986
A. Blažej, V. Szilvová: Prírodné a syntetické polymery, SVŠT Bratislava, skripta 1985
V. Hladík a kol.: Textilní vlákna, SNTL Praha, 1970
J. Bučko, L. Šutý, M. Košík: Chemické spracovanie dreva, ALFA Bratislava & SNTL Praha 1988
J. Mleziva, J. Šňupárek: POLYMERY – výroba, struktura, vlastnosti a použití, SOBOTÁLES, Praha 1993, ISBN 80-85920-72-7

## Slide 4
Shrnuje celou řadu nápadů z doby před rokem 1985.
Většina z nich ale ZATÍM nedoznaly realizace.
TO ČEKÁ NA VÁS!

## Slide 5
Chemie celulózy
Nadmolekulární stuktura celulózy
Výskyt celulózy
Rozpustnost celulózy
Výroba celulózy
Použití celulózy
Modifikace celulózy
Nanocelulóza

## Slide 8
Vznik glykosidové vazby
VZNIK HEMIACETALU
Sacharidy obsahují karbonylovou skupinu (aldehydovou nebo ketonovou), která je schopná reagovat s -OH za tvorby hemiacetalů. Jedná se o nukleofilní adici, volný elektronový pár na kyslíku v –OH skupině atakuje parciálně kladně nabitý karbonylový uhlík. Vzniká cyklický hemiacetal (z důvodů stability cyklu vzniká buď pětičlenný kruh-nazývaný furanóza, nebo šestičlenný kruh – nazývaný pyranóza)
vznik acetalu – glykosidu
Hemiacetál je schopný dále reagovat s další nukleofilní skupinou za tvorby acetalu a vyloučení vody.
acetal
Když je dalším reagentem sacharid s vhodnou –OH skupinou, vzniká postupně až POLYSACHARID

## Slide 9
Celulóza
  ß-D-Glukóza, ß-1,4 glykosidová vazba
  tvoří strukturní kostru rostlin
  člověk neštěpí

## Slide 10
C1
C4 b
C1
C4 a

## Slide 12
Základní opakující se část molekuly ŠKROBU
Základní opakující se část molekuly CELULÓZY

## Slide 13
Přehled důležitých disacharidů
Maltóza
štěpný produkt škrobu
Sacharóza
mléčný cukr (4,5% - 7%)
intolerance (absence laktázy)
Laktóza
třtinový cukr, řepný cukr
neredukující
Vazba vzniknula přes polocetalové HYDROXYLY z obou složek
Vazba vzniknula přes polocetalové HYDROXYL z jedné složky a jiný z druhé
Redukující cukry

## Slide 14
Od GLUKÓZY k MALTÓZE a od ní ke ŠKROBU
H

## Slide 15
Od GLUKÓZY k CELOBIÓZE a od ní k CELULÓZE

## Slide 16: Chemie celulózy I/1
Patří do skupiny polysacharidů
Tvoří největší podíl z biomasy
Poly-(b-D-glukosa) (zjednodušený název)
Poly-1,4-b-D-glukopyranoyl-D-glukopyranosa
C4
C1

## Slide 17
Chemie celulózy I/2
Strukturně se jedná o REDUKUJÍCÍ FORMU, ale vzhledem k malé koncentraci (jen konce makromolekul) CELULÓZA JE JEN MÁLO REDUKUJÍCÍ POLYSACHARID

## Slide 18
Chemie celulózy I/3
CELULÓZA JE HODNĚ REDUKUJÍCÍ POLYSACHARID až po HYDROLÝZE NA GLUKÓZU (ß-D-Glukózu )

## Slide 19
Chemie celulózy I/4
CELULÓZA jako REDUKUJÍCÍ POLYSACHARID se používá ke STANOVENÍ PRŮMĚRNÉHO POLYMERAČNÍHO STUPNĚ METODOU STANOVENÍ KONCOVÝCH SKUPIN, která ale je považována za MÁLO PŘESNOU

## Slide 20: Chemie celulózy II

## Slide 21: OPAKOVÁNÍ JE MATKA MOUDROSTI
Vodíkové můstky NEMAJÍ pevnost chemické vazby a snadno se trhají. Vzápětí se ale navazují nové a tak existuje za dané teploty stálý stupeň asociace přes vodíkové můstky

## Slide 22: Chemie celulózy III/1
VODÍKOVÉ VAZBY jsou jak v rámci jedné makromolekuly, tak v rámci dvou sousedních molekul
Sekundární struktura (interakce v rámci jednoho řetězce)
Terciární struktura (interakce v rámci více řetězců)

## Slide 23: Chemie celulózy III/2
Ještě jednou interakce mezi řetězci i v rámci jedné makromolekuly

## Slide 24: Chemie celulózy IV
P = M/162
Mw (podle jiného zdroje)
Bavlna 1,78 – 2,43 x 106
Sulfitová buničina 0,60 x 106
Viskózová vlákna 0,23 x 106
DALŠÍ ZDROJ (P):
bavlna 15 000
celulóza ze dřeva 5 – 9000
viskózová vlákna 300
Krátká nespřádatelná vlákna v bavlně (odpadní vlákna, používaná např. k chemické polymeranalogické modifikaci polymeru – celulózy)

## Slide 25: Chemie celulózy III b
OBECNĚ:
stonková vlákna a bavlna > VYSOKÉ P,
DŘEVINY – NIŽŠÍ P,
REGENEROVANÁ CELULÓZA - nízký P
Linters = krátká, nespřádatelná vlákna z bavlny

## Slide 26: Chemie celulózy IV
Údaje o MW se dost liší, KROMĚ BAVLNY
Může to být:
  různé přírodní zdroje,
  různé viskózy (velmi pravděpodobně),
  různé metody měření.
Co chybí:
  MWD
  Údaje o typu MW (Mn nebo Mw)

## Slide 27: FYZIKA celulózy I
HUSTOTA cca. 1,5 g/cm3
  Vliv heteroatomů > vyšší hustota než VĚTŠINA SYNTETICKÝCH POLYMERŮ (kromě např. PVC)
  Vliv krystalinity > vyšší hustota než amorfní části
PEVNOST V TAHU cca. 300 MPa
  Vliv orientace vláken a krystalinity
  Za mokra je pevnost nižší > vliv vody na snížení interakce mezi fibrilami
SORPCE VODY vysoká cca. 7 % hmot. při 20 °C a 65 % RV (relativní vlhkost)

## Slide 28: Rozpustnost celulózy
ROZPOUŠTĚDLO | Rozpustnost | Průvodní děje
Voda | Nerozpustná | Sorpce vody, bez změny polymeračního stupně
Roztoky některých anorganických solí (ZnCl2, AlCl3, SnCl4 atd.) | Rozpustná | Částečná hydrolýza > změny polymeračního stupně
Minerální kyseliny (HCl, H2SO4, H3PO4 atd.) | Rozpustná | Částečná hydrolýza > změny polymeračního stupně
Hydroxidy alkalických kovů | Rozpustná | Vznik alkoholátů
Aminové komplexy – Schweitzerovo činidlo | Rozpustná | Vznik komplexů mědi
Alkylaminy | Rozpustná | NEVÍM

## Slide 29: Rozpustnost celulózy ZÍSKANÉ DELIGNIFIKACÍ DŘEVA v 17,5 % NaOH ve vodě
ROZPOUŠTĚDLO 17,5 % NaOH ve vodě | Rozpustnost | Průvodní děje
Celulóza | nerozpustná | 
b celulóza | Rozpustná | Okyselením filtrátu kys. octovou vypadnou z filtrátu řetězce s Pn > 200, vzniklé při delignifikaci
g celulóza | Rozpustná | Zbude v roztoku po vysrážení b celulózy a je jí nutno vysrážet EtOH. Obsahuje hemicelulózy.

## Slide 30: Rozpustnost celulózy ZÍSKANÉ DELIGNIFIKACÍ DŘEVA v 17,5 % NaOH ve vodě – NORMA
Česká technická norma (ČSN) | 
Označení zákl. dokumentu | ČSN ISO 692
Změna/oprava/svazek | 
Třídicí znak | 500262
Katalogové číslo | 32259
Název dokumentu | Buničiny. Určenie rozpustnosti v lúhoch
Anglický název | Determination of alkali solubility
Datum vydání | 1.10.1993
PŮVODNÍ ČSN JSOU NEPLATNÉ (50 0260, 50 0261)

## Slide 31: Body tání a rozpustnosti sacharidů a celulózy
Můžete najít i jiné údaje o teplotě rozkladu celulózy!
To je dáno:
na vzduchu nebo v inertu (dusík, helium atd.),
přítomnost kovů přechodné valence (hlavně Fe+3, Mn+2, Co+2 atd.), které toto snižují > katalyzují oxidaci

## Slide 32: ŠKROB versus CELULÓZA I
ŠKROB je polymer z a-D-glukopyranosy
CELULÓZA je polymer z b-D-glukopyranosy

## Slide 33
ŠKROB (amylósa - lineární) versus CELULÓZA II
ŠKROB je polymer z a-D-glukopyranosy
CELULÓZA je polymer z b-D-glukopyranosy

## Slide 34
Silné interakce přes VODÍKOVÉ MŮSTKY
Další možnosti znázornění celulózy

## Slide 35
Silné interakce přes VODÍKOVÉ MŮSTKY

## Slide 36: Provázání celulózy, hemicelulózy a ligninu 1

## Slide 37: Provázání celulózy, hemicelulózy a ligninu 2

## Slide 38
Nadmolekulární struktura celulózy I
Bezbarvá inertní látka nerozpustná ve vodě, hustota 1,55 g/cm3
Prostor mezi mikrofibrilami je vyplněn HEMICELULÓZAMI & LIGNINEM
AMORFNÍ CELULÓZA snáze bobtná a je reaktivnější než krystalická
HIEARCHINE STRUKTUR U CELULÓZY
makromolekula,
mikrofibrila
fibrila
LAMELA

## Slide 39
Nadmolekulární struktura celulózy II
Silné interakce přes VODÍKOVÉ MŮSTKY

## Slide 40
Nadmolekulární struktura celulózy III
A – B > krystalická část
C – D > amorfní část
8 příčný řez krystalickou částí
9 příčný řez AMORFNÍ částí, která je ČÁSTEČNĚ (PODÉLNĚ) ORIENTOVANÁ > NEMATICKÁ STRUKTURA
10 SVAZEK (ELEMENTÁRNÍ FIBRILA, MIKROFIBRILA)
Z NĚKOLIKA Makromolekul
MIKROFIBRILA:
Tloušťka obvykle 3 – 30 nm
Délka obvykle jednotky mikronů

## Slide 41
HIERARCHIE ORGANIZACE MAKROMOLEKUL

## Slide 42
Krystalická struktura celulózy I
Silné interakce přes VODÍKOVÉ MŮSTKY

## Slide 43
Krystalická struktura celulózy II
I – nativní celulóza
II – REGENEROVANÁ CELULÓZA
III – vzniká působením amoniakem nebo aminy na I nebo II celulózu
IV – teplo + glycerín na I nebo II celulózu
X – působením HCl, H2SO4, H3PO4

## Slide 44: Výskyt celulózy
Stonky bylin – len, konopí, juta
Listy bylin – sisal
Semenná vlákna - bavlna
Z celého stromu, včetně pařezu a kořenů to bude cca. jen 1/3 tohoto!

## Slide 45: Výskyt celulózy ve dřevě – jiné schéma

## Slide 46: Výskyt DOPROVODNÝCH LÁTEK ve dřevě – TABULKA
Látka
Sacharidy
Silice (terpeny)
Třísloviny
Steroly (patří mezi TERPENOIDY)
Minerální (anorganické látky) popel
Tuky, oleje, vosky
Pryskyřičné kyseliny (např. kyselina abietová je, která je součástí pryskyřic)
Bílkoviny
Alifatické kyseliny

## Slide 47: NÁZVOSLOVÍ STROMŮ - může se to někdy hodit

## Slide 48: Výskyt celulózy
Lintry = KRÁTKÁ VLÁKNA BAVLNY, NEVHODNÁ PRO TEXTILNÍ ZPRACOVÁNÍ
PPS = průměrný polymerační stupeň

## Slide 49: DEGRADACE PAPÍRU z celulózy 1

## Slide 50: DEGRADACE PAPÍRU z celulózy 2

## Slide 51: DEACIDIFIKACE PAPÍRU z celulózy 1

## Slide 52: DEACIDIFIKACE PAPÍRU z celulózy 2

## Slide 53: DEACIDIFIKACE PAPÍRU z celulózy 3

## Slide 54: PENTOSANY - příklad
XYLAN - patří mezi HEMICELULÓZY

## Slide 55: PENTOSANY - příklad
MANAN - patří mezi HEMICELULÓZY
Manóza

## Slide 56: HLAVNÍ průvodní látky celulózy 1
Hemicelulózy
Lignin
Pryskyřice (ve dřevě)
! Vlákna BAVLNY neobsahují téměř žádné hemicelulózy ani lignin !

## Slide 57: LIGNIN - STANOVENÍ
Typ produktu | Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu | ČSN 50 0539
Název dokumentu | Kontrolné metódy pri výrobe vláknin. Určenie lignínu nerozpustného v kyseline
Anglický název | Control methods for pulp production. Determination of acid insoluble lignin in wood and pulp
Datum ukončení platnosti | 1.9.2003

## Slide 58: HLAVNÍ průvodní látky celulózy 2
Zbytek do 100,0 % hmot. je ASI VLHKOST
Údaje z různých zdrojů se mohou trochu lišit! Možná je to i druhem bavlny.

## Slide 59: Hemicelulózy – z čeho se skládají I
Stejná základní jednotka jako CELULÓZA

## Slide 60: Hemicelulózy – z čeho se skládají II
POZOR: toto je FURANÓZA!
Jen pětičlenný kruh!

## Slide 61: Hemicelulózy – z čeho se skládají III

## Slide 62: Hemicelulózy
Ve dřevě jich je 17 – 41 % hmot., v listnáčích více
Polysacharidy s nižším polymeračním stupněm (100 – 200)
Snadněji hydrolyzovatelné kyselinami i zásadami
Často krátké boční řetězce = větvení
Podle hlavních stavebních jednotek je dělíme takto:
  Xylany (hlavně listnatá dřeva)
  Mannany (hlavně jehličnatá dřeva)
  Galaktany (hlavně jehličnatá dřeva)

## Slide 63: Hemicelulózy
hlavně jehličnatá dřeva
hlavně listnatá dřeva

## Slide 64: CELULÓZA - termická degradace 1

## Slide 65: CELULÓZA - termická degradace 2 TGA

## Slide 66: Výroba celulózy I
Stonky bylin – len, konopí, juta
Listy bylin – sisal
Semenná vlákna – bavlna
Kmeny dřevin

## Slide 67: Výroba celulózy II
Semenná vlákna – bavlna > jen sběr a přečištění
Vlákno má už
dostatečnou
jemnost, tj. průměr
vláken
Délka vláken i jemnost
Se liší podle místa
Pěstování (Egypt, Asie)

## Slide 68
Pole s bavlníkem
SBĚR ručně nebo strojově
Do Evropy pronikala postupně až na přelomu 18. a 19. století

## Slide 69: Morfologie celulózového vlákna 1
Zkroucení „do vrtule“

## Slide 70: Morfologie celulózového vlákna 2
cellulose 91.00%
water 7.85%
protoplasm, pectins 0.55%
waxes, fatty substances 0.40%
mineral
salts 0.20%

## Slide 71: Morfologie celulózového vlákna 3

## Slide 72
VLASTNOSTI ELEMENTÁRNÍHO VLÁKNA BAVLNY
Fairly uniform in width, 12–20 micrometers; length varies from 1 cm to 6 cm (½ to 2½ inches); typical length is 2.2 cm to 3.3 cm (⅞ to 1¼ inches).
cellulose 91.00%
water 7.85%
protoplasm, pectins 0.55%
waxes, fatty substances 0.40%
mineral salts 0.20%
SEM, zvětšení cca. 1000x

## Slide 73: Morfologie dřeva 1
O – střední lamela (LIGNIN)
I – primární stěna (P)
II – sekundární stěna (S)
III –terciární stěna (T)
L – lumen buňky (VZDUCH)
L
B
L – lumen buňky (VZDUCH)
SL – střední lamela (LIGNIN)
P – primární stěna
S1, S2 – sekundární stěna
T (S3) – terciární stěna
B – bradavičnatá vrstva

## Slide 74: Morfologie dřeva 2
VŠIMNĚTE SI:
RŮZNÉ orientace fibril v různých stěnách S1, S2 a S3
Tracheidy

## Slide 75: Morfologie celulózového vlákna 4
STARÉ JEDNOTKY
p = pond = g*9,81 = 0,0098 N = 0,98 cN
NOVÉ JEDNOTKY
cN dtex-1 =
cca. p dtex-1
dtex = hmotnost 10 km vlákna vyjádřená v gramech (g)

## Slide 76: Výroba celulózy III
Stonky bylin – len, konopí, juta
Nutno BIOLOGICKY odstranit dřevovinu
Vlákno je dlouhé, ale hrubé
Pevnější než bavlna
Nutno pro textilní účely ZJEMNIT
VÝTĚŽNOST VLÁKNA JEN cca. 10 %
v tuzemsku se už nepěstuje

## Slide 77: Stonek lnu – příčný řez
The stem varies from 60 to 120 cm in length and consists of fiber bundles lying between the outer BARK and a WOODY CORE. The INDIVIDUAL FIBERS, 10 to 40, are held together in the bundles by PECTINS. The bundles lie around the core and are attached to it and one another by pectins.

## Slide 78
LEN PŘADNÝ v době květu
ROSENÍ LNU na poli
V Evropě pěstován už od přelomu tisíciletí, možná i dříve (ROZDÍL PROTI BAVLNĚ)

## Slide 79: Výroba celulózy III A historický způsob získávání lněného vlákna

## Slide 80: Výroba celulózy III B HISTORICKÝ způsob získávání lněného vlákna
Tření lnu
na měďlici, může to být už i hachlování
Potěrání lnu

## Slide 81: Výroba lněného vlákna v České republice
Výroba lněného vlákna v České republice ZANIKLA
Podniky jako byly:
  Čemolen,
  Moravolen,
  Technolen,
  Tatralan (Kežmarok, Slovensko)
  UŽ NEEXISTUJÍ
LEN je pěstován pouze jako olejnina > FERMEŽ
Bude problém se zachováním kulturního dědictví

## Slide 82: Získávání vlákna ze stonku lnu PRŮMYSLOVĚ
NENÍ OBSAŽENO:
ODSEMENĚNÍ
ROSENÍ CELÉHO STONKU

## Slide 83
LEN:
stonek,
vlákno,
příze,
tkanina.

## Slide 84
Pazdeří KONOPNÉ

## Slide 85
Pazdeřová deska KONOPNÁ
Má lepší mechanické vlastnosti než dřevo-vláknitá

## Slide 86
Mazaný patrně fermeží nebo minerálním olejem

## Slide 87
KOUDEL LNĚNÁ
KOUDEL KONOPNÁ
Podobná vlákna, ale konopí má jinou barvu

## Slide 88: Výroba a zpracování bavlněných tkanin & ODPADNÍ VODY
VŠECHNY VODY JSOU SILNĚ ZNEČIŠTĚNÉ A MAJÍ VYSOKÉ HODNOTY bsk I chsk

## Slide 89: Výroba celulózy IV – ze dřeva
Natronový postup s NaOH (listnaté dřevo, sláma, odpad) - ALKALICKÝ ZPŮSOB
Sulfitový postup (smrk, listnaté dřevo) – KYSELÝ ZPŮSOB
Sulfátový postup (buk, bříza, borovice, sláma, odpad) – ALKALICKÝ ZPŮSOB
Výtěžky jsou jen cca. 25 % hmot. (údaje se liší podle zdroje i podle typu dřeva) z celkové ve dřevě obsažené celulózy – MOŽNÁ UŽ JE TO LEPŠÍ

## Slide 90: Delignifikace dřeva DEPOLYMERACÍ sulfátový způsob

## Slide 91: Natronový postup s NaOH – ze dřeva
5 – 12 % NaOH
150 – 180 °C
700 – 1000 kPa
3 – 6 hodin

## Slide 92: Sulfitový postup – ze dřeva
Ca(HSO3)2, SO2
130 °C
300 – 400 kPa
3 – 6 hodin, NĚKDE JE UDÁVÁNO I VÍCE

## Slide 94
Výroba – VISKÓZOVÁ (VLÁKNAŘSKÁ) BUNIČINA
Viskózová buničina se vyrábí ze smrkového dříví kyselým MAGNESIOBISULFITOVÝM postupem.
Vařením dříví, které je nasekáno na štěpky, se ve varné kyselině s hořečnatou zásadou uvolní doprovodné látky (lignin, hemicelulózy), které se převedou do roztoku. Nerozpustnou částí je surová nebělená buničina.
Ta se pak pere a třídí, aby se zbavila zbytků výluhu po várce, suků a neprovarů a většiny nečistot.
Následuje další, hlubší odstranění ligninu a hemicelulóz procesem zušlechťování a kyslíkovou delignifikací. Finální bělost buničiny je dosažena použitím ozónu a peroxidu vodíku.
Po vytřídění posledních i těch nejmenších nečistot se buničina vysuší a ve formě listů o rozměrech 60 x 80 cm se v jednotkách obsahujících 8 balíků po 200 kg expeduje.
Kvalitativně nižším druhem je PAPÍRESKÁ BUNIČINA
Biocel Paskov, člen skupiny LENZING

## Slide 95
Toto je typické pro VISKÓZOVOU (VLÁKNAŘSKOU) BUNIČINU

## Slide 96: Sulfátový postup – ze dřeva
Na2SO4, Na2CO3, Na2S, Na OH
150 – 180 °C
700 – 1000 kPa
2 – 4 hodiny, RYCHLEJŠÍ VAŘENÍ, LEPŠÍ ODSTANĚNÍ LIGNINU

## Slide 97: Použití celulózy
Výroba papíru
Textilní výroba
Farmacie
Regenerovaná celulóza
DERIVÁTY CELULÓZY
  Estery
  Nitráty
  Alkyl (aryl)celulóza
  Karbaxymethylcelulóza
  Hydroxyethylcelulóza

## Slide 98: Od PAPYRUSU k papíru
To jsem vyfotil v botanické zahradě na Krétě

## Slide 99: Od PAPYRUSU k papíru

## Slide 100: Výroba papíru
PAPÍR
Plošný listový materiál s plošnou hmotností do 250 g/m2, složený z vláken a dalších přísad, které určují jeho specifikaci
Kartón a lepenka > 250 g/m2

## Slide 101: Výroba papíru
PAPÍR
Plošný listový materiál s plošnou hmotností do 250 g/m2, složený z vláken a dalších přísad, které určují jeho specifikaci
Buničina 200x
Papír 800x

## Slide 103: Výroba papíru
Dřevovina – mechanické rozvláknění dřeva & třídění vláken & bělení vláken > levné papíry, např. novinový a toaletní

## Slide 104: Ruční výroba papíru na Znojemsku

## Slide 105: Ruční výroba papíru –Velké Losiny

## Slide 106
STONKOVÉ VLÁKNO 1

## Slide 107
STONKOVÁ VLÁKNA 2 & 3

## Slide 108
LISTOVÉ VLÁKNO 1 – SISAL PŮVODNÍ

## Slide 109
LISTOVÉ VLÁKNO 2 – SISAL PŮVODNÍ

## Slide 110
LISTOVÉ VLÁKNO 3 – SISAL PO EXPOZICI VENKU cca. 3 roky

## Slide 111
LISTOVÉ VLÁKNO 4 – SISAL PO EXPOZICI VENKU cca. 3 roky

## Slide 112
LISTOVÉ VLÁKNO 4 – SISAL vliv EXPOZICE
VENKU cca. 3 roky
PŮVODNÍ
ZVĚTŠENÍ 1000x, SEM

## Slide 113
LISTOVÉ VLÁKNO 5 – SISAL vliv EXPOZICE
VENKU cca. 3 roky
PŮVODNÍ
ZVĚTŠENÍ 200x, SEM

## Slide 119: Modifikace celulózy I
PRODUKT | VLASTNOST | POUŽITÍ
Regenerovaná celulóza |  | 
viskóza | Podobná nativní celulóze | Vlákna
celofán | Transparentní, bezbarvý, .. | Fólie pro potravinářství i techniku
Acetát celulózy | Transparentní, bezbarvý, rozpustný v organických rozpouštědlech | Laky, lepidla, fólie, kinofilmy, vlákna, ………
Propionát celulózy | Podobné jako acetát, ale vyšší tepelná odolnost a pevnost | Termoplast pro strojní výrobky a elektrotechniku
Acetobutyrát celulózy | Lesk, rozměrová stálost, odolnost proti světlu, .. | Laky, brýle, nábytkové kování

## Slide 120: Modifikace celulózy II
PRODUKT | VLASTNOST | POUŽITÍ
Nitrát celulózy | Podle stupně nitrace, změkčovatelný kafrem > CELULOID | Laky, fólie, termoplast, VÝBUŠNINA
Methylcelulóza, ethylcelulóza | Podle stupně methylace rozpustnost ve vodě nebo v organických rozpouštědlech, filmotvorná, emulgační schopnosti | Lepidla, emulátory textilní šlichty, fotopapíry,
Benzylcelulóza | Jako methylcelulóza a ethylcelulóza | Laky, elektroizolace
Karboxymethylcelulóza | Koloidní a emulgační vlastnosti, rozpustná v horké vodě, Na sůl i ve studené vodě | Lepidla, textilní šlichty, ochranné= koloidy, zahušťovadla

## Slide 121: Modifikace celulózy III
PRODUKT | VLASTNOST | POUŽITÍ
Hydroxyethylcelulóza | Filmotvornost, rozpustnost ve vodě a ve směsích voda + ethanol | Laky na vlasy, zahušťovadlo pro barvy (TIXOTROPNÍ EFEKT)

## Slide 122: Výroba viskózového hedvábí z celulózy v České a Slovenské republice
1919 – Moravská Chrastavá (250 t/rok)
1920 – Senica nad Myjavou
1920 – Rudník u Hostinného nad Labem
1921 – Lovosice (hedvábí) > až do 2000
???? – Neratovice (střiž) > až do 2000
1935 – Svit u Popradu (Slovenská viskózová továreň), vlákna i celofán (fólie)
1951 – Bratislava
V současné době už žádný závod není v provozu (problémy s CS2)

## Slide 123: Měďnaté hedvábí
Děláme v laborkách
Obsah a celulózy musí být extrémní, >95 % hmot. a více
Proto se používají tzv. LINTRES (lintry) s obsahem a celulózy až 99 % hmot.

## Slide 124
Schweitzerovo činidlo = Kuamox

## Slide 126
Schweitzerovo činidlo
Roztok celulózy v NaOH přechází působením CS2 na XANTOGENÁT CELULÓZY
ALKALICELULÓZA
XANTOGENÁT CELULÓZY
REGREROVANÁ CELULÓZA

## Slide 127
ČSN 50 0279(Norma už není platná):
Určenie primerného polymeračného stupňa buničiny v kuamoxovom roztoku
Metodou je relativní viskozita v kapilárním viskozimetru a empirická rovnice

## Slide 128: Viskózové vlákno
ALKALICELULÓZA – oddělí se b a g celulózy LISOVÁNÍM > zbude a celulóza (používá se 18 % NaOH)
  NaOH se oddělí od hemicelulóz a nižších MW celulóz DIALÝZOU
  Obsah a celulózy má být 90 – 92 % hmot. pro hedvábí, pro kord > 95 %
XANTOGENACE
  ALKALICELULÓZA + CS2 >Roztok
Mokré zvlákňování do SRÁŽEDLA

## Slide 129
  ALKALICELULÓZA + CS2 > Roztok
ALKALICELULÓZA
XANTOGENACE

## Slide 130
A to je jen CHEMICKÁ ČÁST, k tomu ještě patří TEXTILNÍ ČÁST!

## Slide 131
ALKALICELULÓZA
ß
xantogenace
REGENERACE
VEDLEJŠÍ REAKCE
karbonylsulfid

## Slide 133
XANTOGENACE CELULÓZY
Uhlíky C6 jsou nejreaktivnější, protože jsou nejméně stericky bráněné!
Z důvodů přístupnosti reakčních míst se daří dělat maximálně TRISUBSTITUOVANÉ deriváty celulózy

## Slide 134
Před zhruba 50 lety:
viskózové vlákno bylo dominantním chemickým vláknem
technologie byla dovedena k téměř dokonalosti
PROČ JE DNES VLÁKNEM MINORITNÍM?

## Slide 135: PROČ JE DNES VLÁKNEM MINORITNÍM 1?
Technologická náročnost
  Mnoho kroků výroby
    Praní zvlákněné viskózy,
    Odsíření vláken po praní,
    Bělení vláken (dnes možná ozónem místo chloru),
    ………………….
  Časově náročné
  Rozpouštědla nutná regenerovat
Náklady
  Zařízení má mnoho strojů
  Regenerace rozpouštědel

## Slide 136: PROČ JE DNES VLÁKNEM MINORITNÍM 2?
Technologická náročnost
  Mnoho kroků výroby
  Časově náročné
  Rozpouštědla nutná regenerovat
Náklady
  Zařízení má mnoho strojů
  Regenerace rozpouštědel
Ochrana životního prostředí
  Sirouhlík (CS2)
  Spotřeba vody na praní vláken je až 1000 litrů/kg vlákna
  Evropa nechtěla investovat do např. víceplášťových budov a záchytu CS2

## Slide 137
Jádro s jinou strukturou
SLUPKA
Pomalé srážení > stejnoměrná struktura napříč vláknem > VYŠŠÍ PEVNOST > KORDOVÉ HEDVÁBÍ

## Slide 138: KDE MÁ VISKÓZOVÝ KORD JEŠTĚ DNES ŠANCI?
KORD = hedvábí s extrémně vysokou pevností
VÝROBA UHLÍKOVÝCH VLÁKEN
  PAN (polyakrylonitril) – hlavní surovina
  Smoly z karbonizace černého uhlí (vedlejší produkt v koksovně) – minoritní surovina
  Viskózový kord – nyní spíše opomíjená surovina > ŠANCE PRO VÁS!
Viskózový kord - dříve kostry pneumatik
Ukázka sekaných vláken

## Slide 139: Viskózové hedvábí (vlákno na bázi polysacharidu) bylo prvním konkurentem PŘÍRODNÍHO HEDVÁNÍ (bílkovinné vlákno) V Československu dostupné už v roce 1934!

## Slide 140
CO SE DŘÍVE VYRÁBĚLO V ČESKOSLOVENSKU Z VISKÓZY
Celofán | Svit u Popradu | Zlikvidováno VŠE
Stříž | Neratovice | 
Hedvábí | Lovosice | 
Hedvábí a kablík | Svit u Popradu | 
Celková kapacita byla v roce 1985
57 000 t !

## Slide 141
VISKÓZOVÉ VLÁKNO
Netkaná textilie

## Slide 142
VISKÓZOVÉ VLÁKNO
Netkaná textilie

## Slide 143
VISKÓZOVÉ VLÁKNO
Netkaná textilie SMĚSNÁ 1

## Slide 144
VISKÓZOVÉ VLÁKNO Netkaná textilie SMĚSNÁ 2

## Slide 145
VISKÓZOVÉ VLÁKNO Netkaná textilie SMĚSNÁ 3
Textilie je propojená jen MECHANICKY, není v ní POJIVO ani PROTAVENÍ

## Slide 146
VISKÓZOVÉ VLÁKNO Netkaná textilie SMĚSNÁ 4
BAVLNA > vlákno je do spirály a není hladké
SYNTETICKÉ VLÁKNO > JE HLADKÉ + ROVNÉ

## Slide 147: Hydrolýza celulózy 1
Katalyzováno hlavně ANORGANICKÝMI KYSELINAMI (HCl, H2SO4)
Štěpení řetězce

## Slide 148: Hydrolýza celulózy 2
Katalyzováno hlavně ANORGANICKÝMI KYSELINAMI (HCl, H2SO4)
Stačí napreparovat celulózu 1 % roztokem těchto kyselin a usušit při 60 – 70 °C
Výsledkem je tzv. HYDROCELULÓZA, která má nižší polymerační stupeň > viz minulý snímek
HYDROCELULÓZA má tyto jiné vlastnosti:
dává reakci na redukující cukry > koncové skupiny po štěpení jsou aldehydické,
má, závislosti na výsledném polymeračním stupni, vyšší rozpustnosti v alkáliích (NaOH)

## Slide 149: ROZPOUŠTĚDLA celulózy
Většinou se jedná o DERIVÁTY CELULÓZY nebo o ČÁSTEČNOU ROZPUSTNOST (NaOH)!
Toto jsem našel jen v původní literatuře!
Nejnovější trendy:
IONTOVÉ KAPALINY,
TAVENIVY SOLÍ (např. ZnCl2 . 4H2O.

## Slide 150: Proč se ASI začalo vyrábět VISKÓZOVÉ VLÁKNO?
NEKONEČNÉ VLÁKNO
Náhrada přírodního hedvábí
Barvení ve hmotě
Možnost různých průměrů
Možnost ovlivnit mechanické vlastnosti dloužením atd.
Využití celulózy jiného původu než je bavlna
???????????????

## Slide 151
Působením ALKYLAČNÍCH ČINIDEL na ALKALICELULÓZU vznikají C-ALKYLDERIVÁTY CELULÓZY
Působením aldehydu vzniká POLOACETAL a pak může reagovat na ACETAL.

## Slide 152: Oxidovaná celulóza
SYNTHESIA Pardubice > OKCEL
  PRÁŠEK
  TEXTILIE
Použití
  Medicína – hemostatikum, vstřebatelné pokryvy ran
  Technické – laky, fólie, ……..
Technologie výroby
  Oxidace bavlny
  H2O2, HNO3, CHLORNANY, …
Druhy oxidované celulózy
  Dělení podle toho, co způsobí oxidace na hlavním řetězci
  Různé rozpustnosti ve vodě a v roztoku NaOH

## Slide 154
Základní schéma oxidace celulózy 1

## Slide 155
Základní schéma oxidace celulózy 2

## Slide 157: Celulóza pro zastavování krve
US Patent 8,828,050 B2
XStat® is a first-in-kind hemostatic device for the treatment of gunshot and shrapnel wounds. XStat works by injecting a group of small, rapidly-expanding sponges into a wound cavity using a syringe-like applicator. Each sponge contains an x-ray detectable marker. In the wound, the XSTAT sponges expand and swell to fill the wound cavity within 20 seconds of contact with blood. This creates a temporary barrier to blood flow and provides hemostatic pressure.

## Slide 158
Podrobný popis výrobku Kompres Medicomp nester.10x10cm/100ks 4218251
Kompres z netkaného textilu Medicomp může být v mnoha oblastech na oddělení i v ambulanci vhodnou alternativou ke klasickému mulovému kompresu.
Kompresy z netkaného textilu Medicomp z 60 % viskózy a 34 % polyesterových vláken mají otevřenou, mulu podobnou strukturu. Proto mají velmi dobrou savou schopnost, jsou měkké a prodyšné. Netkaný textil je čistě mechanicky stabilizován a bez pojidel i optických bělicích látek. Pro hospodárné použití jsou k dispozici kompresy z netkaného textilu Medicomp s různým počtem vrstev a s rozdílnými rozměry, sterilizované pro přímé použití i nesterilizované. Speciálně k ošetření ran s drenáží, při tracheotomiích a extenzích i jako ochrana při aplikaci kanyl a sond jsou k dispozici kompresy z netkaného textilu Medicomp Drain ve tvaru Y.
Ke všeobecnému ošetření ran; jako tampon a jako kompres při ambulantních a stacionárních zásazích.

## Slide 159: Nitrocelulóza 1A
SYNTHESIA Pardubice
  Dodává se jako zvlhčená (voda, alkoholy) pevná látka
Použití
  Vojenské
  Civilní – plasty, laky, fólie, ……..
Technologie výroby
  Oxidace buničiny nebo bavlny (starý název „střelná bavlna“)
  HNO3
Druhy nitrocelulózy
  Dělení podle toho, kolik je obsah dusíku a jaká je viskozita roztoku v acetonu
  Různé rozpustnosti v organických rozpouštědlech

## Slide 160: Nitrocelulóza 1B

## Slide 161: Nitrocelulóza 2
Kolodium je roztok nitrocelulózy v etheru a ethanolu mající sirupovitou konzistenci, používaný v chirurgii jako "tekutý obvaz" a pro udržení krytí na místě. Natře-li se na kůži, zasychá do podoby pružného celulózového filmu.
Dnes se k tomuto účelu používají hlavně AKRYLÁTY, např. AKUTOL Spray.
Nitrocelulóza o vysokém stupni nitrace
Pyroxylin = jiný ANGLICKÝ název pro Nitrocelulózu

## Slide 162: Nitrocelulóza 3
Rozpouštědlové laky
Nižší obsah dusíku > rozpustnost v EtOH a aromátech > politury
Střední obsah dusíku > nitrolaky > v ethylacetátu & butylacetátu > rychle schnoucí > PRUŽNÉ
  PŘI POTŘEBĚ MĚKČÍCH FILMŮ > FTALÁTOVÁ ZMĚKČOVADLA
  DŘÍVĚJŠÍ POUŽITÍ
Automobilové laky na karosérie
Laky na skluznice lyží (HISTORICKÝ POSTUP)

## Slide 163: Nitrocelulóza 4/1 - CELULOID

## Slide 164: Nitrocelulóza 4/2 - CELULOID
Kafr
Obecné |  | 
Systematický název | 1,7,7-trimethylbicyklo[2.2.1]heptan-2-on | 
Anglický název | Camphor | 
Sumární vzorec | C10H16O | 
Vzhled | bílé krystaly, aromatický zápach | 
Identifikace |  | 
Registrační číslo CAS |  | 76-22-2
Vlastnosti |  | 
Molární hmotnost |  | 152,23 g/mol
Teplota tání |  | 175-177 °C
Teplota varu |  | 204 °C
Hustota |  | 0,990 g/cm3
Rozpustnost ve vodě |  | 1,2 mg/l

## Slide 165: Nitrocelulóza 5 - ULTRAFILTRACE

## Slide 166: Nitrocelulóza 6 - ULTRAFILTRACE
Už v roce 1969 to ale nebylo v katalogu SYNTHESIA. Patrně se to ale ve světě někde vyrábí.

## Slide 173
Snížená hořlavost viskózových vláken vnesením FOSFORU do makromolekuly celulózy

## Slide 174: CELOFÁN
Postup jako u viskózového vlákna, ale lití z PLOCHÉ HUBICE do srážedla
Křehká fólie > měkčení glycerolem (cca. 10 – 15 % hmot.)
Často lakován nitrocelulózovými laky > potravinářské obaly a obaly na cigarety (nyní BOPP – biaxiálně orientovaná polypropylénová fólie)
Po zvlhčení tvarovatelný > uzavírání sklenic se zavařeninami atd.
Po zvlhčení POLOPROPUSTNÁ MEMBRÁNA > HEMOdialýza (dříve)

## Slide 175
CELOFÁN – PRVNÍ UMĚLÁ LEDVINA
Vynalezeno v letech 1942 – 1943
Do té doby bylo onemocnění jistou smrtí
Testováno na močovině

## Slide 176
Malé molekuly (močovina, ionty atd. > procházejí
Velké molekuly bílkovin (Globular macromolecules) > NEPROCHÁZEJÍ

## Slide 177
Labeling Agent = značkovací látka

## Slide 178
XANTOGENACE CELULÓZY
Ještě jednou toto schéma
Pro celofán musí být obsah a celulózy vysoký, cca. 89 – 90 % hmot.

## Slide 180
Acetát celulózy > vlákna, plasty
Kdysi vyráběla SYNTHESIA Pardubice
Nyní např. www.mazzucchelli.it > pro designové výrobky, např. brýle

## Slide 181
Vlákna na bázi celulózy výrobní schémata I

## Slide 186
Vlákna na bázi celulózy výrobní schéma II

## Slide 187
Vazba molekul celulózy > sesíťovaná vlákna
Vazba přes –OH skupiny na jednom řetězci není žádoucí
Vazba přes –OH skupiny na RŮZNÝCH ŘETĚZCÍCH JE ŽÁDOUCÍ
Umělý pergamen – H2SO4 > balení tuků
Vulkánfíbr – ZnCl2 > kufry, složky

## Slide 188: Mikrokrystalická celulóza
Inertní látka pro přenos účinné látky léčiv a potravinových doplňků
Nakypřovací prostředek v potravinách
Vláknitá přísada do potravin

## Slide 189: Deriváty celulózy ve farmacii

## Slide 190: Celulóza jako MĚNIČ IONTŮ

## Slide 191: Celulóza jako MĚNIČ IONTŮ

## Slide 192: Celulóza jako CHROMATOGRAFICKÝ MATERIÁL

## Slide 193: Celulóza jako CHROMATOGRAFICKÝ MATERIÁL

## Slide 194: Celulóza jako CHROMATOGRAFICKÝ MATERIÁL
KŘEMELINA

## Slide 195: Nanocelulóza
Nanocellulose, or microfibrillated cellulose (MFC)
is a material:
composed of nanosized cellulose fibrils with a high aspect ratio (length to width ratio). Typical lateral dimensions are 5–20 nanometers and longitudinal dimension is in a wide range from tens of nanometers to several micrometers. It is pseudo-plastic and exhibits the property of certain gels or fluids that are thick (viscous) under normal conditions, but flow (become thin, less viscous) over time when shaken, agitated, or otherwise stressed. This property is known as thixotropy. When the shearing forces are removed the gel regains much of its original state. The fibrils are isolated from any cellulose containing source including wood-based fibers (pulp fibers) through high-pressure, high temperature and high velocity impact homogenization (see manufacture below).
Nanocellulose can also be obtained from native fibers by an acid hydrolysis, giving rise to highly crystalline and rigid nanoparticles (generally referred to as nanowhiskers) which are shorter (100s to 1000 nanometers) than the nanofibrils obtained through the homogenization route. The resulting material is known as nanocrystalline cellulose (NCC).

## Slide 196: Nanocelulóza – schéma přípravy
Fibrily se SELEKTIVNĚ ŠTĚPÍ V AMORFNÍ OBLASTI > NANOČÁSTICE KRYSTALICKÝCH ČÁSTÍ

## Slide 197
Nanocelulóze je věnována pozornost již MINIMÁLNĚ 10 let, hlavně ve Švédsku, Finsku a Norsku

## Slide 199: Nanocelulóza
AFM height image of carboxymethylated
nanocellulose adsorbed on a silica surface. The scanned surface area is 1 μm2 > VLÁKNA MAJÍ průměr cca. 80 – 100 nm
MOŽNÁ TO ZKUSÍME UDĚLAT V LABORKÁCH!

## Slide 200
Možná je to sesíťovaná modifikovaná NANOCELULÓZA???

## Slide 201: Celulózy v práci konzervátora a restaurátora
Typ celulózy nebo jejího derivátu | Fyzikální forma | Použití | poznámka
Nativní celulóza | Vlákna | Doplňovací materiál pro papír a kartónu | Případně dobarvit do odstínu restaurovaného dokumentu
Nitrocelulóza | Roztok | Lepidlo, tmel | Výplňový tmel plněný dřevitou moučkou
Karboxymethylcelulóza | Roztok | Lepidlo | Restaurování tapet, lepení papíru
Propionát celulózy Acetobutyrát celulózy | Tuhá látka | Imitace přírodních lesklých hmot | Zpracování v tavenině

## Slide 203
Tak horké to asi nebude, ale vy se toho třeba dožijete

## Slide 204
"This work was supported by the project R&D Centre for Low-Cost Plasma and Nanotechnology Surface Modifications Z.1.05/2.1.00/03.0086 funding by the European Regional Development Fund and by the project LO1411 (NPU I) funded by Ministry of Education Youth and Sports of Czech Republic.”
David Pavliňák, Ph.D.
„CEPLANT - R&D Centre for Low-Cost Plasma and Nanotechnology Surface Modifications“
KDE JSEM DĚLAL SEM SNÍMKY

## Slide 205
ČSN 50 0279(Norma už není platná):
Určenie primerného polymeračného stupňa buničiny v kuamoxovom roztoku
Metodou je relativní viskozita v kapilárním viskozimetru a empirická rovnice