## Slide 1: PŘÍRODNÍ POLYMERY Polysacharidy II CELULÓZA 3
RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc.

## Slide 2: Výroba celulózy IV – ze dřeva
Natronový postup s NaOH (listnaté dřevo, sláma, odpad) - ALKALICKÝ ZPŮSOB
Sulfitový postup (smrk, listnaté dřevo) – KYSELÝ ZPŮSOB
Sulfátový postup (buk, bříza, borovice, sláma, odpad) – ALKALICKÝ ZPŮSOB
Výtěžky jsou jen cca. 25 % hmot. (údaje se liší podle zdroje i podle typu dřeva) z celkové ve dřevě obsažené celulózy – MOŽNÁ UŽ JE TO LEPŠÍ

## Slide 3: Delignifikace dřeva DEPOLYMERACÍ sulfátový způsob

## Slide 4: Natronový postup s NaOH – ze dřeva
5 – 12 % NaOH
150 – 180 °C
700 – 1000 kPa
3 – 6 hodin

## Slide 5: Sulfitový postup – ze dřeva
Ca(HSO3)2, SO2
130 °C
300 – 400 kPa
3 – 6 hodin, NĚKDE JE UDÁVÁNO I VÍCE

## Slide 7
Výroba – VISKÓZOVÁ (VLÁKNAŘSKÁ) BUNIČINA
Viskózová buničina se vyrábí ze smrkového dříví kyselým MAGNESIOBISULFITOVÝM postupem.
Vařením dříví, které je nasekáno na štěpky, se ve varné kyselině s hořečnatou zásadou uvolní doprovodné látky (lignin, hemicelulózy), které se převedou do roztoku. Nerozpustnou částí je surová nebělená buničina.
Ta se pak pere a třídí, aby se zbavila zbytků výluhu po várce, suků a neprovarů a většiny nečistot.
Následuje další, hlubší odstranění ligninu a hemicelulóz procesem zušlechťování a kyslíkovou delignifikací. Finální bělost buničiny je dosažena použitím ozónu a peroxidu vodíku.
Po vytřídění posledních i těch nejmenších nečistot se buničina vysuší a ve formě listů o rozměrech 60 x 80 cm se v jednotkách obsahujících 8 balíků po 200 kg expeduje.
Kvalitativně nižším druhem je PAPÍRESKÁ BUNIČINA
Biocel Paskov, člen skupiny LENZING

## Slide 8
Toto je typické pro VISKÓZOVOU (VLÁKNAŘSKOU) BUNIČINU

## Slide 9: Sulfátový postup – ze dřeva
Na2SO4, Na2CO3, Na2S, Na OH
150 – 180 °C
700 – 1000 kPa
2 – 4 hodiny, RYCHLEJŠÍ VAŘENÍ, LEPŠÍ ODSTANĚNÍ LIGNINU

## Slide 10: Použití celulózy
Výroba papíru
Textilní výroba
Farmacie
Regenerovaná celulóza
DERIVÁTY CELULÓZY
  Estery
  Nitráty
  Alkyl (aryl)celulóza
  Karbaxymethylcelulóza
  Hydroxyethylcelulóza

## Slide 11: Od PAPYRUSU k papíru
To jsem vyfotil v botanické zahradě na Krétě

## Slide 12: Od PAPYRUSU k papíru

## Slide 13: Výroba papíru
PAPÍR
Plošný listový materiál s plošnou hmotností do 250 g/m2, složený z vláken a dalších přísad, které určují jeho specifikaci
Kartón a lepenka > 250 g/m2

## Slide 14: Výroba papíru
PAPÍR
Plošný listový materiál s plošnou hmotností do 250 g/m2, složený z vláken a dalších přísad, které určují jeho specifikaci
Buničina 200x
Papír 800x

## Slide 16: Výroba papíru
Dřevovina – mechanické rozvláknění dřeva & třídění vláken & bělení vláken > levné papíry, např. novinový a toaletní

## Slide 17: Ruční výroba papíru na Znojemsku

## Slide 18: Ruční výroba papíru –Velké Losiny

## Slide 19
STONKOVÉ VLÁKNO 1

## Slide 20
STONKOVÁ VLÁKNA 2 & 3

## Slide 21
LISTOVÉ VLÁKNO 1 – SISAL PŮVODNÍ

## Slide 22
LISTOVÉ VLÁKNO 2 – SISAL PŮVODNÍ

## Slide 23
LISTOVÉ VLÁKNO 3 – SISAL PO EXPOZICI VENKU cca. 3 roky

## Slide 24
LISTOVÉ VLÁKNO 4 – SISAL PO EXPOZICI VENKU cca. 3 roky

## Slide 25
LISTOVÉ VLÁKNO 4 – SISAL vliv EXPOZICE
VENKU cca. 3 roky
PŮVODNÍ
ZVĚTŠENÍ 1000x, SEM

## Slide 26
LISTOVÉ VLÁKNO 5 – SISAL vliv EXPOZICE
VENKU cca. 3 roky
PŮVODNÍ
ZVĚTŠENÍ 200x, SEM