## Slide 1: PŘÍRODNÍ POLYMERY Polysacharidy II CELULÓZA 4
RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc.

## Slide 7: Modifikace celulózy I
PRODUKT | VLASTNOST | POUŽITÍ
Regenerovaná celulóza |  | 
viskóza | Podobná nativní celulóze | Vlákna
celofán | Transparentní, bezbarvý, .. | Fólie pro potravinářství i techniku
Acetát celulózy | Transparentní, bezbarvý, rozpustný v organických rozpouštědlech | Laky, lepidla, fólie, kinofilmy, vlákna, ………
Propionát celulózy | Podobné jako acetát, ale vyšší tepelná odolnost a pevnost | Termoplast pro strojní výrobky a elektrotechniku
Acetobutyrát celulózy | Lesk, rozměrová stálost, odolnost proti světlu, .. | Laky, brýle, nábytkové kování

## Slide 8: Modifikace celulózy II
PRODUKT | VLASTNOST | POUŽITÍ
Nitrát celulózy | Podle stupně nitrace, změkčovatelný kafrem > CELULOID | Laky, fólie, termoplast, VÝBUŠNINA
Methylcelulóza, ethylcelulóza | Podle stupně methylace rozpustnost ve vodě nebo v organických rozpouštědlech, filmotvorná, emulgační schopnosti | Lepidla, emulátory textilní šlichty, fotopapíry,
Benzylcelulóza | Jako methylcelulóza a ethylcelulóza | Laky, elektroizolace
Karboxymethylcelulóza | Koloidní a emulgační vlastnosti, rozpustná v horké vodě, Na sůl i ve studené vodě | Lepidla, textilní šlichty, ochranné= koloidy, zahušťovadla

## Slide 9: Modifikace celulózy III
PRODUKT | VLASTNOST | POUŽITÍ
Hydroxyethylcelulóza | Filmotvornost, rozpustnost ve vodě a ve směsích voda + ethanol | Laky na vlasy, zahušťovadlo pro barvy (TIXOTROPNÍ EFEKT)

## Slide 10: Výroba viskózového hedvábí z celulózy v České a Slovenské republice
1919 – Moravská Chrastavá (250 t/rok)
1920 – Senica nad Myjavou
1920 – Rudník u Hostinného nad Labem
1921 – Lovosice (hedvábí) > až do 2000
???? – Neratovice (střiž) > až do 2000
1935 – Svit u Popradu (Slovenská viskózová továreň), vlákna i celofán (fólie)
1951 – Bratislava
V současné době už žádný závod není v provozu (problémy s CS2)

## Slide 11: Měďnaté hedvábí
Děláme v laborkách
Obsah a celulózy musí být extrémní, >95 % hmot. a více
Proto se používají tzv. LINTRES (lintry) s obsahem a celulózy až 99 % hmot.

## Slide 12
Schweitzerovo činidlo = Kuamox

## Slide 14
Schweitzerovo činidlo
Roztok celulózy v NaOH přechází působením CS2 na XANTOGENÁT CELULÓZY
ALKALICELULÓZA
XANTOGENÁT CELULÓZY
REGREROVANÁ CELULÓZA

## Slide 15
ČSN 50 0279(Norma už není platná):
Určenie primerného polymeračného stupňa buničiny v kuamoxovom roztoku
Metodou je relativní viskozita v kapilárním viskozimetru a empirická rovnice

## Slide 16: Viskózové vlákno
ALKALICELULÓZA – oddělí se b a g celulózy LISOVÁNÍM > zbude a celulóza (používá se 18 % NaOH)
  NaOH se oddělí od hemicelulóz a nižších MW celulóz DIALÝZOU
  Obsah a celulózy má být 90 – 92 % hmot. pro hedvábí, pro kord > 95 %
XANTOGENACE
  ALKALICELULÓZA + CS2 >Roztok
Mokré zvlákňování do SRÁŽEDLA

## Slide 17
  ALKALICELULÓZA + CS2 > Roztok
ALKALICELULÓZA
XANTOGENACE

## Slide 18
A to je jen CHEMICKÁ ČÁST, k tomu ještě patří TEXTILNÍ ČÁST!

## Slide 19
ALKALICELULÓZA
ß
xantogenace
REGENERACE
VEDLEJŠÍ REAKCE
karbonylsulfid

## Slide 21
XANTOGENACE CELULÓZY
Uhlíky C6 jsou nejreaktivnější, protože jsou nejméně stericky bráněné!
Z důvodů přístupnosti reakčních míst se daří dělat maximálně TRISUBSTITUOVANÉ deriváty celulózy

## Slide 22
Před zhruba 50 lety:
viskózové vlákno bylo dominantním chemickým vláknem
technologie byla dovedena k téměř dokonalosti
PROČ JE DNES VLÁKNEM MINORITNÍM?

## Slide 23: PROČ JE DNES VLÁKNEM MINORITNÍM 1?
Technologická náročnost
  Mnoho kroků výroby
    Praní zvlákněné viskózy,
    Odsíření vláken po praní,
    Bělení vláken (dnes možná ozónem místo chloru),
    ………………….
  Časově náročné
  Rozpouštědla nutná regenerovat
Náklady
  Zařízení má mnoho strojů
  Regenerace rozpouštědel

## Slide 24: PROČ JE DNES VLÁKNEM MINORITNÍM 2?
Technologická náročnost
  Mnoho kroků výroby
  Časově náročné
  Rozpouštědla nutná regenerovat
Náklady
  Zařízení má mnoho strojů
  Regenerace rozpouštědel
Ochrana životního prostředí
  Sirouhlík (CS2)
  Spotřeba vody na praní vláken je až 1000 litrů/kg vlákna
  Evropa nechtěla investovat do např. víceplášťových budov a záchytu CS2

## Slide 25
Jádro s jinou strukturou
SLUPKA
Pomalé srážení > stejnoměrná struktura napříč vláknem > VYŠŠÍ PEVNOST > KORDOVÉ HEDVÁBÍ

## Slide 26: KDE MÁ VISKÓZOVÝ KORD JEŠTĚ DNES ŠANCI?
KORD = hedvábí s extrémně vysokou pevností
VÝROBA UHLÍKOVÝCH VLÁKEN
  PAN (polyakrylonitril) – hlavní surovina
  Smoly z karbonizace černého uhlí (vedlejší produkt v koksovně) – minoritní surovina
  Viskózový kord – nyní spíše opomíjená surovina > ŠANCE PRO VÁS!
Viskózový kord - dříve kostry pneumatik
Ukázka sekaných vláken

## Slide 27: Viskózové hedvábí (vlákno na bázi polysacharidu) bylo prvním konkurentem PŘÍRODNÍHO HEDVÁNÍ (bílkovinné vlákno) V Československu dostupné už v roce 1934!

## Slide 28
CO SE DŘÍVE VYRÁBĚLO V ČESKOSLOVENSKU Z VISKÓZY
Celofán | Svit u Popradu | Zlikvidováno VŠE
Stříž | Neratovice | 
Hedvábí | Lovosice | 
Hedvábí a kablík | Svit u Popradu | 
Celková kapacita byla v roce 1985
57 000 t !

## Slide 29
VISKÓZOVÉ VLÁKNO
Netkaná textilie

## Slide 30
VISKÓZOVÉ VLÁKNO
Netkaná textilie

## Slide 31
VISKÓZOVÉ VLÁKNO
Netkaná textilie SMĚSNÁ 1

## Slide 32
VISKÓZOVÉ VLÁKNO Netkaná textilie SMĚSNÁ 2

## Slide 33
VISKÓZOVÉ VLÁKNO Netkaná textilie SMĚSNÁ 3
Textilie je propojená jen MECHANICKY, není v ní POJIVO ani PROTAVENÍ

## Slide 34
VISKÓZOVÉ VLÁKNO Netkaná textilie SMĚSNÁ 4
BAVLNA > vlákno je do spirály a není hladké
SYNTETICKÉ VLÁKNO > JE HLADKÉ + ROVNÉ

## Slide 35: Hydrolýza celulózy 1
Katalyzováno hlavně ANORGANICKÝMI KYSELINAMI (HCl, H2SO4)
Štěpení řetězce

## Slide 36: Hydrolýza celulózy 2
Katalyzováno hlavně ANORGANICKÝMI KYSELINAMI (HCl, H2SO4)
Stačí napreparovat celulózu 1 % roztokem těchto kyselin a usušit při 60 – 70 °C
Výsledkem je tzv. HYDROCELULÓZA, která má nižší polymerační stupeň > viz minulý snímek
HYDROCELULÓZA má tyto jiné vlastnosti:
dává reakci na redukující cukry > koncové skupiny po štěpení jsou aldehydické,
má, závislosti na výsledném polymeračním stupni, vyšší rozpustnosti v alkáliích (NaOH)

## Slide 37: ROZPOUŠTĚDLA celulózy
Většinou se jedná o DERIVÁTY CELULÓZY nebo o ČÁSTEČNOU ROZPUSTNOST (NaOH)!
Toto jsem našel jen v původní literatuře!
Nejnovější trendy:
IONTOVÉ KAPALINY,
TAVENIVY SOLÍ (např. ZnCl2 . 4H2O.

## Slide 38: Proč se ASI začalo vyrábět VISKÓZOVÉ VLÁKNO?
NEKONEČNÉ VLÁKNO
Náhrada přírodního hedvábí
Barvení ve hmotě
Možnost různých průměrů
Možnost ovlivnit mechanické vlastnosti dloužením atd.
Využití celulózy jiného původu než je bavlna
???????????????

## Slide 39
Působením ALKYLAČNÍCH ČINIDEL na ALKALICELULÓZU vznikají C-ALKYLDERIVÁTY CELULÓZY
Působením aldehydu vzniká POLOACETAL a pak může reagovat na ACETAL.

## Slide 40: Oxidovaná celulóza
SYNTHESIA Pardubice > OKCEL
  PRÁŠEK
  TEXTILIE
Použití
  Medicína – hemostatikum, vstřebatelné pokryvy ran
  Technické – laky, fólie, ……..
Technologie výroby
  Oxidace bavlny
  H2O2, HNO3, CHLORNANY, …
Druhy oxidované celulózy
  Dělení podle toho, co způsobí oxidace na hlavním řetězci
  Různé rozpustnosti ve vodě a v roztoku NaOH

## Slide 42
Základní schéma oxidace celulózy 1

## Slide 43
Základní schéma oxidace celulózy 2

## Slide 45: Celulóza pro zastavování krve
US Patent 8,828,050 B2
XStat® is a first-in-kind hemostatic device for the treatment of gunshot and shrapnel wounds. XStat works by injecting a group of small, rapidly-expanding sponges into a wound cavity using a syringe-like applicator. Each sponge contains an x-ray detectable marker. In the wound, the XSTAT sponges expand and swell to fill the wound cavity within 20 seconds of contact with blood. This creates a temporary barrier to blood flow and provides hemostatic pressure.

## Slide 46
Podrobný popis výrobku Kompres Medicomp nester.10x10cm/100ks 4218251
Kompres z netkaného textilu Medicomp může být v mnoha oblastech na oddělení i v ambulanci vhodnou alternativou ke klasickému mulovému kompresu.
Kompresy z netkaného textilu Medicomp z 60 % viskózy a 34 % polyesterových vláken mají otevřenou, mulu podobnou strukturu. Proto mají velmi dobrou savou schopnost, jsou měkké a prodyšné. Netkaný textil je čistě mechanicky stabilizován a bez pojidel i optických bělicích látek. Pro hospodárné použití jsou k dispozici kompresy z netkaného textilu Medicomp s různým počtem vrstev a s rozdílnými rozměry, sterilizované pro přímé použití i nesterilizované. Speciálně k ošetření ran s drenáží, při tracheotomiích a extenzích i jako ochrana při aplikaci kanyl a sond jsou k dispozici kompresy z netkaného textilu Medicomp Drain ve tvaru Y.
Ke všeobecnému ošetření ran; jako tampon a jako kompres při ambulantních a stacionárních zásazích.

## Slide 47: Nitrocelulóza 1A
SYNTHESIA Pardubice
  Dodává se jako zvlhčená (voda, alkoholy) pevná látka
Použití
  Vojenské
  Civilní – plasty, laky, fólie, ……..
Technologie výroby
  Oxidace buničiny nebo bavlny (starý název „střelná bavlna“)
  HNO3
Druhy nitrocelulózy
  Dělení podle toho, kolik je obsah dusíku a jaká je viskozita roztoku v acetonu
  Různé rozpustnosti v organických rozpouštědlech

## Slide 48: Nitrocelulóza 1B

## Slide 49: Nitrocelulóza 2
Kolodium je roztok nitrocelulózy v etheru a ethanolu mající sirupovitou konzistenci, používaný v chirurgii jako "tekutý obvaz" a pro udržení krytí na místě. Natře-li se na kůži, zasychá do podoby pružného celulózového filmu.
Dnes se k tomuto účelu používají hlavně AKRYLÁTY, např. AKUTOL Spray.
Nitrocelulóza o vysokém stupni nitrace
Pyroxylin = jiný ANGLICKÝ název pro Nitrocelulózu

## Slide 50: Nitrocelulóza 3
Rozpouštědlové laky
Nižší obsah dusíku > rozpustnost v EtOH a aromátech > politury
Střední obsah dusíku > nitrolaky > v ethylacetátu & butylacetátu > rychle schnoucí > PRUŽNÉ
  PŘI POTŘEBĚ MĚKČÍCH FILMŮ > FTALÁTOVÁ ZMĚKČOVADLA
  DŘÍVĚJŠÍ POUŽITÍ
Automobilové laky na karosérie
Laky na skluznice lyží (HISTORICKÝ POSTUP)

## Slide 51: Nitrocelulóza 4/1 - CELULOID

## Slide 52: Nitrocelulóza 4/2 - CELULOID
Kafr
Obecné |  | 
Systematický název | 1,7,7-trimethylbicyklo[2.2.1]heptan-2-on | 
Anglický název | Camphor | 
Sumární vzorec | C10H16O | 
Vzhled | bílé krystaly, aromatický zápach | 
Identifikace |  | 
Registrační číslo CAS |  | 76-22-2
Vlastnosti |  | 
Molární hmotnost |  | 152,23 g/mol
Teplota tání |  | 175-177 °C
Teplota varu |  | 204 °C
Hustota |  | 0,990 g/cm3
Rozpustnost ve vodě |  | 1,2 mg/l

## Slide 53: Nitrocelulóza 5 - ULTRAFILTRACE

## Slide 54: Nitrocelulóza 6 - ULTRAFILTRACE
Už v roce 1969 to ale nebylo v katalogu SYNTHESIA. Patrně se to ale ve světě někde vyrábí.

## Slide 61
Snížená hořlavost viskózových vláken vnesením FOSFORU do makromolekuly celulózy

## Slide 62: CELOFÁN
Postup jako u viskózového vlákna, ale lití z PLOCHÉ HUBICE do srážedla
Křehká fólie > měkčení glycerolem (cca. 10 – 15 % hmot.)
Často lakován nitrocelulózovými laky > potravinářské obaly a obaly na cigarety (nyní BOPP – biaxiálně orientovaná polypropylénová fólie)
Po zvlhčení tvarovatelný > uzavírání sklenic se zavařeninami atd.
Po zvlhčení POLOPROPUSTNÁ MEMBRÁNA > HEMOdialýza (dříve)

## Slide 63
CELOFÁN – PRVNÍ UMĚLÁ LEDVINA
Vynalezeno v letech 1942 – 1943
Do té doby bylo onemocnění jistou smrtí
Testováno na močovině

## Slide 64
Malé molekuly (močovina, ionty atd. > procházejí
Velké molekuly bílkovin (Globular macromolecules) > NEPROCHÁZEJÍ

## Slide 65
Labeling Agent = značkovací látka

## Slide 66
XANTOGENACE CELULÓZY
Ještě jednou toto schéma
Pro celofán musí být obsah a celulózy vysoký, cca. 89 – 90 % hmot.

## Slide 68
Acetát celulózy > vlákna, plasty
Kdysi vyráběla SYNTHESIA Pardubice
Nyní např. www.mazzucchelli.it > pro designové výrobky, např. brýle

## Slide 69
Vlákna na bázi celulózy výrobní schémata I

## Slide 74
Vlákna na bázi celulózy výrobní schéma II

## Slide 75
Vazba molekul celulózy > sesíťovaná vlákna
Vazba přes –OH skupiny na jednom řetězci není žádoucí
Vazba přes –OH skupiny na RŮZNÝCH ŘETĚZCÍCH JE ŽÁDOUCÍ
Umělý pergamen – H2SO4 > balení tuků
Vulkánfíbr – ZnCl2 > kufry, složky

## Slide 76: Mikrokrystalická celulóza
Inertní látka pro přenos účinné látky léčiv a potravinových doplňků
Nakypřovací prostředek v potravinách
Vláknitá přísada do potravin

## Slide 77: Deriváty celulózy ve farmacii

## Slide 78: Celulóza jako MĚNIČ IONTŮ

## Slide 79: Celulóza jako MĚNIČ IONTŮ

## Slide 80: Celulóza jako CHROMATOGRAFICKÝ MATERIÁL

## Slide 81: Celulóza jako CHROMATOGRAFICKÝ MATERIÁL

## Slide 82: Celulóza jako CHROMATOGRAFICKÝ MATERIÁL
KŘEMELINA