## Slide 1: Charakterizace mechanických vlastností materiálu
Instrumentovaná indentace
Instrumented indentation

## Slide 2: Úvod
Jaké mechanické vlastnosti nás nejvíce zajímavé v nanotechnologii?
  Tvrodost
  Youngův modul
  Lomová houževnatost

## Slide 3: Tvrdost
Nejdříve definována v Mohsově škále – tvrdší materiál udělá vryp do měkčího materiálu
Později definována jako odolnost materiálu vůči plastické deformaci
https://www.nps.gov

## Slide 4: Youngův modul
Míra schopnosti materiálu odolat změnám své délky při podélném tlaku nebo tahu
– síla na jednotku plochy
– Youngův modul
relativní prodloužení
(Youngův modul má jednotku tlaku)
http://www-materials.eng.cam.ac.uk

## Slide 5: Lomová houževnatost
Tlak, při kterém v materiálu vznikne křehká trhlina
https://ocw.tudelft.nl
https://ocw.tudelft.nl

## Slide 6: Video
Probing the mechanical properties of materials at small scales with nanoindentation (George Pharr)
https://www.youtube.com/watch?v=6YLTiR3E5JM

## Slide 7: Indentace
Spočívá ve vtlačování indentoru definovaného tvaru a se známými mechanickými vlastnostmi do měřeného materiálu
Tvrdost je definována jako
kde H je tvrdost, L je aplikovaná zátěž a A je plocha vtisku

## Slide 8: Praktické problémy s touto definicí?
Závisí na tvaru indentoru
  Brinellova tvrdost, Knoopova tvrdost, Vickersova tvrdost,…
Tenké povlaky
  Velikost reziduálních vtisků je ve stovkách nebo i desítkách nanometrů. Je problém vtisky na vzorku najít, natož rozumně změřit jejich plochu.

## Slide 9: Řešení těchto problémů
Neměřit plochu vtisku přímo, ale sledovat hloubku vniku a ze znalosti tvaru indentoru plochu dopočítat (depth sensing indentation).
Sledujeme tedy zátěžovou křivku (load displacement curve)

## Slide 10: Výsledek
Z odlehčovací části získáme tvrdost pomocí modelů, který spojuje hloubku vniku, plochu a tvrdost (Oliver a Pharr).
Ze směrnice odlehčovací části získáme elastický modul.
Ze skoků na zatěžovací části získáme informace o vzniku trhlin

## Slide 11: Technika
Co potřebujeme?
  Mechanismus pohybu hrotu/čtení polohy hrotu
  Hrot

## Slide 12: Mechanismus pohybu I
Elektromagneticky
  Dlouhá dráha, široký rozsah zátěží
  Velké, těžké
Elektrostaticky
  Malé, dobrá teplotní stabilita
  Omezený rozsah zátěže < 1 mN a pohybu ~ stovky nm

## Slide 13: Mechanismus pohybu II
Pružný systém
  Podobné AFM
Piezoelektricky
  Hrot na pružných raménkách je posouván piezopohybem
  Silové rozlišení až v pN

## Slide 14: Mechanismus čtení dráhy
Diferenciální kondenzátor (elektrostatický pohyb)
Opticky (pružný systém jako v AFM)
Laserová interferometrie
Lineární transducer
  Založen na změně transformátoru

## Slide 15: Omezení vzorků
Pevný vzorek – bulk nebo vrstva
Substrát by neměl ovlivňovat měření vrstev – měří se do ~ 10% tloušťky vrstvy
Vliv tepelného driftu, drsnosti a adheze