|  | Zjištění orientace zrn z tvaru leptových důlků |
| --- | --- |

1) Příprava vzorků

Vzorky ve tvaru kvádru byly připraveny z vysoce čistého polykrystalického hliníku. Stěny vzorku byly pečlivě mechanicky vyleštěny, při pozorování povrchu ve světelném mikroskopu nebyly patrné žádné rýhy ani jiné nepravidelnosti povrchu.

Vzorek byl ponořen na 30 s do chemické lázně o tomto složení v objemových procentech:

61% HCl + 36% HNO3 + 3% HF

Po opláchnutí a osušení vzorku se na povrchu objevily pravidelné geometrické útvary. Bylo zjištěno, že jde o leptové důlky, které jsou vždy ohraničeny třemi rovinami.

2) Povrchové pozorování a jeho rozbor

- Prohlédněte si obrázek 1. Co vše z něj můžeme vyčíst ?

-	Krystalografická orientace zrna A na obr.2 byla zjištěna rentgenografickými metodami. Ověřte, že přiložená stereografická projekce  tohoto zrna souhlasí s tvarem leptových důlků.

-	Zkonstruujte stereografickou projekci zrna B.

Pomůcka: stereografická projekce krychlové mřížky se středem [001].

Obrázek 1.

Obrázek 2 - zrno A

Obrázek 2 – zrno B

Forma vědeckého článku

Podmínkou k zápočtu bude zpracování jednoho tématu cvičení ve formě vědeckého článku. Vědecký článek musí obsahovat tyto části:

- název

- jména autorů a jejich pracoviště

- abstrakt

- úvod

- zpracované téma článku. U článků publikujících experimentální výsledky se nejčastěji dělí na:

- popis experimentu

- výsledky

- diskuse

- závěr

- přílohy, poděkování (nepovinné)

- literatura

Příkladem mohou sloužit články v kvalitních časopisech jako je "Acta Materialia", "Philosophical Magazine", "Materials Science and Engineering" atd.).

1 - Název

Musí být konkrétní a přesný a musí z něj být možné odhadnout téma a největší přínos článku. Měl by obsahovat klíčová slova, podle kterých jej může čtenář vyhledat, tj. zejména experimentální materiál, typ zkoušky, studované vlastnosti.

Příklad :  Microstructure in 316LN stainless steel fatigued at low temperature

(Mikrostruktura korozivzdorné oceli 316LN po únavovém zatížení za nízkých teplot)

2 - Abstrakt

Je maximálně stručně shrnutý obsah celého článku. V několika větách je třeba představit studované téma, popsat experiment, studovaný materiál, nejdůležitější výsledky a důsledky, které z naměřených dat vyplývají.

Na internetu jsou často dostupné nikoliv plné texty článků, nýbrž jen jejich název a abstrakt; po přečtení abstraktu musí mít čtenář jasnou představu o výsledcích, hlavním sdělení článku a o tom, jestli pro něj má smysl si vyhledat celý text.

3 - Úvod

V této části je uveden studovaný problém. Je zde shrnut současný stav poznání a nejdůležitější známé související výsledky s literárními odkazy (číslujeme je postupně podle výskytu v textu). Může být zmíněn význam problému pro pochopení jiných jevů nebo pro průmyslové aplikace. Lze také jednou větou uvést obsah následujících kapitol.

4 – Téma článku

Téma článku musí být zpracované tak, aby jednotlivé části na sebe logicky navazovaly. Jazyk musí být stručný, každá věta musí nést novou informaci (čas čtenáře i vyhrazené místo v časopise jsou vzácné). Používají se výhradně exaktní termíny, nepoužíváme synonyma, stejnou vlastnost nazýváme vždy stejným termínem; nelze se tedy vyhnout častému opakování stejného termínu.

Při použití vzorců je nutné uvést význam všech symbolů. Pokud chceme nějaký termín nahrazovat zkratkou, uvedeme zkratku do závorky u prvního výskytu termínu, dále už používáme jen zvolenou zkratku. Numerické výsledky musejí být uvedeny se všemi (ale ne více) platnými číslicemi; tj. poslední uvedená číslice má být stejného řádu jako experimentální chyba. Výsledky musejí být srovnány s výsledky z literatury nebo alespoň s výsledky očekávanými a musejí být analyzovány a komentovány, tj. musí být uveden jejich význam. Seriózní autoři se snaží kriticky odhadnout spolehlivost naměřených výsledků.

Pokud je v článku delší matematické odvozování, je lépe nezatěžovat jím text a uvést jej v příloze.

Forma této části se může lišit, nejčastěji se setkáme s členěním na

- experiment: popis materiálu (chemické a fázové složení, tepelné zpracování, mikrostruktura: velikost zrna, textura, homogenita ...), popis použitých přístrojů, popis experimentálních technik

ii) výsledky: přehled dosažených experimentálních výsledků ve formě grafů, tabulek, snímků apod.

iii) diskuse: komentáře k výsledkům, srovnání s literaturou, výpočty odvozených veličin, důsledky nových dat pro další rozvoj vědní oblasti.

U kratších článků se výsledky a diskuse mohou směšovat.

5 - Závěr

Jedná se o shrnutí dosažených výsledků, jak experimentálních, tak odvozených. Výsledky zde nejsou dále komentovány (to patří do kapitoly "Diskuse"). Často je závěr zpracován ve formě několika izolovaných bodů.