## Slide 1: Vznik nové fáze
Notes: <number>

## Slide 2: Vznik nové fáze je definován posuven reprezentativního bodu celkového složení, tlaku a teploty soustavy ve fázovém diagramu. Soustava se tak dostává do nerovnovážného stavu.
Krystalizace solí v důsledků přesycení

## Slide 3: Metody vytvoření přesycení roztoku
Nanočástice PS 2012
<number>
Stupeň přesycení
S=c/c*
c*….fázová hranice (rozpustnost)
Relativní přesycení
=S-1 =c/c*-1 =c/c*
Rel. přesycení lze určovat i v %)
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-66322001000400007
(Odvod tepla)
(vysolování)
Adiabatické děje

## Slide 4: Hnací síly vzniku nové fáze
<number>
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838808002934
Přesycení
(fázová přeměna)
Reakční energie (chemická reakce)
Kondenzace na chladném substrátu
Změna reakční Gibbsovy energie
Není hnací síla
je hnací síla

## Slide 5: Termodynamika vzniku nové fáze
Snížení G

## Slide 6: Povrchová energie kulovitého precipitátu

## Slide 7: Nukleační zóna
Složka A
Složka B
Pozice hranic se mění s teplotou
Amorfní (skla)
http://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2012/cp/c2cp40703e
Pěstování krystalů
Extrémní nukl. batiéra
1.0
Vložené zárodky rostou
(očkování)
Samovolná homogenní
nukleace
Roztok

## Slide 9
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-66322001000400007
G = Growth Rate
kg = growth constant
g = growth order
B = Nucleation Rate
kb = nucleation constant
b = nucleation order
ΔC = supersaturation
Stupeň přesycení S=c/c*
Rychlost růstu a rychlost nukleace
Kontrolováno difúzí (Dn) nebo růstem rozhraní (Rn)
Kontrolováno exponencielně (distribuce lokální energie).
(Teplota má vliv na G a B, tím i na velikost krystalů)

## Slide 10: Nukleace a růst
<number>
Cesta A: např. oxidace povrchových vrstev,
cesta B např. vznik hydridů v Zr slitinách
Kontrolováno difúzí (Dn) nebo růstem rozhraní (Rn)
Kontrolováno nukleací, difúzí a růstem (An)

## Slide 11: Kinetika vzniku tuhé fáze (krystalů) z přesyceného roztoku
Příprava nasyceného roztoku při vyšší teplotě.
Rychlé ochlazení
Počátek a konec homogenní nukleace.
Růst až do dosažení hranice rozpustnosti.
Hrubnutí a sintrace
Role povrchové energie
Role difúze

## Slide 12: Rychlost transformace = rychlost difúze + rychlost nukleace
Termodynamická hnací síla
Nukleační bariéra
rychlost difúze
rychlost nukleace
Nehomogenní +homogenní
Transformační teplota
Rychlost fázové transformace

## Slide 13
Perlit (eutektoidní ocel)
Perlit: lamely cementitu a feritu
Nukleační zona

## Slide 14: TTT křivky
Rozsah fázové transformace

## Slide 15
Bainit: cementite and dislocation-rich ferrite

## Slide 16: Martenzitická transformace (při kalení)

## Slide 18
Ideal TTT-curve for 0,65% carbon steel depicting time interval required for beginning, 50% and 100% transformation of austenite at a constant temperature A= Austenite F= Ferrite P = Pearlite B = Bainite
Martenzit: teragonální FCC mřížka přesycena uhlíkem

## Slide 19: Role reálné rychlosti ochlazení

## Slide 20: Tepelné zpracování ocelí

## Slide 23: 1. Spinodální rozpad –fázová přeměna bez nukleace
<number>
Spinodální rozpad
(fázová přeměna)
CR-Ni
Náhodná fluktuace
Motiv ve FD:
Koncentrační profil při spinodálním rozpadu:
Není nutné nukleační stádium
Spontální oblast
nespontální oblast
(nukleace je nutná)

## Slide 24: Oblast nukleace a spinodálního rozpadu
Schematic phase diagram for the NM–EG mixture, showing the different quench pathways employed in this study. (I) Proposed pathway for the formation of bridged bijels through combined spinodal decomposition and nucleation and growth. (II) Off-critical quench in a NM-rich mixture. (III) Off-critical quench in an EG-rich sample.
EG… ethylenglykol
NM… nitrometan (hořlavý karcinogenní)
http://pubs.rsc.org/-/content/articlehtml/2013/sm/c3sm00130j

## Slide 25: 3. Nukleace a růst
<number>
Schematic illustration of nucleation and growth mechanisms Cu based on LaMer's model: (a) mechanism for polydisperse particles and (b) mechanism for monodisperse particles. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021979707003207
Nukleační rychlost (je funkcí přesycení, které při nukleaci klesá
Vhodný průběh nukleační rychlosti.
Např.: Podchlazený rozroku
Fázové přeměny
Chemické reakce
Trigering
monodisperzita
polydisperzita

## Slide 26: Homogenní a heterogenní nukleace z liquidu
http://www.matter.org.uk/matscicdrom/manual/nu.html
driving force for solidification, Gv exists below the equilibrium melting temperature, Tm and that this is approximately proportional to the degree of undercooling T:
Homogenní nukleace:
Heterogenní nukleace:
..úhel smáčení

## Slide 27: Snížené energetické bariéry

## Slide 28: Homogenní a heterogenní nukleace v tuhém stavu
http://pruffle.mit.edu/~ccarter/3.21/Lecture_25/
Interfacial structure for (a) coherent and (b) semicoherent interfaces between matrix phase and particle phase . Smaller dislocation symbols represent coherency dislocations and larger ones in (b) represent anticoherency dislocations.

## Slide 29: Reálné podmínky

## Slide 30: Způsoby překonání nukleační bariéry

## Slide 31: Metody usnadňující dosažení rovnovážného stavu
http://www.photon-hammer.com/gallery.php
http://www.specialchem4polymers.com/tc/polyolefin-nucleators/?id=principle
Očkováníí

## Slide 32: Faktory ovlivňující růst nové fáze

## Slide 33: Diskuse
Kovová skla
Magnetická levitace
Notes: <number>

## Slide 34: Metalurgická magie
<number>
http://io9.com/5831683/a-brief-history-of-the-ancient-science-of-sword-making
The Legend of Damascus Steel
Kalící trhlina