## Slide 1: Difúze ve vícesložkových soustavách
Košice září 2012
<number>
Přednášející: doc. Jiří Sopoušek
Audio test:
Notes: <number>

## Slide 2: Difúze k defektům
Košice září 2012
<number>
V tuhé fázi existují místa, kde lze nalézt přimísené atomy ve vyšší koncentraci (defekty).
Migrace atomů pokračuje tak dlouho dokud existuje gradient chemického potenciálu.
Důsledky:
segregace větších atomů na hranicích, C a N na dislokacích, P As apod na hranicích zrn v ocelích (tzv. teplotní zkřehnutí), …

## Slide 3: 3D atom tomography
Košice září 2012
<number>
http://atomprobe.materials.ox.ac.uk/
http://www.dierk-raabe.com/atom-probe-tomography/

## Slide 4: Model segregace na hranicích
Košice září 2012
<number>
Vše příliš složité. Proto omezení na BULK difúzi (DICTRA)

## Slide 5: Atomární mobilita
Košice září 2012
<number>
Definice:
kde
Je termodynamická hnací síla difúze
Je atomární mobilita = kinetický faktor difúze.
V kombinaci s Gibbs-Duhemovou rovnicí a definicí chemického potenciálu získáme:
Po porovnání s 1. Fickovým zákonem platí:
Resp.:
Aktivitní koeficienty  získáváme z experimentu nebo z termodynamických modelů
Výraz ve složené závorce {} = termodynamický faktor
Notes: <number>
Dohodnout termín a místo konání přednášky, seznam posluchačů (vč. jejich zaměření)

## Slide 6: Působení jiných sil na chemický potenciál
Košice září 2012
<number>
Pokud je chemický potenciál ovlivněn i přítomností elestických napětí (viz např. dislokace) pak:
Podobně je třeba chem. potenciál, pokud atomy difundují v elektrickém poli U (elektromigrace), nebo v místech s teplotním gradientem.

## Slide 7: Termodynamický faktor
Košice září 2012
<number>
Fázový diagram Au-Ni a termodynamický faktor.
F… termodynamický faktor pro 900stC je významný !!!
F=

## Slide 8: ThermoCalc+DICTRA
Košice září 2012
<number>
Cu-Sn (fcc_a1, tj platí pro  a fázi (Cu))
http://www.metallurgy.nist.gov/phase/solder/cusn.html

## Slide 9: Zjednodušení pro ideální nebo velmi zředěné roztoky
<number>
…. je konstanta nebo 1. Tj. vztah:
Výpočet atomárních mobilit v SW DICTRA viz další přednáška.
nebo http://rspa.royalsocietypublishing.org/content/463/2088/3347.full
Přejde na:
Dif. Koef stopové difúze
https://www.nist.gov/sites/default/files/documents/mml/msed/thermodynamics_kinetics/Final-version-NIST-2010-diffusion-workshop-March-24-2010-Yong-Du-China.pdf

## Slide 10: Difúze v binárních více fázových soustavách
<number>
Změna koncentrace
Změna aktivity
Platí tzv. lokální rovnováha na fázových hranicích
1,2…aktivní (operating) tie-line
1
2
aktivita

## Slide 11: Cesty vysoké difúzivity
Košice září 2012
<number>
Objemová difúze a difúze po hranicích zrn
Hranice
Volný povrch (v kavitách a trhlinách):
Porovnání:
Objem – Volný povrch - hranice

## Slide 12: Bulk difúze a difúze po hranicích
Košice září 2012
<number>

## Slide 13: Superpozice objemové a hraniční difúze
Košice září 2012
<number>
Model stacionární difúze objemové a hranicemi (hranice kolmé na membránu).
Jednoduché (bez chem. pot .)
Celkově:
Zdánlivý difúzní koeficient:

## Slide 14: Difúze v polykrystalických materiálech
Košice září 2012
<number>
Různý nízkoteplotní a vysokoteplotní mechanismus difúze.

## Slide 15: Difúze podél dislokací
Košice září 2012
<number>
Zdánlivá difúze:

## Slide 16: Difúze v ternárních soustavách
<number>
Difúzní pár
Cu-5%Si/Cu-11%Al
Difúzní cesta ve FD
https://ac.els-cdn.com/S0925838813005434/1-s2.0-S0925838813005434-main.pdf?_tid=4feac710-dfe8-11e7-a52d-00000aacb361&acdnat=1513157642_47186c0e0acae27dc5de2b99062e0752

## Slide 17: Up-hill difúze FeSiC/FeC ovlivnění chem. C křemíkem
Košice září 2012
<number>
Intersticiální difúze v matrici FeSi/Fe

## Slide 18: Diffusion path - DICTRA
<number>
1 fázová slitina !!!
V případě koexistence více fází zahrnuje difúzní cesta rozhraní (dle operating tie-line)
A
B
t3
t2

## Slide 19: Diffusion path - operating tie-line
<number>
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0364591609000571

## Slide 20: Difúzní cesta ternární soustavou
Košice září 2012
<number>
Lze použít pro stanovení fázových diagramů.

## Slide 21: Experimentální vývoj
Košice září 2012
<number>
V/Ni/Cr (1150stC/16 a 49hod).

## Slide 22: DICTRA – diffusion path AlCrNi
Košice září 2012
<number>
DICTRA simulation of the diffusion path in a Ni-Cr-Al couple.
Measured diffusion path for a diffusion couple similar to Fig. 1.
Interdiffusion microstucture of the Ni-Cr-Al diffusion couple described in Fig. 2. The dark areas in the gamma layer are Kirkendall porosity.
http://www.ecr6.ohio-state.edu/mse/faculty/morral/
Neúspěšné pro Kirkendalovu porozitu.

## Slide 23: Drift fázových hranic řízený difúzí
Košice září 2012
<number>
Rychlost pohybu hranice je tedy:
(J-J )dt=
Naakumulované množství B na hranici difúzí= Množství nutné k posuvu hranice o dx :
Množství nutné k posuvu 1m2 hranice o dx
=

## Slide 24: Posun mřížky v difúzním páru Ni/Pd
Košice září 2012
<number>
  Marker velocity curve in the Ni/Pd multi-foil diffusion couple annealed at 1100°C for 121 h calculated using experimental data of the present study. Note: the Matano plane is located at x=0.
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359645499003754
Kirkendalova rovina (Kirkendal plane)
Matanova rovina (Matano plane).

## Slide 25: Matanova rovina
Košice září 2012
<number>
Ni-Al

## Slide 26: Extrémní případy
Košice září 2012
<number>
Pohyb hranice je limitován difúzí (řízen rychlostí difúze). Vlastní reorganizace krystalové mřížky je okamžitá.
Pohyb hranice je limitován reorganizací krystalové mřížky (řízen reakční rychlostí vzniku fáze). Difúze je vždy dostačující.

## Slide 27: Difúzí a reorganizací hranice řízený pohyb fázové hranice
Košice září 2012
<number>
Operating tieline

## Slide 28: Diskuse
Košice září 2012
<number>
DICTRA: DIffusion Controlled TRAnsformation
Pozor: Posuv fázové hranice může být řízen reorganizací krystalové mřížku. Tj. Řízen fázovou reakcí.

## Slide 29: Více Kirkendalových rovin
Košice září 2012
<number>
The Kirkendall velocity in a hypothetical A–B diffusion system, in which the intrinsic diffusion coefficients of A and B are chosen arbitrarily in such a way that on one side of the diffusion zone A is the faster diffusing component and on the other side B has the highest diffusivity. One (a), two (b) or three (c) “Kirkendall” planes (K1, K2, K3) can emerge.
Ni/Ti diffusion couple annealed at 850°C for 196 h. ThO2 particles. Two “Kirkendall” planes.
v=x/2t

## Slide 30: Vysvětlení vícce Kirkendalových rovin
Košice září 2012
<number>
  Marker velocity curve in the multiphase Ti/Ni diffusion couple after annealing at 850°C for 196 h calculated using experimental data of Ref. [21]. Note: the Matano plane is located at x=0 (β-Tiss=b.c.c. solid solution).
Kolik průsečíků f-ce v=x/2t s rychlostmi posunu ve fázích tolik nůže být rovin.
Neprotína se

## Slide 31
Košice září 2012
<number>