## Slide 1: C9500 Užitá chemie Sklo, kámen, keramika
Mgr. Ing. Radka Kopecká, Ph.D.
175344@mail.muni.cz

## Slide 2
Sklo je anorganický, amorfní (nekrystalický) materiál, vyrobený tavením vhodných surovin a následným řízeným ochlazením vzniklé skloviny bez krystalizace.
Skelný stav vzniká plynulým přechodem ze stavu kapalného do stavu pevného.
Podle surovin a přísad, které se přidávají do sklářského kmene, můžeme sklo rozdělit na anorganické, organické, chemické, technické nebo užitkové.
Sklo - definice
Sklo je „tuhým roztokem“ různých křemičitanů sodných, draselných, vápenatých, případně olovnatých nebo barnatých, které jsou doprovázeny dalšími sloučeninami, zejména oxidy kovů.

## Slide 3
Křemík
Křemík se v přírodě vyskytuje ve sloučeninách, nejčastěji jako oxid křemičitý SiO2 - tři různé krystalické modifikace – křemen, tridymit a cristobalit. Dále se oxid křemičitý vyskytuje hydratovaný (v podobě gelu) jako opál a v zemité podobě jako křemelina. Křemen se často vyskytuje ve velmi dobře vyvinutých krystalech. Odrůdy křemene: křišťál (čistý, bezbarvý), záhněda (tmavohnědá), marion (černý), citrín (žlutý), růženín (růžový), chryzopras (zelený), ametyst (většinou fialový).
Křemen se vyskytuje jako příměs ve vyvřelinách (žula, porfyr, liparit) a v krystalických břidlicích (rula, slídovec) nebo jako pískovec a křemičité písky.
Tridymit se v přírodě vyskytuje dosti často, ale většinou jen v malých množstvích.
Cristobalit získal své jméno podle hory San Cristobal v Mexiku, v malých krystalcích uzavřených v lávě.
Amorfní SiO2 lze získat v podobě bílého prášku odvodněním křemičitých gelů vyloučených z vodného roztoku – v přírodě se vyskytuje jako křemelina - má vynikající schopnost pohlcovat kapaliny SiO2 – kompaktní xerogel (suchý gel) – opál.
Chalcedon = zestárlý opál - je vodou chudší než opál, často bezvodý, má krystalickou strukturu. Odrůdy: achát, onyx, karneol, heliotrop, jaspis, pazourek.
Oxid křemičitý je chemicky odolná látka. Z kyselin ji rozpouští pouze kyselina fluorovodíková (HF) a vzniká fluorid křemičitý. SiO2 + 4 HF → SiF4 + 2 H2O Oxid křemičitý je ve vodě prakticky nerozpustný. Jako anhydrid kyseliny křemičité se snadno převádí tavením s alkalickými hydroxidy na křemičitan. SiO2 + 2 NaOH → Na2SiO3 + H2O 2 Stejně reaguje při tavení s uhličitany alkalických kovů. SiO2 + Na2CO3 → Na2SiO3 + CO2 3.
Výroba skla a porcelánu.

## Slide 4
Sklo - historie
Sklo bylo objeveno v polovině 3. tisíciletí př. n. l. v Mezopotámii.
První písemná zmínka o skle na našem území pochází z roku 1162. První sklárny vznikaly ve druhé polovině 13. a v první polovině 14. století v příhraničních oblastech. Od poloviny 14. století nejstarší české sklárny tavily téměř čiré draselno-vápenaté sklo - malovaná kostelní okna, číše a poháry.
Na přelomu 17. a 18. století zastínili čeští skláři kvalitou svých výrobků do té doby bezkonkurenční benátské sklo.
Ve třicátých letech 19. století v ČR - první chemicky odolné sklo na světě.

## Slide 5
• fyzikální: viskozita, povrchové napětí, hustota
• mechanické: pevnost v tahu a tlaku, pružnost, tvrdost
• tepelné: tepelná roztažnost, měrné teplo
• optické: index lomu, disperze, tepelná absorpce
• elektrické: špatný vodič tepla
• chemické: rozpustnost, odolnost vůči agresivním kyselinám apod
Sklo - vlastnosti

## Slide 6
Sklo - materiál
sklářské (tavné) písky = zrnité horniny s obsahem SiO2 zpravidla (60 – 80%) + zrna jiných minerálů (živce, slídy, tzv. těžké minerály - granáty, zirkony, turmalíny, rutily, ilmenity, magnetity). Těžba povrchovým způsobem v lomech.
  granulometrie (zrnitostní skladba), kdy by se maximální podíl zrn měl pohybovat v rozpětí 0,1 – 0,6 mm
pojivo = jílové minerály (např. kaolinit), karbonáty a oxohyroxidy železa
nutno materiál upravovat drcením, praním (odstranění odplavitelných, jílovitých částic) a tříděním (docílení zrnitosti).
Největší a nejvýznamnější ložiska sklářských písků jsou v ČR v české křídové pánvi a v pánvi chebské.
Nejvýznamnějším ložiskem v ČR je Střeleč.

## Slide 7
Drcený křemen – první zmínka 16. - 18 stol.
  kusový křemen: žilný křemen, oblázky z řek, sběr na polích
  omývání od hlíny
  pálení křemene v peci „kýzovna“ – červený žár až 2 týdny
  vyhrabání do studené vody-> rozpraskání – křemel
  vysekávání nečistot a třídění podle barvy
  drcení ve stoupě a síťování
  98-99% SiO2, pod 0,1% Fe2O3, zrnitost pod 1 mm
Sklářský písek → Sklářský kmen

## Slide 8
Soustava běžného skla = SiO2 – CaO – Na2O a SiO2 – CaO – K2O
Přidávány alkálie – CaO, (Na2O a K2O) ve formě vápence CaCO3, sody Na2CO3, potaše K2CO3
CaCO3 →CaO + CO2 = tavením kmene přechází uhličitan vápenatý na oxid vápenatý, jehož obsah upravuje rozpustnost a chemickou odolnost skla.
Obsah alkálií ve sklářském kmeni ovlivňuje zejména teplotu tavení vsázky.
Přidávána čeřiva = látky odstraňující z roztavené skloviny bublinky a nečistoty a zároveň sklářský kmen homogenizovaly. Pomáhají k urychlení tavících procesů a napomáhají k odbarvování skloviny
sírany (sodný, vápenatý, barnatý), dusičnany – ledky (draselný, vápenatý, barnatý)
Barviva = nejčastěji elementární kovy nebo oxidy a soli kovů. mangan (ametystové zbarvení), kobalt (modré zbarvení), měď (tyrkysové, ale i tmavě červené zbarvení), zlato (rubínová barva), stříbro (žlutá až červená).
Určitý podíl vsázky tvoří také drcené odpadní sklo (skleněné střepy) = úspora primárních surovin, zrychlení tavícího procesu, zlepšení počáteční homogenity skloviny.

## Slide 9
Uhličitan sodný (soda)
Uhličitan draselný (Salajka)

## Slide 10
Proces výroby skla můžeme rozdělit do čtyř procesů:
výroba vsázky
tavení skla
tvarování skla
chlazení skla.
Sklo - výroba
Surovina na výrobu skla se nazývá sklářský kmen, který je uveden do stádia taveniny
• Sklářský kmen obsahuje: – 70% sklotvorných oxidů – 20% tavidel – Stabilizátory – Odbarvovače – Barviva

## Slide 11
Soda povrchově reaguje s pískem již při 550 °C: Na2CO3 + SiO2 → Na2SiO3 + CO2
Při 700 °C reakce pokračuje dál: Na2SiO3 + SiO2 → Na2Si2O5
Podstatou chemických změn je rozklad a oxidace jednotlivých složek sklářského kmene na oxidy, které se s SiO2 slučují na křemičitany proměnlivého složení, např. Na2CO3 → Na2O + CO2 a dále
m MeO + n SiO2 → m MeO . n SiO2
Zpracování skloviny:
  dříve (lití, mačkání)
  později (foukání, tažení, lisování, válcování)

## Slide 12
Dle původu:
  přírodní – skla, která vznikla přírodními procesy, nejčastěji vulkanickou činností v přírodě. Horniny ze skupiny vulkanických skel (obsidián, pemza, perlit a smolek), které vznikají rychlým ochlazením kyselé lávy na zemském povrchu. Tektity jsou skla, která vznikla v souvislosti s dopadem meteoritu na zemský povrch a roztavením původních sedimentárních hornin v místě dopadu. Podle místa geografického výskytu se tektity označují např. jako vltavíny, australity, indočínity (javanity, filipínity), irgizity. Vltavíny byly objeveny v r. 1787 jako první z tektitů a dostaly svůj název podle řeky Vltavy.
  umělá – skla, vznikají buď tavením sklářského kmene a přísad a následným řízeným ochlazením bez krystalizace (označovaná také jako průmyslová skla) nebo jako vedlejší produkt spalování uhlí (vysokoteplotní popílky, uhelné tavné strusky)
Sklo - dělení

## Slide 13
Dle chemismu průmyslových skel (tj. podle příslušnosti k základním soustavám):
SiO2 – křemenné sklo - tavení čistého křišťálu ve vakuu při teplotě kolem 2000 °C, pro výrobu osvětlovacích výbojek a různých aparatur.
Na2O (K2O, Li2O) - SiO2 – tzv. rozpustné (vodní) sklo Vodní sklo je obchodní název jak tavenin alkalických křemičitanů, tak jejich vodných roztoků. Vyrábí se dvoustupňovou syntézou.
K2O – CaO - SiO2 a K2O – PbO - SiO2 – křišťálová skla = kvalitní druh čirého bezbarvého skla s vysokým leskem vysokou světelnou propustností, pro výrobky umělecké, dekorační, užitkové. Pojmem křišťálové sklo se omezuje pouze na olovnaté sklo s více než 24% PbO
Na2O – B2O3 - SiO2 – tepelně odolná skla, např. tzv. jenské sklo (75% SiO2 a 8% B2O3) nebo u nás sklo Simax (80% SiO2 a 12,8% B2O3). Z těchto typů skel se vyrábí laboratorní nádobí nebo varné nádobí pro domácnost.
CaO – MgO – Al2O3 - SiO2 – nízkoalkalická skla,
využití v chemickém a farmaceutickém průmyslu

## Slide 14
Dle způsobu průmyslové výroby a použití:
ploché sklo tažené, válcované nebo vyráběné tzv. float procesem, stavebnictví pro zasklívání oken, dveří, zrcadlové sklo, bezpečnostní sklo
tvarované sklo - sklobetonové konstrukce stěn, stropů nebo kleneb, kdy mohou staticky spolupůsobit spolu s betonovou výplní, např. tzv. luxfery
foukané sklo se tvaruje pomocí sklářské píšťaly, zejména výroba uměleckého a dekorativního skla
pěnové sklo je anorganický pórovitý materiál s tepelněizolačními vlastnostmi, který má, na rozdíl od ostatních tepelněizolačních materiálů, vysokou pevnost v tlaku
skleněná vlákna - uplatnění ve stavebnictví jako tepelně a zvukově izolační materiál

## Slide 15
Sklo - zdobení
Chemické - mechanické:
  Tepání
  Rytí a řezání
  Punktování
  Leptání
  Matování
  Pískování
  Ledování
  Malování
  Lazurování
  Malba na kov
  Stříbření

## Slide 16
Neduhy a vady skla:
  Zkoušení skla, Odskelňování, Bubliny, Kamínky ve skle, Šlíry, Vrásnění, švy, přelisky, Nestejná síla stěny, Fleury, Dechové obrázky, Stárnutí, Slepnutí, Tečení
Sklo - vady

## Slide 17
Minerály (nerosty) a horniny tvoří povrch naší planety.
MINERÁLY (stejnorodé látky), lze zapsat chemickým vzorcem - vyskytují se jako součást hornin, nebo samostatně - velké množství tvoří ložiska nerostných surovin. Nerosty v krystalovém tvaru jsou ohraničeny pravidelnými stěnami.
HORNINY (nestejnorodé látky), nelze zapsat chemickým vzorcem - jsou tvořeny souborem zrn jednoho nebo více minerálů, které jsou v hornině různě umístěny. - podle způsobu vzniku se horniny dělí na 3 skupiny:
VYVŘELÉ
USAZENÉ
PŘEMĚNĚNÉ
Minerály, horniny, nerosty
Chladnutím a tuhnutím horniny zvané magma vznikly vyvřelé horniny. Usazené horniny vznikly zvětráváním a následným usazováním starších hornin. Přeměněné horniny vznikly přeměnou vyvřelých hornin v důsledku tepla a tlaku v nitru Země.
https://is.muni.cz/elportal/estud/pedf/js07/mineraly/materialy/pages/predmluva.html
Mineralogie je nauka o minerálech (nerostech).
Petrologie je nauka o horninách.

## Slide 18
Krystal je mnohostěn omezený pravidelnými přirozenými hladkými plochami. Krystaly mohou vyrůst jako:
monokrystaly – všechny částice jsou v jedné krystalové struktuře, která je neporušená, vlastnosti se mohou v určitých směrech lišit - anizotropní – polovodiče z monokrystalů Si a Ge
polykrystaly – jsou tvořeny větším počtem malých krystalů, vlastnosti mají ve všech směrech stejné – izotropní – kovy.
Krystaly rozdělujeme podle jejich souměrnosti do 7 soustav: kosočtverečná, čtverečná, krychlová, jednoklonná, trojklonná a šesterečná.

## Slide 19
Fyzikální vlastnosti nerostů
  tvrdost
  hustota
  štěpnost
  lom
  pružnost
  lesk
  barva
  propustnost světla
  vryp
  žárovzdornost
  elektrické vlastnosti
  magnetismus.
Chemické vlastnosti
  chemické složení
  polymorfie
  izomorfie
  reakce s kyselinami
  rozpustnost ve vodě
Třídy mineralogického systému
I. Prvky II. Sulfidy III. Halogenidy IV. Oxidy a hydroxidy V. Uhličitany VI. Sírany VII. Fosforečnany VIII. Křemičitany IX. Organické nerosty Přírodní skla (nepatří do mineralogického systému)

## Slide 20
Horniny

## Slide 22
Keramika - definice
Keramické výrobky řadíme mezi silikáty stejně jako sklo, maltoviny, smalty.
Keramika je pevná anorganická polykrystalická látka vyrobená keramickým výrobním způsobem z minerálních surovin s převládající složkou SiO2, tedy jílových minerálů, vytvarovaná a následně vypálená na vysokou teplotu (obvykle nad 900 °C), čímž dojde ke slinování keramického střepu, zpevnění a tvorbě mikrostruktury.
https://www.youtube.com/watch?v=syaKXsyohAo
Slinování (= spékání ve smyslu práškové metalurgie) se v oblasti technologie silikátů označuje proces, kterým se zpevňují disperzní systémy za zvýšené teploty. Obvykle je doprovázeno objemovou kontrakcí a zhutňováním, tj. snížením pórovitosti. Vzniká tak hutná polykrystalická hmota, v níž jsou původní částice pevně spojeny. Slinování může probíhat v pevném stavu nebo účinkem taveniny.
Kromě krystalických fází příp. fáze skelné obsahuje keramický střep obvykle také větší či menší množství pórů.
Keramika na bázi přírodních surovin představuje, vedle kamene a dřeva, jeden z nejdéle používaných materiálů v lidské historii a vůbec první záměrně vyrobený materiál umělý.

## Slide 23
Keramika - historie

## Slide 24
Keramika - suroviny
Kaolin=reziduální nepřemístěná bělavá hornina sedimentárního původu.
Vzniká zvětráváním či kaolinizací živcových hornin

## Slide 25
Keramika - suroviny

## Slide 27
Kaolín

## Slide 28
Keramika - výroba

## Slide 29
Dle obsahu pórů:
  pórovitá keramika - s hmotnostní nasákavostí střepu nm nad 10 %
  polohutná keramika - s hmotnostní nasákavostí střepu nm = 6 – 10 %
  hutná keramika - s hmotnostní nasákavostí střepu nm = 3 – 6 %
  poloslinutá keramika - s hmotnostní nasákavostí střepu nm = 1,5 – 3 %
  slinutá keramika - s hmotnostní nasákavostí střepu nm pod 1,5 %
Dle struktury:
  jemná keramika – vyznačuje se tenkým a jemnozrnným střepem (porcelán a bílá kamenina, obkládačky, laboratorní, zdravotnická a technická keramika)
  hrubá keramika – keramika se silnostěnným a hrubozrnným střepem (cihlářské zboží, kamenina, žáruvzdorné výrobky
Dle použití výrobků:
  stavební keramika (cihlářské výrobky, pórovinové obkládačky, kamenina)
  zdravotnická keramika - technická keramika (elektrotechnická a konstrukční)
  žárovzdorné materiály (šamot, dinas, hořečnatá a hořečnatovápenatá keramika, keramika oxidová, siliciumkarbidová, uhlíková apod.)
Keramika - dělení

## Slide 30
4. Dle chemického a fázového složení:
  fázový systém SiO2 – dinas
  fázový systém Al2O3 – korundová keramika
  fázový systém ZrO2 – zirkoničitá (baddeleyitová) keramika - ostatní žárovzdorná oxidová keramika
  fázové systémy typu BeO, MgO, ThO2
  fázový systém Al2O3 - SiO2 – cihlářské výrobky, hrubá kamenina, šamot
  fázový systém Al2O3 - SiO2 - K2O (Na2O) – porcelán, pórovina, jemná kamenina, zdravotnická keramika
  fázový systém MgO – Cr2O3 – chrommagnezitové žárovzdorné hmoty
  fázový systém MgO - SiO2 – steatitová, stealitová a forsteritová žárovzdorná keramika
  fázový systém MgO - Al2O3 - SiO2 – cordieritová keramika (s nízkou teplotní roztažností)
  fázový systém BaO - Al2O3 - SiO2 - celsianová keramika (s nízkou teplotní roztažností)
  fázový systém Li2O - Al2O3 - SiO2 - lithná keramika (s nízkou teplotní roztažností)
  fázový systém TiO2 – rutilová keramika
  fázový systém Al2O3 - TiO2 - thialitová keramika (s velmi nízkou teplotní roztažností)
  fázový systém BaO - TiO2 - speciální elektrokeramika (skupina tzv. feroelektrických dielektrik)
  fázový systém ZrO2 - SiO2 – zirkonsilikátová keramika
  fázový systém ZrO2 – Al2O3 – korundo-baddeleyitová (tavená, odlévaná) keramika
  fázový systém MeO – Fe2O3 - feritová (magnetická) keramika (kde Me je buď Mn, Ni, Zn, Co, Cu, Mg u tzv. magneticky měkkých feritů nebo Me = Ba, Sr, Pb u tzv. magneticky tvrdých feritů
  neoxidová keramika – keramika na bázi SiC (karbidu křemíku), Si3N4 (nitridu křemíku), B4C (karbidu boru), BN (nitridu boru)
  keramika s velmi vysokými teplotami tání a zpravidla velmi vysokou tvrdostí
  grafitová keramika – keramika na bázi C (uhlík)

## Slide 31
Glazury
Smalt je materiál vyrobený tavením anorganického skla-základní glazury (frity) nanášený na kovový povrch. Smalty jsou používané pro kuchyňské nádobí, vany, chemické zařízení, stavební materiál, ale i v umění.

## Slide 32
Základní zkoušky keramického střepu
Optimální mikrostruktura má homogenní zrna, jasně definované hranice zrn, minimální obsah pórů a rovnoměrné rozložení všech přítomných fází. Mikrostruktura je významně ovlivněna již charakterem výchozího prášku a technologií jeho zpracování. Obecně platí, že čím je zrno jemnější, tím má výsledná keramika vlastnosti na vyšší úrovni (pokročilejší) a reprodukovatelné.