## Slide 1: Rovnováha v binární soustavě
Notes: <number>

## Slide 2: Parciální veličiny
Objemová expanze při smíšení

## Slide 3: Reálný parciální objem H2O-etanol
Průběh křivek je v určitém vztahu.
Objemová kontrakce při smíšení
Bača a Krčmár: https://www.posterus.sk/?p=160

## Slide 4
Derivace součinu
odvození
Srovnej pro ZV

## Slide 5: Parciální hodnoty TD funkcí
The entropy of the mechanical mixture

## Slide 6: Entropy of ideal mixing
https://www.chegg.com/homework-help/questions-and-answers/maximum-value-entropy-mixing-ternary-mixture-figure-7-15--larger-smaller-binary-mixture-fi-q16765059
Ideal solution
The entropy of the mechanical mixture

## Slide 7: Partial Gibbs energy (binary mixture)
Ideal mixing:
Advantage of using xi:

## Slide 8: Chemical potential
Je-li P,T konst
G=
Ideal liquid or gas

## Slide 9: Chemický potenciál

## Slide 10: Tlak par nad jednosložkovou soustavou - odpaření
Nad čistou kapalinou se teploty T vytvoří páry, které mají tlak p0. Nad směsí mají tlak pi .
P(0)=1Atm…stand. tlak
Vnitřní tlak je roven tlaku nad kapalinou. Ten zůstává stejný i v případě přítomnosti jiného plynu (chová-li se směs ideálně).


## Slide 11: Neideální binární plynná směs (při konst. Teplotě)
Záporná odchylka od RZ
Kladná odchylka od RZ

## Slide 12: Magnetický příspěvek k Gibbsově energii

## Slide 13: Gibbsova energie fáze

## Slide 14: Odmísení stejných fází ve vícesložkových soustavách
Destilace vodní parou
Odmísení a stratifikace kapalin

## Slide 15: Odmísení v tuhé fázi typu BCC
XRD patterns of AlCoCuFeMnNi without and with 1wt% CeO2 HEACs

## Slide 16
Deformace Gibbsovy molární energie směsí
V tuhé fázi – regulární model

## Slide 17: Odmíšení
Binodála: GM koncových bodů hranice vzájemné rozpustnosti.
Spinodála: GM koncových bodů spinodál, které spojují inflexni body Gm).

## Slide 18: Bezbarierová nukleace spinodálního rozpadu
Typical microstructure evolution of spinodal decomposition:
Simulation of spinodal decomposition:

## Slide 19
Gm pro Pro polymery
i…volume fraction of specie i
https://www.princeton.edu/~akosmrlj/pdf/2019_Mao_SoftMatter.pdf

## Slide 20
https://www.princeton.edu/~akosmrlj/pdf/2019_Mao_SoftMatter.pdf

## Slide 21: Rovnováha nemísitelných kapalin
Var nemísitelných kapalin
Nemísitelnost: polární a nepolární kapaliny…… nutno popisovat různýmy modely pro Gm (asociáty, ionty,…)
Energii a povrchové napětí rozhraní mezi nemísitelnými kapalinami nelze zanedbat pro modelování Gm.

## Slide 22: Termodynamické důvody vzniku fázové rovnováhy
Získání řešení
Podmínky

## Slide 23: Ideální binární FR

## Slide 24: Aktivita složek v binárních diagramech

## Slide 26: Binární FR s azeotropem

## Slide 27: Praktická destilace

## Slide 28: Experiment
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378381201006318
Stanovení složení koexistujících fází (liquid-gas)

## Slide 29: Reálná kolona
Destilace ropy
refulux
Rovnováha g+l
Kontinuální proces

## Slide 30: Technologie
Síta v koloně
kloboučky v koloně

## Slide 31: Třífázová rovnováha v binární soustavě
https://slideplayer.com/slide/10955459/

## Slide 32: Peritectic equilibrium

## Slide 34: Rovnováha l-g a vnější tlak
Snížení tlaku

## Slide 36: FR organických látek a polymerů
 diagram

## Slide 37:  diagram

## Slide 38: FD s horní a dolním kritickým bodem

## Slide 39: Typu FD směsí polymerů (souhrn)
http://polymerdatabase.com/polymer%20physics/Phase%20Equilibria.html
The clasical Flory-Huggins theory of mixing predicts only one region of immiscibility with an upper critical solution temperature. However, for some polymer blends, there are two regions of immiscibility; one is characterized by an upper critical solution temperature (UCST) and the other by a lower critical solution temperature (LCST). A third polymer blend system shows one continuous region of immiscibility extending from low to high temperatures with miscibilty at (very) low and high polymer volume fractions.

## Slide 40: Experimentálně měřitelná termodynamická data

## Slide 41: Základní názvosloví fázových diagramů

## Slide 43: Diskuse
Anomálie vody : http://www.lsbu.ac.uk/water/explan4.html
The heat of fusion of water with temperature exhibits a maximum at -17°C
Water has over twice the specific heat capacity of ice or steam
The specific heat capacity (CP and CV) is unusually high
The specific heat capacity CP has a minimum at 36°
The specific heat capacity (CP) has a maximum at about -45°C
The specific heat capacity (CP) has a minimum with respect to pressure
The heat capacity (CV) has a maximum
High heat of vaporization
High heat of sublimation
High entropy of vaporization
The thermal conductivity of water is high and rises to a maximum at about 130°C
Notes: <number>

## Slide 44: Chemický potenciál

## Slide 45: Odsolování vody
https://www.nazeleno.cz/technologie-1/odsolovani-vody-destilace-vymrazovani-komprese-a-dalsi.aspx