## Slide 1: Výpočty termodynamických funkcí z prvních principů (ab-initio)
Pro libovolnou kryst. Mřížku čistého prvku se strukturou fáze f a mřížkovými parametry ai lze pro molární vnitřní energii při 0K! psát
(1)
kde se pro chemické a fázové změny nemění, je energie elektronové struktury získatelná z ab-initio výpočtů, často označovaná jako Etot
(při výpočtu neuvažujene kinetickou energii jader (termální pohyb), proto vypočtené hodnoty platí pro 0K).
Notes: <number>

## Slide 2: Variace vzdáleností a Objemová relaxace
x
= funkce(x)

## Slide 3: Objemová relaxace

## Slide 4: Energie mřížkových struktur po objemové relaxaci
Nejstabilněnší (při 0K) je pro Fe struktura bcc.

## Slide 5: Posouzení fázové stability dvousložkové směsi
Vůči standardní fázové struktuře:
=
Co je třeba zjistit:
.. je absolutně nejvyšším členem a lze spočítat ab-inicio
…zanedbáme
nutno nastavit na experiment pomocí parametrů
použitého termodynamického modelu.
kde:

## Slide 6: Metody pro výpočet
Full potential linearized augmented plane waves (FLAPW):
-nonspherical potential obsahuje E of different structures
- Linear muffin-tin orbitals method (LMTO)
- in atomic sphere approximation (ASA)
- spherical potential - E of one structure
(Prof. Vřešťál, J. Houserová, …)

## Slide 7: Diskuse
Jak dopočítat teplotní závislost ?
Notes: <number>